На правах рукописи

Барабаш Михаил Анатольевич

Разработка электроосажденных железо-титановых сплавов и их термическая обработка для восстановления и упрочнения деталей машин

05.16.01 – металловедение и термическая

обработка металлов и сплавов

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Курск – 2010

Работа выполнена в ФГОУ ВПО «Курская государственная сельскохозяйственная академия им. проф. И.И. Иванова»

| Научный руководитель: | доктор технических наук, профессор Серебровский Владимир Исаевич |
| --- | --- |
| Официальные оппоненты: | доктор технических наук, профессор Борсяков Анатолий Сергеевич |
|  | кандидат технических наук, доцент Сафронов Руслан Игоревич |
| Ведущая организация: | Орловский государственный технический университет |

Защита состоится «1» апреля 2010 года в 1200 часов на заседании совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.105.01 при Курском государственном техническом университете по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Курского государственного технического университета.

Автореферат разослан «     » февраля 2010 г.

Ученый секретарь совета

по защите докторских и

кандидатских диссертаций			      Лушников Б.В.

Общая  характеристика работы

Актуальность темы. Повышение эксплуатационной надежности и улучшение функциональных возможностей машин в условиях их эксплуатации является важнейшей проблемой современного машиностроения. Одним из основных путей решения этой проблемы является использование для изготовления деталей высокопрочных износостойких  материалов и покрытий, хорошо сопротивляющихся вредным внешним воздействиям. Не менее острой является проблема обеспечения техники запасными частями для поддержания их работоспособности.

Большие возможности повышения долговечности деталей, в том числе и восстановленных запасных частей открывают технологии нанесения на их поверхности упрочняющих покрытий, в том числе получаемых методами электроосаждения.

В настоящее время предприятия широко используют способ нанесения на стальные поверхности твердого электролитического железа. Простота способа, недефицитность применяемых материалов и экономичность обусловили его распространение во многих отраслях, а главным образом, в ремонтном производстве. Однако чистое электролитическое железо во многих случаях по прочности и износостойкости не отвечает требованиям, предъявляемым к высоконагруженным деталям современных машин.

Поэтому повышение физико-механических и эксплуатационных свойств электроосажденного  железа, которое в настоящей работе предполагается реализовать путем легирования его в процессе осаждения титаном, является весьма актуальным.

Исследования проводились в соответствии с тематическим планом научно-исследовательских работ Курской ГСХА (тема 11, номер государственной регистрации 01.9.20.006.402) и координационным планом научно-технических программ Центрально-Черноземного района.

Цель работы. Научное обоснование и разработка электролитических железо-титановых сплавов и технологии их нанесения на поверхности стальных деталей для их восстановления и упрочнения и, в конечном счете, для повышения надежности машин и оборудования.

Для реализации названной цели в работе были поставлены следующие задачи:

- проанализировать условия и особенности электроосаждения двухкомпонентных гальванических сплавов на основе железа и, на этой базе, наметить направления и методы  исследования;

- изучить влияние условий электроосаждения железных покрытий с различным содержанием титана, выявить закономерности влияния состава электролита и режимов электролиза на  состав и структуру электроосажденных железо-титановых сплавов;

- исследовать физико-механические и эксплуатационные свойства железо-титановых сплавов в зависимости от режимов их электроосаждения;

- установить закономерности влияния структуры и фазового состава железо-титановых сплавов в исходном состоянии и после термической обработки на усталостную прочность, оналиностойкость и износостойкость сплавов;

- разработать технологию нанесения железо-титановых покрытий на поверхности деталей для их восстановления и упрочнения и определить технико-экономическую эффективность восстановления деталей электроосажденными железо-титановыми сплавами.

Научная новизна:

1. Получены новые данные о кинетике и механизме формирования гальванических осадков из электролита на основе солей железа и щавелевокислого титана (ранее не исследованного состава) с использованием периодического электролизного тока.

2. Установлены закономерности влияния структуры и фазового состава электроосажденных железо-титановых сплавов на их механические и эксплуатационные свойства (микротвердость, прочность сцепления с основой, внутренние напряжения, износостойкость и коррозионную стойкость).

3. Определены закономерности влияния отжига на фазовый состав железо-титановых  электролитических осадков и показан механизм упрочняющего действия высокодисперсных включений интерметаллидов титаната железа.

4. Установлены закономерности формирования структуры электроосажденных железо-титановых покрытий при оптимизации режимов технологических операций их нанесения для повышения надежности восстанавливаемых и вновь выпускаемых деталей.

Объект исследования.  Объектом исследования являлись электроосажденные сплавы системы железо-титан, с различным содержанием титана.

Методы исследования:  химический, микроскопический, количественный микроструктурный, фазовый рентгеноструктурный; измерение внутренних напряжений, определение прочности сцепления покрытий с основой, измерение твердости (HRC  и HV) и микротвердости,  испытания на разгаростойкость и износостойкость, математическое планирование экспериментов.

Достоверность результатов, основных положений и выводов основана на использовании стандартных методик экспериментальных исследований и современного исследовательского металлофизического оборудования, согласованностью выводов теоретического анализа с экспериментальными результатами, а также непротиворечием полученных результатов работам других исследователей. Достоверность выводов диссертационной работы подтверждается также объективными данными наблюдений, полученными в условиях производственной эксплуатации деталей с железо-титановыми покрытиями.

Практическая значимость исследования состоит в разработке научно-обоснованных технологических рекомендаций по восстановлению и поверхностному упрочнению деталей электроосажденными железо-титановыми покрытиями, позволяющими заметно повысить их износостойкость. Производственные испытания показали, что детали автомобилей, восстановленные разработанным в диссертации методом имеют в 1,4…2,5 раза большую долговечность по сравнению с новыми серийно выпускающимися  деталями. Годовой экономический эффект от внедрения железо-титановых покрытий для восстановления поршневых пальцев автотракторных  двигателей составляет в Курском ремонтно-техническом предприятии 138650 руб.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы были доложены, обсуждены и получили положительную оценку на научно-технических конференциях и семинарах: Российские научно-технические конференции с международным участием «Материалы и упрочняющие технологии» (Курск 2006, 2007, 2008 и 2009 гг.); «Современные инструментальные материалы, информационные технологии и инновации – 2005» (Курск 2005); «Совершенствование технологии восстановления деталей и ремонта машин в АПК» (Курск 2006, 2007 гг.); международная научная конференция «Современные проблемы развития технического сервиса в АПК» (Москва, 2007); международная научная конференция «Вклад молодых ученых в развитие аграрной науки XXI века» (Рязань, 2008 г.); научно-техническая конференция аспирантов и сотрудников Курской государственной сельскохозяйственной академии (Курск, 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 гг.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано шесть__ работ, из которых  одна___ в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, общих выводов, библиографического списка и приложений. Работа изложена на сто девяносто двух____ страницах машинописного текста, содержит _шестьдесят три__ рисунка и _двадцать четыре таблицы___ таблиц. Библиографический список включает ____ литературных источников.

Основное содержание работы

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, рассмотрена концепция проблемы и намечены пути ее решения.

В первой главе диссертации представлен аналитический обзор отечественной и зарубежной литературы по современному состоянию электроосаждения металлических покрытий при восстановлении изношенных деталей машин. Рассмотрены особенности получения многокомпонентных, в том числе бинарных гальванических осадков, а также особенности электроосаждения железных покрытий, легированных титаном.

.Традиционно для восстановления изношенных деталей на отечественных предприятиях используются электролитические хром и железо. Процесс хромирования применяется, в основном  для компенсации относительно небольших износов (до 0,1 мм), а также для повышения поверхностной твердости, износостойкости и коррозионной стойкости дорогих и ответственных деталей.

Электролитическое железнение отличается от процесса хромирования гораздо более высокой производительностью (выход по току более 80%), значительно меньшим расходом электроэнергии и меньшей стоимостью расходных материалов, поэтому оно получило широкое распространение в ремонтной практике и область его использования все больше расширяется.

Осадки электролитического железа могут иметь большую толщину (до 3 мм и выше), хорошее сцепление с основным металлом, электролиты для железнения малоагрессивны, их  компоненты доступны и дешевы, железные покрытия хорошо обрабатываются резанием. Недостатком  железных покрытий является их недостаточная твердость и износостойкость.

Отечественными и зарубежными исследователями предпринимались многочисленные попытки повысить твердость железных покрытий однако все они не позволили решить эту проблему радикальным образом.

Улучшить физико-механические и эксплуатационные свойства осадков железа и получить покрытия с новыми, зачастую уникальными свойствами, возможно при осаждении не чистого железа, а бинарных и тройных сплавов (псевдосплавов) на его основе. Однако, приведенные в литературе многочисленные экспериментальные работы не дают общей ясной картины получения гальванических двухкомпонентных и многокомпонентных сплавов и каждый из них получается опытным путем и требует всестороннего исследования.

Титан, как легирующий элемент  давно привлекает внимание исследователей благодаря своим уникальным свойствам: высокой удельной прочностью, повышенной коррозионной стойкостью и повышенной температурой плавления (по сравнению с железом). В металлургии титан широко используется для легирования конструкционных, инструментальных  и других сталей для повышения их прочности, износостойкости, стойкости против межкристаллитной коррозии и для придания сталям наследственной мелкозернистости.

.Выделение чистого титана электролизом из водных растворов его солей практически невозможно из-за большой отрицательной величины нормального потенциала и высокого термодинамического барьера разряда ионов на катоде, а также из-за чрезвычайно сильной пассивации. В литературе имеются сведения о возможности получения титановых покрытий из неводных или комбинированных электролитов, например из растворов, содержащих хлористый титан,  этанол и воду.

Получение сплавов железа с титаном практически не изучено. Имеется ряд работ, посвященных электроосаждению титана с другими металлами: никеля, кобальта, кадмия, хрома, серебра и др. Об осаждении железо-титановых покрытий имеется всего несколько упоминаний, сведения о структуре, фазовом составе отрывочны и малоинформативны.

Исходя из вышеизложенного, поисковые исследования в настоящей работе были направлены на получение железо-титановых гальванических покрытий, которые можно было бы использовать для восстановления деталей машин и для повышения их поверхностной прочности, а также на изучение физико-механических и эксплуатационных свойств.

Во второй главе представлена методика экспериментальных исследований, позволяющих решить задачи, поставленные в работе. С целью выявления эмпирических закономерностей процесса электроосаждения железо-титановых покрытий применялась методика математического планирования экспериментов, позволяющая при минимальном числе опытов наиболее полно охватить все сочетания авторов.

Для получения асимметричного электролизного тока использовалась специальная лабораторная установка, позволяющая варьировать ток по периодам и по амплитуде в широких пределах.

Перед нанесением электролитических осадков образцы обезжиривались венской известью, промывались в воде и подвергались анодному травлению в 30% растворе серной кислоты с добавлением 15…20 кг/м3 сернокислого железа. Время травления – 1…2 минуты при плотности тока 30…70 А/дм2.

.Микроструктура покрытий изучалась с использованием металлографических микроскопов МИМ-8 и ММР при различных увеличениях. Травление микрошлифов осуществлялось 5% раствором азотной кислоты в этаноле.

Рентгеноструктурные исследования электроосажденных железо-титановых покрытий проводились на рентгеновской установке УРС-60 и дифрактометре ДРОН-3. Расшифровка дифрактограмм проводилась с использованием стандартных методик.

Твердость покрытий определялась на твердомерах ТК и ТП (Роквелл и Виннерс) при пониженных нагрузках, микротвердость – на микротвердомере ПМТ-3 при нагрузках 0,49…1,96 Н.

Остаточные напряжения в гальванических осадках определяли по методу гибкого катода (Северина), в процессе осаждения на него железо-титанового сплава.

Оценка прочности сцепления электролитического осадка с основой производилась качественным и количественным методами. Качественная оценка проводилась на тонких (0,2 мм) образцах путем изгиба их на 180º. Прочным считалось покрытие, которое не отслаивалось и не осыпалось. Количественная оценка – по усилию отрыва штифта от покрытия на специальном приспособлении при приложении нормальной нагрузки на разрывной машине УММ-5.

Испытание на оналиностойкость  образцов с железо-титановыми покрытиями проводили путем нагрева в муфельной печи в нормальной воздушной атмосфере. Оналиностойкость оценивали по увеличению веса образцов с окисленными покрытиями. Окисление проводилось при температурах 500…900ºС при выдержках от 1 до 10 часов.

Износостойкость железо-титановых покрытий определяли на модернизированной машине СМЦ-2 по схеме «ролик-колодка», а также проводили испытания в условиях сухого трения по схеме «ролик-ролик». Перед началом испытаний образец и контртело прирабатывались до стабилизации момента трения. Величина износа оценивалась весовым методом с точностью до 0,1 мг.

Производственные испытания деталей с железо-титановыми покрытиями проводились  на автомобилях в условиях рядовой эксплуатации.

Третья глава посвящена изучению влияния условий электроосаждения железо-титановых сплавов на содержание в них титана, а также на структуру и фазовый состав.

Были проведены поисковые исследования процесса электроосаждения железо-титановых сплавов из водных растворов, содержащих соли железа, соли титана и некоторые другие добавки. Осаждение проводилось на асимметричном переменном токе с показателем асимметрии β=6, плотности тока 5…50 А/дм2 и температуре электролита 20…50º С.

Исследования влияния концентрации компонентов электролита на состав осадка и выход его по току (производительность процесса) показали, что при увеличении концентрации FeCl2 в растворе проводит к облегчению процесса выделения катионов на поверхности катода и улучшают их адсорбционную способность. Ионы хлора выступают своеобразными катализаторами электродного процесса, образуя на катоде промежуточный комплекс, облегчая осаждение ионов титана. С увеличением концентрации FeSO4 значительно возрастает выход осадка по току, но содержание титана в нем падает.

Наиболее легкое осаждение титана совместно с железом имеет место при использовании в качестве титансодержащего компонента в электролите соли титана щавелевокислого Ti(C2O4)2. Увеличение концентрации этой соли в растворе приводит к увеличению содержания титана в осадке, однако при этом заметно снижается выход по току.

Для повышения скорости осаждения железо-титанового покрытия с высоким содержанием в нем титана в электролит был добавлен сернокислый аммоний, который оказывает сильное ускоряющее влияния на процесс осаждения катионов металла, находящихся в электролите. Выход сплава железо-титан по току, как показали эксперименты прямо пропорционален концентрации (NH4)2SO4 в электролите.

Концентрация компонентов электролита, без ухудшения качества покрытий (отсутствие трещин, металлический блеск) и с хорошим сцеплением с основой (сталь 45), может изменяться в широких пределах (кг/м3): FeCl2 – 50…200; FeSO4 – 50…200; Ti(C2O4)2 – 10…50; (NH4)2SO4 – 50…150. Однако при этом значительно изменяется выход железо-титанового сплава по току и содержание в нем титана.

Скорость осаждения железо-титановых покрытий и их качество зависят не только от состава электролита, но и от режимов электролиза, причем эти факторы взаимосвязаны. В работе были проведены исследования зависимости качества покрытий от режимов электролиза и состава электролита и определены границы использования как концентраций солей, так и величины показателя асимметрии, плотности тока и температуры электролита, в которых могут быть получены качественные покрытия.

Оптимизация состава электролита и режимов электролиза, проведенная с использованием методов математического планирования, позволила получить адекватную математическую модель зависимости содержания титана в железо-титановом осадке от факторов осаждения

СTi =  0,628 – 0,213 QFe/Ti – 0,197 Dk + 0,108t,                   (1)

где СTi – содержание титана в гальваническом сплаве; QFe/Ti - относительная (по отношению к титану) концентрация железа в электролите; Dk – плотность катодного тока; t  - температура электролита.

На основе полученной модели, с учетом ограничений по качеству покрытий, был определен оптимальный состав электролита для получениях толстых железо-титановых покрытий (кг/м3): железо сернокислое закисное FeSO4 – 50; железо хлористое -  FeCl2 – 100…150; титан щавелекислый  Ti(C2O4)2 – 15…20; аммоний сернокислый (NH4)2SO4 – 100…150.

Из электролита названного состава могут быть осаждены сплавы, содержащие 1,5…3% Ti, с выходом по току 60…80%. Оптимальные режимы электролиза: показатель асимметрии β=6; плотность катодного тока Dk = 20…30 А/дм2;  температура электролита t = 30…40º С.

При этих режимах получаются плотные светлые осадки без видимых дефектов. При повышении оптимальных значений параметров электролиза качество покрытий ухудшается – наблюдается увеличение числа дефектов и отслаивание покрытия .

При изучении микроструктуры покрытий из железо-титановых сплавов была обнаружена высокая выравнивающая способность электролита. При осаждении сплава на шероховатую поверхность покрытие после нанесения нескольких слоев выравнивается и становится совершенно гладким (рис. 1).

Рис.1 Микроструктура железо-титанового покрытия, нанесенного

на шероховатую подложку (х 500)

Анализируя влияние режимов электроосаждения на структуру железо-титановых осадков, следует отметить, что при некоторых условиях в покрытиях создаются благоприятные условия для образования гидроокиси железа и титана. Она обнаруживается в микроструктуре в виде включений различной формы и размеров, которые огибаются слоями осадка (рис. 2).

| Рис. 2. Включения гидроокислов в структуре железо-титановых осадков, полученных из электролита с пониженной кислотностью (х 450) | Рис.3. Микроструктура железо-титанового сплава, отожженного при 800º С (х450) |
| --- | --- |

Улучшить структуру железо-титановых осадков можно при помощи отжига, при котором, благодаря активизации диффузионных процессов, полностью исчезают многие малоразмерные дефекты (рис.3).

Был исследован фазовый состав электролитических осадков железа с различным содержанием титана (табл.1).

Таблица 1.- Параметры кристаллических решеток компонентов сплава Fe - Ti

| Содержание титана в осадке | Твердый раствор |  | Гентерметаллическое соединение Fe2Ti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Угол скольжения линии (220) Θ, º | Параметр кристаллической решетки (а), kx | Угол скольжения линий, Θ |  | Параметры кристаллической решетки, kx |  |
|  |  |  | 201 | 202 | а | с |
| чистое железо | 73º00` | 2,860 | - | - | - | - |
| 1,1% Ti | 72º30` | 2,867 | - | - | - | - |
| 2,3% Ti | 72º18` | 2,868 | 29º06` | 32º12` | 4,747 | 7,771 |
| 3,1% Ti | 72º00` | 2,873 | 29º54` | 32º06` | 4,775 | 7,783 |

Как видно из результатов исследования, с увеличением содержания титана в электролитическом сплаве параметры кристаллической решетки твердого раствора титана в железе увеличивается. Атомы титана (по Гольдшмидту) имеют атомный диаметр 2,94 kx, а атомы железа – 2,54 kx, поэтому увеличение параметра решетки твердого раствора при замещении атомов железа атомами титана вполне закономерно.

Интерметаллическое соединение Fe2Ti обнаруживается в железо-титановых гальванических сплавах когда содержание в них титана превышает ~ 2%, что практически соответствует диаграмме состояния металлургических сплавов. Такой осадок представляет собой двухфазную систему состоящую из твердого раствора титана в железе с кубической решеткой и химического соединения Fe2Ti с гексагональной решеткой.

Параметры кристаллической решетки соединения Fe2Ti значительно превышают параметры решетки твердого раствора, поэтому титанид железа можно рассматривать как упрочняющую фазу. Выделения этой фазы служат надежными препятствиями на пути движения дислокаций, сопровождающих пластическую деформацию материала, поэтому следует ожидать, что увеличение содержания титана в сплаве должно заметно повысить его предел текучести.

Четвертая глава диссертации посвящена исследованию физико-механических и эксплуатационных свойств железо-титановых гальванических сплавов.

Силы сцепления покрытия с подложкой, при надлежащей подготовке последней, в значительной степени определяются условиями электролиза, главным образом плотностью катодного тока и величиной показателя асимметрии (рис.5).

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.4. Зависимости прочности сцепления железо-титанового покрытия с поверхностью стали 20:

а) от плотности катодного тока (β=6);

б) от величины показателя асимметрии (Dk = 30 А/дм2).

Наибольшая прочность сцепления достигается при малых плотностях тока и низких значениях показателя асимметрии, поэтому для обеспечения высокой прочности сцепления с основой покрытий, осаждаемых на асимметричном токе, процесс необходимо начинать при минимальных значениях названных параметров, планов повышая их до рабочих значений, т.е. использовать т.н. разгонный режим.

При этом первые слот покрытия осаждаются в наиболее благоприятных условиях, обеспечивающих максимальную прочность сцепления покрытия с основой. Длительность разгонного режима, как показывают наши исследования, должна составлять не менее двух минут.

Прочность сцепления железо-титанового осадка со сталью основы можно путем термической обработки – отжига при ~ 400º С в течение 1…2 часов. Отжиг способствует снятию внутренних напряжений и усиленной диффузии на границе раздела .

Микротвердость железо-титановых осадков изучалась в зависимости от технологических факторов осаждения и от характеристик структуры с целью отыскания соответствующих  закономерностей. Исследование показало, что на величину микротвердости наибольшее влияние оказывает плотность катодного тока. При плотности тока 30 А/дм2 микротвердость железо-титанового осадка достигает максимума ~ 8500 МПа, при дальнейшем повышении плотности  катодного тока - интенсивно снижается. Максимальная твердость осадков получается при температурах электролита 30…40ºС. Микротвердость железо-титановых осадков находится в обратно-пропорциональной связи с величиной зерна.

Термическая обработка железо-титановых покрытий приводит к увеличению их микротвердости, причем чем больше в покрытиях содержится титана, тем выше их твердость после отжига (рис.5).

Проведенные нами рентгенографические исследования показали, что изменение микротвердости железо-титановых сплавов при нагревании связано с выпадением из твердого раствора частиц Fe2Ti – фазы. Максимальная твердость после термообработки достигается у сплавов с содержанием титана 2…3% и составляет ~ 12000 МПа, что в два раза выше твердости закаленной стали 45.

В главе представлены результаты исследования влияния режимов электроосаждения, а также толщины покрытия и его структуры на внутренние напряжения, возникающие в электролитических сплавах железо-титан. Было высказано предположение, что главным фактором, определяющим уровень внутренних напряжений, является содержание в осадках титана,  что было подтверждено результатами эксперимента (рис.6).

| Hμ, МПа х103 t, ºС |  |
| --- | --- |
| Рис.5. Влияние температуры отжига на микротвердость железо-титановых осадков с различным содержанием титана: 1 – 0,42% Ti; 2-2,3% Ti. Длительность отжига – 2 ч | Рис.6. Зависимость внутренних напряжений в железо-титановых осадках от содержания в них титана |

Входящий в состав гальванического осадка титан занимает наиболее напряженные узлы кристаллической решетки, благодаря своим большим размерам, снижают напряжение межатомных связей.

Концентрация и соотношение компонентов электролита оказывают заметное влияние на величину внутренних напряжений растяжения в железо-титановых гальванических покрытиях. Увеличение концентрации компонентов, способствующих осаждению титана (щавелевокислого титана и сернокислого аммония), способствуют также снижению растягивающих напряжений в покрытиях.

Наконец, на величину внутренних напряжений оказывают влияние режимы электролиза, особенно плотность катодного тока и температура электролита. При повышении температуры электролита величина растягивающих напряжений однозначно уменьшается. Плотность тока влияет на величину напряжений неоднозначно: при повышение плотности тока до ~ 30 А/дм2 растягивающие напряжение в осадках увеличиваются, при дальнейшем повышении плотности тока – резко снижаются. Такое снижение напряжений обусловлено появлением трещин в покрытии.

На величину внутренних напряжений очень сильно влияет толщина покрытий. Наибольшие напряжения возникают в тонких покрытиях, по мере увеличения их толщины напряжения довольно  интенсивно снижаются и при толщине свыше 20 мкм не превышают 500 МПа, а при названных выше благоприятных условиях осаждения снижаются до 300 МПа.

Повышенная коррозионная стойкость титана способствует и повышенной стойкости и  окислению титансодержащих покрытий. Эксперименты показали, что при относительно низких температурах испытания (до 400…600ºС) железо-титановое покрытие окисляется в воздушной атмосфере незначительно. Заметное окисление (образование опалины) начинается при температуре ~ 800ºС. Чистое электролитическое железо обладает гораздо меньшей стойкостью к окислению, оно осыпается с подложки уже при одночасовой выдержке при 600ºС. Даже небольшое содержание титана (~ 1%) в электролитическом железе значительно повышает его окалиностойкость.

Износостойкость электролитических осадков является их важнейшим свойством, определяющим применимость их для восстановления и упрочнения деталей, работающих в узлах трения.

Нами было первоначально проведено исследование влияние режимов электроосаждения на износостойкость железо-титановых покрытий в условиях сухого трения. Было установлено, что все факторы, увеличивающие твердость покрытия, положительно влияют и на износостойкость. Износостойкость железо-титановых покрытий, осажденных на оптимальных режимах, в условиях сухого трения по схеме «ролик – колодка» в 2…2,5 раза выше износостойкости чистого электролитического железа.

На износостойкость гальванических покрытий, как известно, оказывает влияние водород, попадающий в покрытия при электролизе. Нами были проведены исследования износостойкости железо-титановых осадков после обезводореживающего отжига при 200ºС и при 300ºС. Поверхности трения этих образцов представлены на рис. 7.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.7. Рабочие поверхности образцов с железо-титановыми

покрытиями после износа при сухом трении (нагрузка 3,5МПа)

с различной термообработкой: а) - 200ºС; б) - 300ºС (х200)

Борозды на поверхности образца, подвергнутого отпуску при температуре 200ºС, свидетельствуют о повышенной хрупкости покрытия. Поверхность образца, отожженного при 300ºС, имеет минимальную шероховатость, что свидетельствует о ее повышенной износостойкости и меньшей хрупкости.

Коэффициент трения пары «железо-титановый сплав – закаленная сталь» в 2…2,5 раза меньше, чем у пары трения «сталь-сталь», температура поверхностей трения у железо-титановых покрытий также ниже, чем у стальных. Наибольшую износостойкость в исследованных условиях показали пары трения, в которых ролик имел железо-титановое покрытие с ~ 3% титана, термообработанное при 300ºС.

Были также проведены испытания железо-титановых  покрытий по схеме «ролик-ролик», при которой износ контактирующих поверхностей происходит, в основном, в результате усталостных процессов. Результаты испытаний показали, что наивысшую износостойкость и в этих условиях имеют железо-титановые покрытия после отжига при 300…400ºС. Износостойкость таких покрытий более чем в 20 раз выше износостойкости нормализованной стали 45.  В работе было проведено изучение изнашивания железо-титановых покрытий в условиях граничной смазки (при периодической подаче масла в зону трения). Гальванический железо-титановый в этих условиях также оказался более износостойким, чем сталь 45 (в 4,3 раза). При этом в работе определялось время удержания смазки на поверхности, которое определялось по изменению величины коэффициента трения после прекращения подачи смазки.

Исследуемая зависимость имеет экстремум, соответствующий наибольшему времени удержания смазки, который соответствует содержанию титана в покрытии 1,8…2,0%. По сравнению с покрытиями из чистого железа железо-титановое покрытие удерживает смазку в 1,5 раза дольше.

Пятая глава диссертации посвящена разработке технологии восстановления изношенных деталей железо-титановыми покрытиями. В работе представлены подробные рекомендации по выполнению всех операций процесса нанесения железо-титановых покрытий на изношенные детали автотракторных двигателей.

Стендовые испытания восстановленных валиков коромысел газораспределительного механизма и поршневых пальцев (в сравнении с серийными) проводились на опытном двигателе СМД-60, установленном на испытательном стенде  КИ-3824. После наработки 800 мото-часов зазоры в исследуемых сопряжениях стандартных деталей оказались в 1,5…2 раза больше, чем в сопряжениях, в которые входили детали с железо-титановыми покрытиями.

Кроме стендовых были проведены эксплуатационные испытания деталей, восстановленных железо-титановыми покрытиями, которые также показали их повышенную износостойкость. Поэтому можно констатировать, что детали, восстановленные электроосажденными железо-титановыми сплавами, имеют высокую работоспособность и повышенную долговечность. Эти сплавы вполне пригодны для восстановления широкой номенклатуры деталей машин, работающих в различных условиях трения как при статических, так и при динамических нагрузках.

Расчеты экономической эффективности использования восстановленных разработанным способом  деталей показывают, что они могут быть выгодны как производителями, так и эксплуатационникам.

Основные результаты и выводы

На основе вышеизложенных исследований решена задача повышения долговечности восстановленных деталей за счет применения электроосаждения железо-титановых сплавов.

1. Разработан метод получения электролитических сплавов системы железо-титан осаждением из сульфатно-хлористых электролитов с использованием переменного асимметричного тока.

2. Определен состав электролита, обеспечивающий качественных осадков с выходом по току 80% и с содержанием титана до 3%: железо сернокислое FeSO4 – 50 кг/м3; железо хлористое FeCl2 – 100…150 кг/м3;  титан щавелевокислый Ti(C2O4)2 – 15…20 кг/м3; аммоний сернокислый (NH4)2SO4 – 100…150 кг/м3.

3. Исследовано влияние режимов электролиза на скорость осаждения, внутренние напряжения и твердость электроосажденных сплавов и установлены их оптимальные значения: показатель асимметрии β=6; плотность катодного тока Dk = 20…40 А/дм2; температура электролита t = 30…40º С.

4. Выявлены закономерности изменения состава и структуры осаждаемого железо-титанового сплава при изменении параметров электроосаждения – состава электролита и режимов электролиза. Разработана математическая модель процесса.

5. Исследован фазовый состав электролитических железо-титановых сплавов. Установлено, что сплавы, содержание до 2% Ti представляют собой однородный твердый раствор титана в -железе; сплавы с содержанием титана свыше 2% представляют смесь твердого раствора с интерметаллидом Fe2Ti.

6. Увеличение концентрации титана в электроосажденном сплаве железо-титан приводит к увеличению параметров кристаллических решеток твердого раствора и интерметаллидного соединения.

7. Отжиг железо-титановых сплавов при температурах 300…400ºС способствует выделению химического таллидного соединения Fe2Ti с гексагональной решеткой из сплавов, объединенных титаном до 1%.

8. Установлено влияние режимов электроосаждения на прочность сцепления железо-титанового сплава от режимов осаждения. Для получения максимальной прочности сцепления необходимо тщательно подготовить основу и начинать электроосаждение с минимальных значений показателя  асимметрии и плотности катодного тока, постепенно (в течение 2…5 мин) доводя эти параметры до рабочих величин.

9. Исследована зависимость микротвердости железо-титановых электролитических осадков от режимов осаждения. Определены режимы, позволяющие получить максимальную микротвердость ~ 8500 МПа. Термообработка таких покрытий при 400º С (1…2 ч) обеспечивает повышение микротвердости до ~ 12000 МПа за счет выпадения Fe2Ti – фазы.

10. Изучено влияние режимов электроосаждения, содержания титана и толщины осадка на возникающие в них внутренние напряжения. Найдены режимы электроосаждения, позволяющие получать малонапряженные покрытия (σраст ≈ 300 МПа).

11. Исследована оналиностойкость железо-титановых покрытий и установлены границы высокой оналиностойкости покрытий с различным содержанием титана (600…800 ºС).

12. Износостойкость железо-титановых покрытий в условиях сухого и граничного трения значительно (в 2…4 раза) превосходит износостойкость закаленной стали и многократно превосходит износостойкость чистого электролитического железа. Максимальную износостойкость во всех условиях изнашивания имеют железо-титановые осадки после термообработки, когда в структуре появляется максимальное количество титаната железа.

13. Исследовано влияние режимов электроосаждения и структуры железо-титановых покрытий на время удержания ими смазки и установлено, что максимальная удерживающая способность имеется у покрытий с содержанием титана 1…2%. Железо-титановое покрытие удерживает смазку в 1,5 раза дольше, чем чистое электролитическое железо.

14. Стендовые и эксплуатационные испытания деталей двигателя, восстановленных железо-титановыми электроосажденными покрытиями, показали в 1,5…2 раза большую их долговечность по сравнению со стандартными стальными деталями, упрочненными традиционными методами.

Основное содержание диссертации изложено

в следующих публикациях

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ:

1.  Барабаш, М.А. Повышение износостойкости восстанавливаемых деталей цементацией при ремонте машин [Текст]/ М.А. Барабаш // Упрочняющие технологии и покрытия.-М.: Машиностроение.-2009.-№5.- С. 44-47.

Статьи, материалы конференций:

2. Барабаш, М.А. Износостойкость электроосажденных железо-титановых покрытий [Текст]/ М.А. Барабаш // Механизация и электрификация сельского хозяйства.-2006.-№9.-С.27-28.

3. Барабаш, М.А. Оптимизация электроосажденных железо-титановых покрытий [Текст]/ М.А. Барабаш // Механизация и электрификация сельского хозяйства.-2006.-№12.-С.23.

4. Барабаш, М.А. Повышение износостойкости деталей автотракторных двигателей, восстановленных методом электролитического осаждения [Текст]/ М.А. Барабаш// Вестник Курганского университета.-Серия «Технические науки».-Вып.2.-Ч.1.-Курган: Изд-во Курганского гос. Ун-та, 2006.-С.15-17.

5. Серебровский, В.И.  Исследование износостойкости электроосажденного сплава Fe-Ti [Текст] / М.А. Барабаш, В.И. Серебровский// Проблемы развития аграрного сектора региона (материалы всероссийской научно-практической конференции, г. Курск, 13-15 марта 2006 г., ч.3.-Курск Изд-во Курск. гос. с.-х. ак., 2006.-С.31-36.

6. Барабаш, М.А. Оптимизация процесса получения электролитического сплава Fe-Ti [Текст] / М.А. Барабаш// Проблемы развития аграрного сектора региона (материалы всероссийской научно-практической конференции, г. Курск, 13-15 марта 2006 г. ч.3).-Курск: Изд-во Курск.гос. с.-х.ак., 2006.-С.38-43.