На правах рукописи

ЧЕРНЯВСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ

ХАРАКТЕРИСТИК ЖЕЛЕЗНЫХ

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ

НИТРОЦЕМЕНТАЦИЕЙ

Специальность 05.16.01 – Металловедение и термическая

обработка металлов

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Курск-2007

Работа выполнена на кафедре "Технология металлов и ремонт машин"

ФГОУ ВПО «Курская государственная сельскохозяйственная академия

имени профессора И.И. Иванова»

Научный руководитель:    доктор технических наук, профессор

Колмыков В. И.

Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор

Осинцев А.Н.

кандидат технических наук, доцент

Шаповалова Ю.Д.

Ведущая организация:     ФГОУ ВПО «Московский государственный агроинженерный университет имени В. П. Горячкина»

Защита состоится « 21 » марта 2007 г. в 12 часов на заседании диссертационного совета Д.212.105.01 при Курском государственном техническом университете по адресу: 305040, г. Курск, ул.50 лет Октября, 94.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Курского государственного технического университета

Автореферат разослан « 19 » февраля 2007 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета,

к.т.н.,  доцент                                                    О.Г. Локтионова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Многие детали автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин после их износа могут быть восстановлены и использованы снова в качестве запасных частей. Это значительно дешевле, чем использовать в качестве запасных частей новые детали.

Одним из распространенных и перспективных методов восстановления изношенных деталей является электролитическое осаждение металла на изношенные поверхности. Электролитическое железнение позволяет восстанавливать детали различных размеров, и форм, компенсировать износы величиной до 3-х мм. Процесс электроосаждения протекает весьма быстро, его реализация не требует дорогих и дефицитных материалов, он может быть легко реализован как в условиях ремонтных производств, так и в условиях машиностроительных предприятий.

Несмотря, на положительные стороны железнение имеет существенные недостатки, препятствующие его более широкому распространению. Эти недостатки связаны с невысокими эксплуатационными свойствами железных электролитических покрытий, такими как износостойкость и усталостная прочность. Кроме того, электролитическое покрытие недостаточно прочно связано с подложкой (основным материалом детали) и при высоких нагрузках, связанных с деформацией детали, оно может отслаиваться.

Коренным способом улучшить эксплуатационные свойства деталей, восстановленных электролитическим железнением, можно, подвергнув восстановленную деталь химико-термической обработке, в частности нитроцементации. При этом, как можно ожидать, улучшиться сцепление покрытия с основой за счет активной диффузии атомов железа через границу раздела (покрытие составит одно целое с основой). Насыщение чистого электролитического железа углеродом и азотом сделает возможным закалку покрытия со всеми положительными последствиями: увеличением твердости и износостойкости, созданием на поверхности сжимающих напряжений и повышением усталостной прочности.

Нитроцементация хорошо освоена промышленностью и её внедрение в ремонтное производство не вызовет затруднений, а некоторое удорожание процесса восстановления деталей, связанное с введением дополнительных операций упрочняющей обработки, многократно окупится повышением их ресурса.

Работа в этом направлении является актуальной и позволит внести заметный вклад в решение важной народнохозяйственной задачи – повышение надёжности техники.

Работа выполнена в соответствии с планом НИР ФГОУ ВПО Курская государственная сельскохозяйственная академия имени профессора И.И. Иванова.

Цель работы. На основе всесторонних экспериментальных и теоретических исследований процессов электролитического осаждения железа и упрочнения железных осадков нитроцементацией разработать технологию восстановления изношенных деталей, с последующим поверхностным упрочнением, которая обеспечивала бы их эксплуатационные свойства на уровне или выше, чем у новых деталей.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести анализ методов получения гальванических железных осадков и методов поверхностного упрочнения материалов на основе железа и наметить для исследования наиболее производительные, экономичные и удобные в ремонтном производстве.

2. Изучить особенности получения гальванических железных осадков на асимметричном переменном токе и определить режимы электролиза, обеспечивающие максимальную скорость осаждения с заданным качеством.

3. Выявить закономерности влияния структуры и физико-механических свойств электролитических покрытий на их основные эксплуатационные характеристики - износостойкость и усталостную прочность.

4. На основе анализа процессов, происходящих в насыщающих средах и в диффузионных слоях сталей при нитроцементации разработать и исследовать карбюризатор для поверхностного упрочнения железных осадков, удобный для ремонтного производства.

5. Исследовать физико-механические и эксплуатационные свойства нитроцементованных железных покрытий и определить режимы упрочнения, обеспечивающие наивысшую износостойкость и усталостную прочность.

6. Провести сравнительные испытания свойств гальванических железных покрытий до, и после упрочнения нитроцементацией для определения эффективности упрочнения и провести проверку разработанного метода восстановления изношенных деталей в производственных условиях.

Научная новизна. 1. На базе экспериментальных и теоретических исследований расширены фундаментальные представления о механизме структурообразования железных осадков при ведении электролиза с использованием асимметричного переменного тока.

2. Получены новые результаты о закономерностях формирования структуры диффузионных слоёв при совместном насыщении электролитического железа азотом и углеродом, а так же фазовый состав карбонитридных слоёв и скорость насыщения в зависимости от состава карбюризатора и режима обработки.

3. Исследована взаимосвязь между структурой и свойствами электролитических железных осадков и разработаны основные принципы управления структурными факторами нитроцементованных слоёв, определяющими их твёрдость, износостойкость и усталостную прочность.

4. Научно обоснован технологический процесс восстановления изношенных деталей электролитическим железнением с последующей нитроцементацией, обеспечивающий их высокие эксплуатационные характеристики: износостойкость, усталостную прочность.

Методы исследований. Для определения состава, структуры и свойств электролитических железных покрытий использовали следующие виды анализов: химический, микроструктурный фазовый рентгеноструктурный, а так же измерение твёрдости, микротвёрдости и определение механических свойств при растяжении. В нитроцементованных образцах определяли распределение азота и углерода атомно-эмиссионным методом. Износостойкость определяли при трении скольжения и трении качения с проскальзыванием, усталостные характеристики определяли неразрушающим магнитным вихретоковым методом.

Достоверность результатов исследований, основных положений и выводов диссертации определяется корректностью постановки задач, обоснованностью использования теоретических представлений, комплексными взаимодополняющими современными методами исследований. Достоверность результатов работы подтверждается также согласованностью полученных результатов с результатами других исследователей, работающих в данной области, и проверкой разработанных рекомендаций в производственных условиях.

Практическая ценность. Предложен способ получения железных осадков из холодного хлористого электролита на асимметричном токе, обеспечивающий высокую скорость осаждения и хорошее качество покрытия.

Разработан высокоактивный карбюризатор для нитроцементации железных покрытий и определены режимы обработки, значительно повышающие твёрдость, износостойкость и усталостную прочность электролитического железа.

Разработана технология восстановления изношенных деталей электролитическим железнением с последующей нитроцементацией, отличающаяся высокой эффективностью, экономичностью и простотой. Разработанная технология не требует использования дорогих и дефицитных материалов и оборудования и отвечает требованиям экологической безопасности.

Апробация работы. Основные положения диссертации и её отдельные результаты были доложены на научных конференциях и получили положительные оценки: Всероссийская научно-практическая конференция « Проблемы развития сельского центрального Черноземья »(21-25 марта 2005г., г. Курск). - Курск «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени профессора И.И. Иванова»; всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы развития аграрного сектора региона» (13-15 марта 2005г., г. Курск). - Курск «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени профессора И.И. Иванова»; Российская научно-техническая конференция «Материалы и упрочняющие технологии - 2005»(23-25ноября 2005г., г Курск). - Курский государственный технический университет; Международная научно-техническая конференция «Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации(19-21 мая 2005г., г Курск).- Курский государственный технический университет; юбилейная научная конференция «Совершенствование технологии восстановления деталей и ремонта машин в АПК» (5-6 июня2006г., г. Курск). - Курск «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени профессора И.И. Иванова».

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 6 печатных работ из них 2 в изданиях рекомендованных ВАК РФ.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, общих выводов, списка литературы и приложений. Работа изложена на 127 страницах машинописного текста, содержит 23 рисунка, 25 графиков и 9 таблиц.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулирована цель работы и поставлены задачи исследования

Первая глава посвящена анализу методов восстановления изношенных деталей железнением и методам поверхностного упрочнения деталей.

Электролитические (гальванические) покрытия применяются в ремонтной практике для восстановления деталей из углеродистых и низколегированных сталей, имеющих износы до 3мм (по большей части 0,5…1,0). Для получения железных осадков в настоящее время используется, в основном, два вида электролитов - сернокислые и хлоридные.

Те и другие электролиты имеют существенные недостатки (низкая производительность у первых и высокая температура и токсичность у вторых), которые снижают эффективность их применения. Однако в последнее время появился ряд работ, в которых показано, что из хлоридных электролитов, возможно, получать покрытия при комнатной температуре, если использовать для электролиза переменный асимметричный ток. При этом скорость осаждения остаётся такой же высокой, как и в горячих электролитах, а экологическая чистота процесса значительно повышается. Качество железных покрытий, получаемых из хлористых электролитов на переменном асимметричном токе, значительно зависит от режимов электролиза и от многих других факторов, однако имеющиеся в литературе сведения по этому вопросу неполны и зачастую противоречивы, и он требует дальнейшего исследования.

Главным недостатком метода восстановления изношенных деталей железными гальваническими покрытиями, независимо от применяемых электролитов, является низкая усталостная прочность восстановленных деталей, и во многих случаях недостаточная износостойкость восстановленных поверхностей. Для улучшения физико-механических и эксплуатационных свойств железных покрытий целесообразно использовать поверхностную химико-термическую обработку, в частности нитроцементацию. Состав и свойства нитроцементованных слоёв во многом определяется температурой процесса. В зависимости от температуры обработки, а так же от активности насыщающей среды, можно получить плавный переход от азотирования к цементации и, тем самым, получить широкую гамму свойств упрочняемых покрытий.

Нитроцементация, и её влияние на эксплуатационные свойства железных гальванических покрытий в настоящее время практически не исследована, поэтому в работе была поставлена соответствующая  задача.

Во второй главе Представлена методика проведения экспериментальных исследований.

Электроосаждение железных покрытий в работе производилось с использованием асимметричного переменного тока, для создания которого была изготовлена лабораторная установка с двумя встречно включенными вентилями.

Эта установка позволяет регулировать амплитуду полупериодов и получать любое сочетание катодной и анодной составляющей электролизного тока (получать любое значение коэффициента асимметрии).

Для железнения образцов и деталей в работе использовались электролиты, представляющие собой водные растворы хлористого железа с добавками сернокислого железа и хлористого натрия. Рабочая температура изменялась от 20 до 80С.

Подготовку образцов для железнения производили по стандартной технологии. Осаждение начинали при минимальных значениях тока и коэффициента асимметрии, постепенно повышая значение этих параметров до рабочих величин (т. н. разгонный режим). Продолжительность железнения определялась исходя из требуемой толщины покрытия.

Нитроцементацию железных покрытий проводили в пастообразном карбюризаторе, состоящем из железосинеродистого калия, углекислого натрия и газовой сажи, пастообразующая жидкость – раствор карбометилцеллюлозы (КМЦ). Образцы покрывали нитроцементующей пастой, создавая на поверхности слой (1,5…2 мм), высушивали и укладывали в контейнер с наполнителем в виде чугунной стружки. Контейнер с уложенными в него образцами помещали в печь, разогретую до необходимой температуры, и после выравнивания температуры начинали отсчет времени нитроцементации.

Закалку образцов производили либо с нитроцементационного нагрева, либо с дополнительным нагревом.

После окончания нитроцементации контейнер извлекали из печи и охлаждали на воздухе, после охлаждения контейнер распаковывали и образцы очищали от следов нитроцементующей обмазки.

Для нитроцементации использовали вертикальную (шахтную) электропечь СШОЛ-12-М3-Ц4, для закалки и отпуска камерную электропечь ТП-2.

Химический анализ для определения состава исследуемых образцов и покрытий проводили в лабораториях курских заводов, используя стружку, полученную при точении образцов на нужную глубину. Микроструктурный анализ проводили с использованием микроскопа МИМ-8 при различных увеличениях, микрошлифы протравливали в 4% растворе азотной кислоты в этиловом спирте. Рентгеноструктурный анализ проводили на рентгеноструктурном дифрактометре ДРОН-3, в хромовом излучении, съемку производили непосредственно с металлографических шлифов.

Износостойкость образцов определяли на машине трения СМЦ-2 при трении скольжения и качения с проскальзыванием.

Усталостные характеристики железных покрытий до и после нитроцементации определяли неразрушающим вихретоковым методом, основанном на эффекте изменения структурночувствительных магнитных характеристик металла при циклическом нагружении образца, на специальной установке.

В работе использовали математическое планирование эксперимента, обработка экспериментальных данных проводилась с использованием ПЭВМ.

В третьей главе представлены результаты экспериментальных исследований влияния режимов электролиза на микроструктуру и эксплуатационные свойства железных покрытий.

При восстановлении изношенных деталей комплексным способом, т.е. когда компенсация изношенного металла осуществляется за счет осаждения гальванического железа, а эксплуатационные свойства восстанавливаются за счет химико-термической обработки, задача операции электроосаждения состоит в том, что бы получить покрытие заданной толщины за возможно более короткое время. При этом железное покрытие должно быть по возможности более качественным,- не иметь на поверхности трещин и других дефектов, должно быть достаточно плотным и иметь хорошее сцепление с металлом восстанавливаемой детали.

При использовании асимметричного тока появляется возможность значительно увеличить катодную плотность тока и, как следствие, повысить производительность процесса железнения, при этом скорость осаждения зависит так же от коэффициента асимметрии (рис.1).

Рис.1 Зависимости скорости осаждения железного покрытия от плотности катодного тока при различных коэффициентах асимметрии:1-=2; 2-=4; 3-=6; 4-=8.

При повышении плотности тока и коэффициента асимметрии микроструктура  железного осадка приобретает слоистость и многочисленные дефекты в виде пор и трещин (рис.2),плотность осадка при этом уменьшается.

а)                                             б)

Рис.2. Микроструктуры железных покрытий, полученных при различных условиях электролиза (500): а)Dk=10А/дм2;=2;б) Dk=60А/дм2;=8

Прочность сцепления гальванического железа с основой так же значительно зависит от режимов электролиза – при их ужесточении, т.е. увеличении значений Dk и , прочность сцепления снижается. Интенсивное снижение наблюдается до Dk=50 А/дм2, коэффициент асимметрии уменьшает прочность сцепления практически линейно.

Микротвердость железного покрытия с повышением показателей электролиза возрастает, достигая максимальных значений (4000…4500МПа) при плотности катодного тока Dk=50 А/дм2 и коэффициенте асимметрии =5.

Наконец, ужесточение режимов электроосаждения значительно снижает предел выносливости железных осадков. Так например, покрытие полученное при D k =30 А/дм2 и =4,  имеет предел   выносливости σ-1=225МПа, а покрытие, полученное при Dk=50 А/дм2 и =8, имеет в два раза меньший предел выносливости σ-1=107МПа (предел выносливости основы σ-1=308МПа).

На основе проведенных исследований можно рекомендовать режимы электролиза, позволяющие получать удовлетворительные железные покрытия за максимально короткое время: плотность катодного тока Dk=40…50 А/дм2 и коэффициент асимметрии =5…7.

Четвертая глава диссертации посвящена исследованию нитроцементации железных электролитических покрытий с целью повышения их эксплуатационных свойств: твердости, износостойкости и усталостной прочности.

Проанализировав реакции в насыщающих азотисто-углеродных средах, был выбран состав высокоактивного карбюризатора, который может обеспечить насыщение электролитического железа азотом до 4% и углеродом до 3%. Состав этого карбюризатора был определен с использованием методов математического планирования эксперимента (% масс): сажа газовая-60;железосинеродистый калий К4Fe(CN)6-30; углекислый натрий Na2CO3-10. Карбюризатор был приготовлен в виде пасты при помощи водного раствора карбометилцеллюлозы (КМЦ).

Изменение температуры нитроцементации электролитического железа в карбюризаторе названного выше состава позволяет в широком диапазоне изменять глубину и фазовый состав диффузионных слоёв (рис.3).

Рис.3.Глубина нитроцементации электролитического железа в азотисто-углеродной пасте (длительность 1час)

Прочность сцепления железных покрытий с основным металлом в результате нитроцементации заметно увеличивается, особенно при высоких температурах: σсц=520МПа после нитроцементации при 850С, 3ч, против σсц=233МПа в исходном состоянии. Граница между покрытием и основой в результате нитроцементации размывается вплоть до полного исчезновения (рис.4).

Карбонитридная фаза в диффузионных слоях нитроцементованного электролитического железа формируется в зависимости от температуры насыщения. Как показали результаты рентгеноструктурного анализа, при относительно низких температурах (550…650С) в слое образуется в основном -карбонитрид в виде тонкой корки на поверхности (рис.4-а), при высоких температурах (750…850С) образуется карбонитрид, изоморфный с цементитом, в виде корки на поверхности и сетки по всему сечению нитроцементованного слоя (рис.4-б).

а)                                          б)

Рис. 4. Микроструктуры железных электролитических покрытий нитроцементованных в течение трех часов при различных температурах: а) 650С; б) 850С (500).

Названные особенности структуры нитроцементованных слоёв предопределяют их высокую твёрдость и износостойкость. Наивысшую износостойкость при трении со смазкой и наибольшую стойкость против схватывания при отсутствии смазки имеют железные покрытия, нитроцементованные при температуре ≈650С. При изнашивании в присутствии абразива наивысшую износостойкость показывают покрытия, нитроцементованные при температуре ≈850С.

Нитроцементация железных покрытий влияет на их усталостную прочность неоднозначно. Нитроцементация при 650С с непосредственной закалкой в воде обеспечивает предел выносливости σ-1=402МПа, что более чем в 2 раза выше значения этой характеристики для не упрочнённого покрытия (σ-1=195МПа).

Нитроцементация при более высоких температурах менее эффективна.

Соотношение эксплуатационных характеристик железных электролитических покрытий до и после нитроцементации приведено на рис.5.

а)                                            б)

в)                                            г)

Рис. 5. Эксплуатационные свойства - твёрдость (а), прочность сцепления с основным металлом (б), относительная износостойкость (в) и предел выносливости (г) электролитических железных покрытий :

1- нормализованная сталь 30 (эталон);

2-электролитическое железо без обработки;

3-железное покрытие , нитроцементованное при 650С;

4-железное покрытие, нитроцементованное при 850С.

Общие выводы

1. Электролитическое железнение позволяет восстанавливать износы деталей до 3мм, что достаточно для подавляющего большинства деталей машин. Процесс отличается простотой и не требует использования дорогих и дефицитных материалов. Использование для электролиза хлоридных электролитов и переменного асимметричного тока позволяет получить высокую скорость осаждения железа (до 0,5 мм в час).

2. Изменяя режимы электролиза, а именно плотность катодного тока и коэффициент асимметрии тока можно значительно изменять не только скорость осаждения, но и структуру осадков. Осадки, полученные при низких значениях Dk  и , имеют мелкозернистую структуру и высокую плотность, однако скорость осаждения при этом весьма невысока. Увеличение значений параметров электролиза ведет к повышению скорости осаждения, однако, структура осадков получается крупнозернистой, с четко выраженными слоями и многочисленными дефектами. Удовлетворительное сочетание скорости осаждения и характеристик структуры осадков получается при Dk=40…50 А/дм2 и =5…7.

3. Особенности структуры железных осадков, полученных при различных режимах электролиза, определяют свойства этих покрытий. Ужесточение режимов электролиза приводит к повышению микротвердости (максимально до Н=4500МПа), однако прочность сцепления железного покрытия с основой и усталостная прочность снижается, причем весьма интенсивно.

4. Нитроцементация железных покрытий, изменяя структуру поверхностных слоев, улучшает их свойства. Для нитроцементации целесообразно использовать пастообразный карбюризатор следующего состава (% масс): сажа газовая -60; углекислый натрий-10; пастообразующая жидкость – водный раствор карбометилцеллюлозы. Этот карбюризатор за короткое время позволяет насытить поверхность электролитического железа азотом до 4% и углеродом до 3%. В диффузионных слоях при этом образуется большое количество твёрдых карбонитридов: -карбонитрида при низких температурах насыщения и карбонитрид, изоморфный с цементитом, при высоких температурах.

5. Наличие в структуре нитроцементованных железных покрытий карбонитридов и хорошо закаливающегося азотистого аустенита предопределяют высокую твёрдость и износостойкость этих слоёв, а также высокую усталостную прочность. Кроме того, диффузионные процессы, происходящие при нитроцементации на границе железного покрытия и основного металла приводят к значительному повышению прочности сцепления с основным металлом. Нитроцементация, особенно при температуре ≈650С повышает твёрдость железного покрытия в 2,7 раза, износостойкость – в6,8 раза и предел выносливости – в 2,15 раза.

По материалам диссертации

опубликованы следующие работы.

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ:

1. Колмыков, В.И. Восстановление изношенных деталей машин - перспективное направление повышения экологической чистоты промышленного производства Текст / В.И. Колмыков, Д.А. Чернявский, Ю.Д. Шаповалова, Д.В Колмыков // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. / М.:ОАО„ВНИИОЭНГ”, 2006.-№12.С.29-32.

2. Колмыков, В.И. Повышение износостойкости деталей, поверхностной графитизацией Текст / В.И. Колмыков, Д.А Чернявский // Достижения науки и техники АПК./  М.:МГАУ,2006.- №8.– С.32-34.

Статьи и материалы конференций:

3. Серебровский, В.В. Восстановление деталей автотракторных двигателей электролитическим железнением на асимметричном токе Текст / В.В.Серебровский, Л.Н.Серебровская, Ю.П. Гнездилова, Д.А.Чернявский // Совершенствование технологии восстановления деталей и ремонта машин в АПК: материалы научной конференции / Курск гос. сельскохоз. акад. Курск, 2006. С.9-26.

4. Летов, С.С. Влияние режимов нитроцементации на усталостные свойства хромистых сталей Текст / С.С. Летов, Д.А.Чернявский, Н.Е. Занин, О.В.Иванова // Совершенствование технологии восстановления деталей и ремонта машин в АПК: материалы научной конференции / Курск гос. сельскохоз. акад. Курск, 2006. С.74-86.

5. Колмыков, В.И. Исследование насыщающей способности пасты на основе железосинеродистого калия Текст / В.И. Колмыков, Д.А.Чернявский, Колмыков Д.В // Материалы и упрочняющие технологии: материалы XIII Российской научно – технической конференции / Курск.  гос. техн. ун-т, 2006. С.98-101.

6. Чернявский, Д.А. Низкотемпературная нитроцементация железных гальванических покрытий для повышения износостойкости и усталостной прочности Текст / Д.А. Чернявский // Материалы и упрочняющие технологии: материалы XIII Российской научно – технической конференции / Курск.  гос. техн. ун-т, 2006. С 101-108.