На правах рукописи

ЕРМОЛОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ

ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА ГЕТЕРОСТРУКТУР
 НА ОСНОВЕ МАГНИТНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

01.04.10 – физика полупроводников

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата физико-математических наук

Курск 2006

Работа выполнена на кафедре теоретической физики Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого

Научный руководитель:	кандидат физико-математических наук, профессор

Головнев Юрий Филиппович

Научный консультант: 		доктор физико-математических наук,

профессор

Панин Владимир Алексеевич

Официальные оппоненты: 	доктор физико-математических наук,

профессор

Родионов Александр Андреевич

доктор физико-математических наук,

профессор

Семенцов Дмитрий Игоревич

Ведущая организация: Московский государственный

университет им. М.В. Ломоносова

Защита состоится « 27  »   октября     2006 г. в _16-00_ часов на заседании 
диссертационного совета К 212.105.03 при Курском государственном техническом университете по адресу: 305040 г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке КГТУ по адресу:

305040 г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

Автореферат разослан: « 26 »__сентября__2006 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета,

кандидат физико-математических наук 			Л.И. Рослякова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Исследования в физике полупроводников, связанные с возможностью переноса пространственно ориентированного спина электрона из ферромагнитного материала в парамагнетик, отнесены к числу перспективных и актуальных проблем исследования в физике. В частности интерес вызван возможностью реализации спинового клапана (spin valve), состоящего из двух слоев ферромагнетика, разделенных тонким слоем немагнитного металла или изолятора. Сопротивление такой структуры регулируется внешним магнитным полем за счет изменения ориентации магнитного момента в одном из ФМ-слоев, так при антипараллельных магнитных моментах в ферромагнетиках сопротивление на 5-10 % выше, чем при параллельных. Существенный недостаток – использование в качестве основы ферромагнитных металлов, что не позволяет усиливать сигналы и создает сложность интегрирования с традиционными полупроводниковыми устройствами, при этом, вследствие сильного межэлектронного взаимодействия, спиновая поляризация в таких структурах не превышает 10%. Поэтому в настоящее время интерес сместился в сторону использования вместо ферромагнитных металлов ферромагнитных полупроводников (ФП), позволяющих в пределе получить 96% спиновой поляризации. Данное обстоятельство делает перспективным применение именно ФП в структурах, предназначенных обеспечивать высокую спиновую поляризацию тока эмиссии, в том числе, в туннельных структурах.

Однако гетеропереходы в структурах на основе ФП с теоретических микроскопических позиций практически не изучены, хотя имеется большое число экспериментальных исследований по данной тематике, часть из которых сопровождается теоретическим обоснованием результатов, исходя из макроскопических принципов.

Цель работы. Анализ возможности получения спин-поляризованного транспорта в гетероструктурах на основе ФП EuS и расчет туннельной прозрачности (ТП) и степени спиновой поляризации электронов (ССПЭ) в таких гетеросистемах.

Основные задачи:

- Моделирование гетеросистемы (гетероперехода и сверхрешетки) на основе ФП EuS и, соответствующего ему по кристаллографическим параметрам, парамагнитного полупроводника.

- Анализ энергетических диаграмм гетероперехода ФП/парамагнитный полупроводник с целью определения особенностей электронного транспорта и преобладающих механизмов туннелирования носителей тока.

- Расчет ТП гетеросистем с учетом спиновой поляризации электронов различными методами.

- Определение ССПЭ гетерострутур на основе ФП EuS.

- Оценка влияния интерфейсных и инверсионных состояний в области гетероперехода на транспортные параметры спин-поляризованного тока.

Научная новизна. Научная новизна работы состоит в том, что впервые:

- проведен расчет ТП и ССПЭ в гетероструктурах на основе EuS;

- впервые определена ТП и энергетический спектр сверхрешетки для потенциала призвольной формы, что позволило учесть влияние инверсионных состояний;

- рассчитано влияние на форму пиков ТП флуктуаций магнитного порядка вблизи температуры Кюри для гетероструктур EuS-PbS и EuS-SmS;

- показана возможность применения формализма трансферных матриц в рамках метода сильной связи, что позволило получить более конкретную картину энергетического спектра на гетеропереходе;

- определено влияние интерфейсных состояний на туннельные свойства гетероструктур на основе EuS;

Практическая значимость. Рассмотренная модель гетероструктур на основе EuS может использоваться в качестве материала для спиновой информатики, при создании устройств магнитомиктроэлектроники. В частности возможно получение спинового клапана и спинового транзистора на основе гетероструктур EuS-PbS и EuS-SmS, а также применить рассматриваемые гетероструктуры в качестве источников спин-поляризованных электронов.

Достоверность полученных результатов. Результаты теоретического расчета ССПЭ подтверждаются экспериментальными данными по структурам на основе ФП. Обобщение модели Кронига-Пенни на случай произвольной формы потенциала позволило объяснить малое влияние областей объемного приповерхностного заряда на минизонный спектр сверхрешеток. Результаты расчета для модели с произвольной формой потенциала проверялись на известных моделях имеющих аналитические решения.

Основные положения и результаты, выносимые на защиту:

- Обоснование выбора компонентов для гетероперехода на основе ФП.

- Результаты расчетов ТП гетероструктур EuS-PbS и EuS-SmS.

- Необходимость учета на ТП рассматриваемых гетероструктур состояний:

  - 4f-зоны;

  - инверсионных;

  - интерфейсных.

- Результаты расчета ССПЭ в гетероструктурах EuS-PbS и EuS-SmS.

- Обоснование практического использования транспортных свойств исследуемых гетероструктур.

Апробация работы и публикации. Основные результаты диссер-ной работы докладывались и обсуждались на 5-ой науч. молодежной шк. «Микро- и наносистемная техника» (Санкт-Петербург, 2002), Всероссийской научной конф.«Современные проблемы математики, механики, информатики» (Тула, 2002), IV Международной науч.-тех. конф. «Фундаментальные и прикладные проблемы физики» (Саранск, 2003), Международной науч. конф. «Современные проблемы математики, механики, информатики» (Тула, 2003), 7-ой науч. молодежной шк. по твердотельной электронике «Физика и технология микро- и наноструктур» (Санкт-Петербург, 2004), XIX Международной шк.-семинаре «Новые магнитные материалы микроэлектроники» (Москва, МГУ, 2004), Международной науч. конф.«Современные проблемы математики, механики, информатики» (Тула, 2004), 6-ой Всероссийской молодежной конф. по физике полупроводников «Полупроводниковая опто- и наноэлектроника» (Санкт-Петербург, 2004), Международной конф. по физике электронных материалов «ФИЭМ-2005» (Калуга, 2005), Международной науч. конф.«Современные проблемы математики, механики, информатики» (Тула, 2005), 5-ой Теренинской науч.-прак. конф.«Взаимодействие света с веществом» (Калуга, 2006), XX Международной шк.-семинаре «Новые магнитные материалы микроэлектроники» (Москва, МГУ, 2006), VIII Международной конф.«Опто-, наноэлектроника, нанотехнологии и микросистемы» (Ульяновск, 2006), VI Международной науч. конф.«Химия твердого тела и современные микро- и нанотехнологии» (Кисловодск, 2006).

Личный вклад соискателя. Автором работы получены основные результаты и сформулированы научные положения, выносимые на защиту. Им также проведен анализ возможности использования полученных результатов теоретических исследований в практических приложениях и подготовлены все материалы к опубликованию.

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано шесть статей, восемь материалов и семь тезисов докладов конференций.

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 117 страницах, иллюстрируется 33 рисунками, сопровождается 2 таблицами и включает в себя введение, 4 главы, общие выводы и список используемой литературы, включающий 151 наименование.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены цель и задачи, выносимые на защиту, показаны научная новизна и прикладное значение работы.

В первой главе на основе литературных данных приведены основные параметры EuS и проанализировано использование данного ФП в современных нано- и гетеросистемах. Обоснованы необходимые свойства материалов-партнеров для создания «идеальных» гетеросистем на основе EuS и подобраны материалы (PbS и SmS), удовлетворяющие этим критериям. Рассмотрены теоретические методы расчета ТП и энергетического спектра, используемые в диссертации.

Во второй главе рассмотрены основные механизмы осуществления электронного транспорта в гетеросистемах на основе EuS, проанализировано их влияние на ТП и выполнен расчет ССПЭ. Представлены энергетические диаграммы гетеропереходов на основе гетеропар EuS/PbS и EuS/SmS, а также дан расчет транспортных свойств таких гетероструктур в рамках приближения сильной и слабой связи методом трансферных матриц. Проведен анализ влияния флуктуаций магнитного порядка в ФП на туннельную прозрачность  и спин-поляризованный ток гетероструктур.

Для определения ТП гетеросистемы амплитуды базисных волновых функций на выходе связывались с их значениями на входе, что наиболее просто реализуется в методе трансферных матриц, где эта связь выражается через характеристики потенциального барьера. В начале определялась форма потенциального барьера в гетероструктурах PbS-EuS. Единичный гетеропереход (согласно диффузионной модели Андерсона) имел вид, представленный на рис.1. Искривление зон вблизи гетерограницы вызвано перераспределением носителей при выравнивании уровней Ферми. Характерной особенностью гетероструктур EuS-PbS является наличие в барьере узкой 4f-полосы, образовавшейся при расщеплении внутренним обменным полем. Нижняя, заполненная 4f- полоса, попадает в запрещенную зону, образуя узкую зону, а пустая верхняя - в зону проводимости.

Рис.1. Энергетическая диаграмма

гетероперехода EuS-PbS.

В случае гетероструктрур SmS-EuS донорные свойства будут проявлять уже слои парамагнитного SmS, при этом сам самарий переходит в магнитоактивное состояние 4f6 → 4f5 + e, что приводит к спиновому расщеплению 4f5-уровней.

Выполнен расчет ТП в нерезонансной области. 4f-состояния в барьере рассматривались как «донорные примесные уровни». Учтено также внутреннее обменное поле AS ферромагнитных слоев (ℏ=m0=e=1):

∇2+k12−2mγδx−xj⋅ψk(x)=0,	 			 (1)

где k12=2m1E+−1s0.5AS, s=1, если спины  и 2 если . Потенциал рассеивающих центров в барьере описывается функцией (сила рассеяния), что отвечает требованию локальности 4f-состояний r0k1<<1, где r0 – радиус их действия.

Состояния в квантовых ямах описывались следующим образом:

∇2+k22⋅ψm(x)=0, где k22=2m2E+V.			 (2)

Для связи решений уравнений (1) и (2) применялась трансферная матрица R, переносящая решения из области барьера (ψkx=aneik1x+bne−ik1x) в область ямы (ψmx=cneik2x+dne−ik2x), и матрица P, переносящая решение через рассеивающие центры (в нерезонансной области) следующего вида:

R2i=12k2ik2i+k2i+1ei−k2i+k2i+1x2ik2i−k2i+1ei−k2i−k2i+1x2ik2i−k2i+1eik2i+k2i+1x2ik2i+k2i+1eik2i−k2i+1x2i,Pj=12k22k2−2mγ−2mγ⋅e−2k2rj2mγe2k2rj2k2+2mγ.

А ТП через сверхрешетку и её энергетический спектр задаются уравнениями:

TE=Пgi=1Ri11−2, cos(KL)=12Пgi=1Ri11+Пgi=1Ri22		(3)

где Ri=R2i P2i,1...P2i+1,n, для четных i, R2i-1, для нечетных i,  i – номер  гетероперехода, n – число центров, К – «константа» распространения волновой функции.

а)							а)

б)							б)

Рис.2. Гетеробарьер PbS-EuS-PbS:
а) ТП T(E) - без учета влияния рассеяния на 4f-состояниях, Т2(E) - при их учете, 
б) ССПЭ.

Рис.3. Гетероструктура EuS-PbS-EuS:

а) ТП T(E) - без учета влияния рассеяния на 4f-состояниях, Т2(E) - при их учете,
 б) Y1(E) - правая часть уравнения (3)

На рис.2 приведены результаты расчета ТП гетероструктуры для разного направления спина туннелирующего электрона и на основе этих данных определена ССПЭ. Показано, что вплоть до энергий порядка 3 эВ ток в гетеросистеме будет спин-поляризованным. При анализе ТП гетероструктур удобно сравнивать туннельный спектр системы с энергетическим спектром квантовой ямы или сверхрешетки. Подобное сравнение позволяет идентифицировать пики прозрачности вкладом резонансного туннелирования по состояниям размерного квантования ямы. Так на рис.3 видно, что причиной появления пика ТП в районе 2 эВ, явился второй уровень размерного квантования ямы. Из проведенных вычислений следует, что вклад нерезонансного туннелирования по 4f-состояниям в барьере увеличивает общую ТП гетеробарьера.

Проведен расчет резонансного туннелирования по 4f-состояниям. Оно характеризуется временем жизни электрона tо в квазистационарном резонансном состоянии. Вблизи температуры Кюри появляется и другой характерный масштаб времени – время флуктуации обменного поля tc. Оно зависит от концентрации и природы магнитных ионов и связано с концентрацией электронов в зоне проводимости и дырок в валентной зоне. Одним из механизмов флуктуации является смещение обменным полем энергетических уровней при локальной смене магнитного порядка.

Определялась ТП Т(Е) барьера в зависимости от соотношения характерных времен tо и tc. Её расчеты выполнены методом функций Грина на основе гамильтониана:				H=Ht+Hint,	 		 			(4)

где Ht=kEkak+ak+f,kgkf(ak+cf+cf+ak)+fEfcf+cf+f,pgpf(bp+cf+cf+bp)δσ,↑+pEpbp+bp+p,kgkp(ak+bp+bp+ak)

Здесь ak+, ak; bp+, bp - операторы рождения и уничтожения электрона на состояниях соответственно в левом и правом слоях, а  cf+,cf – на «резонансных» состояниях в EuS (барьере). Hint=JfSflSf - описывает взаимодействие спина электронов 4f-подоболочек Sfl со спином туннелирующего электрона Sf=σ cf+cf.  - вектор, компонентами которого являются матрицы Паули; J - параметр обменного взаимодействия. Ниже проведены расчеты для случая совпадения направления спина туннелирующего электрона с направлением спинов электронов нижней 4f-подоболочки Еu.

Волновая функция туннелирующего электрона, удовлетворяет (4), если

|ψt⟩=kχk(t)exp−iEktak+Φ0+fηf(t)exp−iEftcf+Φ0+pξp(t)exp−iEptbp+Φ0,

где χk(t), ηf(t) и ξp(t) - спиноры, описывающие состояние спина электрона, соответственно, на состояниях в левом, правом слоях и на «резонансных» состояниях в EuS.

ТП барьера определяется выражением TE,E=2πk,pWkpδEk−EδEp−E, где Wkp=limt→∞1tξp+ξp=limt→∞ξp+ddtξp+к.с. - средняя вероятность туннелирования в единицу времени из состояния ak+o левого слоя в состояние bp+o правого, угловые скобки означают усреднение по реализациям случайного обменного поля V(t). Получили, что

TE,E=TE,E+T//E,E+T///E,E,

где T(E,E)=4πqpk2δE−E	- вклад от нерезонансного туннелирования, T//E,E - обусловлен «гибридизацией» нерезонансной и резонансной частей и T///E,E- вклад от резонансного туннелирования в случае  предельно медленных флуктуаций обменного поля tc→∞ имеющие вид:

Tkp//(E)=4gpkΓ1Γ2πE+EV02δE−E; Tkp///(E)=2Γ1⋅Γ2Γ⋅π2⋅E2V03⋅e−E22V02⋅1+f≠fE+Ef−Ef2E2, а для узкой 4f – зоны имеем Tkp///(E)≈2Γ1⋅Γ2Γ⋅π2⋅E2V03⋅e−E22V02. Таким образом добавление резонансного туннелирования по 4f - состояниям в барьере заметно повышает его прозрачность ТТТТ. Наличие обменного слагаемого в (4) приводит к двухпиковой структуре прозрачности барьера (см. рис.4а).

При обратном предельном случае быстрых флуктуаций обменного поля, когда tc<<t0 получено: Tkp//(E)=2gpkΓ1Γ2πE+EΓ+3γ2+E2δE−E;

Tkp///(E−E)=4⋅Γ1⋅Γ2Γ+3γ2⋅δE−E+3⋅γ⋅Γ+3γπ⋅Γ⋅Γ+3γ2+E2+f≠f3⋅γ⋅Γ+3γπ⋅Γ⋅Γ+3γ2+E+Ef−Ef2. Т.е. флуктуации обменной энергии в области точки Кюри приводят к тому, что туннелирование становится существенно неупругим и ТП имеет вид лоренцевского пика.

а)б)

Рис.4. Зависимость полной прозрачности барьера в случаях:  а) предельно быстрых флуктуаций обменного поля и б) предельно медленных.

В третьей главе в рамках метода сильной связи проведен расчет ТП гетеросистем на основе моносульфида европия с учетом спиновой поляризации электронов и расчет энергетического спектра сверхрешеток EuS-PbS, EuS-SmS. Показано сходство закона дисперсии, полученного в рамках двузонной модели, с подобной формулой приближения огибающих функций. Дан анализ транспортных свойств в рамках многозонной модели.

Для расчета зонных структур исходных материалов воспользуемся методом сильной связи в рамках модели Слэтера-Костера. Базисную систему ограничим s-орбиталями валентных оболочек всех катионов и анионов и тремя px-, py-, pz-орбиталями валентной оболочки каждого аниона и расширим еще систему базисных функций, учетом орбиталей дуплета каждого катиона. Тогда 7 различных базисных s-, p- и d-орбиталей задаются выражениями: φ1x=ϕsKx;φ2x=ϕdx2Kx; φ3x=ϕdz2Kx; φ4x=ϕsAx; φ5x=ϕpxAx; φ6x=ϕpyAx; φ7x=ϕpzAx; где ϕPxyzAx=34πx,y,zrRpAr; ϕdx2dz2Kx=54πx2−y2,r2−z2r2RdKr; ϕSAKx=14πRSAKr; RSAKr; RpAr; RdKr - радиальные части орбиталей Лёвдина.

Из данного базиса конструируется волновая функция

Ψklx=1NRi [eikRiφ1Ax−Ri...φ4Ax−Riαl+eikRi+τiiφ1Bx−Ri...φ6Bx−Riβl

Таким образом описывается зонная структура массивных материалов (как PbS, так и EuS) в представлении ближайших соседей.

Для описания гетероперехода, выращенного в направлении (111), с границей проходящей по общему аниону – аниону серы, необходимо перейти к новой системе координат (к слоевым орбиталям).

Рис.5. Кристаллическая структура в системе координат x,y,z
связанной с ближайшими соседями и переход к системе координат n,m,k 
определяющей положение атомов в слоях атомов одного сорта.

Переход к новому базису позволяет записать,

kxa2x+kya2y+kza2z=kx+ky+kz3a32n+ky−kx2m+2kz−ky−kx3k=kna32n+kma22m+kka32kЗамечаем, что точка Г в пространстве kn,km,kk будет также иметь координаты (0,0,0), а точка L теперь – (1,0,0), т.е. квантование спектра в направлении (111) (т.е. вдоль оси сверхрешетки) будет определяться только одним квантовым числом n. Формализм метода сильной связи подразумевает учет взаимодействия между ближайшими соседями. Сверхрешетка в такой модели представляет собой некую сверхцепочку, составленную чередованием цепочек из последовательности звеньев разного материала.

Влияние периодической модуляции зон на образование минизонной структуры сверхрешетки исследуем на следующей модели:

εшlA−ElHsl1AB000...0Hsl2ACHsl1BAεшlB−El....00...000...εшlA−ElHsl1AB0...0000Hsl1BAεшlB−ElHsl2BA...00000Hsl2AB0...00...0...0...0...0......0......εшlD−El...Hsl1DCHsl2CA0000...Hsl1CDεшlC−El⋅α1,1lβ1,2lα1,m−1lβ1,mlδ2,1l...δN,k−1lγN,kl=0,	(5)

Здесь под элементами матриц подразумеваются соответствующие им матрицы из модели Слетера-Костера, выраженные в базисе аниона α δ и катионов βγ, слагаемые вида εшlA и εшlB определяют спектр состояний аниона и катиона соответственно, а Hsl1(2)AB(BA)- матрица взаимодействия, в случает верхнего индекса АВ описывающая взаимодействие атомного слоя катионов B с вышележащим (sl1) или нижележащим (sl2) атомным слоем анионов А (индекс ВА  - взаимодействие  анионного слоя с катионными).

Систему уравнений (5) можно переписать в виде, позволяющем использовать формализм трансферных матриц:

β1,2lα1,1l=RAB⋅β1,4lα1,3l,	RAB=εшlB−ElHsl2BA−Hsl2AB0−1⋅0−Hsl1BAHsl1ABεшlA−El.

Основные особенности туннельной прозрачности системы PbS-EuS можно исследовать и на одномерной модели, тогда элементы соответствующих матриц будут являться числами, что существенно упрощает расчеты. Например, энергетический спектр сверхрешетки и ТП T(E) будут определяться уравнениями

cos(KSL)=cos(K1nT)cos(K2mT)−3+2(nа−nА)(nb−nВ)nbna−1⋅nВnА−1sin(K1nT)sin(K2mT),

T(E)=nbnae−iKnT−eiKnT⋅nBnAe−iKmT−eiKmT(nbna−1)nbe−iKnT−eiKnT⋅nA−e−iKmT+eiKmT(nBnA−1)−2,

где na=e−iKT−RAB22RAB12−1, nb=eiKT−RAB11RAB21−1.

Результаты весьма примечательны, тат как в рамках метода сильной связи мы пришли к результату по форме весьма близкой к результатам метода трансферных матриц.

Результаты расчетов отражены на рис. 6, где представлен спектр энергетических состояний для разного направления спина электрона.

Рис.6. Энергетический спектр сверхрешетки PbS-EuS (dPbS= 4,1 нм, dEuS=4,1 нм,):

а) направление спина туннелирующего электрона параллельно спину 4f-подзоны,

б) – антипараллельно.

Расчеты туннельной прозрачности системы PbS-EuS показывают высокий  уровень спиновой поляризации и отражают особенности зонной структуры данной системы. В частности, спиновая когерентность имеет резонанс в области нахождения 4f7-состояний.

Интересно отметить то, что путем преобразований систему уравнений (5) можно преобразовать к виду:

EA−EHAP0HARHPAEГ−EHPB00HBPEB−EHBRHRA0HRBEГ−E⋅APBR=0, 			(6)

где например HAP=0e−2ikna32N−1⋅Hsl1AB00, HAP= 000e−2ikna32N−1Hsl1BD, …,

EA(Г)−E⋅A(Р)=εшlA−ElHsl2ABHsl1BAεшlB−El⋅α1(2N+1)lβ1(2N+2)l, EB(Г)−E⋅B(R)=εшlD−ElHsl2DCHsl1CDεшlB−El⋅δ1(2M+1)lγ2(2M+2)l

В четвертой главе методом функций Грина проведен анализ влияния состояний, локализованных в области гетероперехода (интерфейсных), на транспортные свойства, а также выполнен расчет энергетического спектра и туннельной прозрачности гетероструктру с учетом данных состояний. Путем обобщения прямоугольной модели Кронига-Пенни на случай произвольной формы потенциала, показана возможность учета в рамках метода трансферных матриц влияния размерных эффектов в областях объемного приповерхностного заряда. Выполнен расчет энергетического спектра и туннельной прозрачности рассматриваемых гетероструктур с учетом искривления зон полупроводников вблизи гетеропереходов.

Расчеты туннельных характеристик проведены на основе туннельного гамильтониана, записанного в матричной форме:

H=iA11i...A1ki.........Am1i...Amki⋅a1+000...000ak+⋅E1A1000...000EkA⋅a1000...000ak⋅A11i...A1mi.........Ak1i...Akmi++A11i...A1ki.........Am1i...Amki⋅a1+000...000ak+⋅g11...g1n.........gk1...gkn⋅a1000...000an⋅P11i...P1mi.........Pn1i...Pnmi+... 	(7)

где ak+, ak - операторы рождения, уничтожения электрона на состояниях с волновым вектором k. Волновая функции, удовлетворяющая (7):

Φ(r)=iA11i'...A1ki'.........Am1i'...Amki'a1+000...000ak+ϕ1(r)...ϕk(r)+аналогичные для 2 слоя и границ⋅Φ0,

в которой слагаемые вида ψ0 n,k=ϕn,k(r)an,k+ - объемные волновые функции массивных материалов A и B, являющиеся решением соответственно невозмущенных гамильтонианов H=n,kEn(k)an,k+an,k; ψгр n',k'=ξn',k'(r)an',k'+ - локализованные функции, определяющие поверхностные состояния в системе PbS-Eu. На границе гетероперехода, вследствие того, что s – состояния металлов перекрываются слабо, f – состояния сильно локализованы, а при низкой температуре влияние d-состояний мало, из локализованных состояний наибольшее влияние окажут p-состояния.

Показано, что в этом случае уравнение Шредингера, после разделения по операторам рождения и использования подстановки Xm,n',k',j=Xm,n',k'exp(iλj), сводится к системе уравнений:

EkkA−Egkn0gkl⋅e−iλgnkEnnГ−Egnp00gpnEppB−Egplglk⋅eiλ0glpEllГ−E⋅APBR=0				(8)

где X=Xkki″⋅fkk(r), Xkm″ (X=A,B,P,R) обозначает матрицы, получаемые после действия соответственно ak⋅Xkmi⋅Xmki⋅ak+ на состояние вакуума Ф0. Здесь вектора А и В описывают соседние материалы, а P и R – состояния локализованные на границах между этими материалами. Расчет элементов gjn, где i,j=k,p можно найти по формуле gjn=ηjn⋅ℏ2m⋅a2, ηssσ=−π28, ηspσ=π2π24−1, ηppσ=−3π28 и т.д., пренебрегая зависимостью от волнового вектора. Однако более точные результаты получаются,  если сопоставить формулы (6) и (8) и искомые элементы определить оттуда. Осталось найти только спектр энергий поверхностных состояний.

Для расчета энергетического спектра локализованных состояний вводим возмущение

U=0−Hsl1AB0...−Hsl1BA00...000...............,

разделяющее кристалл на две половинки. Формальное решение уравнения Шредингера, учитывающего это возмущение, приводит к уравнению Липпмана – Швингера |ψ⟩=|ϕ⟩+G0U|ψ⟩, где |ϕ⟩ - общее решение однородного уравнения (E−H0)|ϕ⟩=0, а G0(E)=E+i0−H0−1 - функция (матрица) Грина невозмущенной системы.

Используя обобщением теоремы Лёвдина для понижения размерности матрицы на случай большого числа блоков, при этом в прямоугольные блоки выделим матрицы имеющие размерность 7x7, получаем:

GAA0ji=MnAAij=aM−bstr⋅an−2−1⋅cctl−bstr⋅an−2−1⋅bn−2⋅a−1⋅bctl−cstr⋅a−1⋅bn−2⋅an−2−1⋅cctl+−cstr⋅a−1⋅cn−2⋅an−2−1⋅bn−2⋅a−1⋅bctl−cstr⋅a−1⋅cn−3⋅an−3−1⋅bn−3⋅a−1⋅bctl−...−cstr⋅a−1⋅bctl

где, a=εшlA−ElHsl1ABHsl1BAεшlB−El, b=0 0  Hsl2BA 0, c=0 Hsl2AB  0 0.

a1=a−b⋅a−1⋅c,	c1=c⋅a−1⋅c, c2=c⋅a1−1⋅c, c3=c2⋅a2−1⋅c, ci+1=ci⋅ai−1⋅c, ai+1=ai−b⋅ai−1⋅c, 	b1=b⋅a−1⋅b,	 b2=b⋅a1−1⋅b, b3=b⋅a2−1⋅b2, bi+1=b⋅ai−1⋅bi,

b(c)str и b(c)stl получаются из b(c) удалением соответственно i-той строки и j-того столбца, aM– из a удалением и i-той строки и j-того столбца.

Теперь можно приступить к определению функции Грина границы раздела PbS-EuS. Для этого включим взаимодействие между двумя полубесконечными кристаллами путем образования химической связи между оборванными s-орбиталями Pb и гибридизированными орбиталями sр3-типа серы. Функцию Грина gГ границы раздела с взаимодействием определим также из уравнения Дайсона. Если электронная структура границы раздела определяется полюсами функции Грина gГ, то дискретные состояния на границе, где перекрываются энергетические щели и карманы полубесконечных кристаллов PbS и EuS, будут задаваться нулями определителя уравнения (17), а именно

det1−Gq,EUΓq=1−V22G10,101q,EG20,202q,E=0		(9)

С помощью уравнения (914) вычислим элементы матриц Грина. В частности, диагональные элементы G10,101(q,E)и G20,202(q,E) имеют вид

G10,10(20,20)1(2)(q,E)=12π−ππeikгде E−Eek11(22)−1=Δ11(22)1k,EΔ11(22)k,E, Δ1(q,E) и Δ2(q,E) - детерминанты соответствующих матриц, a Δ111(q,E) и Δ222(q,E) их миноры. Значение V2 рассчитывается по интерполяционной формуле Vabm=ηabm⋅ℏ2m⋅a2 , где a - межъядерное расстояние, abm - безразмерный коэффициент, или теоретико-числовыми методами по вычислительной схеме Коробова.

Таким образом, решение секулярного уравнения (9) позволяет найти спектр энергетических состояний локализованных на границе раздела.

Рис.7. Энергетический спектр сверхрешетки PbS-EuS (dPbS= 4,1 нм, dEuS=4,1 нм,) вычисленный с учетом локализованных состояний на границах гетеропереходов: а) направление спина туннелирующего электрона параллельно спину заполненной 4f-подзоны, б) – антипараллельно.

Результаты расчетов энергетического спектра сверхрешетки PbS-EuS отражают наличие спинового расщепления энергетических состояний, что связано с соответствующими изменениями зонной структуры ферромагнитного EuS. Подобное расщепление особенно сильно проявляется в области энергий 4f-состояний. Состояния локализованные на границах гетеропереходов, оказывают существенное влияние в основном на энергетические состояния валентной зоны. Это связано со строением границы раздела PbS-EuS, проходящей по анионам серы в направлении (111) и тем, что валентные зоны исходных соединений также образованы из p-состояний аниона.

Эффекты перераспределения зарядов в гетероструктуре вызывают искривление краев зон на границах гетеропереходов, что приводит к образованию вблизи гетеропереходов дополнительных потенциальных барьеров и квантовых ям. Очевидно, что в области подобных квантовый ям вследствие размерного квантования возможно появление инверсионных состояний. В связи с этим возникает задача нахождения решения волнового уравнения для периодических структур более общего вида, что позволит не только более точно определить вид волновой функции, учесть влияние перераспределения электронов на зонную структуру и ТП гетероструктур, но и указать пределы применимости «прямоугольного приближения». Данную задачу будем решать методом трансферных матриц, обобщая его на случай произвольной формы потенциала барьера и ямы.

Разобьем исходный потенциал на большое число участков х и на каждом таком участке будем считать потенциал постоянным. Перенос волновой функции с одного интервала в соседний осуществим выражением:

aibi=Riin⋅Ri+1outai+1bi+1, Riin=12e−i⋅ki⋅xi+Δx2−i⋅ki−1e−i⋅ki⋅xi+Δx2ei⋅ki⋅xi+Δx2i⋅ki−1ei⋅ki⋅xi+Δx2, Ri+1out=12ei⋅ki+1⋅xi+1−Δx2e−i⋅ki+1⋅xi+1−Δx2i⋅ki+1ei⋅ki+1⋅xi+1−Δx2−i⋅ki+1e−i⋅ki+1⋅xi+1−Δx2Несложно показать, что

a1b1=R1a2b2=R1⋅R2a3b3=R1in⋅ℜ2⋅R3outa3b3, ℜ2=cosk2⋅Δx−1k2sink2⋅Δxk2⋅sink2⋅Δxcosk2⋅Δx,

ℜ23=ℜ2⋅ℜ3=k2+k32k2cosk2+k3⋅Δx+k2−k32k2cosk2−k3⋅Δx−1k3k2+k32k2sink2+k3⋅Δx+k3−k22k2sink2−k3⋅Δxk3k2+k32k3sink2+k3⋅Δx+k2−k32k3sink2−k3⋅Δxk2+k32k3cosk2+k3⋅Δx+k3−k22k3cosk2−k3⋅Δx,

Мы избрали такой алгоритм перемножения матриц, по причине того, что он позволяет произвести предельный переход к непрерывному случаю, тогда связь между амплитудами на входе в неоднородный слой и выходе из него примет вид:

ainbin=Rain⋅ℜ⋅Rboutaoutbout=Raoutbout=ABCD⋅aoutbout			(10)

где например

A=1+...+122nabk'(x1)k(x1)x1bk'(x2)k(x2)x2b...x2N−1bk'(x2N)k(x2N)exp−i2ax1k(x)dx−2ax2k(x)dx−...−2ax2Nk(x)dxdx1dx2...dx2N+.... (11)

Согласно (3) имеем

cosKE⋅L=CS(E)+SN(E)⋅kb2(b)−kh2(b)2kb(b)kh(b)+DP(E)⋅kb2(b)+kh2(b)2kb(b)kh(b),			(12)

где, во втором приближении множители, имеют вид:

CS(E)=122abkh'(x1)kh(x1)x1bkh'(x2)kh(x2)cos2ax1kh(x)dx−2ax2kh(x)dx+abkh(x)dxdx1dx2+cosabkh(x)dx×аналог для барьера получаемый заменой kh(x)→kb(x)+14abkh'(x1)kh(x1)cos2ax1kh(x)dx−abkh(x)dxdx1аналог  ...; SN(E) получается заменой cos на sin;

DP(E)=[122bckb'(x1)kb(x1)x1ckb'(x2)kb(x2)sh2bx1kb(x)dx−2bx2kb(x)dx+bckb(x)dxdx1dx2+shbckb(x)dx]×12abkh'(x2)kh(x2)sin2ax1kh(x)dx−abkh(x)dxdx1−симметрич. получаемое заменой kb(x)←→kh(x)..

Рис.6. Энергетический спектр сверхрешетки в области энергии дна зоны проводимости полупроводника, образующего яму.

Результаты расчета показывают наличие в близи дна зоны проводимости минизонного спектра, обусловленного расщеплением сверх-решеточным потенциалом состояний размерного квантования в областях объемного приповерхностного заряда. Сильное уширение обусловлено тем, что эти состояния расположены в пределах одной ямы, и взаимодействие между ними сильнее, чем межъямное. Достоверность разложения (11) проверялась на модели имеющей точное решение (гармонический осциллятор), где было показано совпадение результатов.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

- В качестве компонента гетеросистемы на основе ФП EuS предложены парамагнитные полупроводники SmS и PbS. Их использование позволяет создавать гетероструктуры с практически идеальными гетерограницами. В этом случае рассеяние носителей спина на дефектах гетерограницы отсутствует и потому длина свободного пробега спина будет определяться только соответствующими параметрами материалов образующих гетеросистему.

- В гетероструктурах на основе ФП EuS наряду с процессами электронного транспорта по состояниям широких зон проводимости и валентных зон, существенную роль играют переходы, связанные с туннелированием электронов электронов по 4f-состояниям. Наличие в барьере спин-отщепленной подзоны и  ферромагнитное состояние слоев EuS оказывают существенное влияние  на энергетический спектр сверхрешетки EuS-PbS и её транспортные свойства. В частности главный резонансный вклад в проводимость через 4f-зону дают только электроны, имеющие соответствующее направление спина. В случае гетероструктрур SmS-EuS реализуется другая ситуация. Здесь зоны 4f-состояний этих материалов пересекаются и они образуют (в случае сверхрешеток) минизоны, расположенные в запрещенных зонах исходных полупроводников.

- Расчеты ТП гетероструктур на основе EuS выполнены как методом трансферных матриц (толстослойные гетероструктуры), так и методом сильной связи (тонкослойные) с учетом возможности резонансного и нерезонансного туннелирования по 4f-состояниям. Показано, что в методе сильной связи размеры матриц не зависят от количества атомных слоев, образующих сверхрешетки. Результаты расчетов ТП разными методами согласуются друг с другом и в частности показано, что вклад нерезонансного туннелирования по 4f-состояниям в барьере увеличивает общую туннельную прозрачность гетеробарьера.

- В рамках метода функций Грина учтено влияния магнитного порядка на туннельные характеристики гетероструктур, в частности исследовано поведение ТП в районе температуры Кюри, показано вырождение двухпиковой структуры прозрачности в лоренцовскую. Также согласно расчетам наличие f-состояний существенно влияет на величину коэффициента проникновения Т(Е) гетероструктуры. Добавление резонансного туннелирования по 4f - состояниям в барьере заметно повышает его прозрачность ТТТТ.

- На основе данных расчета ТП для случаев разного направления спина туннелирующих электронов определена ССПЭ. Показано, что вплоть до энергий порядка 3 эВ ток в гетеросистеме будет спин-поляризованным. ССПЭ достигает максимального значения 96% в районе 0,5 эВ и плавно уменьшается с ростом энергии туннелирующих электронов.

- Определена туннельная прозрачность с учетом наличия на гетеропереходах локализованных состояний. Показано, что данные состояния оказывают существенное влияние в основном на энергетические состояния валентной зоны. Это связано со строением границы раздела PbS-EuS, проходящей по анионам серы в направлении (111) и тем, что валентные зоны исходных соединений также образованы из p-состояний аниона.

- Также учтено влияние на ТП и энергетический спектр гетероструктуры наличие инверсионных состояниям. Расчет с учетом данных состояний проведен путем обобщения модели Кронига-Пенни на случай произвольной формы потенциала. Показано, что в сверхрешетке вблизи дна зоны проводимости появляются минизоны, образованные расщеплением сверхрешеточным потенциалом инверсионных состояний. Туннелирование по данным состояниям будет давать соответствующие всплески ТП. В рамках данного обобщения показано, что неплохие результаты, получаемые в рамках метода огибающих функций даже при наличии сильного искривления зон, обусловлены частичной нейтрализацией двух вкладов – увеличение (уменьшением) разрыва зон на гетерогранице и уменьшением (увеличением) высоты эффективного барьера.

Все данные результаты показывают, что в рассматриваемых гетероструктурах электронный транспорт будет спиново-поляризованным в случае нахождения EuS в ферромагнитном состоянии. Результаты данного исследования могут найти применение при проектировании устройств спиновой информатики и магнитомикроэлектроники, оптических и спиновых транзисторах, лазерах и др. устройствах, в которых могут быть использованы свойства спин-поляризованного тока.

Основные результаты диссертации опубликованы в следующих работах:

- Головнев Ю.Ф. Расчет коэффициента проникновения для сверхрешеток на основе халькогенидов европия методом трансферных матриц / Ю.Ф. Головнев, А.В. Ермолов, Л.В. Никольская // Материалы 5-ой научной молодежной школы-семинара «Микро- и наносистемная техника (материалы, технологии, структуры, приборы)».– СПб., 2002.– С. 37.

- Головнев Ю.Ф. Решение системы волновых уравнений для периодических структур методом трансферных матриц / Ю.Ф. Головнев, А.В. Ермолов, Л.В. Никольская // Тез. док. Всероссийской конференции «Современные проблемы математики, информатики, механики». – Тула, 2002. – С. 86-88.

- Головнев Ю.Ф. Резонансное туннелирование в сверхрешетках на основе ферромагнитных полупроводников / Ю.Ф. Головнев, Л.В. Никольская, А.В. Ермолов // Тез. док. 4-ой Международной конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы физики». – Саранск, 2003. – С. 95.

- Ермолов А.В., Расчет прозрачности гетеробарьера SmS-EuS-SmS методом функций Грина на основе туннельного гамильтониана в представлении вторичного квантования. Тезисы / А.В. Ермолов Л.В., Ю.Ф. Головнев // Тез. док. Международной конференции «Современные проблемы математики, информатики, механики».– Тула, 2003. – С. 106-107.

- Головнев Ю.Ф. Решение системы волновых уравнений для периодических структур методом трансферных матриц / Ю.Ф. Головнев, Л.В. Никольская, А.В. Ермолов // Известия ТГУ. Серия Математика. Механика. Информатика.– Тула, 2003. – Т.9.– Вып.2. – С. 47-52.

- Ермолов А.В., Расчёт тунельной прозрачности магнитной гетероструктуры PbS – EuS – PbS / А.В. Ермолов, Ю.Ф. Головнев // Материалы XIX Международной школы-семинара НМММ. – М., 2004. – С. 892-894.

- Ермолов А.В., Расчёт энергетического спектра сверхрешётки PbS – EuS. / А.В. Ермолов, Ю.Ф. Головнев // Материалы 7-ой научной молодежной школы по твердотельной электронике «Физика и технология микро- и наноструктур». – СПб., 2004. – С. 30.

- Ермолов А.В. Метод трансферных матриц для модели Кронига – Пенни при произвольной форме потенциала в приложении к сверхрешёткам / А.В. Ермолов, Ю.Ф. Головнев // Тез. док. Международной конференции «Современные проблемы математики, механики, информатики. – Тула, 2004. – С. 83-85.

- Головнев Ю.Ф. Расчет прозрачности гетеробарьера SmS-EuS-SmS функций Грина на основе туннельного гамильтониана в представлении вторичного квантования / Ю.Ф. Головнев, А.В. Ермолов // Известия ТГУ. Серия Математика. Механика. Информатика. Тула, 2004. – Т.10. – Вып.3.– С. 43-52.

- Ермолов А.В., Туннельная прозрачность свехрешетки в зависимости от форм потенциала гетероперехода. Тезисы./ А.В. Ермолов, Ю.Ф. Головнев // Тез. док. 6-ой всероссийской молодежной конференции по физике полупроводников и полупроводниковой опто- и наноэлектронике.– СПб., 2004. – C. 8.

- Ермолов А.В., Влияние ферромагнитного упорядочения слоев EuS  на транспортные свойства сверхрешетки PbS-EuS / А.В. Ермолов, Ю.Ф. Головнев // Материалы 8-ой научной молодежной школы по твердотельной электронике «Физика и технология микро- и наноструктур. – СПб., 2005. – С. 32.

- Ermolov A.V., The analysis of zoned structure of a superlattice for spinpolarized transport. / А.V. Ermolov, J.F.Golovnev // 2nd international conference on physics of electronic materials PHYEM. – Калуга, 2005. – С. 309-313.

- Ермолов А.В. Обобщение модели Кронинга-Пенни на случай произвольной формы потенциала в приложении к сверхрешеткам./ Ермолов А.В., Ю.Ф. Головнев // Вестник ТГПУ им. Толстого. Естественные и физико-математические науки. – Тула, 2005. – С. 196-200.

- Ермолов А.В., Транспортные свойства сверхрешетки на основе ферромагнитного полупроводника.  / Ермолов А.В., Ю.Ф. Головнев // Вестник ТГПУ им. Толстого. Естественные и физико-математические науки. – Тула, 2005. – С. 84-91.

- Головнев Ю.Ф. Изменение энергетического спектра сверхрешетки PbS-EuS под влиянием состояний, локализованных на границах гетеропереходов / Ю.Ф. Головнев, А.В. Ермолов // Известия ТулГУ. Серия Физика. – Тула, 2005. – Вып. 5. – С.83-103.

- Ермолов А.В.. О граничных условиях и области применимости метода огибающей функции./ А.В. Ермолов, Ю.Ф. Головнев // Материалы международной научной конференции «Современные проблемы математики, механики, информатики». – Тула, 2005. – С. 184-187.

- Ермолов А.В., Особенности спинполяризованного транспорта в сверхрешетках PbS-EuS/ А.В. Ермолов, Ю.Ф. Головнев// Материалы 5-й Теренинской научно-практической конференции «Взаимодействие света с веществом». – Калуга, 2006. – C. 124-128.

- Ермолов А.В., Влияние 4f7-состояний ферромагнитного компонента на туннельную прозрачность гетероструктур SmS-EuS / А.В. Ермолов, Ю.Ф. Головнев // Материалы XX Междунар. школы-семинара НМММ. – М., 2006. – С. 997-998.

- Ермолов А.В., Условия создания спиновых логических вентелей на квантовых точках сульфида свинца в ферромагнитной матрице Eu1-xSmxS / Ю.Ф. Головнев, А.В. Ермолов // Тез. док. VIII Международной конференции «Опто-, нанотехнологии и микросистемы». – Ульяновск, 2006. – С. 58.

- Никольская Л.В. Расчет энергетического спектра сверхрешетки PbS-EuS / Л.В. Никольская, А.В. Ермолов, Ю.Ф. Головнев // Неорганическая химия. – СПб., 2005. – С. 21-42.

21.Ермолов А.В. Спин-поляризованный транспорт в гетеростуктурах PbS-EuS и SmS-EuS / А.В. Ермолов, Ю.Ф. Головнев // Тез. док. VI Международной конференции «Химия твердого тела и современные микро- и нанотехнологии». – Кисловодск, 2006. – С. 104-105.