На правах рукописи

Гончаров Александр Николаевич

НИТРОЦЕМЕНТАЦЯ СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ПАСТООБРАЗНЫХ КАРБЮРИЗАТОРАХ С НАГРЕВОМ В НЕЙТРАЛЬНЫХ СОЛЯНЫХ ВАННАХ

05.16.01 – Металловедение и термическая обработка металлов

Автореферат

диссертации на соискание учёной степени

кандидата технических наук

Курск 2009

Работа выполнена в Курской государственной сельскохозяйственной академии имени профессора И.И. Иванова

на кафедре «Технология металлов и ремонта машин»

Научный руководитель:		доктор технических наук,

профессор

Колмыков Валерий Иванович

Официальные оппоненты:		доктор технических наук,

профессор

Борсяков Анатолий Сергеевич;

кандидат технических наук

Бродский Валерий Моисеевич

Ведущая организация:               	Тульский государственный

университет

Защита состоится  «  02  »   июля    2009 г. в   10-00    часов на заседании совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.105.01 при Курском государственном техническом университете по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50-лет Октября, 94.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Курского государственного технического университета

Автореферат разослан «        »      мая    2009 г.

Учёный секретарь совета по защите

докторских и кандидатских

диссертаций							         О.Г. Локтионова

Общая характеристика работы

Актуальность работы. В настоящее время нитроцементация получила широкое распространение для поверхностного упрочнения самых различных изделий и является наряду с цементацией главным методом химико-термической обработки в массовом и крупносерийном производстве. Для проведения нитроцементации разработаны эффективные технологические процессы совместного насыщения стали азотом и углеродом из газовых атмосфер с регулируемым потенциалом, создано высокопроизводительное оборудование. Однако, в связи с сокращением объемов производства, обусловленного экономическим кризисом, все более остро проявляется необходимость в разработке технологических процессов химико-термической обработки, в частности нитроцементации, удобных и рациональных в условиях мелкосерийного и индивидуального производства.

Традиционно для упрочнения мелких серий деталей или отдельных изделий в машиностроении применялось цианирование – одновременное насыщение стали азотом и углеродом из жидких сред, в основном из расплавов цианистых солей. Несмотря на высокую скорость насыщения и многие другие положительные стороны жидкостное цианирование в настоящее время повсеместно запрещено из-за чрезвычайно высокой токсичности цианистых солей и связанных с этим экологическими проблемами.

Настоящая работа посвящена разработке способа  скоростной нитроцементации стальных изделий в ваннах из расплавов нетоксичных нейтральных солей с предварительным покрытием деталей активными пастами. Этот способ сочетает в себе преимущества жидких и твердых сред и свободен от их недостатков. Он отличается широкой универсальностью, экономичностью и экологической чистотой и может быть легко внедрен в любое производство, в том числе и в ремонтное.

Тема диссертации входит в план научно-исследовательских работ по «Реализации региональных научно-технических программ Центрально-Черноземного района».

Цель работы. Разработка и исследование технологии химико-термической обработки стальных изделий с использованием нитроцементующих покрытий на упрочняемых поверхностях и нейтральных соляных ванн для нагрева, обеспечивающей высокий упрочняющий эффект, экономичность и экологическую безопасность.

Для достижения названной цели в работе были поставлены следующие задачи:

- На основе анализа диаграмм плавкости различных солевых систем подобрать компоненты ванн для различных температур нагрева.

- Разработать состав нитроцементующей обмазки, обеспечивающей насыщение стали углеродом и азотом при нагреве изделия в расплавах солей.

- Исследовать насыщающую способность азотисто-углеродного покрытия при нагреве в соляных ваннах при различных температурах.

- Изучить структуру, фазовый состав и свойства углеродистых и легированных сталей, нитроцементованных в соляных ваннах с предварительной обмазкой активной пастой, при низких и высоких температурах.

- Провести сравнительные испытания служебных свойств сталей, упрочненных предлагаемым способом и другими способами и наметить области использования метода.

- Разработать технологические рекомендации по применению предлагаемого метода упрочнения стальных изделий в производственных условиях и оценить его экономическую эффективность.

Научная новизна:

- Теоретическое и экспериментальное обоснование нового метода нитроцементации, заключающегося в использовании активного азотисто-углеродного покрытия на поверхности изделия и нейтрального расплава солей для нагрева.

- Новые зависимости глубины насыщения поверхностных слоев углеродистых и легированных сталей азотом и углеродом при нитроцементации в соляных ваннах с использованием активных покрытий.

- Закономерности формирования структуры и фазового состава диффузионных слоев на сталях различных классов при их обработке в соляных ваннах с азотисто-углеродными покрытиями.

- Научное обоснование технологического процесса поверхностного упрочнения деталей машин и инструментов с использованием активных пастообразных покрытий и нейтральных соляных ванн.

Методы исследования. Исследование микроструктуры, фазового состава и физико-механических свойств нитроцементованных слоев проводилось с использованием металлографического и рентгеноструктурного анализов, измерения твердости и микротвердости. Элементный состав диффузионных слоев определялся с помощью спектрального и атомно-эмиссионного анализов. Износостойкость нитроцементованных сталей определялась на машине трения в режиме трения скольжения при граничной смазке, ударная вязкость – на копре с пониженной энергией и образцах малого сечения.

Достоверность результатов, основных положений и выводов по работе определяется корректностью постановки задач исследования, обоснованностью теоретических предпосылок и согласованностью с результатами других исследователей, работающих в данной области. Достоверность подтверждается также воспроизводимостью экспериментальных данных, проведением экспериментов с использованием стандартных и аттестованных методик, а также применением дублирующих экспериментальных исследований.

Практическая ценность работы. На основании проведенных экспериментальных и теоретических исследований разработаны рекомендации по проектированию технологических процессов поверхностного упрочнения деталей машин и инструмента, которые отличаются высокой эффективностью, экономичностью и экологической чистотой. Предлагаемая технология может быть использована в машиностроении, ремонтном и инструментальном производствах.

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на XV Российской научно-технологической конференции с международным участием «Материалы и упрочняющие технологии – 2008» – г. Курск, КГТУ, 2008; Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы химической науки, практики и образования» – г. Курск, КГТУ, 2009; XVI Российская научно-технологическая конференция с международным участием «Материалы и упрочняющие технологии – 2009» – г. Курск, КГТУ, 2009.

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 12 печатных работ, две из которых – в изданиях, рекомендованных ВАК Российской Федерации.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав основной части, общих выводов, библиографического списка и приложений. Общий объем работы составляет 172 страницы, включает 12 таблиц и 42 рисунка. Библиографический список насчитывает 112 литературных источников.

Основное содержание работы

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования и сформулирована цель работы.

В первой главе диссертации представлен аналитический обзор отечественной и зарубежной литературы по технологическим процессам совместного насыщения стальных изделий азотом и углеродом, а также показаны особенности нитроцементации с использованием различных карбюризаторов и нагревающих сред.

Технологические процессы совместного насыщения стали азотом и углеродом (нитроцементация и цианирование) отличаются широким диапазоном температур обработки, в зависимости от требований, предъявляемых к обрабатываемым изделиям. Когда для изделий по условиям эксплуатации (мелкие детали) требуется небольшая глубина слоя (0,02…0,15 мм), то применяется нитроцементация или цианирование при низких температурах (540…670ºС) с образованием в диффузионных слоях большого количества карбонитридных фаз по механизму азотирования, если на поверхности детали необходимо получить твердые и глубокие (0,4…0,8 мм и более) слои, используется нитроцементация при 840…880ºС с последующей обычной или ступенчатой закалкой для образования в диффузионных слоях азотистого мартенсита по типу цементации.

Цианирование в жидких средах отличается высокой скоростью насыщения (в 2…3 раза выше, чем в газовой атмосфере), свободой в комплектовании обрабатываемых изделий с различной глубиной слоя и возможностью их местного насыщения при неполном погружении в ванну. Жидкостное цианирование не требует использования дорогостоящих нитроцементующих агрегатов и очень удобно для мелкосерийного производства, в частности для ремонтного.

Однако стоимость насыщающих сред для жидкостного цианирования очень высока, во много раз дороже нитроцементирующих газов, а самое главное, цианистые соли чрезвычайно токсичны и опасны для человека. Поэтому жидкостное средне- и высокотемпературное цианирование не применяется в условиях массового и серийного производства и весьма ограниченно – при единичном производстве, повсеместно заменяясь процессом газовой нитроцементации.

Тем не менее, удобство использования соляных ванн, их экономичность, высокая скорость и равномерность нагрева изделий не позволяют отказаться от идеи их использования для химико-термической обработки стальных деталей. При этом на первый план выдвигается задача обеспечения экологической чистоты процесса. Нами предлагается компромиссный подход к решению этой задачи – расплавленные нетоксичные соли использовать только для нагрева упрочняемых деталей, а для их насыщения азотом и углеродом использовать тонкое активное покрытие на упрочняемых поверхностях. Исследованиям, связанным с решением поставленной задачи и посвящена настоящая работа.

Вторая глава диссертации посвящена описанию методики экспериментальных исследований процесса нитроцементации стали в высокоактивных обмазках с нагревом в соляных ваннах.

Для исследования были выбраны конструкционные цементуемые стали 20 и 18ХГТ, которые обычно упрочняются высокотемпературной нитроцементацией, а также инструментальные стали Р6М5 и ХВГ, упрочняемые низкотемпературным цианированием.

Для химико-термической обработки этих сталей использовали азотисто-углеродную пасту, которую наносили в виде тонкого (1,5…2 мм) покрытия и высушивали. Нагрев и выдержку при высоких температурах образцов и изделий с нитроцементующими покрытиями проводили в соляных ваннах различного состава.

Нагрев тиглей с солевыми смесями проводили в специально спроектированной и изготовленной вертикальной печи с газовым обогревом, обеспечивающей очень высокую стабильность поддержания температуры за счет регулирования подачи газа в горелку. Температуру контролировали электронным потенциометром с точностью  ±1ºC. Нагрев образцов под закалку после нитроцементации осуществляли в той же соляной ванне, отпуск – в отпускной печи в воздушной атмосфере.

Твердость нитроцементованных образцов определяли на твердомере Роквелла (ТК-2М) по шкалам «А» и «С», микротвердость – на приборе ПМТ-3 при различных нагрузках. Микроструктуру исследовали при помощи металлографического микроскопа МИМ-8 при различных увеличениях, фазовый состав цианированных слоев определяли на дифрактометре ДРОН-3 непосредственной съемкой с металлографических шлифов в кобальтовом излучении.

Химический состав исследуемых сталей и нитроцементованных слоев определяли на спектрометре ARC-МЕТ 900, распределение элементов по сечению диффузионных слоев нитроцементованных образцов – на атомно-эмиссионном спектрографе LECO SA 2000.

Испытания нитроцементованных образцов на износостойкость проводили на машине трения СМЦ-2 в условиях трения скольжения (образец – нитроцементованный ролик, контртело – колодка из закаленной стали 45). Испытания проводили с подачей в зону трения смазки (фитилем) или без смазки. Ударную вязкость нитроцементованных слоев определяли на образцах малого сечения (диаметром 3 мм) с односторонним креплением (метод Изода) на маятниковом копре с пониженной энергией удара – до 2 Н·м.

В главе представлена также методика планирования эксперимента и обработки экспериментальных данных.

В третьей главе представлены результаты исследования нитроцементации сталей в азотисто-углеродных обмазках с нагревом в нейтральных солевых расплавах.

При выборе состава ванны для нагрева деталей с нанесенными на их поверхности активными покрытиями ставилась задача – подобрать такие соли, которые обеспечили бы возможность проводить обработку в диапазоне рабочих температур 560…570ºС (низкотемпературная нитроцементация), 650…670ºС (среднетемпературная нитроцементация) и 880…920ºС (высокотемпературная нитроцементация). При этом основа всех этих ванн должна быть одна и та же, не должна вызывать окисления или обезуглероживания стали.

За основу разрабатываемой ванны принята смесь солей IS 650 (патент США), содержащая поваренную соль NaCl и кальцинированную соду Na2CO3. Рабочий интервал температур этой ванны 700…950ºС, что соответствует режиму высокотемпературной нитроцементации. Для понижения рабочей температуры ванны нами, после анализа диаграмм плавкости смесей различных солей и щелочей, в ее состав было добавлено некоторое количество каустической соды NaOH. Композиция из поваренной соли, кальцинированной и каустической соды, как показали наши эксперименты, может сохранять жидкотекучесть в очень широком диапазоне температур. Причем нижняя граница этого диапазона зависит от количества каустической соды (едкого натра), вводимого в состав ванны.

При добавлении к смеси NaCl-Na2CO3 (по 50% каждой соли) 30% NaOH композиция солей плавится при ~420ºС и начинает выкипать при 680…700ºС. Добавление 10% NaOH в названную смесь обеспечивает температуру перехода ее в жидкое состояние ~570ºС, а начало кипения около 800ºС.

Таким образом, добавляя в смесь поваренной соли и кальцинированной соды то или иное количество едкого натра, можно получить ванны для низкотемпературной, среднетемпературной и высокотемпературной (без добавления NaOH) обработки. Составы соляных ванн для разных видов обработки представлены в таблице.

Таблица

Составы ванн для нагрева стальных изделий при нитроцементации

| Вид нитроцементации | Состав ванны | Температура плавления, ºC | Диапазон рабочих температур, ºC | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Низко-температурная | 30% NaOH + 35% NaCl + 35% Na2CO3 | 420 | 480-570 | Ванна стабильна |
| Средне-температурная | 10% NaOH + 45% NaCl + 45% Na2CO3 | 570 | 620-680 | Ванна стабильна |
| Высоко-температурная | 50% NaCl + 50% Na2CO3 (IS650) | 660 | 880-920 | Ванна стабильна |

Отсутствие ядовитых компонентов и невысокая испаряемость предлагаемых ванн не приводит к недопустимому загрязнению атмосферного воздуха и не требует устройства специальной вентиляции. Не требуется для этих ванн и специальной утилизации солей, выносимых на поверхностях деталей при обработке.

Для осуществления нитроцементации сталей при различных температурах была разработана универсальная нитроцементующая паста, которая содержит активные компоненты – карбамид (NH2)2CO, железосинеродистый калий K4Fe(CN)6 и углекислый натрий Na2CO3, а также газовую сажу ДГ-100, являющуюся основой. При низких температурах (400…500ºС) разлагается карбамид с выделением азота и углерода, при средних температурах (600…700ºС) максимальную активность проявляет железосинеродистый калий, также выделяя азот и углерод, и при высоких температурах (800…900ºС) разлагается углекислый натрий, активизируя сажистые частицы и способствуя интенсивному выделению углерода.

Компоненты карбюризатора в сухом виде тщательно перемешиваются и доводятся до пастообразного состояния с помощью глинопесчаного раствора с различными добавками. Наилучшие результаты по удержанию нитроцементующего покрытия на нитроцементуемой поверхности были получены при использовании в качестве связки глинопесчаного раствора в соотношении 1:2 (рис.1).

а) 				 б)				 в)

Рис. 1. Вид образцов после нитроцементации (900ºC, 2 ч) при использовании покрытий с различными связками: а – жидкое стекло; б – глинопесчаный раствор в соотношении 2:1;    в – глинопесчаный раствор в соотношении 1:2

При использовании карбюризатора с глинопесчаной связкой оптимального состава покрытие на образцах сохраняется в расплавленной соли длительное время (до 10 часов), обеспечивая получение глубоких диффузионных слоев. Максимальное приближение реакций образования активных атомов азота и углерода к насыщаемой поверхности позволяет значительно снизить потери активных элементов и осуществлять нитроцементацию из тонкого слоя пасты на упрочняемых поверхностях.

Исследование влияния состава нитроцементующей пасты проводили с использованием методов математического планирования эксперимента. Определяли зависимость глубины диффузионного слоя на стали 20 от концентрации в пасте азотсодержащих добавок и углекислого натрия. Нитроцементацию проводили при температуре 650ºC в течение 3 часов.

В результате обработки экспериментальных данных было получено уравнение регрессии для глубины карбонитридного слоя

LCN=84+5Cж+4Cк−4Cж2−Cк2;                                    (1)

где 	LCN – глубина карбонитридного слоя на поверхности образца; мкм;

Cж и Cк – соответственно содержание в нитроцементующей пасте железосинеродистого калия и карбамида.

Графическая интерпретация уравнения представлена на рис. 2.

Рис. 2. Зависимости глубины карбонитридной зоны на стали 20 от содержания в нитроцементующей пасте: 1 – железосинеродистого калия; 2 – карбамида

Рис. 3. Микроструктура диффузионного слоя на стали 20 с развитой карбонитридной зоной на поверхности

Оптимальное содержание железосинеродистого калия в пасте составляет 15…25%, карбамида 10…15%. Углекислый натрий при температуре 650ºC на результаты нитроцементации не оказывает заметного влияния, однако при более высоких температурах, как показывает анализ химических реакций в насыщающей среде, его влияние становится все более заметным. Поэтому, в состав нитроцементующей пасты вводится ~10% углекислого натрия (по аналогии с твердыми карбюризаторами).

Глубина нитроцементации зависит не только от состава нитроцементующей пасты, но и от режимов нитроцементации, а также от степени легирования насыщаемой стали. Эксперимент с использованием математического планирования позволил получить следующие уравнения регрессии для углеродистой и для легированной сталей, описывающие это влияние на глубину насыщения:

сталь 20 L20CN=140+20t+40τ−30t2; 		                                                (2)

сталь 18ХГТ L18ХГТCN=120+10t+30τ+3t⋅τ−30t2−10τ2,  	 	                 (3)

где 	t и τ – соответственно температура и длительность нитроцементации (в кодированных единицах).

Рис. 4. Зависимости глубины карбонитридной зоны от режимов нитроцементации в пасте оптимального состава: 1 – сталь 20; 2 – сталь 18ХГТ

Нитроцементация конструкционных сталей разработанным способом при высоких температурах (850…880ºС) обеспечивает образование диффузионных слоев с концентрацией углерода близкой к эвтектоидной (0,8…0,96%С), глубина которых не уступает слоям, полученным в твердом древесноугольном карбюризаторе или даже превосходит их (рис. 5).

а) 					 б)

Рис. 5. Микроструктуры (х200) нитроцементованных слоев стали 20 (900ºC; 1,5 ч), полученных: а – с использованием активной обмазки в солевой ванне; б – в древесноугольном карбюризаторе

Разработанный метод нитроцементации пригоден также для низкотемпературного упрочнения, однако при этом необходимо увеличить содержание карбамида в пасте на 10% против оптимальной среднетемпературной концентрации (за счет углекислого натрия). Это позволяет рекомендовать названный метод для упрочнения инструмента из быстрорежущих сталей (рис. 6).

а) 					 б)

Рис. 6. Микроструктуры стали Р6М5 (560ºC; 1,5 ч), обработанной: а – в активной обмазке и нейтральной ванне; б – в цианистой ванне

Таким образом, нитроцементация стальных изделий с использованием нитроцементующей углеродно-азотистой обмазки и нагревом в нейтральных соляных ваннах обеспечивает достаточно высокое насыщение поверхности сталей азотом и углеродом и по эффективности не уступает нитроцементации в цианистых ваннах и цементации в твердом карбюризаторе. По экономичности и экологической чистоте разработанный метод нитроцементации значительно превосходит традиционные методы.

Четвертая глава диссертации посвящена исследованию влияния нитроцементации в соляных ваннах и с покрытиями на деталях на свойства упрочняемых изделий из различных сталей.

Упрочняющий эффект нитроцементации при низких и средних температурах, как известно, обеспечивается образованием на поверхности стали карбонитридного слоя, имеющего повышенную твердость и износостойкость. При этом величина твердости зависит от температуры и длительности нитроцементации (рис. 7).

а) 						б)

Рис. 7. Кривые зависимости твердости поверхностных слоев сталей 20 (1) и 18ХГТ (2) от: а – температуры; б – длительности нитроцементации

Кривая зависимости твердости от температуры нитроцементации практически повторяет ход зависимости глубины карбонитридного слоя от температуры, что свидетельствует о том, что твердость определяется главным образом количеством карбонитридной фазы на поверхности стали. Однако изменение твердости в зависимости от длительности процесса нитроцементации не повторяет соответствующую кривую для глубины слоя. Это можно объяснить особенностью кинетики совместного насыщения стали азотом и углеродом. На первой стадии процесса главную роль в образовании твердой фазы (карбонитридной корочки) на поверхности стали играет азот, который благодаря большей диффузионной подвижности в феррите способствует образованию богатых азотом карбонитридных фаз (ε-карбонитрид), имеющих повышенную твердость. По мере насыщения стали углеродом, чему во многом способствует азот, начинают расти фазы обогащенные углеродом (карбонитрид изоморфный с цементитом), поскольку они обладают большей термодинамической устойчивостью. Карбонитрид ε на поверхности стали заменяется карбонитридом цементитного типа, который имеет примерно в 1,5 раза меньшую твердость.

Что касается большей твердости нитроцементованной легированной стали 18ХГТ по сравнению с углеродистой сталью 20, то очевидно, что легирующие элементы входят не только в состав твердого раствора, но и в состав карбонитридных фаз, увеличивая их твердость.

Нитроцементация значительно повышает износостойкость сталей. Как показывают наши исследования, наибольшую износостойкость в условиях граничного трения, особенно в присутствии абразива, имеют стали, нитроцементованные при пониженных температурах (520…540ºС). Это связано, по-видимому с тем, что при этих температурах на поверхности стали образуется карбонитрид ε, обладающий повышенной твердостью и низким коэффициентом трения. Следует отметить, что после удаления карбонитридной корки с поверхности стали интенсивность изнашивания заметно возрастает (в 2,5…5 раз).

Карбонитридные фазы, находящиеся на поверхности нитроцементованных слоев, имеют значительно меньший коэффициент трения, чем сталь, поэтому нитроцементованные стали имеют большую стойкость против схватывания при сухом трении. Результаты экспериментов показывают, что нагрузка, при которой наступает схватывание трущихся поверхностей нитроцементованных сталей в 2…2,5 раза больше, чем сталей без нитроцементации.

Исследование распределения остаточных напряжений по сечению нитроцементованных слоев показывает, что нитроцементация создает на поверхности этих слоев сжимающие напряжения, оказывающие благоприятное влияние на повышение усталостной прочности деталей. Максимальные сжимающие напряжения, достигающие 600 МПа, возникают при относительно небольшой глубине слоев, составляющих 0,01…0,05 от размеров сечения.

Высокотемпературная нитроцементация как углеродистых, так и легированных сталей, проводимая с использованием азотисто-углеродных обмазок и нейтральных соляных ванн, дает практически такие же результаты, как и цементация в твердом древесноугольном карбюризаторе, однако температура обработки в первом случае (850…880ºС) на ~50ºC ниже, чем в древесном угле (900…920ºС). Такое снижение температуры упрочняющей обработки имеет важное значение с точки зрения экономии энергии и повышения стойкости термического оборудования.

Активность нитроцементующего покрытия при температурах 850…880ºС достаточно высока для того, чтобы обеспечить в диффузионных слоях легированных сталей заэвтектоидную концентрацию углерода с образованием дисперсных карбидов цементитного типа (рис. 8).

а) 						б)

Рис. 8. Микроструктуры нитроцементованных слоев сталей, полученных с использованием азотисто-углеродного покрытия 20% K4Fe(CN)6 + 10% Na2CO3 – остальное сажа и нагревом в нейтральной соляной ванне (880ºC; 5 ч): а – 18ХГТ; б – ХВГ

Это позволяет рекомендовать разработанный метод для упрочнения тяжелонагруженных деталей машин, работающих в условиях интенсивного абразивного изнашивания, поскольку известно, что глубокие диффузионные слои с большим количеством дисперсных карбидов в структуре имеют очень высокую абразивную износостойкость.

Однако следует отметить, что при высоких температурах нитроцементирующее покрытие на поверхности упрочняемых деталей довольно быстро истощается и при увеличении длительности процесса более 5 часов эффективность нитроцементации с использованием для нагрева нейтральных соляных ванн заметно снижается.

Разработанный метод нитроцементации очень удобен для ремонтного производства, так как позволяет упрочнять самые разнообразные детали, восстановленные гальваническими покрытиями, наплавкой или напылением. При этом на ремонтном предприятии достаточно иметь всего одну печь – ванну средних размеров самой простой конструкции, в которой можно обрабатывать практически все восстановленные детали, что значительно повысит их послеремонтный ресурс.

Наши исследования показывают, что упрочнение нитроцементацией наиболее эффективно для деталей, восстановленных гальваническими покрытиями. В случае восстановления деталей чистым гальваническим железом целесообразно для их упрочнения проводить среднетемпературную (640…660ºС) нитроцементацию, а в случае восстановления тяжелонагруженных деталей гальваническими сплавами, в частности железохромистыми осадками, наибольший упрочняющий эффект дает высокотемпературная нитроцементация. При этом можно пользоваться одной универсальной пастой на основе сажи с 20% K4Fe(CN)6 и 10% Na2CO3. Для нагревания также можно использовать одну ванну типа IS 650 (50% NaCl + 50% Na2CO3) с добавкой 10%  NaOH.

Разработанная технология нитроцементации в азотисто-углеродных пастах с нагревом в нейтральных расплавах солей опробована в условиях опытного производства при упрочнении новых и восстановленных деталей, а также металлорежущего инструмента и показала высокий упрочняющий эффект, экономичность и экологическую безопасность.

Основные результаты и выводы:

- Разработан новый метод химико-термической обработки изделий, состоящий в использовании пасты на основе сажи ДГ-100 с добавками 15…25% железосинеродистого калия, 10…15% карбамида и 10% углекислого натрия, наносимой на упрочняемую поверхность (связка песчано-глинистый раствор в соотношении 2:1) и в нагреве изделий с нитроцементующими покрытиями в расплаве солей: 35…50% NaCl, 35…50% Na2CO3, 10…30% NaOH. Скорость нитроцементации в зависимости от температуры составляет от 0,05…0,15 мм/ч при низких температурах до 0,4…0,5 мм/ч при высоких температурах.

- Показана высокая активность нитроцементующего покрытия,  достаточная для образования на поверхности сталей глубоких карбонитридных (ε-карбонитрид и карбонитрид Fe3(CN)) при низких (550…570ºС) и средних температурах (620…660ºС)  и заэвтектоидных слоев (с большим количеством избыточных карбидов) при высоких температурах (850…880ºС).

- Доказано, что стали, нитроцементованные в азотисто-углеродных обмазках с нагревом в соляных нейтральных ваннах при низких и средних температурах обладают высокой твердостью, обусловленной наличием на поверхности карбонитридных слоев, высокой износостойкостью в условиях граничного трения и повышенной стойкостью против задиров и схватывания при сухом трении, причем эти характеристики сталей выше, чем у углеродистых.

- Установлено, что высокотемпературная нитроцементация, проведенная разработанным методом, обеспечивает образование глубоких диффузионных слоев эвтектоидной концентрации (аналогичных цементованным слоям, полученным в древесноугольном карбюризаторе) на углеродистых сталях, а на легированных хромистых сталях обеспечивает получение слоев с большим количеством мелкодисперсных карбидов цементитного типа, значительно (до 10 раз) повышающих их абразивную износостойкость.

- Получены новые зависимости характеристик структуры и свойств сталей различных типов от состава нитроцементующей пасты и режимов нитроцементации, что позволило разработать научно-обоснованные рекомендации по проектированию технологических процессов поверхностного упрочнения различных деталей.

- Разработанный метод нитроцементации удобно применять в ремонтном производстве для упрочнения деталей, восстановленных различными методами (главным образом гальваническими покрытиями), так как он дает возможность проводить обработку широкой номенклатуры восстановленных деталей с использованием обмазки и ванны одного универсального состава при различных температурах.

- Производственная апробация разработанной технологии нитроцементации показала, что она может быть использована в промышленности для упрочнения различных деталей из конструкционных сталей (по типу Тенифер-процесса), в ремонтном производстве для значительного повышения ресурсов восстановленных деталей, а также в инструментальном производстве вместо цианат-цианидных ванн для карбонитрации инструмента.

Во всех случаях новая технология может дать существенный экономический эффект и обеспечить экологическую безопасность производства.

Основное содержание диссертации изложено в следующих публикациях

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ:

- Ткаченко, Ю.С. Повышение долговечности деталей, работающих в условиях изнашивания в коррозионных средах, методом низкотемпературной нитроцементации [Текст] / Ю.С. Ткаченко, М.В. Мищенко, А.А. Никулин, А.Н. Гончаров, В.И. Шкодкин // Вестник Воронежского государственного университета. Том 3, 2007. – №11. – С.133-135.

- Барабаш, М.А. Повышение износостойкости восстановленных деталей цементацией при ремонте машин [Текст] / М.А. Барабаш, Д.В. Колмыков, А.Н. Гончаров, В.И. Колмыков // Упрочняющие технологии и покрытия. – М.: Машиностроение. – 2009. – №5. – С.42-45.

Статьи и материалы конференций:

- Колмыков, Д.В. Низкотемпературная нитроцементация железных гальванических покрытий [Текст] / Д.В. Колмыков, В.В. Серебровский, А.Н. Гончаров, С.А. Грашков // Инновационные технологии и оборудование машиностроительного комплекса: межвуз. сб. научн. тр. Вып. 10. – Воронеж,  ВГТУ, 2007. – С.65-73.

- Колмыков, В.И. Роль кислорода в ускорении науглероживания сталей при использовании углеродно-карбонатных цементирующих покрытий [Текст] / В.И. Колмыков, А.А. Никулин, А.Н. Гончаров, С.В. Пикалов // Инновационные технологии и оборудование машиностроительного комплекса: межвуз. сб. научн. тр. Вып. 10. – Воронеж,  ВГТУ, 2007. – С.89-95.

- Колмыков, Д.В. К вопросу о легировании цементуемой стали, стойкой против абразивного изнашивания [Текст] / Д.В. Колмыков, А.Н. Гончаров, Г.О. Мазаев, В.И.Колмыков // Материалы и упрочняющие технологии – 2008: сб. матер. XV Российской научн.-техн. конф. с междунар. участием – Курск: КГТУ, 2008. –   С.154-158.

- Колмыков, Д.В. Лабораторная печь с газовым обогревом для химико-термической обработки стали [Текст] / Д.В. Колмыков, А.Н. Гончаров, А.А. Кириченко, Ю.Г. Алехин // Материалы и упрочняющие технологии – 2008: сб. матер. XV Российской научн.-техн. конф. с междунар. участием – Курск: КГТУ, 2008. –   С.145-147.

- Гончаров, А.Н. Скоростное цианирование стальных изделий в высокоактивных обмазках с нагревом в соляных ваннах [Текст] / Материалы и упрочняющие технологии – 2008: сб. матер. XV Российской научн.-техн. конф. с междунар. участием. Ч.2 – Курск: КГТУ, 2008. – С.66-68.

- Гадалов, В.Н. Энергосберегающие железо-фосфорные композитные покрытия с наполнителем из карбида вольфрама [Текст] / В.Н.  Гадалов, А.Н. Гончаров, В.И. Колмыков, С.Б. Григорьев, Е.А. Вармунд // Актуальные проблемы химической науки, практики и образования: сб. статей Международной научн.-практ. конф. (19-21 мая 2009 г.). Ч.2. – Курск, КГТУ, 2009. – С.25-27.

- Гончаров, А.Н. Нитроцементация стальных изделий в пастообразном карбюризаторе с нагревом в нейтральных соляных ваннах [Текст] / А.Н. Гончаров // Материалы и упрочняющие технологии – 2009: сб. матер. XVI Российской научн.-техн. конф. с междунар. участием. – Курск: КГТУ, 2009. – С.46-54.

- Гадалов, В.Н. Низкотемпературное цианирование электроосажденного железа, легированного молибденом и вольфрамом [Текст] / В.Н.  Гадалов, В.И. Колмыков, В.И. Серебровский, А.Н. Гончаров // Материалы и упрочняющие технологии – 2009: сб. матер. XVI Российской научн.-техн. конф. с междунар. участием. – Курск: КГТУ, 2009. – С.59-69.

- Гончаров, А.Н. Нитроцементация деталей топливных насосов дизельных двигателей в комбинированном карбюризаторе [Текст] / А.Н. Гончаров, С.А. Грашков, Т.Н. Зиборова, А.А. Кириченко // Материалы и упрочняющие технологии – 2009: сб. матер. XVI Российской научн.-техн. конф. с междунар. участием. – Курск: КГТУ, 2009. – С.82-89.

- Гончаров, А.Н. Износостойкость конструкционных сталей, цианированных в нетоксичной соляной ванне на основе карбамида [Текст] / А.Н. Гончаров, В.И. Колмыков, С.В. Пикалов, А.Н. Федоров // Материалы и упрочняющие технологии – 2009: сб. матер. XVI Российской научн.-техн. конф. с междунар. участием. – Курск: КГТУ, 2009. – С.89-95.

Подписано в печать 26.05.2009 г. Формат 60х84 1/16.

Печ. л. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ №     .

_____________________________________________________________________

Курский государственный технический университет

Издательско-полиграфический центр

Курского государственного технического университета

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94