На правах рукописи

Гончаров Владимир Владимирович

Построение диаграммы состояния системы Fe-C-Cu и анализ особенностей структурообразования в сплавах этой системы

05.16.01 – Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата

технических наук

Курск – 2011

Работа выполнена в Брянской государственной инженерно-технологической академии на кафедре «Технология конструкционных материалов и ремонт машин».

Научный руководитель: 	Заслуженный деятель науки РФ, заслуженный ученый Брянской области, доктор технических наук, профессор Сильман Григорий Ильич

Официальные оппоненты:	доктор технических наук, профессор

Плошкин Всеволод Викторович

кандидат технических наук

Пономарёв Дмитрий Вячеславович

Ведущая организация: 	Воронежский государственный технический университет

Защита состоится 30 марта 2011 г. в 13:00 на заседании совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.105.01 при Юго-Западном государственном университете по адресу: г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94, конференц-зал.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Юго-Западного государственного университета.

Автореферат разослан «      » февраля 2011 г.

Ученый секретарь совета

по защите докторских и

кандидатских диссертаций Д 212.105.01 	Б.В. Лушников

# Общая характеристика работы

Актуальность проблемы. Медь в сталях и чугунах является эффективным легирующим элементом. Она обеспечивает значительное упрочнение сплавов, повышает коррозионную стойкость, улучшает деформируемость сталей, влияет на антифрикционные свойства и износостойкость чугунов и графитизированных сталей, повышает прокаливаемость чугунов и сталей, существенно влияет на процессы кристаллизации и перекристаллизации в легированных Fe-C-сплавах.

Основной недостаток имеющейся научно-технической информации по меди в черных металлах и сплавах – отсутствие очень важной диаграммы состояния сплавов Fe-C-Cu. В литературе имеются лишь отрывочные и не всегда надежные сведения по отдельным фрагментам диаграммы.

Дискуссионными и недостаточно изученными остаются вопросы, связанные с условиями предрасслоения и расслоения жидкой фазы в сплавах Fe-Cu и Fe-C-Cu, а также особенности линий ликвидус и γ-солидус в этих системах и влияние углерода на положение этих линий и ретроградный характер солидуса.

Недостаточно исследованы термокинетические особенности структурообразования в сплавах Fe-C-Cu, что затрудняет как правильную интерпретацию даже известных структурных эффектов в этих сплавах, так и разработку рациональных составов сплавов и наиболее эффективных способов получения сплавов с особыми структурными эффектами.

Цель работы. Расчет, построение и анализ диаграммы Fe-C-Cu, выявление и использование особых структурных эффектов в сплавах этой системы.

Автор защищает:

– построенные изотермические, политермические разрезы диаграммы Fe-C-Cu, перечень и схему моно- и нонвариантных равновесий в системе;

– выявленные особенности и механизмы влияния меди на формирование структуры в чугунах;

– результаты исследования влияния меди на механические и триботехнические свойства чугунов;

– разработанные составы легированных ферритных медистых чугунов с шаровидным графитом и режимы термической обработки отливок из них.

Общая методика исследований в работе базируется на сочетании теоретических и экспериментальных методов исследований. Термодинамический анализ использован для расчета разрезов диаграмм. Предварительные результаты по структурообразованию в сплавах получены путем анализа диаграммы Fe-C-Cu. Эти данные использованы при планировании экспериментальных исследований, проводимых для проверки результатов теоретического анализа, определения особенностей структуры и свойств чугунов.

Достоверность полученных положений, выводов и рекомендаций подтверждается использованием современных методов структурного анализа, а также соответствием расчетных данных результатам лабораторных исследований и опытно-промышленных испытаний.

Научная новизна состоит в получении ряда новых теоретических, экспериментальных и практических результатов в области создания и использования сплавов с заранее заданными свойствами:

– рассчитаны и построены изотермические и политермические разрезы диаграммы, впервые дающие достаточно полное представление о системе Fe-C-Cu;

– впервые установлен перечень и разработана схема основных моно-и нонвариантных фазовых равновесий в системе, установлен характер равновесий и превращений в этой системе и определены приблизительные составы фаз, находящихся в нонвариантных равновесиях (наличие, характер и температура перитектического нонвариантного равновесия при 1520 °С определены впервые);

 показан сложный и неоднозначный характер и установлены механизмы влияния меди на структурообразование в чугунах, при этом выявлено наличие наноразмерных структурных элементов и их влияние на свойства чугунов;

 разработаны состав и способ получения антифрикционного чугуна с особой композиционной субструктурой, включающей наноразмерные фрагменты.

Практическая значимость и реализация результатов работы. Построенные разрезы диаграммы использованы для выявления особых структурных эффектов и разработки новых чугунов. На состав и способ упрочняющей обработки антифрикционного чугуна получен патент на изобретение. Разработанные чугуны использованы в производстве на нескольких предприятиях при изготовлении деталей подшипников скольжения.

Личный вклад автора в работы, выполненные в соавторстве, состоит в участии в проведении расчетов и построении разрезов диаграммы, их анализе с выявлением особенностей структурообразования в медистых чугунах, в постановке задач и проведении экспериментальных исследований, в анализе и использовании полученных материалов.

Апробация работы. Материалы работы доложены и обсуждены на международной научно-технической конференции «Вклад ученых и специалистов в национальную экономику» (Брянск, 2008); на 5-й международной научно-практической конференции «Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности» (С.-Петербург, 2008); на 6-й международной научно-технической конференции «Проблемы качества машин и их конкурентоспособности» (Брянск, 2008); на 58-й научной конференции профессорско-преподавательского состава БГТУ (Брянск 2008); на международной научно-практической конференции «Наука и производство-2009» (Брянск, 2009).

Публикации. По теме исследования опубликованы 13 работ, в том числе три в изданиях по списку ВАК, патент РФ на изобретение (№ 2365659).

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, общих выводов, списка использованных источников (114 наименований), приложений; она содержит 139 страниц текста, 62 рисунка, 11 таблиц и 8 приложений на 15 страницах.

# Основное содержание работы

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертации, изложены научная новизна и практическая значимость выполненной работы, а также сформулированы основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе проведен аналитический обзор влияния меди в системах на основе железа. Показана роль меди как легирующего элемента в сталях и чугунах. Проанализированы известные данные по диаграммам состояния систем с медью. Рассмотрено влияние меди на структуру и свойства чугунов. Первым исчерпывающим обзором явилась книга Лоринга и Адамса (1948 г.). Результаты дальнейших исследований в этой области наиболее полно представлены в работах А. Де Си, В. Олсена, И. Ле Мэя, Л. Шетки, И.Е. Льва, Н.И. Репиной, А.А. Жукова, Г.И. Сильмана, В.И. Крестьянова.

Большое количество противоречивых данных относится к вопросу о смешиваемости Cu и Fe в жидком состоянии. Границы областей γ и α-фаз диаграммы состояния точно не установлены. Известные экспериментальные данные свидетельствуют о наличии на диаграмме Fe-Cu ретроградного солидуса. По диаграмме состояния сплавов Fe-C-Cu имеется очень ограниченная информация в основном фрагментарного характера. Медь может оказывать графитизирующее и отбеливающее действие, менять интенсивность перлитизирующего влияния, повышать механические и эксплуатационные свойства сплавов, но ухудшать технологические свойства сталей.

В связи с изложенным цель данной работы состоит в расчете, построении и анализе диаграммы состояния Fe-C-Cu, выявлении и использовании особых структурных эффектов в сплавах этой системы.

Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:

– оценка особых структурных эффектов, переходящих из системы Fe-Cu;

– построение достаточно полной диаграммы Fe-C-Cu;

– анализ диаграммы Fe-C-Cu и выявление особых структурных эффектов, характерных для сплавов этой системы;

– оценка механизмов влияния меди на структурообразование в чугунах;

– оценка возможности получения медистых чугунов с повышенными механическими и триботехническими свойствами;

– разработка рациональных составов чугунов и способов их получения;

– исследование структуры и свойств разрабатываемых чугунов.

Во второй главе изложена методика проведения исследований, включающая методику экспериментальных исследований и методику расчета диаграммы Fe-C-Cu. Рассмотрены процессы плавки, модифицирования и разливки чугуна по формам, проведение его химического, фазового, металлографического анализов, механических и триботехнических испытаний.

Плавки чугунов проводили в открытых индукционных тигельных печах ИСТ-0.16 и ИСТ-0.06 с кислой футеровкой. При переливе металла из печи в разливочный ковш проводили комплексное модифицирование чугуна «сэндвич-процессом», используя комплексную лигатуру ЖКМК, силикобарий и плавиковый шпат.

Отливки подвергали термической обработке: ферритизирующему и графитизирующему отжигу, нормализации, непрерывной и изотермической закалке, отпуску, искусственному старению.

Для исследования межфазного распределения элементов использованы карбидный анализ и локальный рентгеноспектральный анализ на установке «Камека». Склонность к отбелу серых чугунов с пластинчатым графитом проверяли на клиновых пробах, а высокопрочных чугунов с шаровидным графитом – металлографически на литых образцах.

Для изучения структуры чугунов использовали оптические микроскопы «МИМ-8М», «Неофот-2», цифровой металлографический микроскоп «Альтами МЕТ 1М» с применением программного обеспечения анализа изображений Altami PhotoKit при различных увеличениях (до 1500 раз) и электронный микроскоп УЭМВ-100В.

Механические свойства определялись на литых и термически обработанных образцах. Испытания на разрыв проводили на машине УММ – 20, а испытания на ударную вязкость – на маятниковом копре мод. ИО 5003-0,3-10. Твердость определялась на приборе «ТК-2» по методу Роквелла HRC, на прессе Бринелля «ТШ-2» HB и на универсальном твердомере HBRV-187.5.

Триботехнические испытания чугунов проводили на модернизированной машине МИ-1М и на установке СМЦ-2 для определения величины износа и коэффициента трения.

Расчет положения областей моно- и нонвариантных равновесий на изотермических разрезах диаграммы Fe-C-Cu проведен по методике Г.И. Сильмана. Политермические разрезы диаграммы построены по изотермическим разрезам и с использованием методики расчета политермических разрезов диаграмм состояния сложных систем.

В третьей главе рассчитаны, построены и приведены в работе изотермические разрезы диаграммы в полном или фрагментарном виде при температурах 1530, 1520, 1500, 1450, 1400, 1200, 1170, 1130, 1094, 900, 729 и 706 °С. В основном разрезы строились дифференцированно для стабильной и метастабильной систем, но часть разрезов имела общий характер для обеих систем, а в двух случаях (при 1094 и 900 °С) имели совмещенный характер. Фрагменты изотермических разрезов при 1520 и 1450 °С приведены на рисунке 1. Сплошными линиями на этих разрезах показаны границы рассчитанных фазовых областей. Штриховыми линиями обозначены ориентировочные границы области расслоения жидкой фазы.

На рисунке 2 приведены полные изотермические разрезы диаграммы при 1400 и 1170 °С. С понижением температуры увеличивается растворимость железа в медистом расплаве L2 и существенно уменьшается растворимость углерода в обоих расплавах, особенно в углеродистом расплаве L1. Значительно сжимается область двухфазного расплава, вплоть до полного выклинивания при 1170 °С.

Рисунок 1 – Фрагменты изотермических разрезов диаграммы Fe-C-Cu при температурах расслоения жидкой фазы

В системе Fe-C-Cu возможны равновесия двух типов – стабильного (с графитом) и метастабильного (с цементитом). Медь по-разному влияет на температуры эвтектических равновесий в обеих системах: в стабильной повышает от 1153 до 1170 °С, а в метастабильной системе снижает до 1130 °С. Часть изотермического разреза диаграммы метастабильного равновесия при 1130 °С приведена на рисунке 3.

Рисунок 2 – Полные изотермические разрезы диаграммы Fe-C-Cu при 1400 и 1170 °С

Стрелками показаны тальвеги: 1 – L1  γ + Ц, 2 – L1  γ + L2, 3 – L1  L2 + Ц

Рисунок 3 – Части изотермических разрезов диаграммы состояния сплавов Fe-C-Cu при 1130 и 1094 °С

При температурах 1094-1093 °С протекают процессы с образованием областей нонвариантных эвтектически-перитектических равновесий L2 +  ↔  + Г и L2 +  ↔  + Ц в стабильной и метастабильной системах соответственно.

В обеих системах образуются области нонвариантных четырехфазных эвтектоидных равновесий: в стабильной системе  +  +  + Г при 729 °С , в метастабильной системе  +  +  + Ц при 706 °С (рисунок 4).

Построенные изотермические разрезы диаграммы позволяют проводить оценку процессов структурообразования во всех практически используемых легированных медью Fe-C-сплавах (сталях и чугунах), в частности, при содержаниях меди, обеспечивающих образование в структуре сплавов медистой фазы.

Построены и приведены в работе политермические разрезы диаграммы Fe-C-Cu при 0,25; 0,8; 5; 10; 15 ат. % С, 4 и 6 ат. % Cu, имеющие важное практическое значение для легированных медью железоуглеродистых сплавов.

Штриховыми линиями и стрелками показано положение и направление тальвегов

Рисунок 4 – Части изотермических разрезов диаграммы стабильного (729 °С) и метастабильного (706 °С) эвтектоидного равновесия в системе Fe-C-Cu

На рисунке 5 представлен разрез диаграммы Fe-C-Cu при содержании углерода 0,25 ат. % (или ~ 0,05 масс. %). Видно, что расслоение расплава начинается при температурах выше начала кристаллизации α-фазы. Вершина бинодали расслоения находится при 1537-1535 °С и содержаниях меди около 3,5 ат. %. Видно также наличие плоскости нонвариантного перитектического равновесия при 1520 °С и продолжение расслоения расплава в области равновесия с γ-фазой при резком понижении температуры (ниже 1450 °С, т.е. до температур, близких к точке перегиба на линии ликвидус на диаграмме Fe-Cu).

1, 2 – соответственно участки равновесия аустенит – L1 и аустенит – L2

Рисунок 5 – Политермические разрезы диаграммы стабильного равновесия сплавов диаграммы Fe-C-Cu при разных содержании углерода

С увеличением содержания углерода вид политермических разрезов существенно меняется. Так как в железомедистом расплаве в интервале температур 1420-1425 °С происходит смена компонента-растворителя, то при температурах выше 1425 °C растворимость меди в аустените при его равновесии с железомедистым расплавом увеличивается, а при температурах ниже 1420 °C уменьшается. В результате под влиянием углерода меняется характер аустенитного солидуса: уменьшается его ретроградность вплоть до полного исчезновения при 1,5-2 ат. % С.

При полном расслоении расплава линия солидуса состоит из двух частей (на участке 1 аустенит находится в равновесии с железоуглеродистым расплавом L1, а на участке 2 – с железомедистым расплавом L2).

При температурах ниже 1094 °С в структуре сталей и чугунов, содержащих 4-4,5 ат. % Cu, появляется медистая ε-фаза, как в составе эвтектических смесей, так и в виде вторичных выделений из аустенита. При температурах ниже 1000 °С выделения вторичной медистой фазы могут появляться и при более низком содержании меди в сплавах.

На рисунке 6 приведены политермические разрезы диаграммы состояния сплавов Fe-C-Cu при 4 ат. % (4,5-5,6 масс. %) и 6 ат. % (6,8-9,3 масс. %) меди соответственно. Интервалами показано изменение концентрации меди в % по массе при переходе от системы Fe-Cu к системе Fe-C-Cu с 25 ат. % С.

Рисунок 6 – Политермический разрез диаграммы стабильного равновесия сплавов Fe-C-Cu при содержании меди 4 (4,5-5,6) и 6 ат. % (6,8-9,3 масс. %)

Видно, что при 4 ат. % Cu высокотемпературная часть диаграммы меняется мало по сравнению с исходной диаграммой Fe-C. Расслоение расплава еще не произошло, но при 1050-1000 °С появилась медистая фаза ε в смесях с аустенитом или аустенитом и графитом. Включения этой фазы имеют вторичный характер выделений из медистого аустенита. При содержании меди 6 ат. % в системе возникают более существенные изменения. Появляются области с двухфазным расплавом. С понижением температуры медистый расплав становится преобладающим, а ниже 1070 °С – единственной жидкой фазой. На диаграмме появляются области (плоскости) нонвариантных эвтектически-перитектических равновесий при 1170 и 1094 °С. При температуре ниже 1094 °С появляются области с эвтектической ε-фазой.

С использованием изотермических и политермических разрезов диаграммы определены приблизительные составы фаз, находящихся в нонвариантных равновесиях, установлен характер равновесий и превращений и разработана схема фазовых равновесий в стабильной системе (рисунок 7). Наличие, характер и температура перитектического нонвариантного равновесия при 1520 °С определены впервые.

Рисунок 7 – Схема моно- и нонвариантных равновесий в стабильной системе Fe-C-Cu

В четвертой главе исследовано влияние меди на структуру и свойства чугунов. Достаточное легирование чугуна медью проявляется в нескольких структурных эффектах, основными из которых являются перлитизирующий, графитизирующий, антиграфитизирующий, аустенитно-стабилизирующий, эффект старения. Некоторые из них имеют в основном термодинамическую природу (эффекты графитизации и стабилизации аустенита, с последним связано и повышение прокаливаемости). Механизмы перлитизирующего и антиграфитизирующего действия меди значительно сложнее и имеют не столько термодинамический, сколько кинетический характер.

Основной механизм перлитизирующего действия меди заключается в оттеснении меди поверхностью пластин кристаллизующегося перлитного цементита с образованием на этих пластинах тонкой пленки медистой -фазы, практически не проницаемой для углерода и потому резко стабилизирующей структуру пластинчатого перлита.

Графитизирующее действие меди не является постоянным. При содержании меди более 4 ат. % в чугунах с пластинчатым и шаровидным графитом в процессе их кристаллизации выявлено обратное влияние меди – отбеливающее. Эффект отбеливающего действия меди не всегда имеет негативный характер, но может быть и специально использован при получении половинчатых чугунов с особыми свойствами. Включения медистой фазы в таких чугунах обеспечивают значительное преобразование и измельчение структуры, препятствуя росту включений графита и цементита, устраняя ледебуритный характер отбела и обеспечивая получение композиционной структуры.

Результаты экспериментов по отбелу медистых чугунов с пластинчатым графитом показали, что при содержании меди около 4 % происходит изменение характера влияния меди, т.е. это содержание можно считать концентрационной границей перехода от графитизирующего к отбеливающему действию меди.

Микроструктуры высокопрочных чугунов с разным содержанием меди приведены на рисунке 9. Видно, что по мере увеличения содержания меди происходит перлитизация структуры, а уже при 4-4,5 % Cu начинают появляться включения вторичного и эвтектического цементита, при ~ 6 % Cu появляются отдельные участки ледебурита, а при 8 % Cu чугун кристаллизуется с преобладанием структуры ледебурита. Таким образом, и в чугуне с шаровидным графитом концентрационная граница начала отбеливающего действия меди находится при ~ 4 %.

Особенностью систем Fe-C-Cu является расслоение расплава на железоуглеродистый (фаза L1) и медистый (фаза L2). Завершается кристаллизация медистого расплава при температуре ниже 1094 °С по эвтектически-перитектической реакции L2 +    + Г с образованием на месте этого расплава пленочных включений медистой -фазы. Эти выделения начинают появляться в структуре чугунов при содержаниях меди, превышающих 4 % (рисунок 10). Обволакивая графитные включения, особенно на первых стадиях их формирования, медистая фаза предотвращает их дальнейший рост, что приводит к переохлаждению оставшегося расплава и формированию отбеленной структуры.

В чугунах с содержанием меди более 4 % обе эвтектики (стабильная и метастабильная) имеют трехфазное строение (рисунок 10, а), т.е. кроме обычных для этих эвтектик фаз содержат еще и медистую -фазу. При этом графит и -фаза не только кристаллизуются одновременно, но и склонны к формированию единой составляющей, причем графитные включения могут полностью обволакиваться медистой фазой при ее достаточном количестве, а в случае ее дефицита пленка лишь частично изолирует графитное включение и оно получает возможность формироваться в различных искаженных формах (рисунок 10, б).

Рисунок 9 – Микроструктуры высокопрочных чугунов с разным содержанием меди,  300

Примечание – Числами на рисунках указано содержание меди в чугунах, масс. %

а – трехфазный ледебурит, б – графитное включение с пленочной оторочкой медистой фазы, в – участок цементита в оболочке медистой фазы и графита

Рисунок 10 – Микроструктуры характерных участков высокопрочного чугуна с содержанием меди 5,8 %,  1000

Проведенный локальный рентгеноспектральный анализ чугуна с шаровидным графитом показал, что феррит и перлит существенно пересыщены медью относительно равновесного химического состава. Поэтому при достаточной термической активации (например, при выдержке в интервале температур 400-500 °С) в медистых чугунах может проходить старение феррита со значительным дисперсионным упрочнением.

Используя влияние пленочных включений медистой ε-фазы и регулируя соотношение графитных и карбидных включений вплоть до полного устранения последних путем термической обработки чугуна, можно обеспечить получение полностью графитизированной структуры с резко измельченными графитными включениями компактной формы. Перлитный чугун с такой структурой обладает очень хорошими антифрикционными свойствами и может быть эффективно использован в особо нагруженных узлах трения. В медистом перлите может быть обеспечен дополнительный эффект композиционного упрочнения как путем общего измельчения структуры, так и за счет уменьшения толщины цементитных пластин, у которых значительно увеличивается склонность к деформации без разрушения.

Ферритизация структуры обеспечивается за счет легирования чугуна повышенным количеством кремния. Наряду с переходом от перлитных структур к ферритным происходит и процесс микрорасслоения феррита на обычный феррит и силикоферрит, причем на начальном этапе процесса расслоения формируется структура с очень плотным расположением наноразмерных (50-100 нм) включений силикоферрита. Чугуны с двухфазной ферритной структурой обладают не только повышенными прочностными свойствами (на уровне перлитно-ферритных чугунов типа ВЧ 60), но и высокой пластичностью (δ = 12-20 %) и ударной вязкостью (КС до 120 Дж / см2). Характерной особенностью этих чугунов являются также необычно высокие для ферритных чугунов триботехнические свойства: высокая износостойкость (выше, чем у перлитных чугунов), низкий коэффициент трения, малый износ сопряженной детали. Еще более значительный упрочняющий эффект зафиксирован при дополнительном легировании этих чугунов медью и молибденом.

Медь в кремнистом феррите оказывает значительное влияние на его микрокомпозиционную гетерогенизацию по двум механизмам старения: 1) за счет интенсификации спинодального расслоения на смесь α-фаз, 2) путем выделения дисперсных включений медистой фазы ε.

Значительное диспергирование структуры может быть обеспечено в бейнитных и аусферритных медистых чугунах с шаровидным графитом. В отличие от классической схемы бейнитного распада аустенита, превращение в чугунах со стабильно графитизированной структурой заключается в основном в образовании бейнитной -фазы, а формирующаяся структура состоит из дисперсной смеси -фазы, участков остаточного аустенита и карбидов, выделяющихся из бейнитной -фазы на заключительном этапе превращения.

Медистая фаза оказывает значительное влияние на триботехнические характеристики чугунов. При повышенном содержании меди (3-3,5 %) антифрикционные чугуны практически не уступают бронзе по коэффициенту трения, что позволяет интерпретировать такие сплавы как бронзо-чугуны; по сравнению с бронзой бронзо-чугуны обладают существенным преимуществом – они способны выдерживать значительно большие нагрузки и обладают более высокой износостойкостью.

Разработан чугун, с особой структурой, состоящей из мелкозернистого феррита, претерпевшего спинодальное расслоение на обычный углеродистый феррит и силикоферрит (за счет достаточно высокого содержания кремния) и упрочненного дисперсными включениями медистой фазы (за счет легирования чугуна медью и молибденом), в сочетании с достаточно измельченным шаровидным графитом. Химический состав чугуна подобран таким образом, что необходимая структура может быть получена уже в литом состоянии, но наибольшая ее стабильность обеспечивается путем термической обработки, состоящей из ферритизирующего отжига при 780-790 °С и старения при 500-520 °С.

Чугун предлагаемого состава отличается от известных антифрикционных чугунов высокими значениями механических свойств (по сочетанию предела прочности, относительного удлинения и ударной вязкости) и триботехнических свойств при пониженных значениях твердости и износа контртела (как в литом, так и в термообработанном состояниях).

# Основные результаты и выводы

- Рассчитаны, построены и приведены в работе изотермические разрезы диаграммы в полном или фрагментарном виде при температурах 1530, 1520, 1500, 1450, 1400, 1200, 1170, 1130, 1094, 900, 729 и 706 °С. В системах установлено наличие нескольких четырехфазных нонвариантных равновесий: перитектического α + L1 + L2  γ при 1520 °С, эвтектически-перитектического L1 + L2  γ + Г при 1170 °С в стабильной системе, эвтектического L1  γ + L2 + Ц при 1130 °С в метастабильной системе, эвтектически-перитектических L2 + γ  ε + Г и L2 + γ  ε + Ц при ~ 1094 °С в стабильной и метастабильной системах соответственно, эвтектоидных γ  α + ε + Г при 729 °С и γ  α + ε + Ц при 706 °С в стабильной и метастабильной системах соответственно.

- Построены и приведены в работе политермические разрезы диаграммы Fe-C-Cu при 0,25; 0,8; 5; 10; 15 ат. % С, 4 и 6 ат. % Cu, имеющие важное практическое значение для легированных медью железоуглеродистых сплавов. С использованием изотермических и политермических разрезов диаграммы разработана схема фазовых равновесий в стабильной системе, установлен характер равновесий и превращений в этой системе и определены приблизительные составы фаз, находящихся в нонвариантных равновесиях.

- Расслоение расплава начинается при температурах выше начала кристаллизации α-фазы, причем для этого достаточны сравнительно небольшие содержания углерода и меди. Ниже температуры 1170 °С сохраняется лишь медистый расплав L2, но и он при температурах ниже 1094 °С претерпевает эвтектическое превращение с образованием пленочных включений медистой ε-фазы. Образование медистой ε-фазы может происходить и при содержаниях менее 4 ат. % путем вторичных выделений из аустенита.

- Достаточное легирование чугуна медью проявляется в нескольких структурных эффектах, основными из которых являются перлитизирующий, графитизирующий, антиграфитизирующий, аустенитно-стабилизирующий, эффект старения. Некоторые из них имеют в основном термодинамическую природу (эффекты графитизации и стабилизации аустенита, с последним связано и повышение прокаливаемости). Механизмы перлитизирующего и антиграфитизирующего действия меди значительно сложнее и имеют не столько термодинамический, сколько кинетический характер.

- Основной механизм перлитизирующего действия меди заключается в оттеснении меди поверхностью пластин кристаллизующегося перлитного цементита с образованием на этих пластинах тонкой пленки медистой -фазы, практически не проницаемой для углерода и потому резко стабилизирующей структуру пластинчатого перлита. В медистом перлите может быть обеспечен дополнительный эффект композиционного упрочнения как путем общего измельчения структуры, так и за счет уменьшения толщины цементитных пластин, у которых значительно увеличивается склонность к деформации без разрушения.

- Графитизирующее действие меди не является постоянным. При содержании меди более 4 % в чугунах с пластинчатым и шаровидным графитом в процессе их кристаллизации выявлено обратное влияние меди – отбеливающее. Эффект отбеливающего действия меди не всегда имеет негативный характер, но может быть и специально использован при получении половинчатых чугунов с особыми свойствами. Включения медистой фазы в таких чугунах обеспечивают значительное преобразование и измельчение структуры, препятствуя росту включений графита и цементита, устраняя ледебуритный характер отбела и обеспечивая получение композиционной структуры.

- При кристаллизации чугунов с повышенным содержанием меди появляются пленочные выделения медистой -фазы. Обволакивая графитные включения, особенно на первых стадиях их формирования, медистая фаза предотвращает их дальнейший рост, что приводит к переохлаждению оставшегося расплава и формированию отбеленной структуры. Используя влияние пленочных включений медистой ε-фазы и регулируя соотношение графитных и карбидных включений вплоть до полного устранения последних путем термической обработки чугуна, можно обеспечить получение полностью графитизированной структуры с резко измельченными графитными включениями компактной формы.

- В высокомедистых чугунах обе эвтектики (стабильная и метастабильная) имеют трехфазное строение, так как содержат еще и медистую -фазу. При этом графит и -фаза не только кристаллизуются одновременно, но и склонны к формированию единой составляющей, причем графитные включения могут полностью обволакиваться медистой фазой при ее достаточном количестве, а в случае ее дефицита пленка лишь частично изолирует графитное включение и оно получает возможность формироваться в различных искаженных формах, что может являться одной из причин деглобуляризирующего действия меди в чугунах с шаровидным графитом.

- Медь в кремнистом феррите оказывает значительное влияние на его микрокомпозиционную гетерогенизацию по двум механизмам старения: 1) за счет интенсификации спинодального расслоения на смесь α-фаз, 2) путем выделения дисперсных включений медистой фазы ε. На основе этих эффектов разработаны и запатентованы химический состав и способ получения ферритного антифрикционного чугуна.

- Бейнитная структура высокопрочного медистого чугуна с шаровидным графитом удовлетворяет условиям антифрикционности материалов. Производственные испытания показали техническую и экономическую целесообразность использования бейнитных медистых чугунов в качестве конструкционного материала для деталей, работающих в узлах трения со смазкой.

# Основные положения диссертации изложены в следующих работах:

# публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ:

- Сильман, Г. И. О механизмах влияния меди на формирование структуры в чугунах / Г. И. Сильман, В. В. Камынин, В. В. Гончаров // Металловедение и термическая обработка металлов. – 2007. – № 8. – С. 18–22.

- Silman, G. I. On the mechanisms of copper effect on structure formation in cast iron / G. I. Silman, V. V. Kamynin, V. V. Goncharov // Metal Science and Heat Treatment (Publisher Springer New York, Country of publication Netherlands). – 2007. – V. 49, № 7 – 8. – P. 387-393.

- Сильман, Г. И. Влияние меди на структуру и свойства ВЧШГ / Г. И. Сильман, В. В. Камынин, В. В. Гончаров // Заготовительные производства в машиностроении. – 2010. – № 6. – С. 43–48.

# другие публикации:

- Сильман, Г. И. Расчет, построение и анализ изотермических разрезов диаграммы Fe-C-Cu / Г. И. Сильман, В. В. Камынин, В. В. Гончаров // Вестник БГИТА. – 2009. – № 2. – С. 86–98.

- Сильман, Г. И. Политермические разрезы диаграммы и схема фазовых равновесий в стабильной системе Fe-C-Cu / Г. И. Сильман, В. В. Камынин, В. В. Гончаров // Вестник БГИТА. – 2009. – № 2. – С. 99–110.

- Сильман, Г. И. Условия расслоения расплава в системе Fe-C-Cu / Г. И. Сильман, Л. Г. Серпик, В. В. Гончаров // Материалы 58-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Брянск : Изд-во БГТУ, 2008. – С. 147–148.

- Сильман, Г. И. Высокопрочные чугуны с микро- и наноразмерными упрочнителями / Г. И. Сильман, В. В. Камынин, В. В. Гончаров // Высокие технологии, фундаментальные и прикладные исследования, образование : сб. трудов 5-й Международной научно-практической конференции «Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности». – С.-Петербург : Изд-во политехнического ун-та, 2008. – Т. 12. – С. 281–282.

- Сильман, Г. И. Влияние меди и молибдена на структуру феррита в ВЧШГ / Г. И. Сильман, В. В. Камынин, В. В. Гончаров // Наука и производство-2009 : материалы Международной научно-практической конференции, г. Брянск, 19–20 марта 2009. – Брянск : Изд-во БГТУ, 2009. – С. 98–100.

- Камынин, В. В. Влияние легирования чугуна кремнием, медью и молибденом на изотермический распад аустенита / В. В. Камынин, М. С. Полухин, В. В. Гончаров // Проблемы качества машин и их конкурентоспособности : материалы 6-й Международной научно-технической конференции, г. Брянск, 22–23 мая 2008. – Брянск : Изд-во БГТУ, 2008. – С. 32–36.

- Глебов, А. З. Использование бейнитного высокопрочного чугуна в качестве антифрикционного материала / А. З. Глебов, М. С. Полухин, А. И. Грувман, В. В. Гончаров // Вестник БГИТА. – 2009.– № 2. – С.29–33.

- Грувман, А. И.Замена бронзовых втулок на втулки из бейнитного высокопрочного чугуна / А. И. Грувман, А. З. Глебов, М. С. Полухин, В. В. Гончаров // Наука и производство-2009 : материалы международной науч-практ. конф., г. Брянск, 19–20 марта 2009. – Брянск : Изд-во БГТУ, 2009. – С. 34–36.

- Сильман, Г. И. Влияние углерода и меди на триботехнические свойства чугунов с пластинчатым и шаровидным графитом / Г. И. Сильман, В. В. Камынин, Л. Г. Серпик, В. В. Гончаров // Вклад ученых и специалистов в национальную экономику : сб. научных трудов международной научно-технической конференции, г. Брянск, февраль-май 2008. – Брянск : Изд-во БГИТА, 2008. – Т. 2. – С. 36–43.

- Пат. 2365659 РФ, С22С 37/04. Антифрикционный чугун / Г. И. Сильман, С. В. Давыдов, В. М. Сканцев, В. В. Гончаров (Россия). – № 2008118750/02 ; Заявлено 12.05.2008 ; Опубл. 27.08.2009, Бюл. № 24.

Подписано в печать 15.02.2011.Формат 6084 1/16. Бумага офсетная

Печ. Л. 1,0. Тираж 130 экз. Заказ № 7

Юго-Западный государственный университет.

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.