## На правах рукописи

# ХОДУС Виталий Викторович

ОСОБЕННОСТИ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ СЕПАРАЦИИ ЧАСТИЦ

В АППАРАТАХ С ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ АСИММЕТРИЕЙ

И ВИБРАЦИОННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ

Специальность 01.02.06 - Динамика, прочность машин,

приборов и аппаратуры

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Курск 2013

Работа выполнена в  Воронежском государственном техническом университете на кафедре технологии машиностроения

| Научный руководитель: Официальные оппоненты: Ведущая организация: | доктор технических наук, профессор Копылов Юрий Романович Колодежнов Владимир Николаевич, доктор технических наук, профессор, Воронежский государственный университет инженерных технологий, заведующий кафедрой теоретической механики Мищенко Владимир Яковлевич, кандидат технических наук, доцент, Юго-Западный государственный университет, доцент кафедры теоретической механики и мехатроники Белгородский государственный технологи- ческий университет им. В.Г. Шухова |
| --- | --- |

Защита состоится  26. 06.2013 года в 12 00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.105.01 при Юго-Западном государственном университете по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д.94, конференц-зал.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Юго-Западного государственного  университета

Автореферат разослан                      мая 2013г.

Ученый секретарь

диссертационного совета

Д 212.105.01

Лушников Борис Владимирович

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы.

В основе многих производственных процессов лежит центробежная сепарация дисперсных систем «твердые частицы – жидкость». Структура течения суспензий, обеспечивающая эффективную сепарацию, достигается в аппаратах, имеющих форму тел вращения с асимметричными торцами, типичными представителями которых являются цилиндроконические гидроциклоны. Их преимущества – отсутствие движущихся частей, непрерывность работы, высокая производительность.

Применение гидроциклонов в циклах измельчения руд обогатительных фабрик снижает энергозатраты на измельчение.

Динамика процессов хорошо изучена экспериментально, но вследствие сложности этих процессов существующие теории недостаточно отображают их специфику, не учитывают ряд известных экспериментальных данных. Результатом является высокая погрешность расчетов – не менее 20-25% по общей производительности и не менее 40-50% по сепарационным показателям. В практике работы обогатительных фабрик погрешность расчета компенсируют настройкой с помощью сменных сливных и песковых насадков, длящейся до трех недель, при этом простаивает оборудование и теряются тысячи тонн продукции. Если погрешность расчета больше 20-30%, то может понадобиться переделка конструкции гидроциклона.

Эффективность работы мельниц повышается при увеличении твердой фазы в разгрузке, однако при этом возможно забивание нижнего отверстия и нарушение непрерывности технологического процесса.

Такое положение дел и обусловило актуальность данной работы.

Научно-техническая задача состоит в разработке методики расчета всех интегральных показателей, определяющих общий расход суспензии в питании и ее разделение на 2 потока, в каждом из которых определяется содержание твердой фазы и ее различных фракций.

Результаты работы позволяют уменьшить негативное влияние низкой точности расчетов за счет учета трения на поверхности и энергомассообмена между пограничным слоем на твердых границах потока и его ядром, а также применения дополнительного вибрационного воздействия. Примененные подходы могут использоваться для моделирования различных аппаратов, имеющих форму тел вращения с асимметричной геометрией.

Цель работы: Исследование особенностей динамики процессов в аппаратах центробежной сепарации частиц  с асимметричной геометрией торцевых участков и вибрационным воздействием, а также создание научных основ и инструментальных средств их проектирования для совершенствования конструкции и повышения  эксплуатационных характеристик.

Для достижения этой цели поставлены и решены следующие задачи:

1. Разработка математической модели динамики двухфазной среды в гомогенном приближении и модели сепарации твердых частиц, имеющей меньшую погрешность расчета в сравнении с существующими методиками за счет учета трения рабочей среды о поверхность проточной части..

2. Разработка математической модели динамики частиц во вращающемся потоке суспензии при одновременном вибрационном воздействии в тангенциальном направлении и определение оптимальных условий воздействия вибрации.

3.Аналитическое исследование влияния конструктивных размеров и свойств рабочей среды на показатели гидроциклонов с учетом трения на поверхности и вибрационного воздействия.

4.Экспериментальное подтверждение снижения погрешности расчетов по сравнению с известными методиками, улучшения качества сепарации и повышения производительности.

5.Создание научно обоснованной инженерной методики и программных средств расчета рациональных геометрических размеров конструкции и технолгических параметров для повышения эксплуатационных характеристик..

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются аппараты для центробежного разделения многофазных систем, не имеющие движущихся частей, в которых вращение рабочей среды создается подводом ее под давлением на внешнем радиусе и отводом через отверстия, расположенные по оси аппарата. Предмет исследования - изучение динамических параметров переносного движения рабочей среды и относительного движения частиц разной величины – распределения поля скоростей и давлений по объему аппарата, относительного движения частиц, определение интегрального распределения  массовых расходов жидкости и различных фракций твердой фазы по продуктам классификации.

Методы исследований. Полученные результаты базируются на классических и современных теориях, описывающих динамику многофазных сред, физического и математического моделирования с использованием вычислительной техники, экспериментальных исследований в широком диапазоне конструктивных и режимных (технологических) параметров.

Научная новизна.

1. Предложен и научно обоснован физический механизм энергомассообмена между пограничным слоем и ядром потока вращающейся суспензии, состоящий в асимметричном снижении окружных скоростей и центробежных ускорений на геометрически асимметричных торцевых участках за счет трения на поверхности, приводящем к асимметрии статических давлений, вызывающей интенсивную циркуляцию в осевой плоскости.

2. Разработана математическая модель распределения скоростей и давлений в объеме цилиндроконического гидроциклона  через интегральный баланс мощностей потока во входном и выходных сечениях и потерь мощности на трение на поверхности проточной части  при заданном степенном виде распределения окружной скорости по радиусу. Для определения изменения параметров винтового потока по высоте аппарата соотношение снижения статической и динамической составляющих полного давления от трения определялось на основе принципа наибольшего расхода, при этом не использованы эмпирические коэффициенты, кроме коэффициента гидравлического трения.

3. Получены дифференциальные уравнения и выявлены закономерности вибрационного воздействия на динамику твердых частиц во вращающейся суспензии

4. Дано теоретическое объяснение специфической закономерности процессов в гидроциклоне  – возрастания общего расхода суспензии при увеличении площади и шероховатости омываемой поверхности,  которое происходит за счет сужения воздушного столба и увеличения коэффициента расхода отводных отверстий вследствие снижения окружных скоростей и центробежных ускорений от трения.

Практическая значимость и реализация результатов.

Предложенная модель позволяет при заданной геометрии и параметрах разделяемой суспензии определить выходные интегральные характеристики аппарата и параметры продуктов разделения, а при заданных параметрах разделения определить оптимальную геометрию гидроциклона.

Модель позволяет численно оптимизировать систему по заданному критерию, например, максимальному выходу в слив заданного класса крупности, расчетным путем определить геометрию аппарата, соответствующую условиям оптимизации технологического процесса с погрешностью расчета на 20-40% точнее известных методик.

Применение вибраций в зоне нижнего слива обеспечивает устойчивую разгрузку из нижнего выходного отверстия при объемном содержании твердой фазы до 50%.  В результате уменьшения номенклатуры сменных насадков для выходных отверстий снижаются себестоимость изготовления гидроциклонов, сроки пуско-наладки и простой оборудования.

Результаты работы внедрены при проектировании и изготовлении гидроциклонов, работающих на различных обогатительных фабриках, в частности, района Курской магнитной аномалии и Норильска.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.

Диссертационное исследование соответствует п.1 «Динамика машин, приборов, конструкций и материалов», п.4 «Теория линейных и нелинейных колебаний», п.8 «Методика и техника экспериментального исследования динамики и прочности машин, приборов, конструкций и материалов», п.10 «Методы нахождения оптимальных или рациональных конструктивных решений, включая выбор материалов, силовых схем, размеров и т.д», паспорта специальности 01.02.06 – динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры.

Достоверность результатов. Достоверность результатов диссертационной работы обеспечивается использованием методов физического и математического моделирования, приближенных к реальным процессам в гидроциклоне, применением численных методов решения, реализуемых с помощью ЭВМ, экспериментальным подтверждением на статистически значимом материале (70 гидроциклонов, работающих в диапазоне параметров, охватывающем практически все возможные случаи производственной практики).

На защиту выносятся:

1. Математическая модель вращения суспензии в аппаратах с асимметричными торцевыми участками..

2. Математическая модель распределения твердых частиц в суспензии и различных фракций твердой фазы по продуктам классификации

3. Объяснение специфических закономерностей связи параметров в гидроциклоне.

4. Расчетные закономерности влияния геометрических размеров, параметров суспензии, вибрационного воздействия на показатели гидроциклона.

5. Результаты экспериментальной проверки расчетной модели.

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались, обсуждались и получили положительную оценку на международной конференции «Прикладные задачи механики и тепломассообмена в авиастроении» (г. Воронеж,  2000г.), международной конференции «Мат. моделирование в естественных и гуманитарных науках» (Воронеж, 1999г.), международных научно-технических конференциях «Синт 03» и «Синт 05» (Воронеж, 2003 г.,  2005г.), научно-технической конференции, посвященной 25-летию Старооскольского технологического института (2004 г.), научно-технических конференциях «Авиакосмические технологии (Москва, 2011 г.) и «Управляемые вибрационные технологии» (Курск, 2012), а также на научно-технических семинарах кафедры технологии машиностроения ВГТУ, Воронеж и теоретической механики и мехатроники Юго-Западного университета, г. Курск

Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 научных работ, в том числе 5 в рецензируемых научных журналах.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав,  выводов,  списка литературы из  120   наименований, приложения. Основной текст диссертации изложен на 155 страницах,  содержит  20   рисунков,   и 13 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность проблемы, сформулированы основные положения исследований, дана оценка научной и практической значимости работы.

Первая  глава содержит анализ динамики аппаратов с сепарацией  частиц во вращающихся потоках суспензии, влияние механических колебаний на эти процессы и обзор литературы по теме исследования. Приведен анализ методов аналитического описания вращающихся потоков, применения теории подобия, характеристик двухфазных потоков, закономерностей относительного движения твердых частиц.

При работе гидроциклона (рисунок 1) независимо от положения аппарата в пространстве образуются периферийный нисходящий и центральный восходящий винтовые потоки. В конической зоне часть воды с более крупными частицами  выходит в нижнее отверстие, а большая часть воды с мелкими частицами меняет направление и выносится в верхнее отверстие

В литературе, описывающей вращающиеся потоки, почти не освещены поверхностные и торцевые эффекты. Проведен анализ методов определения касательного напряжения трения  и потерь в пограничном слое  при течении вдоль

поверхности. Показано, что критерии подобия в условиях автомодельности по Re вырождаются в сочетание определяющих размеров.

Проведен обзор известных закономерностей осаждения твердых частиц в поле сил инерции, особенностей гранулометрического состава в циклах измельчения, особенности реологии рудных суспензий.

Питающее

отверстие

на входе

Воздушный столб

Внутренний

восходящий

винтовой поток

Патрубок

верхнего

выхода

Крупные

частицы

Мелкие частицы

Внешний

нисходящий

винтовой поток

А

А

7

Место приложения вибраций

вибраций

Нижний выход

Рис. 1. Схема работы гидроциклона

Выполнен анализ публикаций по влиянию вибрации на движение многофазных сред и возможности интенсификации разделения во вращающихся потоках за счет наложения вынужденных колебаний.

Вторая глава посвящена математической модели гидроциклона. Движение частиц происходит на фоне течения жидкости, скорость которой на один-два порядка больше скорости движения частиц. Поэтому первая модель (часть общей модели) - описание течения суспензии как гомогенной среды, вторая модель - описание сепарационных процессов, т.е. относительного движения частиц, третья - моделирование поведения частиц во вращающейся суспензии при наложении вибраций.

Важную роль играет трение в пограничном слое при движении суспензии вдоль поверхности, не учитываемое в известных работах и обусловленное спецификой геометрии. Несмотря на малость касательных напряжений, из-за большой площади поверхности проточной части, в сотни раз превышающей площадь входа, эти напряжения вызывают диссипацию энергии, соизмеримую с подведенной к гидроциклону. Специфику динамики гидроциклона определяет также асимметричный торцевой эффект.

Площадь элемента поверхности конуса в sinα/2−1 раз больше противоположного торцевого элемента, поэтому в конической зоне радиальный градиент окружных скоростей и статических давлений из-за торможения потока на стенке, меньше, чем в торцевой. Асимметрия статических давлений ведет к циркуляции в осевой плоскости, переносящей за счет массообмена потери механической энергии и импульса от стенок в ядро потока. Получающийся радиальный профиль окружных скоростей в ядре потока  можно аппроксимировать зависимостью	Vϕ⋅rn=const    						  (1).

Первая модель строится на законах сохранения на границах рабочей среды – сечениях входа и выхода, поверхности проточной части и поверхности воздушного столба.

Энергия, подводимая к потоку рабочей среды, расходуется на трение на стенках, диссипативные потери, обусловленные турбулентностью и движением частиц относительно жидкости. Оставшаяся часть – мощность выходящих потоков. Это записывается в форме баланса мощностей:

Nвх = Nверх + Nниж + Nтр +Nтурб+Nсеп.                                    	   (2)

В этом уравнении пренебрегаем двумя последними членами – турбулентной диссипацией в ядре потока (которая по концепции Прандтля мала при больших числах Рейнольдса) и на сепарацию  (при малом содержании твердой фазы для первой модели).

Мощность поверхностного трения Nтр определяется интегралом по поверхности 	NТР=Fτ⋅VdF,где τ=λ8ρV2 касательное напряжение трения, λ- коэффициент гидравлического трения в формуле Дарси,  ρ – плотность суспензии

Интегрируя по радиусу при радиальном профиле окружных скоростей в соответствии с (1), пренебрегая осевыми и радиальными скоростями, получаем для торцевой и конической поверхностей:

Nтр=λ4ρπV032−3nrнар2−rвн2rнарrвн3n ,  NТР.КОН=NТР/Sinα2.   (3)

Остальные члены определяются следующим образом:

Nвх=Qвх⋅pвхNвво=Qвх⋅pвх	Nвх=Qвх⋅pвх	                    (4)

где Q и Р* - объемные расходы и полные давления потоков, индексы «вх», «во» и «но» относятся соответственно ко входному, верхнему и нижнему отводным отверстиям.  Объемный расход верхнего слива определяется с учетом теории центробежных форсунок:

QВСЛ=1−rСТ2RВO2⋅RВО2−rСТ2RВО2+rСТ2⋅FВО⋅2pRВО2ρ,  		      (5),

где RВО – радиус верхнего выходного отверстия, RСТ-радиус воздушного столба в верхнем выходном отверстии, определяемый из условия равенства нулю избыточного статического давления:

,					      (6)

где  R-наружный радиус циклона, Рвх- давление на входе в гидроциклон.

Начальная скорость V0  на внешнем радиусе определяется из условия равенства окружной скорости и скорости в питающем патрубке

V0=QВХFВХ						      (7)

Давление на радиусе верхнего выхода определялось как результат действия центробежных сил в радиальном направлении при степенном профиле окружных скоростей (1).

pВО=pВХ−ρVR22n⋅RRВО2n−1⋅1−n			     (8)

Характерно, что потери полного давления, т.е. удельной энергии потока, пропорциональны 1-n. При n=1 потери отсутствуют, сумма статического и динамического давлений постоянны по радиусу. По зависимости (8) определяется также входящее в выражение (4) полное давление в верхнем выходе рВО, только вместо радиуса верхнего выхода подставляется среднеарифметический радиус воздушного столба и верхнего выхода.

Таким образом, определяется полное давление на входе верхнего выхода и мощность выходного потока.

Мощность нижнего выходного потока определяется аналогично, но с учетом изменения параметров по высоте аппарата, рассмотренного ниже. Предыдущие зависимости определяют изменение скорости и давления по радиусу и не учитывают сужения воздушного столба к вершине конуса, а именно размер воздушного столба определяет расход нижнего продукта.

Изменение параметров в осевом направлении определялось из следующих предпосылок. Из первого начала термодинамики для поточных систем dL=VdP, откуда dPТР=dNТР/Q. Предполагаем, что при движении вдоль оси аппарата за счет трения изменяются параметры вдоль цилиндрической и конической образующей, но характер изменения скорости по радиусу в соответствии с (1) и показатель степени n не изменяются. Тогда при известных параметрах на периферии с помощью (1),(6), (8) можно определить скорость, давление по сечению потока и радиус воздушного столба. Таким образом, можно двумерную задачу редуцировать в одномерную и избавиться от частных производных. Считаем, что к основанию конуса подходит весь расход QВХ, который по мере движения к вершине конуса разворачивается в сторону верхнего отверстия и уменьшается до величины QСЛ.Н по степенному закону Q=a·Rq. Потеря полного давления на отрезке dr складывается из потерь dPn, вызванных отклонением показателя n от единицы (8) и потерь на трение. Потеря статического давления также состоит из dPn и некоторой части k потерь полного давления. С учетом этого движение вдоль конической образующей описывается системой дифференциальных уравнений (индекс φ опущен):

dP=−1−n⋅ρ⋅V2R+λ⋅π⋅ρ4Sinα⋅R⋅V3a⋅Rq⋅dRdP=−ρ⋅V2R⋅dR+k⋅dP.(9)

При k=0 (удельная энергия потока снижается только за счет скорости) имеет место минимальный диаметра столба, максимальное давление на срезе нижнего слива и, следовательно,  максимальный расход нижнего выхода. При k=0 можно упростить систему, исключив давление. С помощью трех замен переменных получено решение в квадратурах:

Vϕ=n+q−2n+q−2V0⋅RRon+R2−q−RnR0n+q−2⋅λ⋅π4a⋅Sinα/2  .    	(10)

При R=RПЕС  получим  значение V  на срезе пескового отверстия. Для определения расхода QПЕС необходимо также определить давление на срезе, что также упрощается при k=0:  PНО=P0−RПЕСR0ρVϕ2RdR. 	                       (11)

Диаметр столба в нижнем отверстии

rCТН=RНО2nPНО+ρVRН2ρVRН2+1−2n12n.				(12)

С учетом (11) и (12) определяется расход нижнего выхода аналогично расходу верхнего выхода. Приведенные соотношения не содержат  эмпирических коэффициентов, за исключением коэффициента гидравлического трения, и позволяют получить двумерное распределение окружных скоростей и давлений  в гомогенном приближении.

Сепарация происходит практически только в радиальном направлении, поскольку гравитационные и кориолисовы ускорения на два порядка меньше центробежных. Частицы движутся к внешнему радиусу аппарата, если их относительная радиальная скорость больше радиальной скорости жидкости и наоборот. Радиальная скорость жидкости определялась делением объемного расхода на площадь цилиндрической поверхности разделения. Учитывая неравномерность радиальной скорости и другие трудно учитываемые факторы, в расчетную модель гидроциклонов  на обогатительных фабриках включены эмпирические соотношения. Гранулометрический состав суспензии характеризовался 95%-ным квантилем инте-

грального статистического распределения по крупности - условной номинальной крупностью δн=3⋅δln1−β−δ , 			                                (13)

где  - массовая доля частиц размером менее ,.

На основе обобщения экспериментальных параметров 45 гидроциклонов получены замыкающие эмпирические соотношения, добавляемые к уравнениям для гомогенной среды. Для определения доли выхода исходной твердой фазы в верхнее отверстие предложен  подход, основанный на балансе мелких частиц, не поддающихся классификации и распределяющихся между верхним и нижним отводом, как вода. Известно, что их размер соответствует 15% номинальной крупности слива, а экспоненциальная зависимость  справедлива для питания и слива. Совокупность этих фактов описывается уравнением:

mВО=3,5⋅1−е−0,45⋅δСЛδВХ⋅WВОWВХ1−0,17⋅ρВХρЖ+mНО−2	,          (14)

где WВХ  и WВО – расход жидкой части суспензии в питании и верхнем выходе,  m- содержание твердой фазы в нижнем выходе.

Для условной крупности верхнего отверстия предложено выражение:

δсл=1,25⋅Dц−dВО⋅dВО⋅ρжdНО⋅КD⋅Рвх⋅ρтв−ρж⋅mвх0,75⋅δвх0,6⋅GвхGНО0,15 ,      (15)

где KD – масштабный коэффициент из формулы Поварова, δвх - условная крупность входа, m- массовое содержание частиц в питании.

После нахождения объемных расходов и распределения твердой фазы с учетом материальных балансов определяется содержание твердой фазы в верхнем и нижнем отводных отверстиях, плотность суспензий в выходных отверстиях и эффективная вязкость смеси по известным зависимостям. Затем  в цилиндрической зоне принимается средняя плотность между питанием и верхним выходом, а в конической – между питанием и нижним выходом. Эти значения подставляются  в уравнения гомогенной части модели, после чего расчет уточняется.

Из полученной системы уравнений определяются все технологические параметры гидроциклонов, предназначенных для сепарации измельченного сырья.

Рассмотрена модель улучшения сепарации за счет применения вибраций. Целесообразно приложение вибраций в нижней части конуса в тангенциальном направлении. Одной из часто встречающихся проблем является забивание нижнего отверстия из-за большой концентрации твердой фазы; при которой вибрации дают наибольший эффект.

Модель опиралась на экспериментальные данные по влиянию частоты и амплитуды вибраций на вибровязкое сопротивление движению частиц, полученные Ю.Р. Копыловым (рисунок 2).  Из графиков видно, что при амплитуде виброускорений свыше 6 g  сопротивление движению частиц уменьшается примерно втрое.

A2, g

2          4          6        8

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

α±кГ·с/см

0,08

0,06

0,04

0,02

40

60

80

100

A·ω2=2g

6g

10g

4g

α±кГ·с/см

Рис.2 Влияние виброускорения (слева) и частоты колебаний (справа) на сопротивление движению частиц при виброскорости 70 см/с

На частицу в потоке жидкости в общем виде действуют следующие силы:  - сила, обусловленная  ускорением частицы πδ36ρтвdVчdt, равная сумме следующих сил:

а) 12Сх⋅Sч⋅ρж⋅Vж−Vч⋅Vж−Vч -сила сопротивления движению частицы, где Cx-коэффициент сопротивления согласно диаграмме Рэлея; Sч – площадь сечения частицы.

б)πδ36ρжdVжdt - сила, обусловленная ускорением среды при изменении скорости (или направления движения),

в) 12πδ36ρжddtVж−Vч -сила приведения в движение присоединенной массы жидкости,

г) F-внешние силы, приложенные к частице.

Для вибровязкого сопротивления сила сопротивления движению частиц

Fc=α⋅(Vч−Vж), тогда α=12Cx⋅Sч⋅ρж⋅Vч−Vж),

а  для разреженной суспензии при характерных для частиц в гидроциклонах числах Рейнольдса ~0-500

Fc=2.31⋅π⋅ρж0,4⋅δ1,4⋅Ur⋅U0.4⋅η0,6-

Подставляя силу вибровязкого сопротивления и вводя относительную скорость U=Vж- Vч, получаем уравнение движения частиц в проекции на радиальное и тангенциальное направления:

πδ36ρтвdUrdt=α⋅Ur+πδ36ρтв−ρжVϕж+A⋅ωcosω⋅t2rπδ36ρтвdUϕdt=α⋅Uϕ−−πδ36⋅ρж⋅A⋅ω2Sinω⋅t

Зависимость  α от ω  из графика рис.2 (слева)  можно аппроксимировать выражением α=0,09−0,02⋅Aω2/gи исследовать зависимость  относительной скорости от частоты. Для определения окружной скорости используется описанная выше методика. Под воздействием вибраций также снижается коэффициент трения на поверхности. Известно, что в нижней части конуса иногда наблюдается квазитвердое вращение, где преобладает непосредственное трение частиц о поверхность. Эффективность вибрационного воздействия усиливается при совпадении частоты вынуждающих колебаний с собственной частотой колебаний частиц ω2=ρж·S/Мч. При характерных размерах частицы 70 мкм и плотности твердой фазы 4000 кг/м3 получается  частота 230 Гц.

Ниже показаны некоторые результаты моделирования процессов. Геометрическая асимметрия, выраженная углом конуса: при прочих равных размерах и параметрах уменьшение угла конуса приводит к увеличению расхода в степени -0.1-0,3 (по экспериментальным данным Поварова, Терновского, Найденко – в степени -0,15…-0,25).

При увеличении шероховатости значительно повышается производительность, особенно по нижнему продукту, рассчитываемая по уравнениям 5,7, 10-12 (рисунок 3). Видно, по крайней мере, хорошее качественное совпадение с известными экспериментальными данными А.М. Фоминых и С.Ф. Мочалкина.

Rz, мкм

1000

100

10

Расход нижнего отв, м3/час

Эксперимент (вода)

Расчет Кузнецов

Расчет

Терновский

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

расчет автора

Рис.3. Влияние искусственной шероховатости на расход суспензии через нижнее отверстие по экспериментальным и расчетным  данным

Расход питания также увеличился, но слабее – с 15,2 до 20,6 м3/час

Сепарационные характеристики определяются в наиболее полном виде – распределение твердой и жидкой фазы между верхним и нижним выходом и гранулометрический состав продуктов разделения (рис.4).

Расчет сепарационных характеристик производится по результатам вычислений по формулам (2)-(14). Состав питания задан. В верхнем отверстии после определения условной крупности по формуле (15) из уравнения (13), можно получить массовое содержание частиц меньше заданной крупности, разрешая его относительно β. Для получения гранулометрического состава в нижнем выходе необходимо из распределения масс питания вычесть распределение масс верхнего выхода. Результат приведен на рисунке 4.

Плотность вероятности,

%/мкм

0

100

200

300

400

500

вход

нижний выход

верхний выход

Размер

частиц, мкм

0,56

0,42

0,28

0,14

600

Рис.4 Содержание частиц разной крупности (плотность вероятности) на входе, в верхнем и нижнем выходе в гидроциклоне ГЦ-400

Выполнены расчеты  повышения скорости перемещения частицы размером 100 мкм под действием центробежного ускорения с одновременным наложением круговых вибраций с параметрами f =50 Гц, А=0,5 мм в окрестностях выбранной рабочей точки гидроциклона ГЦ200 на высоте 200 мм от вершины конуса, 30 мм от стенки конуса. Расчетное значение окружной скорости суспензии 6,2 м/с. В окрестностях рабочей точки при воздействии вибраций скорость возросла на 27%.

Третья глава посвящена сравнению эффективности  предложенной и существующих методик расчета. Проверка проведена на статистически значимом материале в широком диапазоне геометрических и режимных параметров. Она базировалась на параметрах 65 гидроциклонов, опубликованных в литературе и 5 вариантов конструкции,  разработанных в соответствии с рекомендациями настоящей работы. Эти гидроциклоны имеют диаметр от 25 до 1400 мм, отношение диаметров сливного и пескового отверстий  0,62 - 5,73, содержание твердой фазы на входе - от 0 до 68%, поэтому статистическая выборка довольно репрезентативна.

σ=i=1nПрасч−ПэкспПэксп2n−1

Погрешность определялась по формуле                                                              ,

где   Прасч  и Пэксп  - расчетные и экспериментальные значения параметра. Наиболее радикального снижения погрешности расчетов удалось достичь на суспензиях с низким содержанием твердого: с 18,6 - 28,2%  до  14%, а с эмпирическими поправками – до 7,1%.

Снизилась погрешность определения параметров гидроциклонов обогатительных фабрик – по общей производительности на 20%, расходу в нижнее отверстие на 40%, условной крупности слива и выходу твердой фазы в верхнее отверстие - на  40%.

Значительное влияние на повышение точности расчетов сепарационных параметров оказали следующие факторы:

-повышение точности расчета общего расхода суспензии, т.е. суммы жидкой и твердой фаз, в нижний выход (существующие методики расчета иногда дают трех-четырехкратное расхождение расчетных и опытных значений).

-учет особенностей гранулометрического состава. Чем больше доля исходной твердой фазы, выносимой в верхний выход, тем меньше в ней содержание мелких частиц.

На диаграмме рисунка 5. сравниваются  погрешности предложенной и существующих методик

Доля твердого вещества, выходящего в верхнее отверстие

Содержание в сливе частиц менее 70 мкм

Автор

Автор

Терновский

Поваров

6,6%          11%	                       6% абс.    10,2% абс.

Рис.5. Сранение погрешностей определения сепарационных показателей предложенной и существующих методик

Вибрационное воздействие проверялось на гидроциклоне ГЦ-200 с резиновой нижней конической секцией. Параметры вибрации – частота 50 Гц, амплитуда 0,5 мм. В результате расход содержание твердой фазы повысилось с 46 до 48,5%, содержание частиц свыше 100 мкм – с 61,3% до 63,1%.

Предложенная модель и методика расчета позволяет значительно повысить точность расчета и объяснить все специфические аномальные явления в гидроциклонах.

Четвертая глава посвящена оптимизации параметров гидроциклонов в циклах измельчения и практическому применению результатов исследования.

На основе результатов исследования спроектированы три типоразмера гидроциклонов: ГЦ-400, ГЦ-200 и ГЦ-18 номинальной производительностью соответственно 400, 200 и 18 м3/час, а также автоматизированные системы на их основе, работающие на Лебединском ГОКе, Норильской (НОФ) и Талнахской ОФ, комбинате «КМА-руда», Стойленском ГОКе. Параметры установок на НОФ и ТОФ не уступают параметрам ГЦ одного из лучших зарубежных производителей фирмы «Доберсек» (ФРГ), работавших на тех же рабочих местах.  Из-за уменьшения погрешности расчета уменьшилось количество дополнительно изготавливаемых сменных верхних и нижних  сливных насадков для настройки технологического режима - с 5 до 1-2, снизилось длительность пуско-наладки, простоя и неполной загрузки оборудования.

Особенностью работы гидроциклонов в циклах измельчения  является то, что нижний выход связан с входом  через песковую мельницу. Возможности методики показаны путем совместного моделирования гидроциклона и мельницы, на которую он работает. Погрешность расчетных и измеренных значений выхода в верхнее отверстие готового класса крупности не превысила 10%.

Исключается возможность грубых ошибок, связанных с неправильным выбором размерности гидроциклона и входного отверстия  Применение результатов исследования позволяет оптимизировать гидроциклон, а также цикл измельчения по любому заданному критерию. В результате учета потерь энергии  на твердых границах потока и энергомассообмена между пограничным слоем и ядром потока повышается эффективность работы гидроциклонов за счет обоснованного выбора  геометрических и режимных параметров и снижаются трудозатраты на экспериментальную доводку и настройку на требуемые технологические параметры.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1. Выявлен механизм энергомассобмена между потоком и поверхностью гидроциклона, обусловленный трением потока о поверхность аппарата. За счет разной поверхности контакта между стенками и потоком на противоположных торцах при движении потока от наружной поверхности к оси аппарата происходит асимметричное снижение окружных скоростей, центробежных сил и статических давлений, что вызывает продольную циркуляцию, переносящую потери механической энергии и импульса из пограничного слоя в ядро потока, при этом окружная скорость значительно уменьшается относительно закона «свободного вихря».

2. Выполнено моделирование влияния вибраций на процесс сепарации твердых частиц в центробежном поле. Оптимальным местом приложения вибраций к гидроциклонам обогатительных фабрик является нижняя часть конуса. Вибрация в тангенциальном направлении позволяет повысить скорость осаждения частиц в радиальном направлении за счет увеличения средней центробежной силы за период колебаний и снижения эффективной вязкости среды.

3. Выполнено  математическое моделирования трения и энергомассообмена на границе твердой стенки и суспензии,  которое позволяет при заданном виде функции зависимости окружной скорости от радиуса на основе баланса потерь механической энергии на трение на стенках и потери энергии потока от входа в аппарат до выхода из него получить замкнутую систему уравнений для определения картины течения и расходной характеристики без эмпирических коэффициентов, кроме известного коэффициента гидравлического трения. Для определения изменения параметров в осевом направлении используется принцип минимума диссипации механической энергии.

4. Дано теоретическое объяснение специфических закономерностей: увеличение производительности при увеличении величины и шероховатости омываемой поверхности объясняется уменьшением радиального градиента статических давлений из-за снижения окружной скорости в результате трения, уменьшением диаметра воздушного столба и увеличением коэффициента расхода сливного и шламового отверстий. Увеличение производительности при повышении содержания твердой фазы объясняется уменьшением окружной скорости и центробежных сил из-за роста потерь на седиментацию с последующим увеличением коэффициента расхода отводных отверстий.

5. Разработана научно обоснованная инженерная методика и программных средства расчета рациональных геометрических размеров конструкции и технологических параметров для повышения эксплуатационных характеристик  В результате применения вибрационного воздействия, учета трения на поверхности и энергомассообмена между поверхностью гидроциклона и потоком снизилась погрешность расчета производительности на 20-60%, сепарационных показателей на 40%, повысились расходные и сепарационные показатели.  При использовании разработанных гидроциклонов производительность по готовому продукту повысилась по сравнению с серийными отечественными гидроциклонами на 10%. Показатели разделения не уступают показателям лучших зарубежных аналогов «Dobercek» и «Warman».

Основные положения диссертации изложены в следующих работах:

Публикации в рецензируемых научных изданиях:

1. Ходус, В.В. Повышение точности расчета гидроциклонов в результате учета переноса гидродинамических потерь из пограничного слоя в ядро потока /В.В.Ходус // Химическое и нефтегазовое машиностроение. -2009. - №2, С.22-26.

2..Копылов, Ю.Р. Определение параметров винтовых течений в каналах через касательные напряжения на поверхности с учетом принципа минимума диссипации энергии/ Ю.Р. Копылов, В.В. Ходус // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии.  -2011. №3,-С.8-15.

3.Копылов, Ю.Р. Особенности расчета расходных и сепарационных параметров процессов в гидроциклонах с учетом поверхностного трения / Ю.Р. Копылов, В.В. Ходус //  Вестник Воронежского государственного технического университета. -2011. т.7, №7, -С. 252-257.

4. Копылов, Ю.Р. Влияние вибрации на процесс сепарации в гидроциклонах / Ю.Р. Копылов, В.В. Ходус // Известия Юго-Западного государственного университета. -2011. №5 (38), -С. 30-34.

5. Копылов, Ю.Р. Особенности центробежной сепарации частиц в аппаратах с геометрической асимметрией и вибрационным воздействием / Ю.Р. Копылов, В.В. Ходус // Известия Юго-Западного университета. -2012. № 6, -С. 44-49.

Другие публикации

6. Валюхов, С.Г. Применение принципа наибольшего расхода и метода энергетических балансов для расчета гидроциклонов / С.Г. Валюхов, В.В.Ходус, С.В. Ярославцев // Конверсия в машиностроении. -2004. №5, -С.27-34.

7. Валюхов, С.Г. О гидродинамических парадоксах в гидроциклонах / С.Г. Валюхов, В.В Ходус //  Конверсия в машиностроении. -2006. №6, -С. 46-52.

8. Ходус, В.В. Зависимость выхода твердой фазы в слив гидроциклона от ее гранулометрического состава / В.В.Ходус // Прикладные задачи механики и тепломассообмена в авиастроении Сборник докладов международной научно-технической конференции. Воронеж, 2000, -С.13-15.

9. Ходус, В.В. Определение характеристик гидроциклона на основе баланса гидравлических потерь  в пограничном слое и ядре потока / В.В.Ходус // Математические модели и операторные уравнения. Сборник научных работ, том 2. Воронежский университет, -2003, -С 52-56.

10. Валюхов, С.Г. К расчету течения в конической зоне гидроциклона / С.Г. Валюхов, В.В. Ходус, С.В. Ярославцев // Сборник трудов научно-технической конференции, посвященной 25-летию Старооскольского технологического института. Ст. Оскол, -2004, -С 365-370.

11. Валюхов, С.Г. Особенности   моделирования процессов  в гидроциклоне с учетом торцевых эффектов / С.Г. Валюхов, В.В. Ходус, С.В. Ярославцев //  Сборник трудов Российской конференции «компьютерные технологии автоматизированного проектирования систем машиностроения и аэрокосмической техники». Воронеж, -2005,-С. 98-102.