# На правах рукописи

ИВАНОВА Елена Викторовна

##### Повышение долговечности и надежности конструкционных и инструментальных материалов электрофизикохимическими покрытиями и комбинированной обработкой

05.16.01 – Металловедение и термическая обработка металлов

###### АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

## Курск - 2007

Работа выполнена в Курском государственном техническом университете на кафедре «Оборудование и технология сварочного производства»

- Научный руководитель:	доктор технических наук,

профессор

Гадалов  Владимир  Николаевич

- Официальные оппоненты:	доктор технических наук,

профессор

Серебровский Владимир Исаевич;

- кандидат технических наук,

доцент

Рощупкин Валерий Михайлович

Ведущая организация: 	ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»

Защита диссертации состоится «  8  »  ноября  2007  года в  12  часов в конференц-зале на заседании диссертационного совета Д 212.105.01 Курского государственного технического университета по адресу: 305040, г. Курск, ул.50 лет Октября, 94.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Курского государственного технического университета

Автореферат разослан  « 7 »  октября   2007 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета		 О.Г. Локтионова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы.

Электроискровое легирование (ЭИЛ) относится к числу современных методов упрочнения и нанесения защитных покрытий. Проблема использования и развития ЭИЛ обусловлена значительным влиянием структуры и химического состава приповерхностных слоев деталей машин и многопрофильного инструмента на их эксплуатационные характеристики.

Стремление повысить долговечность инструмента, деталей и узлов различных механизмов и машин, работающих в сложных условиях, вызвано необходимостью роста не только физико-химических и эксплуатационных свойств, а также экономической целесообразностью применения ЭИЛ и его разновидности локального электроискрового нанесения (ЛЭН) и электроакустического напыления (ЭЛАН) электрофизических покрытий.

Оптимизация системы покрытия предполагает соответствующий выбор его состава, структуры, качества поверхностных слоев, а также адгезии с учетом рабочей температуры, совместимости материала подложки и покрытия, доступности и стоимости материала покрытия и возможности его повторного использования, ремонта и надлежащего ухода во время эксплуатации. При этом покрытия могут являться средством экономии дорогостоящих материалов

В тоже время известна проблема электрофизических покрытий -  недостаточное качество (пористость, недостаточная адгезия к подложке, значительные внутренние напряжения и др.), которая требует решения. Качество и повышение эксплуатационных свойств электрофизических покрытий может обеспечить финишная  технология (обработка поверхностных слоев покрытий лазерным лучом или поверхностно пластическим деформированием (ППД), а именно выглаживание).

Такая технология является одним из приоритетным способом повышения физико-механических свойств конструкционных и инструментальных материалов. Одним из востребованных методов повышения надежности и долговечности деталей, механизмов, инструмента и др. в условиях рыночной экономики является химико-термическая обработка (ХТО), в частности борирование и нитроцементация.

Нитроцементация и борирование значительно повышают твердость, износостойкость и другие свойства сталей. Однако влияние нитроцементации и диффузионного борирования на усталостные свойства некоторых сталей в тонких сечениях еще недостаточно изучены. Требует решения установления взаимосвязи степени насыщения сталей азотом и углеродом, бором со структурными параметрами нитроцементованного и борированного слоя.

Выяснение этих и рядя других вопросов, связанных с усталостью упрочненных ХТО тонкостенных элементов из конструкционных сталей, а также проблемы надежности и долговечности требуют решения и являются проблемной задачей.

Работа в этом направлении позволит внести несомненный вклад в решение важной народнохозяйственной задачи – повышение надежности и долговечности современной техники.

В связи с этим тема диссертационной работы несомненна актуальна.

Данная работа выполнялась в соответствии НИР по реализации «Региональных научно-технических программ Центрально-Черноземного региона России» и в рамках выполнения гранта президента РФ молодым российским ученым №МК-4793.2006.8

Целью работы является повышение долговечности и надежности деталей инструмента из конструкционных и инструментальных материалов путем разработки электрофизикохимических многофункциональных покрытий, варьирования в заданном направлении их структуры и свойств лазерной и финишной обработки.

Для достижения вышеуказанной цели необходимо было решить следующие задачи:

- Обобщить, проанализировать и систематизировать данные по применению электроискрового легирования в науке и производстве.

- Разработать специальные электродные материалы для ЛЭН и ЭЛАН покрытий, обеспечивающих получение качественного легированного слоя (ЛС) с требуемым уровнем физико-химических и эксплуатационных свойств.

- Провести оптимизацию технологических режимов нанесения электрофизических покрытий.

- Комплексно с помощью металлофизических методов исследования изучить покрытия и в целом композит.

- Выявить закономерности и взаимосвязь между составом легирующего электрода, технологическими режимами электроискровой обработки, структурой покрытий, позволяющей варьировать в заданном направлении физико-химическими, эксплуатационными и др. свойствами.

- Расширить применение электрофизических покрытий посредством лазерной обработки и выглаживанием для улучшения их качества; добиться повышения долговечности и надежности деталей и инструмента комбинированной обработкой при их упрочнении и восстановлении.

- Исследовать влияние ХТО (нитроцементации и борирования) на структуру и фазовый состав конструкционных сталей. Изучить влияние структуры, состава борированных и нитроцементованных поверхностных слоев на физико-механические и усталостные свойства сталей. Провести сравнительную оценку с электрофизическими методами упрочнения конструкционных материалов.

Объектами исследования являлись электрофизикохимические покрытия для инструментальных и конструкционных материалов.

Методы исследования. Для достижения поставленной цели использовался современный комплекс металлофизических методов исследований: оптическая, электронная и растровая микроскопия, рентгеноструктурный и микрорентгеноструктурный анализы; метод внутреннего трения. Механические испытания проводились согласно существующим ГОСТам, адгезионная прочность сцепления покрытия с подложкой оценивалась склерометрическим способом. При проведении экспериментов использовалось математическое планирование, а также методы определения физико-химических свойств.

Научная новизна:

- на основе комплексных металлофизических исследований обобщены и развиты фундаментальные представления о формировании и строении электрофизических покрытий;

- научно обоснованы технологические процессы электроискровой и электроакустической обработки, обеспечивающие повышение физико-механических свойств композиционного материала;

- развиты научно-обоснованные принципы выбора химического состава специальных электродных материалов с добавками TiC, WC и др., обеспечивающие получение качественного легированного слоя (ЛС) с требуемым уровнем физико-химических и эксплуатационных свойств;

- установлены закономерности формирования ЛС от параметров электрофизической обработки, оптимизированны параметры нанесения покрытий по эрозии электрода и шероховатости поверхности;

- определены главные структурные факторы, определяющие свойства изученных электрофизических покрытий – аморфная и микрокристаллическая метастабильные фазы;

- установлены закономерности формирования структуры поверхностных слоев конструкционных сталей после диффузионного борирования и нитроцементации; исследована взаимосвязь между структурой и свойствами сталей подвергнутых ХТО;

- усовершенствованны методы исследования критериев повреждаемости композиционных материалов; повышение точности при оценке шероховатости поверхности покрытия; определения адгезионной прочности покрытий методом царапания.

Достоверность результатов, основных положений и выводов по работе обеспечивается корректностью постановки задач, проведением экспериментов с использованием стандартных и аттестованных металлофизических методик, согласованностью полученных результатов с общепринятыми представлениями в данной области науки и техники и отсутствием противоречий с результатами работ других исследователей, систематическим характером проведения экспериментов, а также с использованием методов математического планирования эксперимента с расчетом на ПЭВМ; использованием независимых дублирующих экспериментальных методов.

Апробация работы. Основные положения диссертации были доложены и обсуждены на: XVI межд. научн. - техн. конф. «Лазеры в науке, технике и медицине» (Москва, 2005 г.); XII, XIII и XIV Росс. научн. - техн. конференциях «Материалы и упрочняющие технологии» (Курск, 2005, 2006, 2007 гг.); 8-й межд. практ. конф. - выставки «Технологии ремонта, восстановления и упрочнения деталей машин, механизмов, оборудования, инструмента и технологической оснастки» (Санкт-Петербург, 2006 г.); 6-й межд. научн. - техн. интернет - конф. «Новые материалы и технологии в машиностроении» (Брянск, 2006 г.); II межд. научн.-техн. конф. «Шлифабразив - 2007» (Волгоград, 2007 г.); IX межд. научн.- практич. конф. «Новые химические технологии: производство и применение» (Пенза, 2007г.).

Практическая ценность работы состоит в следующем: разработаны эффективные электрофизические  технологии, специальные электродные материалы с тугоплавкими добавками; выработаны практические рекомендации получения композиционных материалов с электроискровыми и электроакустическими, нитроцементуемыми и боридосодержащими покрытиями с качественным ЛС, с требуемым уровнем физико-химических и эксплуатационных свойств. Для клапанной стали разработана технология поверхностного упрочнения низкотемпературной нитроцементацией, позволяющей значительно повысить предел выносливости, и как следствие повышение надежности и долговечности упругих элементов изделий изготовленных из этой стали. Разработанные технологии реализуются на ряде предприятий г. Курска и рекомендуются для внедрения в производство машиностроительной и др. отраслях промышленности.

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 19 работ, из них 2 в журналах рекомендуемых ВАК РФ.

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, четырех глав, основных выводов и результатов, заключения и библиографического списка. Общий объем работы составляет 157стр. машинописного текста, иллюстраций 29, таблиц 14, литературных ссылок123.

Основное содержание работы.

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы. Рассмотрена концепция решаемой проблемы и дана ее оценка. Сформулирована цель работы и поставлены задачи для ее решения.

Первая глава посвящена обзору литературы по теме диссертации, где приведены общие сведения по электроискровому легированию (ЭИЛ). Рассмотрены обобщенная модель процесса и основные параметры процесса ЭИЛ. Представлены сведения о моделировании эрозионного массопереноса при ЭИЛ фрактальной формализацией и описаны физические основы стохастической модели ЭИЛ.

Вторая часть главы посвящена описанию основ метода электроакустического напыления. Далее даны краткие сведения о контактных  и электродных материалах. Рассмотрены вопросы применения комбинированной обработки, в частности лазерного излучения, для улучшения структуры и свойств электрофизических покрытий.

Исходя из вышеизложенного, для достижения поставленной в работе цели были сформулированы задачи исследования.

### Вторая глава посвящена описанию материалов, являющихся объектами изучения; установкам и технологии для нанесения покрытий, а также методам исследований, применяемых в работе, как традиционных, так и специально усовершенствованных методик.

Объектами изучения явились следующие материалы – это:

- Стали 30ХГСА, 35ХГСА, 40ХНМА, 03Х15Н8Ю; быстрорежущие стали Р18, Р6М5, Р18М2, Р6М5 с добавкой 0,4% Cu и 1,6% Ti;

- Порошковый спеченный титановый сплав  ТЮ6…8М1…2Ф2…3Ц2…3 (Al 6…8, Mo 1…2, V 2…3, Zr 2…3, Ti – остальное в % вес);

- Жаропрочный литой сплав ЖС6У (Cr 9,0; W 10,0; Co 10,0; Mo 1,8; Al 5,5; Ti 2,5; Nb 1,1; Fe 0,8; C 0,19; 0,02Ce; 0,005B; 0,02Y ост. Ni в % ат.);

- Электродные материалы для ЭИЛ и ЭЛАН –FeCr16P7C6; NiCr18Si3B3C1; ПН73Х16С3Р3; он же с добавками TiC (0,5…3,0 % вес). Жаропрочный сплав ЖС3ДК (Сr 18,5; Co 4,5;W 4,5; Mo 4,0; Al 4,0; Ti 2,7; Fe 1,2; C 0,19; 0,02Ce; 0,005B; 0,02Y ост. Ni в % ат.) с малыми добавками Dy и Hf до 0,5…0,7 % ат.; твердый сплав ВК6М;

- Нитроцементацию стали 03Х15Н8Ю проводили в пастообразном карбюризаторе на основе сажи с добавлением азотосодержащих компонентов.

Паста наносилась на упрочняемые поверхности стальных образцов и высушивалась. Образцы и изделия из клапанной стали с нитроцементирующим покрытием толщиной слоя 1,5…2 мм упаковывались в герметические контейнеры с нейтральным наполнителем и помещались в печь, разогретую до нужной температуры (550С и выдерживались в течении 2,5…3 часа). Принятая технология обеспечивала экологическую безопасность нитроцементации, так как практически исключала попадание вредных веществ, выделяющих нитроцементующей обмазкой в атмосферу. Нитроцементующая обмазка-паста после оптимизации имела следующий состав (% масс): карбамид (30…50); железосинеродистый калий (10…30); сажа (40) и декстрированный клей пастообразной консистенции.

Электролизное борирование осуществляли на специальной установке в расплаве буры (Na2B4O710H2O) при 900…950С при катодной плотности тока 1500…2000 А/м2 в течении 2…3 часов.

Далее в главе приводятся сведения о ЭИЛ и локальному электроискровому нанесению покрытий (ЛЭНП). ЛЭНП осуществлялось на болгарской установке «ЭЛФА – 541». Представлена ее схема и кратко освещен принцип работы; приводятся сведения о технологии ЭИЛ и ЭЛАНП.

Также рассмотрены метод электроакустического напыления (ЭН), которое осуществлялось на отечественной установке «ЭЛАН – 3». Приводятся сведения о технологии ЭН. Кратко освещены принцип работы установки и физическая модель ЭН.

Для решения поставленных задач в диссертации были использованы следующие методы исследования: оптическая, электронная и растровая микроскопия; рентгеноструктурный и микроструктурный анализы; внутреннего трения; определение механических свойств и адгезионной прочности склерометрическим способом, неразрушающий метод определения усталостной прочности, математические методы исследования и др.

Дополнительные сведения об использованных методиках и самих методах приводятся в соответствующих главах диссертации.

Третья глава. В ней рассмотрены композиты, нанесенные ЛЭНП и ЭЛАН на различные металлические подложки. При этом использовались электроды разного химического состава.

Образцы из стали 30ХГСА после закалки и отпуска (НВ 390-475) легировались электродам из эвтектических сплавов на железной и никелевой основах FeCr10B7C6 и NiFe4Cr14SiB3C1 соответственно. После ЛЭНП на поверхности стали 30ХГСА образуется белый нетравящийся слой переменной толщины (Рис. 1 а, б)

а)							б)

Рис.1. Микроструктура покрытия на стали ЗОХГСА из сплава FeCr10P7C6 полученного методом ЛЭН: а - 240; б - 1120

Покрытия  имеют слоистое строение, характерное для напыленных структур. В покрытии, кроме аморфной, присутствуют кристаллические фазы. В результате упрочнения образуется регулярный микрорельеф высокой микротвердости (800 – 900 кгс/мм2), состоящий из полос по образующейся вдоль конуса с Ra 1,7 мкм и толщиной 5…10 мкм за один проход. На основании результатов триботехнических испытаний в условиях возвратно поступательного движения установлено, что аморфизированные покрытия из сплавов на основе железа и никеля существенно (1,2 – 1,8 раза) превосходят стали без ЛЭН покрытий  и после ХТО (цианирование).

Дальнейшее улучшение свойств таких покрытий можно добиться изменением технологии. Так на сталь 30ХГСА были нанесены на установке «ЭЛАН – 3» электроакустические покрытия порошковыми сплавами ПГ-10Н-01 и ПГ-ФБХ6-2 и их смесями. После ЭЛАН как и после ЛЭНП образуется белый нетравящийся слой. Ультразвуковые колебания (УЗК) воздействуют на микросварочную ванну, возникающую при формировании покрытия, изменяя структуру самого покрытия, а также его физико-механические свойства.

Под воздействием мощных продольно-крутильных УЗК в зоне контакта создаются локальные давления до 10 ГПа со скоростью приложения до 20 ГПа/с. В результате поглощения акустической энергии образуются новые дислокации и двойники деформации, способствующие образованию ультрамелкодисперстной фрагментированной структуры. При ЭЛАН высокие скорости охлаждения расплава (примерно 105…106 К/с) достигаются в результате высоких степеней переохлаждения, вызванного незначительностью объема материала, расплавляемого и переносимого при единичном искровом разряде, по сравнению с объемом подложки. При таких высоких скоростях охлаждения микрообъема расплава образование и рост новых центров кристаллизации значительно замедляется, а при достижении некоторой критической скорости прекращаются. При этом материал приобретает аморфную структуру. Вышесказанное подтверждается рентгенографическими исследованиями. Применение метода косых рентгеновских съемок обнаружило на поверхности электроакустического слоя присутствие аморфной составляющей. Присутствие аморфных фаз также подтверждается методом просвечивающей микроскопии от тонких фольг. После полного химического растравления стали-подложки и частичного растравления белого слоя на отдельных микродифракционных картинах, отсутствуют четкие дифракционные максимумы. Наблюдается лишь достаточно интенсивное размытое кольцо вокруг не отклоненного пучка электронов, а также второе и третье еще более размытые кольца значительно меньшей интенсивности, что характерно для аморфных материалов. Количество аморфной фазы увеличивается при увеличении энергии разряда. С его увеличением возрастает износ и коррозионная стойкость. По данным триботехнических испытаний износ ЭЛАНП на 30 % меньше ЛЭНП, и в 2 – 2,5 раза он больше у непокрытой покрытием стали.

В работе также представлены исследования ЭЛАН покрытий из жаропрочного литого сплава ЖС3ДК с малыми добавками диспрозия и гафния на лопаточном сплаве ЖС6У, которые подтвердили повышение эксплуатационных характеристик композита.

Далее в работе изучались ЛЭН покрытия из порошкового сплава ПГ-10Н-01 нанесенный на порошковый титановый сплав ТЮ7М2Ф2Ц2. микроструктура покрытий из порошка ПГ-10Н-01 состоит из твердого раствора на основе никеля (γ-фаза) и эвтектической смеси γ-фаза с боридами никеля Ni3B, Ni2B, NiB, хрома CrB, силицида никеля Ni2Si5 и карбидов хрома Cr7C3, Cr23C6 с незначительной пористостью от 3 до 5 %. Твердый раствор на основе никеля неоднороден по составу. В нем есть участки метастабильного раствора, пересыщенного бора и раствор с ликвациями растворенного хрома и железа. Пересыщенный твердый раствор при нагреве распадается с выделением дополнительных количеств NiB.

Показано, что ЛЭНП из сплава с добавками TiC в отдельности и совместно на спеченном титановом сплаве повышают физико-механические свойства легированного композита. Определены главные структурные факторы, отвечающие за повышение эксплуатационных характеристик, это ультрамелкодисперсная фрагментированная структура с аморфной фазой, распределение и количество которой определяется в первом случае размером и количеством тугоплавких добавок, а во втором (B,Si,C) и технологическим режимом ЛЭН.

Во второй части третьей главы представлены исследования быстрорежущих сталей с ЛЭН покрытиями с электродами ВК6М; NiCr18Si3B3C1; ПН73Х16С3Р3 с добавками TiC и без добавки. Покрытия наносились на установке «ЭЛФА – 541» на оптимизированном режиме. На поверхности быстрорежущих сталей формируется белый слой со сложной микрокристаллической структурой, частично аморфизированной, которая ответственна за свойства.

В заключительной части главы показано, что характерные для всех электрофизических покрытий недостатки (поры, недостаточная шероховатость, большие внутренние напряжения и др.) могут быть уменьшены комбинированной обработкой (КО).

Комбинированная обработка это нанесение ЛЭН или ЭЛАН покрытий на подложку с последующим лазерным оплавлением или выглаживанием синтетическим алмазом и минералокерамикой самого покрытия.

Установлено, что выглаживание залечивает поры, уменьшает шероховатость до 0,5…0,6 мкм и снижает уровень растягивающих напряжений за счет наведения сжимающих. В поверхностных слоях покрытий после выглаживания образуется полигональная субструктура.

Лазерная обработка с оплавлением покрытий повышает качество поверхности, образующийся «белый» слой обладает высокой твердостью, износо- и коррозионной стойкостью. В связи с этим прогнозируется использование комбинированной обработки для композитов, что позволит расширить область их применения.

В работе для оценки адгезионной прочности покрытий применялась усовершенствованная склерометрическая методика, а также предложены критерии определения усталостной долговечности и предела выносливости с помощью метода внутреннего трения.

Четвертая глава посвящена изучению влияния нитроцементации в азотисто-углеродных сталей типа (0,3…0,9)Х15Н(8…9)Ю аустенитно-мартенситного класса. После нитроцементации тонкие образцы (0,2…0,4 мм) из стали охлаждают в воде. На всех образцах были получены диффузионные слои, различной глубины и фазового состава (рис. 2).

Нитроцементация стали 03Х15Н8Ю при температурах ниже 600°С приводит к образованию на поверхности тонкой карбонитридной зоны (ε-фаза), твердостью HV 1300, (микротвердость измерялась на приборе ПМТ-3 при нагрузке 0,5…2,0 Н) ниже которой располагается более глубокая зона твердого раствора (HV 700) с включениями карбонитридов (рис. 2, а). Повышение температуры выше 600°С приводит к увеличению общей глубины слоя и образованию на его поверхности двойной светлой зоны: на самой поверхности – тонкий бордюр карбонитрида, изоморфного с цементитом (HV ~ 1400), под ним – светлая зона ε-карбонитрида (HV ~ 1200). Под слоем карбонитрида во всех случаях находится азотистый аустенит, который при охлаждении переходит в мартенсит с большим количеством (до 40%) остаточного аустенита, что повышает его вязкость. В процессе старения при 550…650°С при нитроцементации из мартенсита выделяются дисперсные частицы интерметаллидов типа Ni3Al. В сердцевине образца в структуре стали имеются карбиды хрома типа Ме23С6. при температуре 550°С в диффузионном слое образуются две зоны: ε – карбонитрид на поверхности и под ней более протяженная аустенитно-мартенситная. При 650°С образуется третья зона – корка хрупкого и твердого карбонитрида, изоморфного с цементитом, на самой поверхности.

а						б

Рис. 2. Микроструктуры нитроцементованных слоев стали 03Х15Н8Ю: а – температура 550°С, длительность 2ч; б – температура 650°С, длительность 2ч.(500)

Усталостные характеристики нитроцементованной стали 03Х15Н8Ю определяли вихретоковым методом по изменению магнитных свойств при циклическом нагружении образцов. Результаты испытаний приведены в табл.1.

Таблица 1

Пределы выносливости нитроцементованных плоских образцов из стали Х15Н9Ю

| Температура нитроцементации, °С | Длительность нитроцементации, ч | Глубина диффузионного слоя, мм | Предел выносливости |
| --- | --- | --- | --- |
| - 550 550 600 600 650 650 | - 1 3 1 3 1 3 | - 0,014 0,022 0,027 0,043 0,042 0,068 | 498 697 877 869 771 468 364 |

Для производственных испытаний было упрочнено 300 пластин из стали 03Х15Н8Ю в нитроцементирующей пасте по режиму: температура 550°С, длительность 1 час. Установлено повышение предела выносливости в 1,4…1,8 раз по сравнению с исходным значением. Таким образом, низкотемпературная нитроцементация клапанных пластин позволяет увеличить их предел выносливость и значительно повысить долговечность прямоточных клапанов поршневых компрессоров.

В последней части четвертой главы представлены исследования по влиянию боридных покрытий на механические свойства различных сталей 30ХГСА, 40ХНМА, Х18М и др., а также решалась задача нахождения оптимальных режимов ХТО.

При исследовании использовалась методика полного-факторного эксперимента, применено центральное композиционное ротабельное униформ планирование. Получены аналитические зависимости механических свойств от параметров термообработки. Например, для предела прочности (y1 -в, МПа) уравнение регрессии имеет вид:

У1=1023+22,5Х1-9,6Х2-115Х3+4,5Х1Х2-8,2Х1Х3+

+2Х2Х3+30,2 Х12+145 Х22+3Х32, где

Х1 – температура борирования; Х2 – время борирования; Х3 – температура последующего отпуска.

На рис. 3, 4 представлены зависимости предела прочности (1) и борирования (2) стали 35ХГСА, найденные по уравнениям регрессии.

Рис. 3. Зависимость предела			Рис. 4. Зависимость предела прочности стали 35 ХГСА от			прочности борированной стали времени (х2) и 				       35ХГСА oт времени электролиза

температуры отпуска (х3)			(х2) и температуры отпуска (х3)

В результате электролизного борирования на оптимальном режиме на поверхности сталей образуется слой (рис. 5) состоящий из боридного и переходного слоев. Боридный слой имеет игольчатое строение, при котором иглы боридов срастаясь в основании образуют сплошной слой. Согласно результатам фазового анализа на расстоянии от поверхности 0,25…0,35 мкм боридный слой на 70% состоит из обогащенных бором фаз (FeB, Fe2B). Количество богатых бором фаз значительно уменьшается с увеличением расстояния от поверхности.

а)					б)				в)

Рис. 5. Структура диффузионных боридных покрытий на сталях:

а - 35ХГСА (1093 К, 45 мин); б - Х12М (1153 К, 20 мин);

в - 65Г (1153 К, 60 мин), (х200)

Методом внутреннего трения измерены модули упругости бордных фаз. Установлено, что максимальным модулем упругости (на порядок превышающим модуль упругости матрицы) обладает борид FeB, а модуль борида FeB2 несколько меньше.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1. На основании комплексных металлофизических исследований решена проблемма повышения долговечности и надежности ряда конструкционных и инструментальных материалов путем нанесения электрофизикохимических (электроискровых, электроакустических, боридных и нитроцементованных) покрытий.

2. Разработаны составы и оптимизированы технологии нанесения вышеуказанных покрытий.

3. Для повышения качества и эксплуатационных характеристик многофункциональных покрытий разработана комбинированная обработка, включающая поверхностно пластическое деформирование (выглаживание синтетическими алмазами и минералокерамикой) или лазерное облучение с оплавлением поверхности покрытия.

4. Результаты проведенных исследований дают основание считать, что при анализе влияния технологии нанесения покрытий на их служебные свойства в качестве интегральной характеристики состояния его поверхностных слоев целесообразно использовать адгезионную прочность, определенную склерометрическим методом.

5. Установлены главные структурные факторы, определяющие повышени эксплуатационных характеристик ЛЭН и ЭЛАН покрытий – метастабильная аморфная фаза количество и распределение которой определяет уровень износо-, жаро-, коррозионной стойкости и др.; для электрофизических покрытий с тугоплавкими порошковыми добавками TiC , W и WC - это микрокристаллическая фрагментированная структура, обусловленная модифицирующим их взаимодействием. Определена взаимосвязь структуры со свойствами электрофизических покрытий, что позволяет прогнозировать их путем направленного изменения составов электродных материалов и технологическими параметрами режимов их нанесения.

6. Выявлено, что низкотемпературная нитроцементация тонких пластин из стали 03Х15Н8Ю изменяет структуру поверхностных слоев, улучшает их свойства. Для нитроцементации целесообразно использовать пастообразный карбюризатор, в состав которого входят недорогие и нетоксичные компоненты (карбамид, железосинеродистый калий и сажа).

7. Установлено, что при нитроцементации в диффузионных слоях образуется большое количество твердых карбонитридов: ε – карбонитрида при низких температурах насыщения и карбонитрид, изоморфный с цементом. При высоких температурах нитроцементация, особенно при 650°С повышает твердость покрытия в 2,5 раза и предел выносливости до двух раз. При этом нитроцементованные пластины из стали аустенитно-мартенситного класса в 1,5 – 2 раза долговечнее необработанных.

8. Проведена оптимизация технологического процесса получения борсодержащих покрытий на конструкционных сталях. Изучено влияние диффузионного борирования на физико-механические свойства конструкционных сталей. Установлена эффективность данных диффузионных покрытий.

Основные результаты диссертации опубликованы в следующих работах:

публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ:

- Гадалов, В.Н. Износо- и коррозионно-стойкие электроискровые покрытия из эвтектических сплавов на стали 30ХГСА [Текст] / В.Н. Гадалов, Ю.В. Болдырев, Е.В. Иванова [и др.] // Упрочняющие технологии и покрытия. 2006. №1. С. 22-25.

- Шкурков, А.Ю. Повышение усталостной прочности тонких упругих элементов компрессорных клапанов нитроцементацией в азотисто-углеродных пастах [Текст] / А.Ю. Шкурков, Е.В. Иванова // Технология металлов. 2007. № 9. С. 23-25.

статьи и материалы конференции:

- Гадалов, В.Н. Локальное электроискровое нанесение покрытий электродом из ВК6М на фрезы в струе аргона [Текст] / В.Н. Гадалов, В.В. Ванеев, Е.В. Иванова [и др.] // Сварка и родственные технологии в машиностроении и электротехнике. Сб. научн. тр. Воронеж: ВГТУ. 2004. С. 202 – 210.

- Гадалов, В.Н. Структура и свойства электроакустических покрытий после обработки излучением СО2-лазера [Текст] / В.Н. Гадалов, О.А. Бредихина, Е.В. Иванова [и др.] // Лазеры в науке, технике и медицине. Сб. материалов XVI Межд. научн.-техн. конф. Адлер. 2005. С. 160 –165.

- Гадалов, В.Н. Усовершенствование процесса электроискрового легирования для повышения его эффективности [Текст] / В.Н. Гадалов, Е.В. Иванова, Л.А. Рыбакова // Материалы и упрочняющие технологии – 2005. Сб. материалов ХII Росс. научн.-техн. конф. с межд. участием. Курск: КГТУ. 2005. Ч. 1. С. 114 - 118.

- Иванова, Е.В. Повышение эффективности эксплуатации деталей электроконтактных групп [Текст] / Е.В. Иванова // Материалы и упрочняющие технологии – 2005. Сб. материалов ХII Росс. научн.-техн. конф. с межд. участием. Курск: КГТУ. 2005. Ч. 1. С. 140 – 142.

- Гадалов, В.Н. Совершенствование  электроискровой обработки инструментальных материалов для повышения ее эффективности [Текст] / В.Н. Гадалов, О.А. Бредихина, Е.В. Иванова [и др.] // Сварка и родственные процессы в промышленности. Материалы науч.-техн. семинара. Киев: Изд-во: «Экотехнология» 2006. С.78-80.

- Гадалов, В.Н. Упрочнение и восстановление деталей электроакустическим напылением самофлюсующимися сплавами на никелевой и железной основах.[Текст] / В.Н. Гадалов, В.Н. Бурмистров, Е.В. Иванова [и др.] // Технология ремонта, восстановления и упрочнения деталей машин механизмов, оборудования, инструмента и технологической оснастки. Материалы 8-ой межд. науч.-практ. конф. С.-Петербург: Изд. Политехнич. ун-та. Ч. 2. 2006. С. 188-199.

- Гадалов, В.Н. Исследование структуры и свойств порошкового титанового сплава с электроискровыми покрытиями [Текст] / В.Н. Гадалов, О.Н. Болдырева, Е.В. Иванова [и др.] // Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации. Матер. IV межд. науч. – техн. конф. Курск: КГТУ. 2006. Ч. 2. С. 227 – 235.

- Гадалов, В.Н. Применение метода склерометрии для оценки износостойкости композиционного материала с электрофизическими покрытиями при абразивном изнашивании [Текст] / В.Н. Гадалов, И.В. Павлов, Е.В. Иванова [и др.] // Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации. Сб. матер. IV межд. науч. – техн. конф. Курск: КГТУ. 2006. Ч. 2. С. 245 – 255.

- Гадалов, В.Н. О критериях усталостной долговечности металлов и сплавов, использующих рассеяние энергии в качестве основного параметра [Текст] / В.Н. Гадалов, О.А. Бредихина, Е.В. Иванова [и др.] // Материалы и упрочняющие технологии – 2006. Сб. материалов ХIII Росс. научн.-техн. конф. с межд. участием. Курск: КГТУ. 2006. Ч. 1. С. 88-90.

- Гадалов, В.Н. Комбинированная электрофизикотермическая обработка спеченых титановых сплавов [Текст] / В.Н. Гадалов, Е.В. Иванова, Б.Н. Квашнин [и др.] // Лазер информ. М.: НТИУЦ ЛАС. 2006 ноябрь. Вып. №22(349). С. 5- 12.

- Гадалов, В.Н.  Применения электроискрового легирования для повышения стойкости холодноштамповочного инструмента [Текст] /В.Н. Гадалов, И.М. Горякин, Е.В. Иванова [и др.] // Новые материалы и технологии в машиностроении. Сб. матер. 6-ой межд. научн.-техн. интернет конф. Брянск: БГИТА Вып. 6. 2006. С. 15-16.

- Гадалов, В.Н. Влияние борсодержащих покрытий на прочностные характеристики сталей [Текст] /В.Н. Гадалов, А.С. Борсяков, Е.В. Иванова [и др.] // Технология ремонта, восстановления и упрочнения деталей машин, механизмов, оборудования, инструмента и технологической оснастки. Материалы 9-ой межд. практич. конф. Санкт-Петербург: Изд-во политехн. ун-та. 2007. Ч.2. С. 80-87.

- Гадалов В.Н. Электроискровое легирование контактных поверхностей деталей из компактных и порошковых материалов [Текст] / В.Н. Гадалов, Е.В. Иванова, В.И. Шкодкин [и др.] // Прогрессивные технологии в современном машиностроении. Сб. статей III межд. научн.-техн. конф. (июнь 2007г.) Пенза: АНОО. Приволжский Дом Знаний. 2007. С. 22-26

- Гадалов, В.Н. Локальное избирательное нанесение электрофизических покрытий на металлообрабатывающий инструмент [Текст] / В.Н. Гадалов, Д.Н.Романенко, Е.В. Иванова [и др.] // Сб. статей Всероссийского совещания зав. кафедрами материаловедения и технологии конструкционных материалов «Материаловедение и технология конструкционных материалов – важнейшие составляющие компетенции современного инженера. Проблемы качества технологической подготовки» Процессы абразивной обработки, абразивные инструменты и материалы. Труды Росс. НТК «Шлифабразив - 2007» Волгоградский гос. архитектурно-строит. ун-т; волжский институт строительства и технологии (филиал) ВолгГАСУ. – Волжский: ВИСТех. 2007.С. 99-105.

- Иванова, Е.В. Физические основы стохастической модели электроискрового легирования (ЭИЛ) [Текст] / Е.В. Иванова, Д.Н. Романенко, И.М. Горякин [и др.] // Новые химические технологии: производство и применение. Сб. статей IX межд. научн.- практич. конф Пенза. Приволжский Дом знаний. 2007. С. 11-15.

- Иванова, Е.В. Некоторые сведения о состоянии современных упрочняющих технологий [Текст] / Е.В. Иванова // Материалы и упрочняющие технологии – 2007. Сб. материалов ХIV Росс. научн.-техн. конф. Курск: КГТУ. 2007. С. 38-40.

- Гадалов, В.Н. Исследование влияния комбинированной обработки на инструменты из быстрорежущих сталей. Материалы для электрофизического нанесения покрытий [Текст] / В.Н. Гадалов, Ю.В. Болдырев, Е.В. Иванова [и др.] // Материалы и упрочняющие технологии – 2007. Сб. материалов ХIV Росс. научн.-техн. конф. Курск: КГТУ. 2007. С. 67-81.

ИД № 06430 от 10.12.01 г.

Подписано в печать ___________ 2007. Формат 60х84 1/16.

Печатных листов 1,0. Тираж 100 экз. Заказ ________.

Курский государственный технический университет.

Издательско-полиграфический центр Курского государственного технического университета

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.