На правах рукописи

Ковынев Роман Алексеевич

Поверхностное упрочнение инструментальных  сталей

в азотисто-углеродистых средах

05.16.01- Металловедение и термическая обработка металлов

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Курск 2007

Работа выполнена в Курском государственном техническом                                                                                                          университете на кафедре «Автомобили и автомобильное хозяйство»

Научный руководитель:                         доктор технических наук, профессор

Переверзев Владимир Михайлович

Официальные оппоненты:                     доктор технических наук, профессор

Борсяков Анатолий Сергеевич

доктор технических наук, профессор

Серебровский Владимир Исаевич

Ведущая организация:                             Воронежский государственный

технический университет

Защита состоится «22» марта 2007года в 10 часов на заседании диссертационного совета Д212.105.01 при Курском государственном техническом университете по адресу:305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Курского государственного технического университета

Автореферат разослан «     »февраля 2007 года

Ученый секретарь

диссертационного совета,

к.т.н., доцент                                                                     О. Г. Локтионова

Общая характеристика работы

Актуальность темы. В отечественной промышленности и ремонтном производстве в настоящее время широко используются инструменты из быстрорежущих сталей (сверла, метчики, развёртки и др.) Для изготовления этих инструментов, наряду с традиционной быстрорежущей сталью Р18 всё больше применяются вольфрамомолибденовые стали Р6М5 и Р6М3.

Вольфрам- основной легирующий элемент быстрорежущих сталей, сообщает им необходимую красностойкость, так как способствует образованию в структуре стойкого против коагуляции карбида(W,Fe)6C, а также выделению из твёрдого раствора тройного металлического соединения(железо, вольфрам, хром), стойкого при температурах 560…580˚С. Наряду с повышением красностойкости вольфрам повышает хрупкую прочность за счёт повышения температуры рекристаллизации феррита, содержащегося в твёрдом растворе  после стандартного отпуска(560˚С). С повышением содержания в стали вольфрама увеличивается количество первичных карбидов, не растворяющихся при нагреве под закалку и замедляющих рост зерна при термообработке, а также увеличивающих твёрдость и износостойкость инструмента.

Однако, несмотря на названные выше уникальные свойства вольфрама, его использование для производства быстрорежущих сталей в последнее время неуклонно снижается ввиду острой дефицитности. В России и во всех других индустриально развитых странах ведутся поиски возможностей понижения его содержания в быстрорежущих сталях путём замены другими, менее дефицитными элементами.

Одним из таких элементов, наиболее близких к вольфраму по влиянию на фазовый состав, структуру и свойства быстрорежущих сталей, является молибден, который считается химическим «близнецом» вольфрама. Один атомный процент молибдена эквивалентен одному атомному проценту вольфрама (или двум массовым процентам). Молибденовые и, особенно, молибденовольфрамовые стали (аналогичные отечественным сталям Р6М5 и Р6М3) широко применяются в США, Великобритании и других станах.

С другой стороны, влияние молибдена на технологические и эксплуатационные свойства быстрорежущих сталей не вполне аналогично влиянию вольфрама. Например, молибденовые стали более склонны к росту зерна, так как карбиды молибдена легче переходят в твёрдый раствор, чем карбиды вольфрама. Стали с молибденом в процессе термообработки склонны к обезуглероживанию и обеднению поверхностных слоёв молибденом.

В свете вышеизложенного весьма актуальными являются работы, посвящённые исследованию возможностей получения у вольфрамомолибденовых сталей Р6М5 И Р6М3 свойств, аналогичных свойствам стали Р18,  а также возможностей их дальнейшего повышения путём низкотемпературной химико-термической обработки готового режущего инструмента.

Известно, что стойкость инструмента из быстрорежущих сталей успешно повышают путём применения низкотемпературных процессов- азотирования, цианирования, нитроцементации, нитрооксидирования и др. Азотирование и газовая нитроцементация мало пригодны для условий мелкосерийного инструментального производства, так как требуют применения специального громоздкого и дорогостоящего оборудования и имеют большую длительность. Цианирование в цианистых ваннах, несмотря на простоту и эффективность, непригодно по экологическим соображениям, а также из-за чрезвычайно высокой стоимости цианистых солей.

Наиболее подходящим методом упрочнения инструмента, исходя из возможности реализации его в условиях мелкосерийного или индивидуального производства с большой и разнообразной номенклатурой упрочняемых изделий, т.е. в условиях инструментальных цехов и участков машиностроительных ремонтных предприятий, следует признать цианирование в пастах или порошках.

Исследованию этих процессов посвящена настоящая работа. Тема работы входит в координационный план научно-исследовательских работ по «Реализации региональных научно-технических программ Центрально-Чернозёмного района».

Цель работы- разработка на научной основе экологически чистой и экономичной технологии поверхностного упрочнения инструментов из вольфрамомолибденовых сталей(Р6М5 и Р6М3), заменителей стали Р18, обеспечивающей высокие эксплуатационные свойства, не ниже уровня инструментов из традиционной стали Р18.

Для достижения  вышеозначенной цели в работе были поставлены следующие задачи:

1.Проанализировать механизм насыщения вольфрамомолибденовых сталей азотом и углеродом из твёрдых карбюризаторов при низкотемпературных процессах.

2.Исследовать влияние состава насыщающей среды на глубину нитроцементации вольфрамомолибденовых сталей и определить оптимальный состав карбюризатора для низкотемпературной нитроцементации.

3.Изучить структуру, фазовый и элементный состав нитроцементованных слоёв.

4.Определить влияние нитроцементации на физико-механические и эксплуатационные свойства быстрорежущих вольфрамомолибденовых сталей.

5.Разработать технологию упрочнения мелкоразмерного инструмента из быстрорежущих сталей, пригодную для мелкосерийного производства в условиях машиностроительных и ремонтных предприятий.

Научная новизна и положения, выносимые на защиту:

1.Предложен и исследован порошковый высокоактивный карбюризатор нового типа на основе сажи. Увеличение скорости насыщения стали обусловлено значительным ускорением реакций образования активных носителей азота и углерода на развитой поверхности сажистых частиц и максимальным приближением этих реакций к насыщаемой стальной поверхности.

2.Определён оптимальный состав карбюризатора и получены зависимости структуры и фазового состава диффузионных слоёв на вольфрамомолибденовых быстрорежущих сталях от температурно-временных режимов нитроцементации.

3.Экспериментально установлены зависимости между режимами нитроцементации, параметрами структуры диффузионных слоёв и служебными свойствами(износостойкостью и красностойкостью) быстрорежущих инструментальных сталей.

4.На основании экспериментальных исследований и теоретического анализа разработана энергосберегающая и экологически безопасная технология упрочнения готового инструмента из сталей Р6М5 и Р6М3, обеспечивающая им эксплуатационные свойства на уровне более дорогой быстрорежущей стали Р18.

Методы исследования: исследование микроструктуры и физико-механических свойств нитроцементированных быстрорежущих сталей проводилось с использованием металлографического, дюраметрического и рентгеноструктурного анализов. Элементный состав диффузионных слоёв определялся с использованием спектрального экспресс-анализа и атомно-эмиссионного спектрометра. Износостойкость определялась на машине трения, работоспособность и долговечность- в процессе производственных испытаний при обработке различных материалов.

Достоверность результатов, основных положений и выводов по диссертации подтверждается корректностью постановки задач исследования, обоснованностью теоретических предпосылок и взаимодополняющими современными методами экспериментальных исследований. Достоверность результатов подтверждается отсутствием противоречий с результатами других исследователей и объективными данными наблюдений, полученными в условиях рядовой эксплуатации инструментов.

Практическая ценность работы состоит в разработке и производственной апробации технологии поверхностного упрочнения инструмента из вольфрамомолибденовых сталей Р6М5 и Р6М3, заменителей традиционной быстрорежущей стали Р18, обеспечивающей в 1,5…2 раза более высокую стойкость по сравнению с инструментом, подвергнутым стандартной термической обработке.

Результаты работы приняты к внедрению в Курском ОАО «Агромаш» и на ремонтных предприятиях Курской области.

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на научных конференциях «Материалы и упрочняющие технологии- 2003» (Курск, 2003г.); «Сварка и родственные технологии в машиностроении и электронике» (Курск, 2003г.); «Материалы и упрочняющие технологии- 2004» (Курск, 2004г.); «Современные инструментальные материалы, информационные технологии и инновации-2005» (Курск, 2005г.); «Совершенствование технологии восстановления деталей и ремонта машин в АПК» (Курск, 2006г.); «Материалы и упрочняющие технологии-2006» (Курск, 2006г.).

Кроме того, материалы диссертации неоднократно докладывались на заседании кафедры «Автомобили и автомобильное хозяйство» Курского государственного технического университета, а также на расширенном заседании кафедры «Технология металлов и ремонт машин» Курской государственной сельскохозяйственной академии(2006г.).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 печатных работ, две из которых- в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, четырёх глав основной части, общих выводов, библиографического списка и приложений. Общий объём работы 112 страниц, 7 таблиц и 14 рисунков. Библиографический список насчитывает 98 литературных источников.

Основное содержание работы

Во введении обоснована актуальность темы диссертации и рассмотрены основные направления поверхностной упрочняющей обработки инструмента из быстрорежущих сталей.

В первой главе диссертации представлен аналитический обзор отечественной и зарубежной литературы по особенностям изнашивания и методам упрочнения инструмента из быстрорежущих сталей. В главе рассмотрены механизмы износа и разрушения режущих частей металлообрабатывающих инструментов, рассмотрены вопросы термической обработки быстрорежущих сталей, а также методы поверхностного упрочнения режущего инструмента. Проанализирована эффективность использования низкотемпературных методов химико-термической обработки инструментов перспективы их использования в условиях инструментальных участков машиностроительных и ремонтных предприятий. В главе сформулированы цель и задачи исследования.

Во второй главе приведена методика экспериментальных исследований низкотемпературной нитроцементации инструментальных быстрорежущих сталей. Для исследования выбраны вольфрамомолибденовые стали Р6М5 и Р6М3, которые в больших количествах применяются при изготовлении мелкоразмерного режущего инструмента- свёрл, метчиков, плашек и т.п., используемого в ремонтном и машиностроительном производстве. Кроме того, для исследования использовали традиционную вольфрамовую сталь Р18(в качестве эталона).

Химико-термическую обработку образов из названных сталей проводили в твёрдых (порошкообразных) и пастообразных карбюризаторах. Образцы упаковывали в герметические контейнеры с соответствующим карбюризатором и нагревали в муфельной печи ТП-2, температуру регулировали электронным потенциометром с точностью ±5˚С.

Твёрдость нитроцементованных слоёв определяли на приборах ТК-2 (твердомер Роквелла) при нагрузках 1470Н и микротвердомере ПМТ-3 при нагрузках 0,49-1,96Н. Микроструктуру исследовали при помощи металлографического микроскопа МИМ-8 при различных увеличениях. Рентгеноструктурных анализ нитроцементованных образцов проводили на рентгеновском дифрактометре общего назначения ДРОН-3 непосредственной съёмкой с металлографических шлифов в хромовом излучении.

Для определения распределения азота, углерода и других элементов по сечению диффузионных слоёв применяли послойный анализ на атомно-эмиссионном спектрометре SA-2000 (Surface Analluyzer) фирмы LEKO.

Испытания на износ проводили на машине трения СМЦ-2 истиранием поверхностного слоя образца твердосплавным роликом (Т15К6) с использованием охлаждающей жидкости и без таковой.

Красностойкость определяли измерением твёрдости образцов после 4-х часового нагрева при 560…675˚С.

Ударную вязкость нитроцементованных слоёв определяли на маятниковом копре с пониженной живой силой на образцах малого сечения(2×2мм) с односторонним закреплением.

Третья глава диссертации посвящена исследованию нитроцементации быстрорежущих вольфрамомолибденовых сталей в высокоактивном порошкообразном карбюризаторе.

Наиболее подходящим методом упрочнения инструмента в условиях мелкосерийного и единичного производства следует признать твёрдое цианирование, которое отличается технологической простотой и не требует специального оборудования. Однако, используемые до настоящего времени цианирующие смеси, составленные из стандартного древесноугольного карбюризатора и жёлтой кровяной соли, зачастую не обеспечивают равномерного насыщения изделий и, кроме того, в них трудно упаковать мелкий и тонколезвийный инструмент.

Нами для цианирования инструмента предложен порошкообразный мелкодисперсный карбюризатор, свободный от вышеназванных недостатков. Карбюризатор приготовлялся из термической сажи (60%), кальцинированной соли Na2CO3 (20%) и жёлтой кровяной соли K2[Fe(CN)6] (20%). Все компоненты в сухом состоянии тщательно перемешивались и разбавлялись триэтаноламином (C2H4OH)3N до консистенции густой пасты.

Приготовленная паста нагревалась в закрытом контейнере до темпера-туры  ~900˚С и выдерживалась при этой температуре 20…30 мин. После охлаждения карбюризатор представлял собой пористую массу, которая легко распадалась на гранулы размерами 0,1…0,2мм.

Разработанный карбюризатор очень удобен для использования: при упаковке в цементационный ящик возможно оставлять минимальные зазоры (1…3мм) между изделиями и 80…90% объёма ящика занимается цианированными изделиями и только 10…20% карбюризатором, что особенно удобно для мелкого инструмента сложной формы (свёрл, метчиков, плашек и т.п.). Применение предложенного карбюризатора даёт возможность использовать ящики (контейнеры) небольших размеров, вследствие чего сокращается время на прогрев ящика, а следовательно время на цианирование инструментов.

Цианирование в порошкообразном карбюризаторе проводится в закрытых ящиках, герметизированных песочным затвором, причём карбюризатор можно использовать многократно. При каждой новой упаковке к отработанному карбюризатору добавляется около 20% свежего, при этом эффективность насыщения не снижается.

Для проверки насыщающей способности разработанного порошкообразного карбюризатора было проведено цианирование образцов из стали Р6М5 различными методами: в цианистой ванне, в твёрдом карбюризаторе на основе древесного угля, в пастообразном карбюризаторе и в порошковом карбюризаторе. Во всех случаях температура цианирования составляла 560˚С, длительность цианирования 1ч.

Результаты эксперимента представлены в таблице 1.

Таблица 1

Цианирование стали Р6М5 в различных карбюризаторах

| № кар- бюри- затора | Состав цианирующей среды | Технологические особенности цианирова-ния | Режимы цианирования |  | Глубина цанирован-ного (сильно-травящегося) слоя, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Темпе-ратура, ˚С | Длитель-ность, ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расплавленные соли: 50%KCNO+ 50%NaCNO | Подготовки не требует | 560 | 1 | 0,12 |
| 2 | Древсноугольный(бон-дюжский) карбюриза-тор(80% древесного угля, 20%BaCO3)+ 20%K[Fe(CN)6] | Упаковка в цементационный ящик | 560 | 1 | 0,08…0,10 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Пастообразный карбюриза-тор: 70%K4[Fe(CN)6] + 20%сажи+5%CaCO3+ 5% NaCO3; пастообразую-щая жидкость- КМЦ |  | Просушива-ние обмазки, упаковка в цемента-ционный ящик с на-полнителем: 70%песка+ 20%сажи+ 10% CaCO3 | 560 | 1 | 0,13 |
| 4 | Порошкообразный карбю-ризатор:60%сажи+ 20%K4[Fe(CN)6]+ 20%Na2CO3 |  | Упаковка в цементаци-онный ящик | 560 | 1 | 0,12 |

Цианирование в порошкообразном карбюризаторе (карбюризатор №4) даёт такие же результате, как и в цианистых солях, однако расход карбюризатора и, соответственно, выделение вредных веществ на несколько порядков ниже. Например, объём ванны для расплавленных цианистых солей (термический участок Курского ОАО «Прибор») для одновременного цианирования 10 инструментов около 20 000 см3, объём контейнера для цианирования такого же количества инструментов (свёрл диаметром 8мм, длиной 70мм) с использованием порошкообразного карбюризатора ~200 см3. Некоторое увеличение общей длительности обработки инструмента с использованием порошкообразного карбюризатора- 20 мин на прогрев контейнера компенсируется экологической чистотой процесса.

Использование пастообразного карбюризатора (карбюризатор №3) даёт несколько более высокие результаты цианирования, однако при этом требуется гораздо больший контейнер (такой же как для древесноугольного карбюризатора) и времени на его прогрев и прогрев нейтрального наполнителя необходимо гораздо больше.

Насыщающая способность порошкообразного карбюризатора и структуры диффузионных слоев, получаемые при цианировании быстрорежущих сталей, в значительной мере зависят от температуры процесса. На рис.1 представлены микроструктуры диффузионных слоев на стали Р6М5, полученные при различных температурах цианирования, на рис.2- зависимости глубины цианирования от температуры при различных выдержках.

а)                                           б)                                               в)

Рис.1 Микроструктуры цианированных слоев на стали Р6М5, полученные при различных температурах в порошкообразном карбюризаторе (длительность цинирования 1ч): а)- 520˚С; б)- 560˚С; в)- 580˚С [×300]

Диффузионные слои, полученные цианированием в порошке, представляют темную сильнотравящуюся полосу азотистого аустенита с мелкодисперсными включениями карбонитридов железа и легирующих элементов. Кроме того, в структуре присутсвуют избыточные карбиды (по-видимому первичные). При температурах 520˚С и 560˚С на поверхности диффузионного слоя отсутствует характерная карбонитридная пленка, что свидетельствует о том, что активность диффундирующих элементов на границе между насыщающей средой и металлом недостаточна для образования большого количества карбонитридов. При этих температурах диффузия идет в твердом растворе. При температуре 580˚С и выше на поверхности диффузионного слоя начинает образовываться сплошная зона карбонитридов с решеткой ε. Это явление для упрочнения режущего инструмента следует считать нежелательным, так как корка карбонитридов, хотя и обладает высокой твердостью, чрезвычайно хрупка и снижает стойкость режущего инструмента, особенно, если его работа сопровождается ударами или вибрацией.

Результаты исследования распределения азота и углерода по сечению нитроцементованных слоёв (рис.3) свидетельствуют о том, что при низких температурах насыщения основную роль в формировании нитроцементованных слоёв играет азот. При температуре 520˚С поверхностью стали усваивается в четыре раза больше азота, чем углерода (рис.3,а), при температуре 560˚С содержание азота и углерода на поверхности стали уравнивается (рис.3, б).

Рис.2. Зависимости глубины нитроцементованного слоя на стали Р6М5 от температуры нитроцементации при различных выдержках:1- 0,5ч; 2- 1,0ч;

3- 1,5ч.

а)                                                                б)

Рис.3. Распределение углерода (1) и азота (2) в нитроцементованном слое стали Р6М5: а) 520˚С, 0,5ч; б) 560˚С, 0,5ч.

Диффундирующие элементы через поверхность стали диффундируют в глубину, частично вступая в химическое взаимодействие с железом и легирующими элементами, образуя твёрдые фазы- карбонитриды, упрочняющие поверхностные слои сталей.

При совместном насыщении стали азотом и углеродом, что имеет место при цианировании, в результате поглощения поверхностью стали азота заметно ускоряется диффузия углерода. Количество азота и углерода, поступающих в сталь из внешней среды, решительным образом зависит от температуры процесса. Чем ниже температура цианирования, тем больше содержание азота в диффузионном слое стали и, наоборот, при высокой температуре сталью усваивается преимущественно углерод.

Что касается карбонитридных включений, от количества и типа которых зависит упрочняющий эффект цианирования, то эти включения представлены  в основном ε- карбонитридом, имеющим гексагональную решетку и приблизительный состав Fe2-3(CN). Общее содержание углерода и азота в этом карбонитриде также зависит от температуры и может достигать 39% ат. При этом атомное процентное отношение C к N в карбонитриде ε достигает 1,25. Карбонитрид ε имеет высокую твердость (до 14000МПа) и стойкость, поэтому его присутствие в диффузионном слое весьма желательно.

При повышении температуры цианирования более 590…600˚С поток углерода в сталь увеличивается, что приводит к образованию в диффузионном слое карбонитридов, изоморфных с цементитом Fe3(CN). В этом карбонитриде содержится гораздо меньше азота, он менее твердый и более хрупкий, по сравнению с карбонитридом ε. Упрочнящее действие карбонитрида цементитного типа гораздо меньше, чем гексагонального карбонитрида ε, поэтому его образование при цианировании нежелательно.

Было проведено цианирование в порошкообразном карбюризаторе готового инструмента(метчиков) из сталей Р6М5 и Р6М3, а также из стали принятой за эталон- Р18, температура цианирования 560˚С, длительность- 3ч. Ранее этот инструмент был подвергнут стандартной термообработке- закалке с тройным отпуском. Металлографический анализ цианированных инструментов показал, что на всех них образовались хорошо развитые диффузионные слои примерно одинаковой глубины 0,11…0,15 мм (рис.4)

По данным рентгеноструктурного анализа диффузионные слои представлены азотистым мартенситом с включениями карбонитридов ε-типа, а также небольшим количеством карбидов типа М6С(М-металл), М3С и МС, по-видимому первичных. Количество твердофазных включений составляет 5…12%, в зависимости от длительности цианирования.

Четвёртая глава диссертации посвящена исследованию свойств быстрорежущих вольфрамомолибденовых сталей, упрочнённых нитроцементацией в порошкообразном карбюризаторе.

Нитроцементация всех исследованных сталей обеспечила им значительное повышение микротвёрдости поверхности, более 12000МПа (исходное состояние 8000МПа), причём микротвёрдость всех исследованных сталей получилась практически одинаковой.

Износостойкость сталей Р6М5 и Р6М3 после цианирования также оказалась практически одинаковой и в 1,5 раза выше износостойкости стали Р18 без химико-термической обработки (рис.5)

Рис. 4. Микрострктура цианированного слоя на стали Р6М5,                                          температура 560°С, длительность 3 ч (х200)

U,мг

10

8

6

4

2

Износ

0               2         4               6                8               , ч

Продолжительность испытания

1

2

3

4

Рис.5. Износ цианированных быстрорежущих сталей: 1 – сталь Р18; 2 – сталь Р6М5; 3 – сталь Р6М3; 4 – сталь Р18 без химико-термической обработки

Красностойкость быстрорежущих сталей после цианирования также повышалась, однако, после отпуска при температуре выше 650˚С эффект поверхностного упрочнения уже не проявляется- твёрдость цианированных сталей уравнивается с твёрдостью сталей без обработки (рис.6)

HV

1100

900

700

500

Твердость

Температура отпуска

1

2

3

4

Рис.6. Красностойкость цианированных быстрорежущих сталей: 1 – сталь Р18; 2 – сталь Р6М5; 3 – сталь Р6М3; 4 – сталь Р18 без химико-термической обработки

Для производственной проверки эффективности цианирования вольфрамомолибденовых быстрорежущих сталей опытная партия инструментов (метчиков М10×1,5) из сталей Р18 и Р6М3 после закалки и трёхкратного отпуска при 560˚С (стандартная обработка) была подвергнута цианированию порошкообразном карбюризаторе при температуре 560˚ С в течение 1ч. Метчики были установлены на резьбонарезной станок и испытывались в производственных условиях при нарезании резьбы в деталях из чугуна марки СЧ24. Режимы резания: скорость резания- 2,31м/мин; подача- 1,5 об/мин без охлаждения. Результаты испытания представлены в таблице 2.

Таблица 2

Стойкость метчиков при обработке чугуна СЧ 24

| Вид упрочняющей обработки | Количество обработанных деталей, шт |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сталь Р18 | Сталь Р6М3 |
| Закалка + цианирование в порошках | 431 | 427 |
| Закалка (стандарт) | 306 | 273 |

Результаты лабораторных и эксплуатационных испытаний свидетельствуют о том, что цианирование быстрорежущих сталей в порошкообразном карбюризаторе даёт высокий эффект повышения эксплуатационных свойств инструмента из этих сталей. При этом разница в стойкости инструментов из стали Р18 и значительно  более дешевых сталей Р6М5 и Р6М3 в результате цианирования сводится к минимуму и более выгодным для изготовления инструментов становится применение относительно дешёвых вольфрамомолибденовых сталей, вместо классической дорогой и дефицитной стали Р18.

Основные результаты и выводы:

- Разработан высокоэффективный экологически безопасный порошкообразный карбюризатор, состоящий из аморфного углерода, жёлтой кровяной соли и углекислого натрия  с добавкой триэтаноамина обеспечивающий равномерное насыщение сталей углеродом и азотом с минимальными энергетическими и трудовыми затратами.

- Найдены режимы цианирования вольфрамомолибденовых быстрорежущих сталей (температура 560˚С, длительность 1…3ч), обеспечивающие получение диффузионных слоёв глубиной до 0,2мм.

- Диффузионные слои на поверхности цианированных сталей содержат большое количество высокотвёрдых карбонитридов (ε-типа), которые в виде мелких частиц равномерно распределены в матрице из азотистого мартенсита, что обеспечивает им уникальное сочетание свойств- высокую твёрдость и достаточно высокую вязкость.

- Цианирование обеспечивает быстрорежущим сталям значительное (в 1,5…2 раза) повышение износостойкости и красностойкости, причём эти характеристики практически одинаковы как для сталей Р6М5и Р6М3, так и для стали Р18, содержащей в три раза больше дефицитного вольфрама.

- Производственные испытания цианированных инструментов из вольфрамомолибденовых сталей показали, что по эксплуатационным характеристикам они равноценны цианированным инструментам из стали Р18 и значительно превосходят инструменты без цианирования из всех марок быстрорежущих сталей.

Основное содержание диссертации изложено в следующих публикациях

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ:

1.Колмыков, В.И. Цианирование инструментальных сталей в экологически безопасном карбюризаторе [Текст] / В. И. Колмыков , Р. А. Ковынёв, С. В. Пучков, В.М. Переверзев// Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе.- М.:ОАО «ВНИИОЭНГ», 2006.- №12.- с.108-111.

2.Ковынёв,Р.А. Повышение стойкости инструмента из быстрорежущих сталей цианированием в порошках. [Текст]/ Р.А. Ковынёв// Сельский механизатор -М.: ООО «Нива», 2007.-№3.-с.45-46.

Статьи и материалы конференций:

3.Ковынёв, Р.А. Цианирование  быстрорежущих вольфрамо-молибденовых сталей, заменителей стали Р18, в порошкообразном карбюризаторе[Текст]/ Р.А. Ковынёв// Материалы и упрочняющие технологии-2006: Сб. матер. 8 Российской научн.-техн. конференции- Курск: КГТУ, 2006.- с. 108-111.

4. Колмыков, В.И. Универсальный карбюризатор для нитроцементации наплавленного металла при восстановлении изношенных деталей[Текст]/ В.И. Колмыков, Р.А. Ковынёв, В.М. Переверзев// Совершенствование технологии восстановления деталей и ремонта машин в АПК.-Курск:КГСХА,2006.- с. 41-48.

5. Росляков, И.Н. Влияние легирующих элементов на стабильность цементита при науглероживании стали [Текст]/ И.Н. Росляков, О.В. Воробьёва, Р.А. Ковынёв// Совершенствование технологии восстановления деталей и ремонта машин в АПК.- Курск:КГСХА, 2006.- с. 54-65.

ИД №06430 от 10.12.2001

Подписано в печать 19.02.2007. Формат 60×84 1/16.

Печатных листов 1,0. Тираж 100 экз. заказ        .

Курский государственный технический университет.

Издательско-полиграфический центр

Курского государственного технического университета.

305040, Курск, ул. 50 лет Октября, 94