# На правах рукописи

МАКУШЕНКО Антон Владимирович

РАЗРАБОТКА НАПЛАВОЧНОГО СПЛАВА И ТЕХНОЛОГИИ

УПРОЧНЕНИЯ ЗУБЬЕВ КОВШЕЙ КАРЬЕРНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ

05.16.01 – Металловедение и термическая обработка металлов

###### АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

## Курск - 2008

Работа выполнена в Курском государственном техническом университете на кафедре «Оборудование и технология сварочного производства»

- Научный руководитель:	кандидат технических наук,

доцент

Артеменко Юрий Александрович

- Официальные оппоненты:	доктор технических наук,

профессор

Серебровский Владимир Исаевич

- кандидат технических наук,

Бродский Валерий Моисеевич

Ведущая организация:                 ОАО  «Чеховский завод энергетического машиностроения»

Защита диссертации состоится «  22  »  декабря  2008  года в  1430  часов  в конференц-зале на заседании диссертационного совета Д 212.105.01 Курского государственного технического университета по адресу: 305040, г. Курск, ул.50 лет Октября, 94.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Курского государственного технического университета

Автореферат разослан  «__»                       2008 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета		                                        О.Г. Локтионова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы.

Открытая разработка является наиболее эффективным способом добычи полезных ископаемых. Важнейшим звеном технологической цепи открытой добычи является процесс экскавации, бесперебойность которого во многом определяется долговечностью сменных зубьев ковшей карьерных экскаваторов, испытывающих непосредственное взаимодействие с породой. При экскавации взорванного массива особо крепких и абразивных пород  ЗКЭ работают в экстремальных условиях абразивного изнашивания (большое количество благоприятно ориентированных режущих кромок на поверхности фрагментов взорванной породы,  доминирующая роль микрорезания металла, интенсивные ударные нагрузки и т.п.), что вызывает их быстрый выход из строя. При разработке забоя  неокисленных железистых кварцитов срок службы комплекта зубьев ковшей карьерных экскаваторов с общей массой 1т составляет 2÷ 3 суток, причем масса изношенного металла относительно общей массы зубьев не превышает 15%.  Повышение их долговечности дает существенный экономический эффект и, поэтому, весьма актуально.

Зубьев ковшей карьерных экскаваторов являются определяющим изделием-представителем целой группы деталей, изготовляемых из стали 110Г13Л (стали Гадфильда), закаленной на аустенит и имеющей уникальное сочетание износостойкости и вязкости.  С  момента создания  (1882 г.) эта сталь не  находит  себе  достойных  заменителей  при изготовлении цельнолитых деталей,  работающих в  экстремальных условиях  абразивного изнашивания с ударными нагрузками.   Применительно к зубьям ковшей карьерных экскаваторов конструкция и материал износостойких участков помимо прямого назначения должны обеспечивать приемлемый уровень несущей способности зубьев ковшей карьерных экскаваторов в целом, соответствие их объема объему изнашиваемого в процессе эксплуатации металла и максимальное приближение к выполнению условия самозатачивания.

Задача выбора наплавочного сплава и технологии его объемной наплавки на рабочие поверхности зубьев ковшей карьерных экскаваторов и им подобных деталей осложняется недостаточным объемом информации по сплавам, работающим в условиях доминанты микрорезания в сочетании с разупрочняющим действием  факторов, свойственных ударно-абразивному изнашиванию. Для ее решения необходима разработка принципиально новых методик испытаний наплавленного металла и наблюдения за процессами формирования первичной микроструктуры.

Целью работы  является повышение  долговечности зубьев ковшей карьерных экскаваторов путем разработки на научной основе сплава для упрочнения  рабочих поверхностей и способов управления формированием его первичной структуры.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

1. Исследование характера износа зубьев ковшей карьерных экскаваторов в условиях реальной эксплуатации и разработка методики испытаний металлов и сплавов на износостойкость, моделирующей механизм абразивного изнашивания зубьев ковшей карьерных экскаваторов (доминанта микрорезания + дополнительное разупрочнение при нормальном внедрении абразива).

2. Проведение испытания по разработанной методике серии сплавов-представителей различных структурных групп и систем легирования с последующим выбором сплава-прототипа.

3. Разработка методики моделирования процессов первичной кристаллизации при наплавке износостойких сплавов и исследование  процессов первичной кристаллизации с целью оптимизации параметров режима упрочнения.

4. Разработка оптимального состава износостойкого сплава и порошковой проволоки для его механизированной наплавки.

5. Разработка технологического процесса нанесения износостойкого покрытия на рабочие поверхности зубьев ковшей карьерных экскаваторов и проверка предложенной технологии в производственных условиях.

Объектом исследования являлись наплавочные сплавы для упрочнения деталей, работающих в условиях абразивного изнашивания с ударными нагрузками.

Научная новизна:

1.Установлены закономерности изменения микроструктуры износостойких сплавов на основе марганцевого и хромомарганцевого аустенита  при абразивном изнашивании в условиях микрорезания и дополнительного разупрочнения при нормальном внедрении абразива.

2. Выявлен механизм модифицирующего действия газовой фазы при формировании первичной микроструктуры доэвтектических сплавов, заключающийся в дезориентации столбчатого фронта кристаллизации, измельчении дендритов и увеличении количества равноосных кристаллитов.

3.  Установлена взаимосвязь структуры и эксплуатационных свойств металла износостойких участков покрытий,  полученных при объемном упрочнении плазменной дугой с учетом технологических факторов и, в частности, подлегирования наплавленного металла элементами основного металла.

Методы исследования. В работе использовался комплекс металлофизических методов исследований: оптическая и электронная микроскопия, спектральный анализ. Испытания на износостойкость проводились по оригинальным методикам. Исследование формирования первичной микроструктуры  проводилось путем моделирования на прозрачных солевых моделях с видеосъемкой результатов микроскопических наблюдений. При проведении экспериментов использовались методы регрессионного анализа и математическое планирование.

Достоверность результатов, основных положений и выводов обеспечивается корректностью постановки задач, проведением экспериментов с использованием стандартных и аттестованных металлофизических методик, согласованностью полученных результатов с общепринятыми представлениями в данной области науки и техники и отсутствием противоречий с результатами работ других исследователей, систематическим характером проведения экспериментов, использованием независимых дублирующих экспериментальных методов.

Практическая ценность.

Доказана принципиальная возможность и эффективность использования износостойких сплавов для упрочнения рабочей части зубьев ковшей карьерных экскаваторов. Разработаны оптимальный по трем  критериям оптимизации состав сплава и порошковая проволока для получения упрочняющего покрытия на рабочей части зубьев ковшей карьерных экскаваторов и им подобных деталей. Разработана технология объемного упрочнения, апробированная  на практике. Долговечность зубьев ковшей карьерных экскаваторов , упрочненных по разработанной технологии, повысилась в 1,8–2,2 раза по сравнению с серийными.

Апробация работы. Основные положения диссертации были доложены и обсуждены на:  XIV и  XV Росс. научн. - техн. конференциях «Материалы и упрочняющие технологии» (Курск, 2007 и 2008 гг.); IX Росс. научн.-техн. конф. «Современные промышленные технологии» (Computer-Based Conference), (Н.Новгород, 2007г.); Росс. научн.-техн. конф «Новые материалы, прогрессивные технологические процессы и управление качеством в заготовительном производстве» (Рыбинск, 2007г.);  10-й межд. практ. конф. - выставки «Технологии ремонта, восстановления и упрочнения деталей машин, механизмов, оборудования, инструмента и технологической оснастки» (Санкт-Петербург, 2008 г.).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 работ, из них 1 в журнале, рекомендованном ВАК РФ.

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, пяти глав, общих выводов, библиографического списка и приложений. Общий объем работы составляет 132 страниц, иллюстраций 61, таблиц 14, приложений 5. Библиографический список −  112.

Основное содержание работы.

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы. Рассмотрена концепция решаемой проблемы и дана ее оценка. Сформулирована цель работы и поставлены задачи для ее решения.

В первой главе дана общая характеристика объекта исследования и проведены исследования процессов изнашивания зубьев ковшей карьерных экскаваторов. Установлено, что при экскавации взорванного массива неокисленных железистых кварцитов зубьев ковшей карьерных экскаваторов работают в экстремальных условиях абразивного изнашивания (высокие удельные давления, большое количество благоприятно ориентированных режущих кромок на поверхности фрагментов взорванной высокоабразивной породы и т.п.) с доминирующей ролью микрорезания металла за счет намного меньшей исходной твердости стали 110Г13Л по сравнению с кварцем.  Механический наклеп не влияет решающим образом на рост износостойкости при микрорезании, хотя при многоцикловом воздействии абразива может дать существенный упрочняющий эффект.  Дополнительным разупрочняющим фактором являются процессы, свойственные ударно-абразивному изнашиванию – местное многократное пластическое деформирование при ударном внедрении выступов закрепленного абразива, причем  по сравнению с микрорезанием протяженность деформированной зоны намного больше. Высокий уровень динамических нагрузок  создает опасность поломки зубьев ковшей карьерных экскаваторов при экскавации, в особенности при нарушениях   технологии литья и термообработки.

Оценка  возможности замены материала зубьев ковшей карьерных экскаваторов показала, что сталь 110Г13Л не имеет в настоящее время достойных экономически целесообразных заменителей в качестве материала несущей конструкции цельнолитых зубьев ковшей карьерных экскаваторов вследствие уникального сочетания износостойкости с высокими пластическими свойствами и низким порогом хладноломкости. Однако износостойкость рабочей части зубьев ковшей карьерных экскаваторов явно недостаточна.

Стали с метастабильным аустенитом имеют ускоренную  кинетику упрочнения при пластических деформациях за счет фазового наклепа с образованием мартенсита деформации (α- и ε-фаз). В отличие от механического, фазовый наклеп  позволяет существенно повысить износостойкость в условиях микрорезания и, тем более, многоциклового разрушения. Сдерживающими факторами применения сталей с метастабильным аустенитом для замены стали 110Г13Л являются их пониженный уровень хладноломкости, который падает с ростом количества мартенситной фазы и, тем более, карбидов, что может привести к поломках зубьев ковшей карьерных экскаваторов, а также затруднения технологического характера. Реализация положительных свойств сталей с метастабильным аустенитом возможна при использовании их в качестве основы сплавов, предназначенных для упрочнения не всего объема, а только рабочей части ЗКЭ.

Увеличить долговечность зубьев ковшей карьерных экскаваторов позволяет применение наплавки износостойких сплавов с близкой к кварцу твердостью на поверхности, непосредственно контактирующие с абразивом. В этом случае достигается смягчение режима абразивного изнашивания за счет перехода от микрорезания к многократному пластическому деформированию. При рациональном размещении износостойкого металла помимо прямого увеличения износостойкости возможно увеличение срока службы за счет предотвращения преждевременного затупления зубьев ковшей карьерных экскаваторов при использовании принципа самозатачивания I рода (наплавка задней грани режущей части зуба).

Для реализации принципа самозатачивания I рода необходимо соблюдение оптимального соотношения между толщинами и уровнями износостойкости основного металла режущей части зубьев ковшей карьерных экскаваторов и наплавленного слоя. При поверхностной наплавке это труднодостижимо из-за большого объема износа металла режущей части ЗКЭ (рис. 1,б). Попытка увеличения объема износостойкого металла за счет роста толщины наплавленного слоя (рис. 1,б) ведет к резкому увеличению вероятности хрупкого разрушения наплавленного слоя и падению несущей способности зубьев ковшей карьерных экскаваторов.

А

А

А

А-А

а)

б)

в)

Рис. 1. Схема упрочнения ЗКЭ наплавкой:

а – схема изнашивания; б – поверхностная наплавка; в – объемное упрочнение плазменной дугой

Применение принципа построения комбинированных наплавленных покрытий, основанного на разбиении общего объема хрупкого металла на отдельные участки, изолированные друг от друга прослойками вязкого  металла (рис. 1,в), позволяет увеличить объем наплавленного металла при сохранении приемлемого уровня несущей способности наплавленных зубьев ковшей карьерных экскаваторов. При этом расширяются возможности применения для упрочнения рабочих поверхностей весьма твердых и хрупких наплавочных сплавов типа белых чугунов.

Получение комбинированных наплавленных покрытий на режущей части зубьев ковшей карьерных экскаваторов возможно при использовании технологии объемного упрочнения плазменной и вспомогательной дугами (рис.2).

Плазменная дуга

# Вспомогательная дуга

Застойная зона

А-А

А

А

Рис.2. Схема упрочнения плазменной и вспомогательной дугами.

Она заключается в проплавлении основного металла  на заданную (до 25 мм) глубину плазменной дугой. Ванна расплавленного металла легируется путем подачи в хвостовую часть порошковой проволоки. После кристаллизации образуются износостойкие валики, форма поперечного сечения которых соответствует зоне проплавления. Принудительное давление вспомогательной дуги, горящей между плавящимся электродом и изделием в хвостовой части ванны, позволяет затормозить высококинетичные потоки расплавленного металла, генерируемые в головной части ванны давлением плазменной дуги, и способствует образованию застойной зоны за вспомогательной дугой и бездефектному формированию износостойких участков. Одновременно решаются задачи полного усвоения присадки и механизации  подачи легирующей порошковой проволоки

На основании проведенного анализа и априорных исследований были сформулированы  задачи на дальнейшее исследование.

Во второй главе были разработаны методики испытаний износостойкости сплавов, позволяющая моделировать механизм абразивного изнашивания зубьев ковшей карьерных экскаваторов (доминанта микрорезания + дополнительное разупрочнение при нормальном внедрении абразива), а также имитации на прозрачных солевых системах первичной кристаллизации с учетом специфики наплавки износостойких сплавов.

В разработанной методике испытаний износостойкости сплавов в качестве критерия стойкости к абразивному изнашиванию была выбрана удельная работа микрорезания на единицу массы отделенной микростружки исследуемого сплава. Схема испытаний приведена на рис. 3.

α

φ

ℓ

а)

б)

в)

α

Рис. 3. Схема испытаний на стойкость к микрорезанию:

а – схема снятия стружки; б – внешний вид царапины; в – схема царапины

Испытания проводились на маятниковом копре, на котором был смонтирован стандартный твердосплавный резец для нарезания метрической резьбы (угол в плане φ = 60˚). При ударе резец снимал стружку вплоть до исчерпания энергии маятника, при этом на поверхности образца образовывалась царапина длиной ℓ. Работа, затраченная на снятие стружки при каждом ударе, равнялась потенциальной энергия, запасенной маятником (энергии удара). Удельная работа микрорезания Аμ  определялась по формуле

Аμ = nWp /Δm,

где: n – число повторений удара; n = (8÷12);

Wp – энергия удара;

Δm – потеря массы образца после n ударов.

Как показали испытания, проведенные на стадии отработки методики, величина Аμ с точностью до 95% не зависит от величины угла наклона плоскости образца относительно траектории резания α в диапазоне 2÷6˚ и геометрических параметров режима резания (переднего угла резания γ в диапазоне ± 5˚,  угла резца в плане φ  в диапазоне 60÷90˚, а также степени затупления).

Для однородных сплавов со структурой твердого раствора и чистых металлов разработанная методика дает хорошую корреляцию со стандартной методикой испытаний на износостойкость на машине Х4-Б путем истирания на корундовой шкурке. Однако для гетерогенных сплавов типа белых чугунов наблюдается существенное расхождение, т.к. при стандартной методике размеры микростружки сравнимы с протяженностью отдельных фаз гетерогенной системы (велика вероятность селективного изнашивания). В разработанной методике масштаб микрорезания гарантировано обеспечивает совместную работу фаз , что более корректно отражают условия работы ЗКЭ.

Для оценки влияния разупрочняющего действия факторов, свойственных ударно-абразивному изнашиванию, поверхность изучаемых образцов подвергалась ударному воздействию с внедрением абразивных частиц путем нанесения серии ударов через абразивную шкурку бойком ударной машины У-1-АС конструкции МИНХ и ГП им. И.М. Губкина.

Для моделирования закономерностей кристаллизации металлов была усовершенствована методика исследования под микроскопом аналогичных процессов затвердевания оптически прозрачных материалов. Прозрачные материалы в этом случае должны кристаллизоваться по металлическому типу, т.е. иметь минимальную энтропию плавления и нормальный механизм роста кристаллов. В данной работе компоненты солевых систем, используемых для моделирования первичной кристаллизации износостойких сплавов типа белых чугунов, выбирались с соблюдением следующих требований.

1. Диаграмма состояния солевой системы должна быть эвтектической и  подобна квазибинарной диаграмме состояния железо-тугоплавкий карбид (титана, ванадия, ниобия) вблизи эвтектической точки.

2. Компоненты должны быть нетоксичными и не вступать в реакцию между собой.

С учетом этих требований в качестве компонентов модельной солевой системы были выбраны калийная селитра КNO3 (Тпл = 334°С) с гексагональной решеткой, моделирующая твердый раствор и хлористый калий КCl (Тпл  = 778°С), имитирующий тугоплавкую фазу типа карбидов с кубической решеткой. Эвтектическая молярная концентрация Се равна 6 % KCl (4,6%. по массе) и температуре Те = 312оС

Для реализации указанной методики была изготовлена установка на базе биологического микроскопа по принципу «подвижный образец − неподвижный относительно оптической оси фронт кристаллизации». Результаты наблюдений процесса кристаллизации фиксировались цифровым фотоаппаратом в режиме видеосъемки. Строение фронтов кристаллизации, полученных по результатам обработки данных наблюдений, приведены на рис. 4.

Разработанная методика позволяет оценить параметры первичной микроструктуры (морфологию дендритов и эвтектики, количество равноосных кристаллитов, строение фронта кристаллизации) в зависимости от параметров режима наплавки (состава сплава, мощности источника теплоты, скорости и траектории перемещения и т.д.)

0,1 мм

а)				   б)				       в)

Рис. 4. Строение фронтов кристаллизации:

а –эвтектический сплав; б– доэвтектический сплав; в − заэвтектический сплав

В третей главе приведены результаты испытаний по разработанной выше методике сплавов-представителей различных систем легирования и структурных групп. Данные по испытанным сплавам представителям приведены в таблице 1.

Таблица 1

Сплавы – представители для выбора наплавочных материалов

| № пп | Сплав | Технология получения | Тип наплавленного металла | Микроструктура |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Сталь 45 Сталь 45 Сталь 110Г13Л ПП АН-106 ПП АН-106 ПП АН-125 ПП АН-170 Электрод ВСН/ОЗН-7 | Нормализация Закалка HRC 45 Закалка от1050 ˚С Плазменная наплавка на сталь 110Г13Л Дуговая наплавка на сталь 110Г13Л Плазменная наплавка на сталь 110Г13Л Плазменная наплавка на сталь 110Г13Л Дуговая наплавка на сталь 110Г13Л | − -- − 80Х5Г9Т 55Х7Г7Т 140Х6Г9СР 90Х7Г9СР1 100Х6Г6С3ФАР | Феррит+перлит Мартенсит Стабильный аустенит Метастабильный аустенит Метастабильный аустенит Стабильный аустенит+карбиды Метастабильный аустенит + карбобориды Метастабильный аустенит + карбобориды |

При изучении микроструктуры металла вблизи поверхности царапин было установлено, что протяженность зоны упрочнения в стали 110Г13Л при микрорезании намного меньше, чем при пластическом выдавливании, что объясняет неэффективность применения сталей со стабильным аустенитом при микрорезании. При микрорезании стали 110Г13Л после ударно-абразивного воздействия зона пластического деформирования несколько увеличивается, однако протяженность зоны двойникования с наибольшей степенью упрочнения существенно не изменяется. При ударно-абразивной обработке в наплавленных сплавах с метастабильным аустенитом протяженность зоны с упрочненной микроструктурой растет по сравнению  со сталью 110Г13Л. При микрорезании сплавов с метастабильным аустенитом вблизи поверхности царапины  также образуется зона наклепанного металла. Электронномикроскопическое исследование показало наличие в поверхностном слое большого количества α-мартенсита деформации  с большой плотностью дислокаций.

На рис. 5 представлена диаграмма результатов испытаний, на которую вынесены значения относительной удельной работы микрорезания в исходном состоянии сплава εµ0 и после ударного внедрения абразивных частиц εµt .

Номер сплава по табл.1

− εµ0

− εµt

− εµt /εµ0

εµ0 , εµt, εµt / εµ0

Рис.5. Диаграмма результатов испытаний

Полученные данные позволяют разделить сплавы по чувствительности к ударному внедрению абразива на испытывающие разупрочнение (εµt /εµ0 <1,0) и упрочнение (εµt /εµ0 >1,0).  Сплавы №6 и №7 с большим количеством карбидной фазы при ударно-абразивном воздействии интенсивно растрескиваются, что и их сопротивление микрорезанию резко снижается. Установлено, что в сплавах  №4 и №5 при ударно-абразивном воздействии наблюдается появление α-мартенсита, что способствует увеличению стойкости к микрорезанию.  Доэвтектический сплав №8 со структурой метастабильного аустенита с дополнительным карбидным упрочнением показал наилучшие результаты. Сплавы № 5 и № 8 были выбраны для дальнейшей оптимизации в качестве прототипов.

При изучении первичной кристаллизации были выявлены представляющие практический интерес закономерности кристаллизации околоэвтектических сплавов при наличии газовых включений. У доэвтектических сплавов в широком диапазоне концентраций при приближении газовых пузырьков к квазиплоскому фронту кристаллизации (рис. 6) наблюдается образование и дальнейший рост равноосных кристаллитов между пузырьком  и фронтом кристаллизации или ускоренный рост мелких дендритов твердого раствора на фронте кристаллизации в направлении газового пузырька. В обоих случаях перемещение фронта кристаллизации тормозится и происходит огибание газовых пузырьков. Возможно временное подплавление фронта кристаллизации. Прослеживается тенденция к образованию равноосных кристаллитов для сравнительно мелких пузырьков. С ростом размеров пузырьков более вероятен рост дендритов от фронта кристаллизации.  При сварке и наплавке это способствует предотвращению кристаллизационных трещин за счет дезориентации и измельчения столбчатой структуры. Из результатов наблюдений следует вывод о модифицирующем эффекте газовыделения при формировании первичной микроструктуры доэвтектических сплавов. Контролируемое газовыделение в реальных наплавочных сплавах возможно за счет добавки в шихту порошковой проволоки силикокальция.

0,1мм

t = 0

t = 0,2 с

t = 0,8 с

Рис. 6. Видеограмма взаимодействия газовых пузырьков с ФК

В четвертой главе по итогам анализа результатов испытаний сплавов-представителей была поставлена задача разработать порошковую проволоку для упрочения ЗКЭ с оптимизацией химического состава наплавленного металла на основе хромомарганцевого метастабильного аустенита с дополнительным легированием ванадием и кремнием и модифицированием силикокальцием с применением аппарата теории  планирования экстремальных экспериментов. Легирование кремнием проводилось с целью вытеснения углерода из твердого раствора, что ведет к увеличению способности аустенита к  γ → α превращению и дополнительному карбидообразованию, а ванадием – для получения   дополнительного карбидного упрочнения.

Оптимизация проводилась по трем критериям оптимизации с применением функции желательности при решения компромиссной задачи и метода крутого восхождения при движении в область оптимума. В качестве основного критерия оптимизации использовался показатель стойкости к микрорезанию при дополнительном ударно-абразивном воздействии исследуемых сплавов Y1 = εµt. В качестве вспомогательных критериев применялись деформация зарождения трещины εзт (критерий Y2)  и напряжение отслоения наплавленного покрытия σот, определяемое по пробе «Implant» (критерий Y3).

Исследуемые сплавы получали путем упрочнения образцов из стали 110Г13Л плазменной дугой с присадкой порошковой проволоки ПП АН-106 (ПП 10Х14Т), которая являлась источником хрома в наплавленном металле в пределах 5÷7%. В процессе многофакторного эксперимента параметры режима упрочнения  выдерживались постоянными  с расчетом получить глубину проплавления 20 мм и ширину валиков 18 мм.  Содержание марганца при этом составляло 7÷9%. Дополнительное легирование ванны расплавленного металла осуществлялась путем переплава керамического стержня прямоугольного сечения 10×5 мм, состоящего из порошков ферросплавов и графита, связанных жидким стеклом наподобие электродного покрытия. Шихта керамического стержня составлялась в соответствии с матрицей полностью насыщенного плана Рехтшафнера, позволяющего получить при минимальном количестве опытов полиномиальную квадратичную модель.   В качестве независимых переменных, удовлетворяющих требованиям совместимости, независимости и управляемости, были выбраны содержание по массе в шихте силикокальция марки СК- 15 (фактор Х1), ферросилиция ФС 50(фактор Х2), графита ЗТ(фактор Х3) и феррованадия Вд-1(фактор Х4), являющихся компонентами-носителями соответствующих элементов. До 100% шихта дополнялась железным порошком марки ПЖ-1с.

Были получены следующие уравнения регрессии:

Относительная износостойкость Y1

Y1 = 3,1 + 0,06Х2 − 0,402 Х22 − 0,103 Х3 + 0,201Х4 + 0,175 Х2Х3 + 0,13 Х3 Х4.

Деформация  зарождения трещины Y1, %

Y2 = 0,621 + 0,054 Х1 – 0,112 Х2 −0,011 Х3 + 0,030 Х4 −0,94 Х12 – 0,093 Х42 −0,014 Х3Х4.

Напряжение отслоения Y1, МПа

Y3 = 537,5 –95,2 Х2  – 56,1 Х3 – 38,2 Х4 .

Из них следует, что на износостойкость наибольшее влияние оказывает кремний и ванадий. Кремний, вытесняя углерод из аустенита, способствует дополнительному карбидообразованию и интенсификации γ → α превращения. С ростом содержания кремния износостойкость вначале растет, достигает максимума и далее падает, что объясняется увеличением хрупкости α-мартенсита. Ванадий образует тонкодисперсные карбиды и нитриды. Источником азота в наплавленном металле является азотосодержащий плазмообразующий газ.

На стойкость к отслоению добавки всех легирующих элементов в изученном факторном пространстве сказываются негативно. Деформация зарождения трещины возрастает при увеличении содержания силикокальция и ванадия в определенных пределах и падает при увеличении содержания углерода и кремния. Добавка силикокальция положительно сказывается на прочностных характеристиках наплавленного металла и дает несомненный модифицирующий эффект.

По результатам экспериментальных исследований был получен оптимальный по составу наплавленный  металл типа 130Х6Г8С2АФ2. Микроструктура наплавленного металла представляет собой дендриты метастабильного аустенита в ледебурите, причем карбонитридные выделения располагаются также по объему дендритов (рис. 7). При ударно-абразивном воздействии в микроструктуре появляется мартенсит деформации. Микротвердость матрицы увеличивается от 5,5 ГПа до 9,8 ГПа.

Для реализации технологии упрочнения зубьев ковшей карьерных экскаваторов на глубину до 20 мм плазменной дугой была разработана порошковая проволока, в шихту которой входят графит, феррохром, ферросилиций, феррованадий и силикокальций. Носителем марганца при плазменной наплавке  является основной металл, а дополнительное легирование азотом до 0,05% обеспечивается плазмообразующим газом.

а) 							     б)

Рис. 7. Микроструктура наплавленного металла

а –  150;  б –  650

В пятой главе  представлены результаты внедрения разработанной технологии УПВД для зубьев ковшей карьерных экскаваторов. Даны описание опытно-промышленной установки, рекомендации по выбору режима упрочнения и результаты промышленных испытаний  упрочненных по разработанной технологии и серийных зубьев ковшей карьерных экскаваторов. Испытания проводились в взорванном забое железистых кварцитов в карьере Михайловского ГОКа. В результате испытаний было достигнуто увеличение срока службы ЗКЭ в в 1,7-1,9 раз.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1. Установлено, что в условиях преобладания микрорезания при абразивном изнашивании механический наклеп стабильного аустенита, определяющий комплекс свойств  стали 110Г13Л, не влияет решающим образом на рост ее износостойкости, т.к. при микрорезании протяженность зоны наклепанного металла на порядок меньше, чем в случае многократного пластического деформирования.

2. Решен вопрос повышения долговечности литых деталей из

Vпод

Вспомогательная дуга

Застойная зона

Плазменная дуга

А

А

Vн

А-А

стали 110Г13Л путем получения методами объемной плазменной наплавки в рабочей части детали, непосредственно контактирующей с абразивом, участков износостойкого металла с иным, чем у стали 110Г13Л, механизмом упрочнения (фазовый наклеп метастабильного аустенита, карбидное упрочнение и т.п.). В этом случае достигается переход от микрорезания к менее жесткому режиму абразивного изнашивания за счет многократного пластического деформирования.

3. Разработана методика испытаний износостойкости сплавов, позволяющая моделировать механизм абразивного изнашивания зубьев ковшей карьерных экскаваторов (доминанта микрорезания + дополнительное разупрочнение при нормальном внедрении абразива). По итогам испытаний сплавов-представителей различных структурных групп наилучшие результаты показали доэвтектические сплавы с метастабильным аустенитом и дополнительным карбидным упрочнением.

4. Разработана методика и проведены исследования по моделированию на прозрачных солевых системах первичной кристаллизации с учетом специфики наплавки износостойких сплавов. Она позволяет оценить параметры первичной микроструктуры (морфологию дендритов и эвтектики, количество равноосных кристаллитов, строение фронта кристаллизации) в зависимости от параметров режима наплавки (состава сплава, мощности источника теплоты, скорости и траектории перемещения и т.д.)

5. Выявлен механизм модифицирующего действия газовой фазы при формировании первичной структуры доэвтектических сплавов. Он заключается в дезориентации и измельчении столбчатой первичной  структуры и увеличении числа равноосных кристаллитов.

6. Получен оптимальный по составу наплавочный сплав типа 130Х6Г8С2АФ2 и  разработана порошковая проволока для упрочнения плазменной и вспомогательной дугами.  Микроструктура наплавленного металла представляет собой дендриты метастабильного аустенита в ледебурите, причем карбонитридные выделения располагаются также по объему дендритов. Сплав отличается высокой склонностью к фазовому наклепу и хорошей совместимостью с основным металлом.

7. Оптимизированы параметры режима упрочнения зубьев ковшей карьерных экскаваторов плазменной и вспомогательной дугами, позволяющие достичь глубины упрочнения до 20 мм при бездефектном формировании износостойких участков.

8. Производственные испытания упрочненных зубьев ковшей карьерных экскаваторов показали высокую эффективность упрочнения. Применение разработанной технологии позволяет повысить долговечность зубьев ковшей карьерных экскаваторов в 1,7-1,9 раз.

Основные результаты диссертации опубликованы в следующих работах:

публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ:

1. Артеменко, Ю.А. Исследование процессов кристаллизации при наплавке износостойких сплавов на прозрачных солевых моделях [Текст]  / Ю.А. Артеменко, Д.В.Бартенев, А.В. Макушенко и др.// Технология металлов. 2008. №8. С.41-42.

статьи и материалы конференций:

2. Бартенев,  Д.В. Формирование первичной микроструктуры при обратноступенчатой наплавке [Текст] / Д.В.Бартенев, А.В. Макушенко и  Е.В. Рыжков / /Современные промышленные технологии : Сб. матер. IX Росс. научн.-техн. конф (Computer-Based Conference): Н.Новгород: ИМЦ «Диалог», 2007. С.27-28.

3. Артеменко, Ю.А. Обратноступенчатая наплавка как средство управления первичной кристаллизацией [Текст] / Ю.А. Артеменко, Д.В.Бартенев, А.В. Макушенко и др.// Новые материалы, прогрессивные технологические процессы и управление качеством в заготовительном производстве:  Сб. матер. Росс. научн.-техн. конф. Рыбинск : РГТА, 2007. Т.2. С. 182-185.

4. Артеменко, Ю.А. Исследование характера взаимодействия газовых пузырьков с фронтом кристаллизации при моделировании процессов наплавки износостойких сплавов [Текст] / Ю.А. Артеменко, Д.В.Бартенев, А.В. Макушенко и др.// Межвуз. сб. науч. трудов «Инновационные технологии и оборудование машиностроительного комплекса». Вып.10. Воронеж: ГОУВПО «Воронежский  государственный технический университет», 2007г. С.95-99.

5. Артеменко, Ю.А. Моделирование процессов кристаллизации при наплавке износостойких сплавов [Текст] / Ю.А. Артеменко, Д.В.Бартенев, А.В. Макушенко и др.// Материалы и упрочняющие технологии –2007: Сб. матер.XIV Росс. научн.-техн. конф . Курск: Курский ГТУ, 2007. С.77-83.

6. Артеменко, Ю.А. Моделирование процессов модифицирования при наплавке износостойких сплавов / Ю.А. Артеменко, А.В. Макушенко, Е.В. Рыжков и др. [Текст] // Технологии ремонта, восстановления и упрочнения деталей машин, механизмов, оборудования, инструмента и технологической оснастки.: Материалы 10-й Международ. науч.-практической конференции . СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2008. Т.2. С. 32-36.

7. Макушенко,  А.В. Объемное упрочнение зубьев ковшей карьерных экскаваторов [Текст] / А.В. Макушенко // Материалы и упрочняющие технологии –2008: Сб. матер.XV Росс. научн.-техн. конф . Курск: Курский ГТУ, 2008. С.77-83.

Автор отдает дань памяти профессору   Воротникову В.Я.  ,  оказавшему помощь в выборе тематики и подготовке материалов диссертации

ИД № 06430 от 10.12.01 г.

Подписано в печать ___________ 2008. Формат 60х84 1/16.

Печатных листов 1,0. Тираж 100 экз. Заказ ________.

Курский государственный технический университет.

Издательско-полиграфический центр Курского государственного технического университета

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.