На правах рукописи

НИКОЛЬСКАЯ ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА

ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ ХАЛЬКОГЕНИДОВ

ЕВРОПИЯ И СВИНЦА

01.04.10 – физика полупроводников

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата физико-математических наук

Курск 2006

Работа выполнена на кафедре теоретической физики Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого

Научный руководитель:	кандидат физико-математических  наук, профессор

Головнев Юрий Филиппович

Научный консультант:            доктор физико-математических наук,

профессор

Панин Владимир Алексеевич

Официальные оппоненты:      доктор физико-математических наук,

профессор

Родионов Александр Андреевич

доктор физико-математических наук,

профессор

Вахитов Роберт Миннисламович

Ведущая организация:            Московский государственный

университет им. М.В. Ломоносова

Защита состоится « 1 »    декабря       2006 г. в  14  часов на заседании диссертационного совета К 212.105.03 при Курском государственном техническом университете по адресу: 305040 г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке КГТУ по адресу:

305040 г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

Автореферат разослан: « 13  »   октября                      2006 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета,

кандидат физико-математических наук                                 Л.И. Рослякова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. В настоящее время ведутся активные экспериментальные исследования ферромагнитных полупроводниковых гетероструктур. Особенностью подобных структур является возможность управления их электрическими, магнитными, оптическими, магнитооптическими и частотными характеристиками с помощью внешнего электрического или магнитного полей, дающих дополнительную «степень свободы», что не всегда допустимо для гетероструктур на базе немагнитных полупроводников. В такого рода структурах могут быть достигнуты предельные возможности записи информации, где ее носителем будет спин электрона. Очевидным возможным практическим применением описанных эффектов является создание нового поколения узкополосных устройств твердотельной электроники миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов, модулируемых и перестраиваемых по частоте магнитным полем.

Главной задачей работы являлся анализ магнитных и оптических свойств сверхрешетки на основе парамагнитный полупроводник – ферромагнитный полупроводник, обладающих почти идеальным согласованием постоянных кристаллических решеток.

Моносульфид европия (EuS) – ферромагнитный полупроводник с сильной спиновой поляризацией носителей тока. Материал обладает кристаллической структурой типа NaCl, что позволяет, при использовании моносульфида свинца (PbS) в качестве партнера по гетероструктуре, получать идеальные гетеропереходы. Наличие общего аниона S в халькогенидах свинца и европия не дает скачка потенциала в области валентных зон на гетеропереходе PbS-EuS. Разрыв потенциала на 2,9 эВ происходит в области зон проводимости этих полупроводников и приводит к образованию глубоких квантовых ям. Это учитывалось при моделировании гетероперехода, а также при расчете и анализе энергетических диаграмм и спектров сверхрешетки PbS-EuS.

Цель работы. Создание «идеальных» моделей гетероперехода и сверхрешетки «ферромагнитный полупроводник – парамагнитный полупроводник», расчет их энергетических диаграмм и спектров, анализ физических свойств, которые могут быть использованы в практических приложениях. А также исследование условий образования бозе-конденсата из триплетных экситонов высокой плотности и большим временем жизни в ферромагнитных слоях таких гетеросистем.

Основные задачи:

- выбор гетеропары ферромагнитный полупроводник – парамагнитный полупроводник, удовлетворяющей требованиям максимального соответствия параметров кристаллических решеток (рассогласование менее 0,5%) и обладающих одинаковой сингонией;

- на основе подобранных полупроводников построить модель гетероперехода и сверхрешетки PbS-EuS;

- провести расчеты и анализ энергетических диаграмм гетероперехода и минизонной структуры сверхрешеток на основе моносульфидов европия и свинца;

- проанализировать возможность создания устойчивого бозе-конденсата из прямых и межъямных экситонов и рассчитать энергию таких экситонов в сверхрешетке PbS-EuS при достаточно высоких температурах (15 К);

- проанализировать свойства гетероструктур на основе ферромагнитного (EuS) и парамагнитного (PbS) полупроводников с целью их использования в спинтронике, а также возможность создания на основе рассматриваемых материалов приборов экситонной спектроскопии;

Научная новизна. Научная новизна работы состоит в том, что впервые:

- анализируется гетеропереход и сверхрешетка, состоящие из парамагнитного полупроводника PbS и ферромагнитного полупроводника EuS;

- построена энергетическая диаграмма гетероперехода PbS-EuS;

- рассчитан энергетический спектр сверхрешетки PbS-EuS;

- определено влияние «закрытых квантовых ям» на проводящие свойства сверхрешетки PbS-EuS;

- рассчитаны энергии прямых и межъямных экситонов в сверхрешетках на основе сульфидов европия и свинца;

- проанализированы условия достижения высокой экситонной плотности и возможность образования бозе-конденсата из прямых и межъямных экситонов в сверхрешетке PbS-EuS.

Практическая значимость. Рассмотренная модель сверхрешетки PbS-EuS может использоваться при создании высокочастотных устройств электроники, а также в качестве материала для устройств спиновой информатики.

При достижении достаточных критических плотностей экситонов появляется возможность создания на основе рассматриваемых материалов приборов экситонной спектроскопии, оптических модуляторов, фазовращателей, переключателей и бистабильных элементов, оптических транзисторов и лазеров, где могут быть успешно использованы свойства экситонного газа.

Достоверность полученных результатов. Результаты теоретического расчета зонной структуры сверхрешеток на основе сульфидов европия и свинца, а также энергии экситонов, приведенные в диссертации, позволили детально объяснить результаты экспериментальных исследований по экситонной люминесценции в сверхрешетках PbS-EuS,  по определению силы осциллятора экситонов, а также появлению поляризованного туннельного тока в рассматриваемых гетеросистемах.

Основные положения и результаты, выносимые на защиту:

- Обоснование выбора компонентов гетероперехода и их структурного соответствия.

- Результаты расчета энергетического спектра и минизонной структуры сверхрешетки PbS-EuS.

- Результаты расчета энергии прямых и межъямных экситонов в сверхрешетке PbS-EuS.

- Выводы по результатам анализа физических свойств сверхрешетки PbS-EuS.

Апробация работы и публикации. Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на 5-ой научной молодежной школе «Микро- и наносистемная техника» (Санкт-Петербург, 2002), Всероссийской научной конференции «Современные проблемы математики, механики, информатики» (Тула, 2002), IV Международной научно-технической конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы физики» (Саранск, 2003), Международной научной конференции «Современные проблемы математики, механики, информатики» (Тула, 2003), 7-ой научной молодежной школе по твердотельной электронике «Физика и технология микро- и наноструктур» (Санкт-Петербург, 2004), XIX Международной школе-семинаре «Новые магнитные материалы микроэлектроники» (Москва, МГУ, 2004), Международной научной конференции «Современные проблемы математики, механики, информатики» (Тула, 2004), 6-ой Всероссийской молодежной конференции по физике полупроводников «Полупроводниковая опто- и наноэлектроника» (Санкт-Петербург, 2004), Международной конференции по физике электронных материалов «ФИЭМ-2005» (Калуга, 2005), Международной научной конференции «Современные проблемы математики, механики, информатики» (Тула, 2005), 7-ой Всероссийской молодежной конференции по физике полупроводников «Полупроводниковая опто- и наноэлектроника» (Санкт-Петербург, 2005), 5-ой Теренинской научно-практической конференции «Взаимодействие света с веществом» (Калуга, 2006), XX Международной школе-семинаре «Новые магнитные материалы микроэлектроники» (Москва, МГУ, 2006), VIII Международной конференции «Опто-, наноэлектроника, нанотехнологии и микросистемы» (Ульяновск, 2006), VI Международной научной конференции «Химия твердого тела и современные микро- и нанотехнологии» (Кисловодск, 2006).

Личный вклад соискателя. Автором работы получены основные результаты и научные положения, выносимые на защиту. Им также проведен анализ полученных результатов теоретических исследований и подготовлены все материалы к опубликованию. Вклад соавторов в опубликованных в соавторстве работах заключается в формулировке общей концепции исследования и постановке задач (научный руководитель), при обсуждении и описании результатов.

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано шесть статей,  восемь материалов и восемь тезисов докладов конференций.

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 117 страницах, иллюстрируется 29 рисунками, сопровождается 6 таблицами и включает в себя введение, 4 главы, общие выводы и список используемой литературы, включающий 147 наименований.

# ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены цель и задачи, выносимые на защиту, показаны научная новизна и прикладное значение работы.

В первой главе приведен критический анализ степени изученности, выбранных для формирования гетероперехода и сверхрешетки, объектов – моносульфидов свинца и европия. Обоснован выбор этих компонентов в качестве «идеальных» для создания гетероперехода и сверхрешетки. Рассмотрены теоретические методы расчета, используемые в диссертации.

Исследование и реализация переноса пространственно-ориентированного спина электрона в настоящее время осуществляется в спинтронике и связаны с разработкой и созданием квантовых одноэлектронных логических структур и спин-информационных систем для информатики.

Значительный прогресс в данной области возможен при использовании в качестве основы ферромагнитных полупроводников.

Рекордный для ферромагнетиков магнитный момент, приходящийся на один ион, наблюдается в кристаллах монохалькогенидов европия (~7μБ, μБ – магнетон Бора). Причем этот момент обусловлен чисто спиновой составляющей 4f7-оболочки иона Eu2+. Величина намагниченности насыщения достигает значения ~2÷2,5Тл для температуры Т®0К. Это приводит к тому, что носители тока в ферромагнитном полупроводнике максимально поляризованы по спину. Также, интерес к моносульфиду европия возрастает и в связи с возможностью управления его электрическими и оптическими свойствами с помощью внешнего магнитного поля и изменения температуры. Например, магнитным полем можно влиять на концентрацию и подвижность носителей тока в зоне проводимости при максимальной спиновой ориентации.  И в тоже время,  являясь слабо анизотропным и магнитомягким соединением, халькогенид европия занимает особое место и в ряду магнитных полупроводников. Описанные свойства EuS позволяют значительно расширить его практическое применение. Особенно перспективным представляется создание на его основе сверхрешеток для реализации спинового транспорта. При низких температурах халькогенид европия обладает полностью ферромагнитно упорядоченной структурой локализованных магнитных моментов ионов Eu2+, обусловленных 4f7-электронами. Это в свою очередь приводит к почти 100% спиновой поляризации носителей тока. Такая высокая поляризация по спину в классических ферромагнитных металлах не достижима, так как высокая плотность электронов в металлах (n1022см-3) не позволяет получить, вследствие рассеяния, большую длину свободного пробега спина и спиновая поляризация не превышает 10%. В ферромагнитных полупроводниках она достигает 96%, что близко к теоретическому пределу. Это обстоятельство является определяющим для использования подобных материалов в сверхрешетках для спинтроники.

Монохалькогенид европия обладает простой кристаллической структурой (типа NaCl) и пространственной группой симметрии Оh5. В кристаллической решетке каждый ион Eu2+ находится в центре октаэдра анионов S. Вторая координационная сфера состоит из двенадцати катионов европия.

Отличительной особенностью энергетического спектра халькогенида европия является наличие наполовину заполненных 4f-уровней в запрещенной зоне, ширина которой составляет ≈3,1 эВ. Зона проводимости образуется из 5d-состояний катионов Eu2+ и частично гибридизована с его 6s-состояниями. Валентную же зону создают 2р-состояния анионов серы. Эффективная запрещенная зона составляет ≈1,64 эВ.

В качестве источника пространственно ориентированных спинов мы рассматриваем халькогенид европия (ферромагнитный материал). При этом возникает задача подобрать ему парамагнитный слой, с которым бы он образовал гетеропереход, удовлетворяющий основным требованиям, предъявляемым соответствующим гетероструктурам.

Таким образом, поиск «идеальной пары», составляющей сверхрешетку, представляет собой одну из важных, но сложных проблем в современной физике низкоразмерных систем. Задача заключается в том, чтобы подбираемые элементы обладали определенными свойствами. Прежде всего, совместимостью кристаллической и зонной структур, а так же электрических, тепловых и др. параметров. Причем, материалы пары должны удовлетворять самому важному условию: иметь близкие значения постоянных решетки. В противном случае на гетерогранице появляются дислокации несоответствия, приводящие к появлению зарядовых ловушек, которые не позволяют использовать полезные свойства составляющих компонент в практических целях. Поэтому при выборе пары для моносульфида европия выбор пал на сульфид свинца, так как тип симметрии и постоянные решеток этих полупроводников практически совпадают.

## Параметры зонной структуры халькогенидов свинца и европия приведены в таблице 1:

Таблица 1.

| # Физические параметры | # PbS | # EuS |
| --- | --- | --- |
| Тип структуры Постоянная решетки а, Å ### Пространственная группа Ширина запрещенной зоны ΔЕ, эВ Расстояние между 4f7- уровнями и дном зоны проводимости Еg, эВ m*/m0 – эффективная масса | # NaCl 5,95 Oh5=Fm3m 0,29 – 0,09 | # NaCl 5,96 Oh5=Fm3m 3,10 1,64 0,45 |

Глава 2.  Обычно, при исследовании новой гетероструктуры прежде всего строят энергетическую зонную диаграмму гетероперехода, составляющих ее полупроводников, которая позволяет принципиально определить область практического применения данной гетеросистемы. Поэтому исследование гетероструктур из халькогенидов свинца и европия было начато с построения энергетической зонной диаграммы гетероперехода PbS-EuS.

В данной главе подобные теоретические расчеты проведены на основе диффузионной модели Андерсона, которая оптимально подходит для рассматриваемой системы, так как на гетерогранице не образуется приповерхностный заряд.

В начале сопоставлялись основные параметры материалов составляющих сверхрешетку (они представлены в таблице 2). Выбрано направление (111), совпадающее с осью z сверхрешетки. При этом учтено, что потолок валентной зоны в обоих материалах образован p-состояниями серы. Поэтому, согласно «правилу общего аниона» валентные зоны PbS и EuS будут находиться на одном уровне, а заполненная 4f-полоса сульфида европия выше дна зоны проводимости сульфида свинца. Такая конфигурация энергетических зон отдельно для каждого слоя представлена на рис. 1.  Индексами 1 и 2 отмечены основные характеристики слоев PbS и EuS (соответственно).

Таблица 2.

| Сульфид | Электронное сродство χ, эВ | Работа выхода φ, эВ | Ширина запрещенной зоны Eg,, эВ | Статическая диэлектрическая проницаемость ε |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EuS | 2,70 | 2,84 | 3,10 | 10,2 |
| PbS | 4,06 | 4,21 | 0,29 | 195,0 |

Основные параметры халькогенидов европия и свинца

уровень вакуума

Ec2

Ev2

1

z

2

F1

Ev1

4f

Ec1

1

2

F2

Eg1

Eg2

PbS

EuS

Ec2

Ev2

4f

z

Рис 1. Энергетическая зонная диаграмма до образования n-N гетероперехода          PbS-EuS. (Ec – дно зоны проводимости, Ev – потолок валентной зоны, F – уровень Ферми).

Для расчета электронной плотности на гетеропереходе, высоты и дальности изгиба зон после выравнивания уровней Ферми на гетероконтакте (рис.2) использовалось уравнение Пуассона:

d2Φdz2=−ρε,                                                      (1)

где Φ – потенциал, ρ – плотность заряда, а ε – статическая диэлектрическая проницаемость.

Проделанные расчеты позволяют сделать важный для практического применения выводы, а именно: гетеропереход халькогенид европия – халькогенид свинца является резким гетеопереходом, в котором потенциальная яма образована только за счет разрыва зон проводимости рассматриваемых материалов; в результате образования гетероперехода плотность электронов в сульфиде свинца возрастает до  1021см-3 за счет их перетекания из слоя сульфида европия. При этом, уровень Ферми в PbS поднимается выше, чем на 5kT и, таким образом, моносульфид свинца переходит в вырожденное состояние; из-за глубокой потенциальной ямы (~2,9 эВ), резко уменьшаются токи утечки, что может найти применение на практике при создании гетеролазеров, полевых гетеротранзисторов и биполярных транзисторов с широкозонным эмиттером.

Ec2

Ev2

z

F

Ec1

Ev1                     0

4f

уровень вакуума

PbS

EuS

Рис 2.  Модель энергетической диаграммы гетероперехода PbS-EuS.

Однако, для гетероструктуры на основе ферромагнитного и парамагнитного полупроводников, выше рассмотренного анализа на основе уравнения Пуассона, недостаточно. Ферромагнитный порядок в слое сульфида европия существенно зависит от концентрации электронов проводимости, которая изменяется при гетероконтакте с парамагнетиком: на границе она возрастает, а в глубину EuS падает по квадратичному закону (обедненный слой). В соответствии  с этим изменяется и ферромагнитное упорядочение на гетерогранице, где концентрация достигает  1021см-3. Косвенный обмен за счет этих электронов возрастет и установившийся ферромагнитный порядок приведет к понижению высоты барьера и оттоку электронов в эту область с обеих сторон, что обусловит дальнейшее его понижение.

F

Ec



4f

Рис.3. Изменение энергетической диаграммы гетеропере-

хода  PbS-EuS с ростом  косвенного обмена в области зоны проводимости EuS.

Это изменит квадратичную зависимость (рис.3) с одной стороны, а с другой проявится в  образовании сверхрешетки типа ферромагнетик-парамагнетик, смещенной относительно кристаллической свехрешетки EuS-PbS (рис.4).

Здесь ферромагнитная часть сосредоточена на гетерогранице в области, размеры которой были найдены нами при решении уравнения Шредингера следующего вида:

−ℏ22mΔ+TkΩa3r−AS2θr∈F−e2n2εr2ψ=Eψ,                          (2)

где А – интеграл s-f-обмена, Тk – «поверхностная» температура Кюри, S – спин магнитного атома Eu,  - площадь ферромагнитной области, m* – эффективная масса электрона,  – диэлектрическая проницаемость, а – постоянная решетки,  r – расстояние от гетерограницы вглубь слоя EuS, θr∈F равна единице внутри ферромагнитной микрообласти и нулю вне ее, en– плотность положительного заряда в приповерхностной области сульфида европия.

ПМ

ФМ

ПМ

ФМ

ПМ

ФМ

ПМ

ФМ

ПМ

PbS

PbS

EuS

EuS

PbS

Рис. 4. Образование сверхрешетки типа ферромагнетик – парамагнетик

в кристаллической сверхрешетке PbS-EuS (ферромагнитные области заштрихованы).

Используя вариационную процедуру и пробные функции вида:

ψ0r=b32rexp−br2,                                             (3)

где b – вариационный параметр, определяемый из условия минимизации энергии системы с гамильтонианом (2) и функциями (3). Считая малой величиной в (2):

U=TkΩa3r−AS2,

так как AS2≃0,1эВ, TkΩa3r=0,3эВ, а e2n2εr2≃1,2эВ для слоя EuS, были найдены размеры ферромагнитной области на гетеропереходе. Они оказались  20Ǻ. В этой области дно зоны проводимости может опускаться до 0,25эВ, предоставляя тем самым возможность другим электронам просачиваться в слой EuS.

Подобное уточнение энергетической диаграммы гетероперехода должно быть учтено при анализе спин-поляризованного транспорта, где предполагается применение рассматриваемых гетеросистем.

Глава 3. Для более полного анализа зонных параметров рассматриваемой гетероструктуры PbS-EuS необходимо рассчитать энергетический спектр и ее минизонную структуру, возникающую благодаря дополнительному одномерному периодическому потенциалу VSL(z), который накладывается на периодический потенциал кристаллической решетки V(z).

В данной главе впервые рассчитываются энергетический спектр и минизонная структура сверхрешетки PbS-EuS методом огибающей функции в приближении эффективной массы.

Рассматривается композиционная система, образованная чередованием слоя А – халькогенида свинца и слоя B – халькогенида европия (рис.5). Учитывается, что границы между слоями являются резкими и длина свободного пробега электрона превосходит период сверхрешетки. Это позволяет не учитывать эффекты рассеивания.

Рис.5. Модель сверхрешетки EuS-PbS (без учета искривления зон и расщепления по спину).

Вычислить зонную структуру сверхрешетки PbS-EuS позволило уравнение Шредингера в приближении эффективной массы с одномерно-периодическим потенциалом VSLzв зоне проводимости, записанное в следующем виде:

−ℏ22me∇2+VSLzψr=Eψr.                                       (4)

Здесь  ψr=iFiruir, а Fi– огибающие функции сверхрешетки PbS-EuS; ui(r)– периодические блоховские функции. При этом волновые функции PbS и EuS сшиваются на гетерогранице (z=0), а граничные условия для огибающих функций и их производных имеют вид:

FB0,

где FA и FB – огибающие функции в слоях PbS и EuS, соответственно; а – постоянная решеток этих материалов; TBA – матрица переноса, содержащая информацию о структуре и свойствах гетероперехода:

TBA=tAtB00tABtAΔBtB2ΔA,

в области которого A и B - ширина запрещенных зон в слоях A и B,
 tA, tB, tAB – энергии переноса.

Решения уравнения (4) удовлетворяют следующему соотношению:

cos(kd)=k22−k122k1k2sin(k1dA)sh(k2dB)+cos(k1dA)ch(k2dB),                   (5)

где k – волновой вектор сверхрешетки, величина которого изменяется в пределах первой зоны Бриллюэна (-π/d≤k≤π/d), k1=2mAEℏ, k2=2mB(VSL(z)−E)ℏ, d=dA+dB.

Исходя из этого, находилась энергия как функция от k и учитывались только такие значения, для которых левая часть (5) попадает в интервал от –1 до 1.

Численные расчеты были проведены для композиционной системы с толщиной слоев dA=3нм и dB=1,5нм, когда энергетические уровни в квантовой яме слоя PbS расширяются в минизоны, что является следствием влияния периодического потенциала сверхрешетки.  В исследуемом интервале энергий 0≤Е≤3,1эВ получено одиннадцать подзон. Положение, ширина и смещение этих минизон от уровней размерного квантования изолированной ямы приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Сопоставление энергетических спектров сверхрешетки при dPbS=3 нм, 
dEuS=1,5 нм и изолированной квантовой ямы толщиной d=3 нм.

| ## № | ## Положение дна подзоны, эВ | ## Положение потолка подзоны, эВ | ## Ширина подзоны, мэВ | ## Сдвиг дискретного уровня, мэВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 0,130 | ## 0,144 | ## 14 | ## 5,7 |
|  | ## 0,365 | ## 0,386 | ## 21 | ## 8,9 |
|  | ## 0,612 | ## 0,639 | ## 27 | ## 12 |
|  | ## 0,860 | ## 0,893 | ## 33 | ## 17 |
|  | ## 1,102 | ## 1,143 | ## 41 | ## 27 |
|  | ## 1,325 | ## 1,369 | ## 44 | ## 58 |
|  | ## 1,660 | ## 1,716 | ## 56 | ## 28 |
|  | ## 1,897 | ## 1,958 | ## 61 | ## 15 |
|  | ## 2,124 | ## 2,208 | ## 84 | ## 4,3 |
|  | ## 2,353 | ## 2,460 | ## 107 | ## 0,2 |
|  | ## 2,581 | ## 2,709 | ## 128 | ## 4,9 |

Но барьерный слой халькогенида европия требует специального анализа, так как у него в запрещенной зоне есть 4f-уровни, образующие полосу шириной 0,5 эВ (что шире запрещенной зоны сульфида свинца), которые попадают под влияние периодического потенциала сверхрешетки VSL(z)=VSL(z+d), а значит тоже должны дробиться на минизоны. А так как эти минизоны находятся в запрещенной зоне, то их можно назвать «закрытыми квантовыми ямами», в которых находятся поляризованные электроны. Они являются источниками образования триплетных экситонов.

Анализ минизонной структуры «закрытых квантовых ям» был проведен по схеме, описанной выше, но в приближении сильной связи для взаимодействующих квантовых ям (с учетом связи между ближайшими соседями). Решение уравнения (4) приняло следующий вид:

E=0,5E'+E''±0,25E'−E''2+2GnmAB21+cosKdA+dB,

где E'=EnA+SnA+2GnAcosKdA+dB, E''=EmB+SmB+2GmBcosKdA+dB, индексы A и B относятся соответственно к слоям PbS и EuS, K – волновой вектор сверхрешетки.

Sn=fnz2VSLz−dA+dBdz,     Gn=fnzVSLzfnz−dA+dBdz,

GnmAB=fnAzVSLzfmBz−dA+dBdz.

Здесь Sn – интеграл, определяющий  сдвиг дискретного уровня En в «закрытой» яме; fn(z) – огибающая функция, Gn – интеграл переноса, dA и dB – толщины слоев PbS и EuS.

Расчеты минизонной структуры, выполненные для ширины слоев dPbS=3 нм, dEuS=1,5 нм представлены на рис. 6а,б.

а. ..

б.

## Рис.6. Минизонная структура сверхрешетки при dPbS=3 нм, dEuS=1,5 нм, а) расчитанная методом сильной связи с учетом 4f-состояний в барьере (для направления спина, параллельного спину 4f-полосы), б) расчитанная методом сильной связи без учета 4f-состояний в барьере (для направления спина, антипараллельного спину 4f-полосы).

## Таким образом, результаты расчетов показывают, что в подобной гетероструктуре, в отличие от обычного разделения носителей заряда на электроны и дырки, наблюдается еще и спиновое разделение. На рис.6 видно разделение уровней размерного квантования для разного направления спина электрона.

## Данный анализ позволяет сделать следующие выводы: при использовании подобных систем в спинтронике надо учитывать фильтрующие особенности ферромагнитного сульфида европия; при анализе возможности образования экситонов надо учесть не только переходы электронов из сульфида свинца в сульфид европия, но и в самом слое EuS; разность диэлектрических проницаемостей (на порядок) при гетеропереходе приводит к перераспределению электрической компоненты локального электромагнитного поля, что способствует образованию межъямных экситонов с большой энергией связи и силой осциллятора.

В четвертой главе анализируются условия получения прямых и межъямных экситонов в «закрытых квантовых ямах» в слоях из ферромагнитных полупроводников на основе EuS, а также условия создания устойчивого бозе-конденсата из таких экситонов.

В полупроводниковых сверхрешетках могут образоваться более стабильные экситонные состояния в широком диапазоне внешних полей и температур, благодаря увеличению энергии связи и силы осциллятора. В двумерных структурах, когда электроны и дырки локализуются в разных квантовых ямах, появляются непрямые экситоны с большим временем жизни вследствие слабого перекрытия волновых функций из-за барьера, разделяющего ямы.

Проанализируем экситонный спектр «закрытых квантовых ям», образованных 4f7-уровнями в запрещенных зонах барьерных слоев халькогенида европия (рис.7).

Рис.7. Схема образования прямых (а) и межъямных (b) экситонов в слоях EuS. Ес1 и Ес2 – дно зоны проводимости в PbS и EuS соответственно, Еv1=Ev2 – потолок валентных зон этих слоев. 1 и 2 – диэлектрические проницаемости соответственно в слоях EuS и PbS,    d – ширина слоя PbS.

При этом из-за низких значений энергии связи (для PbS Eex  6,8 мэВ, 2>>1) образование «рыхлых» экситонов в квантовых ямах сульфида свинца в наших расчетах не учитывалось.

Далее, гамильтониан для прямых экситонов можно представить в следующем виде:

Н1=12me−iℏ∇e2+12mh−iℏ∇h2−e2ε1re−rh−A2Se+Sh,                      (6)

где me,h,re,h, Se,h – эффективные массы,  координаты вдоль квантовых ям,  спин электрона и дырки соответственно, 1 – статическая диэлектрическая проницаемость слоя EuS, А – интеграл s-f обмена. В случае межъямных экситонов гамильтониан можно записать так:

Н2=12me−iℏ∇e2+12mh−iℏ∇h2−e2ε2d2+re−rh212−A2Se+Sh,                  (7)

где d – ширина слоя PbS, разделяющего «закрытые квантовые ямы», 2 – статическая диэлектрическая проницаемость сульфида свинца.

Здесь волновые функции подбирались в виде линейной комбинации одночастичных функций с определенной локализацией дырки и электрона. И в качестве базисных были выбраны:

ψjire,rh=ϕireϕjrh2π1λexp−re−rhλ,                                  (8)

где ϕire – волновые функции электрона, ϕirh – волновые функции для дырки в «закрытой квантовой яме»,  – вариационный параметр, который можно найти из условия минимизации энергии системы с гамильтонианом (6) и волновыми функциями (8).

Для межъямного экситона, где учитывался переход электрона между барьерами, волновую функцию системы PbS-EuS строили в виде линейной комбинации:

ψ=i,jajiψjire,rh ,

где аji – амплитуды вероятности обнаружения электрона в «закрытой квантовой яме» i, а дырки в яме j. Энергии прямых и межъямных экситонов можно определить из уравнений:

⟨ψij|H1|ψnm⟩−E1ψijψnm=0,     ⟨ψij|H2|ψnm⟩−E2ψijψnm=0.

Используя метод теории возмущения в комбинации с вариационной процедурой решения уравнения Шредингера с гамильтонианом (6) или (7) при определении вариационного параметра , считая малой величиной энергию обменного взаимодействия

U=−A2Se+Sh

и исходя из условия минимума полной энергии электронной системы

dW0dr=0,

получим:

W0=−12ASe+Sh+μe2ℏ2ε121n2+ℏ2k22me+mh,                                  (9)

где μ=memhme+mh – приведенная масса электрона и дырки. Величина энергии (9) отсчитывалась от дна зоны проводимости Ес2 и ее абсолютное значение при k=0 равно энергии связи электрона и дырки в покоящемся экситоне. Как видно из формулы (9), она возросла на величину энергии обмена. На рис.8 показано понижение энергетического уровня n=1 экситона при воздействии обменного взаимодействия.

Как было отмечено в ряде исследований, для разрешенных электрических дипольных переходов 4f-5d характерна большая сила осциллятора. Расчет ее для Eu2+ по формуле

f=mcπe2Nαdv

дал действительно большие значения f=0,010,03. Здесь N – число ионов, способных возбуждаться;  – коэффициент поглощения, v– частота света.

Для межъямного экситона расчет силы осциллятора на один электрон, проведенный по формуле

fv0=2mℏ2Ev−E0Fv02rnm2,

где Fv02– вероятность нахождения электрона на определенном узле, а Fv – волновая функция водородоподобного атома; Ev−E0 – энергия возбуждения, также подтвердил ее высокое значение.

Рис.8. Схема энергетических уровней прямого экситона в EuS: – при отсутствии обменного взаимодействия (n) и при его влиянии (n).

Следует отметить, что в гетероструктуре  на основе сульфидов европия и свинца можно создать высокую концентрацию таких коллективных возбуждений как триплетные экситоны с большим временем жизни. Ограничение в плоскости квантовых ям позволяет достичь достаточных критических плотностей экситонов, что проявляется в росте экситонного рассеяния в наиболее низкие энергетические состояния в соответствии с их бозевской природой. При этом для электрона и дырки, локализованных в разных слоях, перекрытие волновых функций мало, что понижает вероятность взаимной аннигиляции. Внутреннее магнитное поле заметно влияет на время жизни и спектр межъямных экситонов. Плотность таких экситонов возрастает до 1014 см-2. Поэтому рассмотренные гетеросистемы имеют практическое приложение в приборах экситонной спектроскопии, оптических модуляторах, оптических транзисторах и лазерах, построенных на свойствах экситонного газа. Они отличаются высокой чувствительностью к внешнему управляющему воздействию, а для изменений их оптических параметров достаточно энергетических затрат порядка экситонной энергии связи.

#### Основные выводы.

По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы:

- Осуществлен выбор гетеропары: ферромагнитный полупроводник (EuS) – парамагнитный полупроводник (PbS), удовлетворяющий требованиям максимального соответствия параметров кристаллических решеток (рассогласование 0,17%) и обладающих одинаковой сингонией. Это обеспечивает создание «идеального гетероперехода» без поверхностных состояний и дислокаций несоответствия.

- Дан теоретический анализ гетероперехода  PbS-EuS на основе диффузионной модели Андерсона, по результатам которого построена энергетическая диаграмма изотипного гетероперехода   PbS-EuS и определена область применения подобных структур в наноэлектронике.

- Рассчитан энергетический спектр сверхрешетки PbS-EuS методом огибающей функции в приближении эффективной массы.

- Проведен анализ магнитного состояния на гетеропереходе PbS-EuS с использованием комбинированного метода теории возмущений и вариационного принципа, что позволило вычислить размер  ферромагнитных областей в EuS (>20Å). Показано образование в кристаллической сверхрешетке PbS-EuS периодической структуры типа ферромагнетик-парамагнетик.

- Приведен механизм образования «закрытых квантовых ям» из 4f-уровней, находящихся в запрещенной зоне сульфида европия, которые могут играть основную роль при туннелировании поляризованных электронов в рассматриваемых структурах.

- Проведен расчет минизонной структуры «закрытых квантовых ям» в сверхрешетке PbS-EuS в приближении сильной связи. Установлено, что ферромагнитный сульфид европия может служить фильтром для туннелирующих электронов, что надо учитывать при использовании подобных систем в спинтронике.

- Рассмотрены условия образования прямых и межъямных экситонов и проанализировано влияние обменного взаимодействия на энергию связи подобных коллективных возбуждений.

- Внутреннее магнитное поле заметно влияет на время жизни и спектр межъямных экситонов, которые находяться в триплетном состоянии со временем жизни много выше синглетного. Установлено, что плотность таких экситонов в рассматриваемой гетероструктуре возрастает до 
1014 см-2.

- Проанализирована возможность создания на базе гетероструктур PbS-EuS устойчивого бозе-конденсата из прямых и межъямных экситонов при достаточно высоких температурах (15К).

- Дано обоснование применения сверхрешеток на основе моносульфидов европия и свинца в приборах экситонной спектроскопии, оптических транзисторах, лазерах и др. устройствах, в которых могут быть использованы свойства экситонного газа.

Основное содержание диссертации опубликовано в следующих работах:

- Головнев Ю.Ф. Расчет коэффициента проникновения для сверхрешеток на основе халькогенидов европия методом трансферных матриц /  Ю.Ф. Головнев, А.В. Ермолов, Л.В. Никольская // Материалы 5-ой научной молодежной школы-семинара «Микро- и наносистемная техника (материалы, технологии, структуры, приборы)».– СПб., 2002.– С. 37.

- Головнев Ю.Ф. Решение системы волновых уравнений для периодических структур методом трансферных матриц / Ю.Ф. Головнев, А.В. Ермолов, Л.В. Никольская // Тез. док. Всероссийской конференции «Современные проблемы математики, информатики, механики». – Тула, 2002. – С. 86-88.

- Головнев Ю.Ф. Резонансное туннелирование в сверхрешетках на основе ферромагнитных полупроводников / Ю.Ф. Головнев, Л.В. Никольская, А.В. Ермолов // Тез. док. 4-ой Международной конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы физики». – Саранск, 2003. – С. 95.

- Никольская Л.В., Построение зонных диаграмм гетероперехода PbS-EuS методом Андерсона / Л.В. Никольская, Ю.Ф. Головнев // Тез. док. Международной конференции «Современные проблемы математики, информатики, механики».– Тула, 2003. – С. 106-107.

- Головнев Ю.Ф. Решение системы волновых уравнений для периодических структур методом трансферных матриц /  Ю.Ф.  Головнев, Л.В. Никольская, А.В. Ермолов // Известия ТГУ. Серия Математика. Механика. Информатика.– Тула, 2003. – Т.9.– Вып.2. – С. 47-52.

- Никольская Л.В. Магнитные сверхрешетки на основе гетероструктуры EuS-PbS / Л.В. Никольская, Ю.Ф. Головнев // Материалы XIX Международной школы-семинара НМММ. – М., 2004. – С. 889-891.

- Никольская Л.В. Гетероструктуры из ферромагнитных и парамагнитных полупроводников / Л.В. Никольская, Ю.Ф. Головнев // Материалы 7-ой научной молодежной школы по твердотельной электронике «Физика и технология микро- и наноструктур». – СПб., 2004. – С. 31.

- Никольская Л.В. Анализ методом огибающей функции особенностей энергетического спектра в гетеросистеме из халькогенидов европия и свинца /  Л.В. Никольская, Ю.Ф. Головнев // Тез. док. Международной конференции «Современные проблемы математики, механики, информатики. – Тула, 2004. – С. 67-69.

- Головнев Ю.Ф. Построение зонных диаграмм гетероперехода методом Андерсона и расчет зонной структуры сверхрешетки PbS-EuS методом эффективной массы / Ю.Ф. Головнев, Л.В.Никольская // Известия ТГУ. Серия Математика. Механика. Информатика. Тула, 2004. – Т.10. – Вып.3.– С. 31-41.

- Никольская Л.В. Минизонная структура закрытых квантовых ям в сврхрешетке на основе ферромагнитных и парамагнитных полупроводников /  Л.В.  Никольская, Ю.Ф. Головнев // Тез. док. 6-ой всероссийской молодежной конференции по физике полупроводников и полупроводниковой опто- и наноэлектронике.– СПб., 2004. – C. 8.

- Никольская Л.В. Влияние диэлектрической проницаемости на энергию связи экситонов в гетероструктурах PbS-EuS /  Л.В. Никольская, Ю.Ф. Головнев // Материалы 8-ой научной молодежной школы по твердотельной электронике «Физика и технология микро- и наноструктур. – СПб., 2005. – С. 33.

- Nikolskaja L.V. Heterostructures from magnetic and paramagnetic semiconductors for spintronics / L.V. Nikolskaja, J.F.Golovnev //  2nd international conference on physics of electronic materials PHYEM. – Калуга, 2005. – С. 244-247.

- Головнев Ю.Ф. Гетероструктуры на основе халькогенидов европия и свинца /  Ю.Ф. Головнев, Л.В. Никольская // Вестник ТГПУ им. Толстого. Естественные и физико-математические науки. – Тула, 2005. – С. 91-98.

- Никольская Л.В. Влияние ферромагнитного порядка на энергетическую диаграмму гетероперехода PbS-EuS / Л.В. Никольская, Ю.Ф. Головнев // Вестник ТГПУ им. Толстого. Естественные и физико-математические науки. – Тула, 2005. – С. 205-209.

- Головнев Ю.Ф. Эситоны в сверхрешетках PbS-EuS / Ю.Ф. Головнев, Л.В. Никольская // Известия ТулГУ. Серия Физика. – Тула, 2005. – Вып.  5. – С.104-110.

- Никольская Л.В.  Выбор пробных функций в вариационном методе расчета энергии триплетных экситонов для гетероструктур /  Л.В. Никольская, Ю.Ф. Головнев // Материалы международной научной конференции «Современные проблемы математики, механики, информатики». – Тула, 2005. – С. 103-104.

- Никольская Л.В.  Расчет энергии связи триплетных экситонов в гетероструктурах PbS-EuS / Л.В. Никольская, Ю.Ф. Головнев // Тез. док. 7-ой всероссийской молодежной конференции по физике полупроводников и полупроводниковой опто- и наноэлектронике. СПб., 2005. – С. 15.

- Головнев Ю.Ф. Получение высокой экситонной плотности в сверхрешетках на основе ферромагнитных полупроводников / Ю.Ф. Головнев, Л.В. Никольская // Материалы 5-й Теренинской научно-практической конференции «Взаимодействие света с веществом». – Калуга, 2006. – C. 124-128.

- Никольская Л.В. Прямые и межъямные экситоны в магнитных наноструктурах /  Л.В. Никольская, Ю.Ф. Головнев // Материалы XX Междунар. школы-семинара НМММ. – М., 2006. – С. 999-1000.

- Головнев Ю.Ф. Применение сверхрешеток на основе ферромагнитных полупроводников в оптоэлектронных приборах /  Ю.Ф. Головнев, Л.В. Никольская // Тез. док. VIII Международной конференции «Опто-, нанотехнологии и микросистемы». – Ульяновск, 2006. – С. 57.

- Никольская Л.В. Расчет энергетического спектра сверхрешетки PbS-EuS / Л.В. Никольская, А.В. Ермолов, Ю.Ф. Головнев // Неорганическая химия. – СПб., 2005. – С. 21-42.

- Никольская Л.В. О конденсации экситонного газа в сверхрешетках на основе ферромагнитных полупроводников /  Л.В. Никольская, Ю.Ф. Головнев // Тез. док. VI Международной конференции «Химия твердого тела и современные микро- и нанотехнологии». – Кисловодск, 2006. – С. 102-103.

Отпечатано в Издательском центре

ТГПУ им. Л.Н. Толстого

Тираж 100 экз. Заказ 06/104.