На правах рукописи

ПРОСКУРИНА ИРИНА ИВАНОВНА

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ МЕДЬ–  И НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД

ШЛАКОМ ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

02.00.04 – Физическая химия

Автореферат диссертации на соискание ученой степени

кандидата химических наук

КУРСК 2007

Работа выполнена на кафедре Промышленной экологии Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова.

Научный руководитель – кандидат технических наук, профессор

Свергузова Светлана Васильевна

Официальные оппоненты:  доктор химических наук, профессор,

заслуженный деятель науки РФ

Маркович Юрий Дмитриевич

кандидат химических наук

Иванов Игорь Анатольевич

Ведущая организация   –     Управление Федеральной службы

по надзору в сфере природопользования

по Белгородской области

Защита состоится ″ _  ″         2007 г. в  часов на заседании диссертационного совета К 212.105.02 при Курском государственном техническом университете по адресу: 305040, Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

Отзывы на автореферат просим присылать в 2-х экземплярах по адресу:

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94, на имя ученого секретаря диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Курского государственного технического университета

Автореферат разослан ″___″ _________ 2007 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета К 212.105.02		Кудрявцева Т.Н.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. С увеличением объемов хозяйственной деятельности, с развитием промышленности, сельского хозяйства и транспорта многократно возросла антропогенная и техногенная нагрузка на водные объекты. Постоянное увеличение количества сточных вод создает повышенную потенциальную опасность  для окружающей среды.

К одним из опаснейших загрязнителей окружающей среды относятся ионы тяжелых металлов. Соединения тяжелых металлов представляют серьезную опасность для поверхностных и грунтовых вод, обладают свойствами токсикантов кумулятивного и аддитивного характера, могут оказывать мутагенное и канцерогенное действие на живые организмы.

Источниками загрязнения вод тяжелыми металлами являются сточные воды гальванических цехов, предприятий горнодобывающей промышленности, черной и цветной металлургии, машиностроительных заводов. Тяжелые металлы входят в состав удобрений и пестицидов и могут попадать в водоемы вместе со стоком с сельскохозяйственных земель.

Большинство известных способов очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов являются дорогостоящими, сложными в исполнении, а также ориентированы на импортное оборудование. Поэтому в современных сложных экономических условиях особый интерес представляют недорогие и эффективные способы очистки сточных вод, основанные на использовании местного сырья и отходов промышленности.

В связи  с этим представляется перспективной возможность использовать для очистки сточных вод отход металлургической промышленности – шлак электросталеплавильного производства Оскольского электрометаллургического комбината (ОАО «ОЭМК», г. Старый Оскол), образованный после комплексной обработки стали (АКОС).

Отход представляет собой многокомпонентную систему с высокоразвитой поверхностью, в состав которой входит более 50 мас. % оксида кальция. Шлак обладает высокой степенью дисперсности и при очистке воды от ионов тяжелых металлов может выступать в двойственной роли: как реагент и как сорбент. Ежегодно образуется примерно 2000 т шлака, который складируется на территории комбината в отвале. При этом сталеплавильные шлаки используются только на 10–12%. Остальная часть продолжает загрязнять окружающую среду и отчуждать плодородные земли. Это обстоятельство усугубляет проблему сокращения количества техногенных отходов и охраны окружающей среды от загрязнений.

Цель работы. Исследование физико-химических закономерностей процесса очистки медь- и никельсодержащих сточных вод шлаком электросталеплавильного производства.

Задачи исследования:

1. Определить химический состав шлака, провести рентгенофазовый анализа шлака, подтверждающий качественный состав шлака, изучить физико-химические характеристики шлака.

2. Установить взаимосвязь сорбционных, фазовых и структурных превращений в процессе очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов (Ni2+ и Cu2+).

3. Выявить физико-химические закономерности и определить оптимальные условия проведения процесса очистки медь- и никельсодержащих сточных вод.

4. Изучить протекающие процессы образования малорастворимых соединений в растворе, явления физической и химической сорбции на поверхности частиц шлака.

5. Разработать технологические рекомендации по утилизации полученных осадков.

Научная новизна работы.

1. Разработаны теоретические основы очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов отходом местной промышленности – электросталеплавильным шлаком Оскольского электрометаллургического комбината.

2. Определены физико-химические свойства шлака, его адсорбционная способность.

3. Предложен механизм процесса очистки медь- и никельсодержащих сточных вод, сопровождающийся повышением рН среды и образованием малорастворимых гидроксидов металлов.

4. Проведена оценка влияния различных факторов (масса реагента, время перемешивания, температура, рН раствора) на эффективность процесса очистки.

5. Получена математическая модель, адекватно описывающая процесс очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов (Ni2+ и Cu2+).

Практическая значимость работы.

1. Доказана возможность использования шлака АКОС для очистки сточных вод, содержащих ионы тяжелых металлов (Ni2+ и Cu2+), – отхода электросталеплавильного производства  Белгородской области.

2. Предложен замкнутый технологический цикл очистки сточных вод с использованием шлака АКОС и последующей утилизацией шламов в нетоксичные для окружающей среды строительные материалы.

3. Использование предлагаемого способа очистки медь- и никельсодержащих сточных вод позволит снизить риск загрязнения водных объектов ионами тяжелых металлов, уменьшить величину эколого–экономического ущерба при пылении шлакового полигона, рекультивировать и вернуть ценные земли (черноземы) в природопользование.

4. Введение шлама в качестве фунгицидных добавок  к строительным композициям повысит биокоррозионную стойкость строительных образцов.

Теоретические положения, а также результаты экспериментальных исследований использованы в учебном курсе «Физическая химия», «Промышленная экология», дипломном проектировании при подготовке инженеров-экологов в Белгородском государственном технологическом университете им. В.Г.Шухова для специальности 320700.

Апробация работы. Основные результаты исследований доложены,  обсуждены и одобрены на конференциях и конгрессах: Международная научно–техническая конференция «Современные проблемы строительства и реконструкции зданий и сооружений» (г. Вологда, 2003 г.), II Международная научно–практическая конференция «Экология: образование, наука, промышленность и здоровье» (г. Белгород, 2004 г.), Международная научно–техническая конференция «Проблема утилизации отходов» (г. Ялта, 2004 г.), II Международная конференция «Сотрудничество для решения проблемы отходов» (г.Харьков, 2005 г.),  VI Международная научно-практическая конференция «Хозяйственно-питьевая и сточные воды: Проблемы очистки и использования» (г.Пенза, 2005 г.), IV Международная научно-практическая конференция «Медицинская экология» (г.Пенза, 2005 г).

Публикации по теме диссертации. По результатам опубликовано 12 печатных работ, в том числе 2 в ведущих рецензируемых научных журналах.

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, шести глав, выводов, библиографического списка и приложений. Общий объем работы 115 страниц, включая 32 рисунка, 22 таблицы и библиографию из 150 наименований.

На защиту выносятся следующие основные положения:

- кинетические зависимости и механизм очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов (Ni2+ и Cu2+) с помощью отхода местной промышленности – шлака электросталеплавильного производства, основанный на процессах образования малорастворимых осадков, коагуляции и сорбции;

- влияние различных факторов на протекание процесса очистки медь- и никельсодержащих сточных вод;

- математическая модель, адекватно описывающая очистку сточных вод от ионов тяжелых металлов (Ni2+ и Cu2+);

- теоретическое обоснование и экспериментальные доказательства возможности утилизации шлама в качестве фунгицидных добавок  к строительным композициям.

Личный вклад автора. Диссертантом выполнен весь объем экспериментальных исследований, проведены необходимые расчеты, обработка результатов и их анализ, сформулированы общие положения, выносимые на защиту, выводы и рекомендации.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, изложены научная новизна и практическая значимость работы.

В главе 1 (Литературный обзор) рассмотрены вопросы современного состояния водных объектов в Российской Федерации, Белгородской области: загрязнение тяжелыми металлами водных объектов РФ, сброс сточных вод в водные объекты РФ, динамика сброса сточных вод в водоемы Белгородской области, указаны основные источники образования сточных вод, содержащих ионы тяжелых металлов. Дана оценка воздействия загрязненных вод на здоровье населения. Приведены способы очистки сточных вод, содержащих ионы тяжелых металлов (Ni2+ и Cu2+). Подчеркнута актуальность комплексной переработки техногенных отходов. Рассмотрены способы утилизации шламов, содержащих ионы тяжелых металлов. Большое внимание уделено применению биотестирования для оценки токсичности материалов и изделий из них в ходе эксплуатации.

В главе 2 (Объекты и методы исследований) содержатся сведения об объектах и методах исследований. Глава включает информацию о составе сточных вод, поступающих на очистные сооружения ООО «Завод-Новатор» г.Белгорода, об образовании, химическом и дисперсном составах шлака АКОС ОАО «ОЭМК», характеристиках методов исследования его физико-химических свойств.

Шлак АКОС ОЭМК относится к группе самораспадающихся основных металлургических шлаков (модуль основности 1,8). Химический состав шлака представлен в табл. 1.

Таблица 1

Химический состав шлака

| # Химический состав,% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CaO | SiO2 | Al2O3 | FeO | MnO | MgO | Cr2O3 | Мо |
| 52,7 | 27,0 | 8,0 | 1,2 | 0,02 | 11,0 | 0,08 | 1,8 |

Шлаки характеризуются высокоразвитой поверхностью и наличием большого количества микротрещин, пор и активных центров, обусловливающих сорбционные свойства шлака. Кроме исследований химического состава, проводилось определение некоторых физико-химических свойств шлака (табл.2).

Таблица 2

Физико-химические характеристики шлака ОЭМК

| Величина | Размерность | Значения |
| --- | --- | --- |
| Средний диаметр частиц | мкм | 3,3 |
| Влажность | % | 0,05 |
| рН водной вытяжки | – | 11,85 |
| Содержание магнитной фракции | % | 8,0 |
| Насыпная плотность | кг/м3 | 1205,0 |
| Истинная плотность | кг/м3 | 3200,0 |
| Удельная поверхность | м2/кг | 365,0 |
| Содержание CaOакт. | % | 8,4 |

Приведен метод математического моделирования эксперимента. Описаны состав и свойства сырьевых материалов, методика изготовления образцов бетонов с добавлением шлама водоочистки. Приведены методики контроля экологической безопасности изделий с добавлением шлама водоочистки.

В главе 3 (Экспериментальная оценка свойств шлака. Механизм очистки медь- и никельсодержащих сточных вод)  представлены результаты микроскопического, седиментационного, рентгенофазового анализов шлака, рассмотрен механизм очистки медь- и никельсодержащих сточных вод, проведен анализ состояния поверхности шлаков и шлама очистки методом потенциала протекания, свидетельствующий о перезарядке поверхности кремнезема.

Микрофотографии образцов шлака АКОС показали образующиеся на поверхности частиц блоки (области кристалла, которые разориентированы друг относительно друга) размером примерно 1 мкм. Внутри блоков сохраняется более упорядоченная кристаллическая структура, а дефектности сосредоточены на поверхности раздела между блоками. Таким образом, частицы шлака сильно деформированы, где деформация наблюдается в отдельных плоскостях скольжения. Микротрещины и точечные дефекты должны обеспечивать высокие сорбционные свойства шлаков. По данным седиментационного анализа наиболее вероятный размер частиц шлака составляет приблизительно 25 мкм. Рентгенофазовый анализ (РФА) шлака электросталеплавильного производства подтвердил качественный состав шлака по основным ингредиентам (рис.1). Условные обозначения:

 –  -2СаОSiO2;     – 3CaO·Al2O3;    + –  3CaO MgO SiO2;  – CaO·Al2O3;        – 3CaO 2SiO2;    – MgO;     – CaCO3;    – Ca(OH)2, - FeO.

Рис. 1.  Рентгенофазовый анализ шлака электросталеплавильного производства

- Адсорбционная способность шлака исследовалась с применением красителя метиленового голубого (МГ). Анализ изотермы адсорбции МГ позволяет судить об образовании гемимицелл в приповерхностном слое, адсорбция которых приводит к ее резкому перегибу. Изотерма МГ на шлаке описывает межмолекулярное взаимодействие в веществе сорбата (рис.2).

- Рис. 2. Изотерма адсорбции метиленового голубого на поверхности шлака

Рассмотрен механизм очистки сточных вод, содержащих ионы тяжелых металлов (Ni2+ и Cu2+), по предлагаемому способу.

Реагентная очистка шлаком может сопровождаться выпадением малорастворимых и нерастворимых осадков. Для подтверждения возможности выпадения указанных выше осадков выполнены расчеты произведения концентраций ионов Xi, присутствующих при растворении 1,5 г шлака в растворе, содержащем ионы меди (II) и никеля (II):  [Cu 2+]исх. =  [Ni 2+]исх. = 10 мг/л, рН = 9,4 (табл. 3).

Таблица 3

Произведения концентраций ионов и вероятность образования осадков

| № п/п | Вещество | Xi | Достижение ПР | Осадок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Al(OH)3 | 4,4·10-15,8 | Xi > ПР Al(OH)3 | + |
| 2 | Fe(OH)3 | 5,0·10-17,8 | Xi > ПР Fe(OH)3 | + |
| 3 | Fe(OH)2 | 1,4·10-13,2 | Xi > ПР Fe(OH)2 | + |
| 4 | Mn (OH)2 | 3,6·10-13,2 | Xi > ПР Mn (OH)2 | + |
| 5 | Cu(OH)2 | 1,6·10-10,2 | Xi > ПР Cu(OH)2 | + |
| 6 | Ni(OH)2 | 1,7·10-10,2 | Xi > ПР Ni(OH)2 | + |

На рентгенограмме выделенного осадка, полученного после очистки модельных растворов, присутствуют следующие соединения: Fe(OH)3, Al(OH)3, Ni(OH)2, CaCuSi4O10, CuCO3, (CuNi)2CO3(OH)2, что подтверждает предположение о протекании реакций образования малорастворимых соединений (рис. 3).

Условные обозначения:

 –  -2СаОSiO2;  – Fe(OH)3;  – 3CuCO3; + – CaSiO3;   – Al(OH)3; – MgO;

 – CaCO3;  – CaCu Si4O10;  - FeO; – Ni(OH)2;  ■ – (CuNi )2CO3(OH)2.

Рис. 3.  Рентгенограмма осадка

При добавлении шлака к сточной воде с рН = 5,67 в системе происходит растворение ряда соединений, входящих в состав шлака:

Ca(OH)2 + 2Н+   →    Ca2+ + 2Н2O					(1)

CaCO3 + 2Н+   →       Ca2+ + Н2O + CO2					(2)

MgO + 2Н+    →    Mg2+ + 2Н2O					(3)

2CaO·SiO2 + 2Н+  →    2Ca2+ + Н4SiO4					(4)

CaO·Al2O3 + 8Н+  →   Ca2+ + 2Al3+ + 4Н2O					(5)

3CaO·2SiO2 + 6Н+  →  3Ca2+ + 2Н4SiO4					(6)

FeO + 2Н+  →   Fe2+ + 2Н2O					(7)

В результате этих реакций количество ионов Н+ в растворе уменьшается, среда превращается из кислой в щелочную вследствие дальнейшего растворения и диссоциации Ca(OH)2:

Ca(OH)2  →  Ca2+ + 2OН–						(8)

По мере накопления в растворе ионов OН– наступает момент достижения произведения растворимости ПР Ni(OH)2 и ПР Cu(OH)2, ионы Cu2+ и Ni2+ удаляются из раствора вследствие протекания реакций:

Cu2+ + 2OH– →  Cu(OH)2↓					(9)

Ni2+ + 2OH– →  Ni(OH)2 ↓					(10)

Процесс седиментации осадков интенсифицируется вследствие протекания процессов коагуляции и сорбции. При добавлении шлака в воду с рН = 5,5 – 6,2 происходит растворение силикатов по следующей схеме:

Н+

Ca2SiO4    →      2Ca2+ + SiO44-                                          (11)

Н+

CaSiO3   →     Ca2+ + SiO32-                                            (12)

Далее протекает гидролиз силикат – ионов с последующей полимеризацией:

SiO4-4 + НОН ↔ НSiO43¯  + ОН¯			(13)

НSiO43¯ + НОН ↔ Н2SiO42¯ + ОН¯			(14)

Н2SiO42¯ + НОН ↔ Н3SiO4¯  + ОН¯			(15)

Н3SiO42¯ + НОН ↔   Н4SiO4    + ОН¯			(16)

¯O            O¯ 	                                      ¯O                 O¯

Si                                                              Si

H – O              O¯                  - H2O                                 O¯    	(17)

O              O¯

H ¯ O              O¯

Si                                                              Si

¯O                 O¯                                      ¯O                O¯

Гидролизованные ионы Cu2+, Ni2+ взаимодействуют в растворе по схеме:

¯O            O¯                                     OHCu − O       O − CuOH

Si                                                                 Si

O¯              3СuOH+                                    O − CuOH	(18)

О                O¯      +     	                         O

3NiOH+                                    O − NiOH

Si                                                                 Si

¯O              O¯                               HONi  − O                O − NiOH

Доказательством протекания этих процессов является присутствие на рентгенограмме осадка соединения  CaCuSi4O10. Конечный продукт гидролиза силикатов – кремниевые кислоты, являясь слабыми электролитами, в водных растворах частично будут диссоциировать.

H −O                O − H                  –О          О–

Si                                          Si

O             O            →            О            О   + 4Н+			(19)

Si

H − O                  O − H                         Si

–О              О–

Ni

¯O              O¯                                                 O               O

Si                                                                   Si

О                 О           +     2 Ni2+   →               O            O		(20)

Si                                                                   Si

¯O               O¯                                                O               O

Ni

Cu

¯O              O¯                                                 O               O

Si                                                                   Si

О                 О           +     2 Cu2+   →                O         O		(21)

Si                                                                   Si

¯O               O¯                                                O               O

Cu

¯O              O¯                                        OHNi–O               O–NiOH

Si                                                                   Si

О                 О           +     4 NiOH   →             O         O		(22)

Si                                                                   Si

¯O               O¯                                      OHNi–O               O–NiOH

¯O              O¯                                     OHCu–O               O–CuOH

Si                                                                   Si

О                 О           +     4 CuOH   →             O         O		(23)

Si                                                                   Si

¯O               O¯                                   OHCu–O               O–CuOH

Ионы SiO32-, SiO44-  и др. обуславливают отрицательный заряд. Гидролизованные катионы меди и никеля [CuОН]+, [NiОН]+ за счет электростатических сил будут осаждаться на поверхности золя поликремниевых кислот.

H− O             O − H             H− O             O − H

Si                                            Si

H − O              O − H                  O                 O

nSiO2·mH2O	(24)

H− O               O − H                            Si

Si

H− O                O − H              H − O             O − H

nSiO2·mHO

СuOH+

+    	             [x(СuOH) · y(NiOH) · nSiO2·m]

NiOH+               			(25)

Доказательством процесса адсорбции служат изотермы адсорбции-десорбции ионов меди и никеля на поверхности твердой фазы исходного шлака, представленные (рис.4).

Результаты исследований показали, что адсорбция не сопровождается последующей десорбцией, а происходит химическое связывание ионов меди с поверхностью частиц. Вид изотермы описывает сильное межмолекулярное взаимодействие в веществе сорбата. Величина предельной адсорбции для иона Cu2+ достигает 70 мг/г. Выпуклый участок изотермы для иона никеля указывает на наличие в сорбенте микропор, но, кроме того, эти сорбенты имеют еще и макропоры. Здесь адсорбция сопровождается десорбцией, т. е. происходит связывание ионов физическими силами. Величина предельной адсорбции для иона Ni2+ достигает 80 мг/г.

а)

б)

Рис. 4. Изотермы адсорбции (1) и десорбции (2) ионов металлов

(а – ионы Ni2+; б – ионы Cu2+) шлаком

- С целью определения знака поверхности частиц шлака определяли  ζ -потенциал твердой фазы шлака путем измерения потенциала протекания в порошковых диафрагмах, возникающего при протекании раствора под действием внешнего давления с учетом поверхностной проводимости. Для шлака АКОС электросталеплавильного производства поверхность заряжена отрицательно. значение  ξ-потенциала равно –1,64 мВ.

- Для определения изменения величины ξ-потенциала при проведении процесса очистки модельных растворов были приготовлены водные суспензии с различными исходными концентрациями ионов металлов и стабильным содержанием шлака (1,5 г/л) фракции менее 0,1 мм (рис. 5).

- Рис. 5. Зависимость ξ-потенциала на поверхности шлака

- от концентрации ионов Cu2+, Ni2+

- При увеличении концентрации ионов меди и никеля в растворе до 7 мг/л, ξ-потенциал = 0, т. е. происходит полная нейтрализация отрицательно заряженной частицы шлака - в данный момент коллоидная система неустойчива, частицы шлака будут осаждаться.

- Увеличение концентрации ионов в растворе до 10 мг/л способствует достижению максимального значения ξ-потенциала, дальнейшее увеличение концентрации ионов в растворе приводит  к уменьшению ξ-потенциала. Это можно объяснить изменением концентрации содержащихся ионов в растворе (противоионов).

- При увеличении концентрации ионов меди и никеля в растворе (противоионов)  все большая их часть вытесняется из диффузной в адсорбционную часть двойного электрического слоя. Толщина диффузной части двойного электрического слоя, а вместе с ней и всего двойного электрического слоя, уменьшается. В результате этого будет уменьшаться и величина ξ-потенциала.

В главе 4 (Изучение факторов, влияющих на процесс очистки медь- и никельсодержащих сточных вод)  рассмотрены факторы, влияющие на процесс очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов (Ni2+ и Cu2+).

Изучено влияние расхода шлака, дисперсности частиц шлака, продолжительности контакта ингредиентов, температуры, рН раствора на эффективность процесса очистки. На основе полного факторного эксперимента проведено математическое моделирование эксперимента и получено регрессионное уравнение, учитывающее влияние таких параметров, как концентрация ионов тяжелых металлов, мг/л, рН раствора, продолжительность процесса перемешивания, мин, на степень очистки.

При сопоставлении данных, полученных при расчете и экспериментальным путем, установлено, что расхождение между экспериментальными и предсказанными значениями не превышает 2,07%.

В главе 5 (Очистка сточных вод в производственных условиях)  представлены экспериментальные данные по очистке реальных стоков, содержащих ионы тяжелых металлов (Ni2+ и Cu2+).

Испытания предлагаемого способа очистки медь– и никельсодержащих сточных вод, проведенные в производственной лаборатории ООО «Завод–Новатор» г. Белгород, показывают, что очистка  с использованием шлака протекает эффективнее, чем при использовании извести  (табл. 4).

Таблица 4

Данные испытаний производственной лаборатории

ООО «Завод–Новатор»

| Концентрации ионов, мг/л |  |  | Концентрации ионов, мг/л |  |  |  | Степень очистки, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | До очистки |  | рН | После очистки |  |  |  |  |
|  | [Cu2+] | [Ni2+] |  | [Cu2+] |  | [Ni2+] | Cu2+ | Ni2+ |
| Очистка шлаком |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,2 | 1,8 | 5,9 | 9,05 | 0,059 |  | 0,076 | 96,7 | 98,8 |
| 6,0 | 1,45 | 5,85 | 8,65 | 0,047 |  | 0,076 | 96,7 | 98,7 |
| 6,4 | 0,85 | 6,5 | 9,32 | 0,027 |  | 0,065 | 96,8 | 98,3 |
| Очистка известью Ca(OH)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,2 | 1,8 | 5,9 | 8,78 | 0,18 | 0,52 |  | 90,0 | 91,2 |
| 6,0 | 1,45 | 5,85 | 8,51 | 0,15 | 0,53 |  | 89,8 | 91,0 |
| 6,4 | 0,85 | 6,5 | 9,04 | 0,085 | 0,65 |  | 91,0 | 90,0 |

Применение шлака для очистки сточных вод, содержащих ионы тяжелых металлов (Cu2+, Ni2+), позволяет достичь достаточно высокой эффективности очистки – 96,8 и 98,8% соответственно, увеличить скорость осветления в 2,2  раза, снизить объем образующегося шлама на 10% (рис. 6).

Рис. 6. Зависимость образования шлама водоочистки от времени:

1 – очистка шлаком; 2 – очистка известью.

Поскольку шлак является многокомпонентной системой, то в результате его применения для очистки сточных вод от тяжелых металлов происходит удаление и ряда других загрязняющих веществ, эффективность  при этом составляет от 41 до 99 % для различных ингредиентов (табл. 5).

Таблица 5

Очистка шлаком от различных загрязняющих веществ

| Ингредиент | Начальная концентрация, мг/л | Конечная концентрация, мг/л | Степень очистки, % |
| --- | --- | --- | --- |
| БПК5 | 89,6 | 52,6 | 41,3 |
| ХПК | 342,2 | 176,2 | 48,5 |
| Сульфаты | 402,0 | 3,22 | 99,2 |
| Жиры | 1,1 | 0,40 | 63,2 |
| Взвешенные вещества | 930,0 | 370,14 | 60,2 |
| Нефтепродукты | 12,5 | 4,46 | 64,3 |
| СПАВ | 1,2 | 0,37 | 69,1 |
| Fe2+ | 2,3 | 0,069 | 97,0 |
| Fe3+ | 1,9 | 0,038 | 98,0 |
| Cr3+ | 2,1 | 0,05 | 97,6 |
| Zn2+ | 1,5 | 0,067 | 95,5 |

В главе шестой (Утилизация шлама в качестве добавки к строительным композициям. Оценка их влияния на объекты окружающей среды) изучено влияния содержания шлама на физико-механические характеристики бетонных образцов, а также представлена информация о воздействии разрабатываемых строительных композиций на объекты окружающей среды.

Введение в состав бетонной смеси шлама водоочистки в качестве наполнителя изменяет прочностные характеристики бетонов. На рис.7 представлена зависимость Rсж образцов бетона от содержания шлама водоочистки. Согласно этим данным, прочность образцов при сжатии повышается с 12 до 15 МПа при введении шлама водоочистки от 0,0 до 1,5 % от массы цемента и претерпевает спад при дальнейшем его содержании (свыше 1,5 %).

Рис. 7. Зависимость Rсж от содержания шлама в образцах бетонов

Проведенные испытания на предел прочности при сжатии позволяют рекомендовать исследуемую бетонную композицию в производстве изделий, бетонов с маркой бетона М 50–М 100. В соответствии с государственным стандартом эти бетоны могут быть использованы в качестве конструкционных, стеновых материалов.

Для определения токсичности многокомпонентных вытяжек применяли тест-организмы различных таксонов (табл. 6).

Таблица 6

Ответные реакции тест–объектов и способы регистрации

| Тест-организм | Тест реакция | Способ регистрации |
| --- | --- | --- |
| Daphnia magna | Выживаемость, иммобилизация | Визуальные наблюдения |
| Allium сера | Пролиферативная активность | Микроскопирование |

Из представленных данных следует, что водные вытяжки с рН = 6,5–7,5 острой токсичностью не обладают, так как А ≤ 50% (рис. 8), т. е. содержание шлама в образцах бетонов в интервале 0,5–5,0 мас.% не оказывает острого токсического действия на Daphnia magna.

Рис. 8. Тест-реакция Daphnia magna на содержание шлама в образцах

Критерием чувствительности Allium сера к присутствию токсичных элементов, поступающих из образцов бетонов в раствор, служила величина митотического индекса (МИ, ‰). Митотический индекс определяли в средах с различным значением рН. Наблюдения проводили в лабораторных условиях при t = 18 ± 2 ºС в течение 14 сут.

Были получены зависимости величины митотического индекса от времени экспозиции. Рост митотической активности наблюдается в течение 3–7 суток, а затем происходит ее спад в последующие дни до прекращения наблюдений. На митотическую активность оказывает влияние рН среды. Максимальные значения митотического индекса достигают при рН = 6,5–7,5 (рис. 9-10).

По полученным данным можно предположить, что в первые 3–7 суток эксперимента осуществляется наиболее интенсивное деление клеток, за фазой деления наступает фаза стабилизации и фаза угнетения роста вследствие воздействия ограничивающих факторов. Для контрольного варианта (водопроводная вода) в качестве ограничивающего может выступать недостаточное количество минеральных веществ, для водных вытяжек из образцов бетона – миграция ионных составляющих из бетонов в раствор.

Рис. 9. Зависимость митотической активности клеток мерисистемы кончиков корней Allium сера от времени экспозиции при рН = 4,5 – 5,0

Рис. 10. Зависимость митотической активности клеток мерисистемы кончиков корней Allium сера от времени экспозиции при рН = 6,5 – 7,5

Для рис. 9-10 введены следующие обозначения: 1 –  контроль (водопроводная вода); 2 –  водная вытяжка из образцов бетона без добавки шлама; 3 –  водная вытяжка из образцов бетона с добавкой шлама в количестве 0,5 масс. %; 4 –  водная вытяжка из образцов бетона с добавкой шлама в количестве 1,0 масс. %; 5 –  водная вытяжка из образцов бетона с добавкой шлама в количестве 3,0 масс. %; 6 –  водная вытяжка из образцов бетона с добавкой шлама в количестве 5,0  масс. %.

Определение грибостойкости бетонных образцов проводили по ГОСТ 9.049-91, метод Б. В качестве тест-объекта была выбрана культура мицелиального гриба  Aspergillius niger  штамма Л 4, применяемого в биохимическом производстве лимонной кислоты. Метод устанавливает наличие у испытуемых материалов грибостойких свойств (подавление развития грибов под воздействием определенной группы веществ – фунгицидов) и позволяет также опосредованно судить о токсичности испытуемых образцов. За показатель токсичности было принято образование вокруг исследуемых образцов на питательной среде фунгицидной зоны (зоны отсутствия роста грибов) вследствие миграции токсичных элементов из образцов бетонов в «окружающую» питательную среду. Токсичность и грибостойкость оценивали визуально и методом микроскопирования по интенсивности развития мицелия на питательной среде и поверхности образцов.  Отсутствие зон фунгицидности вокруг всех испытуемых образцов бетонов позволило заключить, что мигрирующие ионные составляющие бетонов не оказывают токсичного воздействия на культуру   A. niger. Результаты по определению грибостойкости образцов бетонов представлены в табл.7.

Таблица 7

Оценка грибостойкости

| Содержание шлама, мас. % | Балл | Характеристика балла | Результаты испытаний на грибостойкость |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 5 | Невооруженным глазом отчетливо видно развитие грибов, покрывающих более 25% испытуемой поверхности | Отрицательный |
| 0,5 | 2 | Под микроскопом виден развитый мицелий, возможно спороношение | Отрицательный |
| 1,5 | 2 | Под микроскопом виден развитый мицелий, возможно спороношение | Отрицательный |
| 2,0 | 1 | Под микроскопом видны проросшие споры, незначительно развитый мицелий | Положительный |
| 2,5 | 1 | Под микроскопом видны проросшие споры, незначительно развитый мицелий | Положительный |
| 3,0 | 0 | Под микроскопом спор не обнаружено | Положительный |
| 3,5 | 0 | Под микроскопом спор не обнаружено | Положительный |

По результатам эксперимента, можно сделать вывод о том, что степень развития мицелия на образцах бетонов зависит от количества введенного шлама. Максимальный балл по приведенной шкале достигается контрольным образцом без добавления шлама и снижается по мере увеличения его содержания в образцах.  Образцы, с добавлением шлама в количестве 2,0 мас. % и более обладают грибостойкостью.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Решена задача изучения физико-химических закономерностей процесса очистки медь- и никельсодержащих сточных вод с помощью отхода металлургического производства – электросталеплавильного шлака.

2. Осуществлен анализ физических и физико-химических свойств шлака электросталеплавильного производства, позволяющий установить возможность эффективной очистки медь- и никельсодержащих сточных вод.

3. Проведенные систематические исследования влияния различных факторов на процесс очистки позволили установить взаимосвязь и взаимозависимость кинетических, сорбционных, фазовых и структурных превращений, сопровождающих процессы очистки медь- и никельсодержащих сточных вод шлаком ОЭМК.

4. Предложен механизм процесса очистки медь- и никельсодержащих сточных вод, протекающий благодаря образованию малорастворимых гидроксидов металлов и усиливающийся явлениями физической и химической сорбции тяжелых металлов на поверхности частиц шлака и поликремниевых кислот, образующихся в результате гидролиза силикат-ионов SiO44- и имеющих высокоразвитую поверхность.

5. Разработаны математические модели, адекватно описывающие процессы очистки медь- и никельсодержащих сточных вод, установлены оптимальные технологические параметры, позволяющие целенаправленно влиять на эффективность очистки процесса.

6. Предложен способ утилизации шлама водоочистки в качестве добавки к низкомарочным бетонам без снижения прочностных характеристик.

Основное содержание диссертационной работы изложено 
в следующих публикациях:

1. Проскурина И.И. Исследование изменений фазового состояния электросталеплавильного шлака при очистке сточных вод // Современные проблемы строительства и реконструкции зданий и сооружений: Материалы Междунар. науч.-техн. конф. – Вологда: ВоГТУ, 2003.-с. 231-233.

2. Проскурина И.И. Изменение площади удельной поверхности шлака ОЭМК в процессах очистки сточных вод // Экология – образование, наука, промышленность и здоровье: Сб. докл. 2-й Междунар. научн.-практ. конф.-Белгород: Изд-во БГТУ, 2004. - № 8. Ч.IV.-с.149-151.

3. Свергузова С.В., Проскурина И.И. Промышленные отходы  Белгородской области // Проблема утилизации отходов: Труды междунар. науч.- технич. конф.13–17 сентября г. Ялта / Ред. Кол.: - К.: Т–во «Знание», Украина, 2004- 116 с.

4. Проскурина И.И., Свергузова С.В. Возможные пути использования промышленных отходов Белгородской области // Проблема утилизации отходов: Труды междунар. науч.- технич. конф.13–17 сентября г. Ялта / Ред. Кол.: - К.: Т–во «Знание», Украина, 2004 – 116 с.

5. Проскурина И.И., Свергузова С.В. Использование шлака оскольского электрометаллургического комбината для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов (Cu2+, Ni2+) // Сотрудничество для решения проблемы отходов: Тезисы докладов II Междунар. конф. -  г.Харьков. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2005. – 392 с.

6. Свергузова С.В., Василевич Н.Н., Проскурина И.И. Использование металлургических шлаков // Медицинская экология: Сб. статей IV Междунар. науч.- практич. конф. - г.Пенза, 2005.  –  с. 114-116.

7. Проскурина И.И., Свергузова С.В. Водные объекты как элемент окружающей среды // Безопасность – основа устойчивого развития регионов и мегаполисов. Доклады на тематических науч.-практич. конф. и круглых столах. Россия, Москва, октябрь-ноябрь 2005 г. – М.: ООО «Научно-издательский центр «Инженер», 2005 г.

9. Свергузова С.В., Василевич Н.Н., Проскурина И.И. Экологическая обстановка и здоровье населения в Белгородской области. // Сб. статей IV Междунар. науч.- практич. конф. - г. Пенза, 2005.  –  с. 114-116.

10. S. V. Sverguzowa, G. I. Tarasova, I. I. Proskurina. Aqueous wastestreatment from fats waste products of the industry. // Euro-eco Hannover 2006. Internationaler Kongresse Fachmesse.

11. Шлак ОЭМК для очистки сточных вод / Свергузова С.В., Проскурина И.И. // Материалы Межд. Науч-практ. конф. «Экология, окружающая среда и здоровье населения Центрального Черноземья».- Курск.- 2005.- с.66-67.

12. И. И. Проскурина, С. В. Свергузова, Н. Н. Василевич. Использование металлургических шлаков для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов. // Экология и промышленность России. Май,  2006 г.  с. 16-18.

13. И. И. Проскурина, С. В. Свергузова. Использование шламов водоочистки. // Строительные материалы. 2006. №4. с. 66-67.

Подписано в печать 29.03.07.  Формат 60х84/16. Усл. печ. л. 1,1. Уч.-изд.л. 1,3.

Тираж  100  экз. Заказ  30.      Цена  10 р.

Отпечатано ИП Остащенко А.А., г. Белгород, ул. Буденного, д. 10, кв. 14