# На правах рукописи

Шабанова Ирина Александровна

ДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА РАЗРЫВА-ВОССТАНОВЛЕНИЯ  МАГНИТНОЖИДКОСТНОЙ МЕМБРАНЫ

01.04.07 – Физика конденсированного состояния

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата физико-математических наук

КУРСК-2012

Работа выполнена на кафедре физики Юго-Западного государственного университета

Научный руководитель:	доктор физико-математических наук, профессор заведующий кафедрой физики ЮЗГУ,

Полунин Вячеслав Михайлович

Официальные оппоненты: 	доктор физико-математических наук, профессор,

профессор кафедры физики ФГБОУ ВПО

«Курский государственный университет»

Неручев Юрий Анатольевич

кандидат физико-математических наук, доцент,

доцент кафедры общей физики ФГБОУ ВПО

«Ставропольский государственный университет»

Бондаренко Елена Александровна

Ведущая организация: 	Учреждение Российской академии наук

Институт механики сплошных сред УрО РАН

Защита состоится 29 марта 2012 г. в 16:00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.105.04 при Юго-Западном государственном университете по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94, конференц-зал.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ЮЗГУ.

Автореферат разослан 25 февраля 2012 г.

Учёный секретарь диссертационного совета,

кандидат физико-математических наук     			    Рослякова Л.И.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

- Актуальность исследования. В число первых в истории достижений нанотехнологий входит создание жидкостей, обладающих сильными магнитными свойствами, - магнитных жидкостей (МЖ). Об уникальности физических свойств МЖ (способность намагничиваться до насыщения, эффективное взаимодействие с магнитными полями, текучесть) в отечественной литературе впервые сообщается в работе М.И. Шлиомиса (Шлиомис М.И. Магнитные жидкости // Успехи физ. наук. 1974. Т. 112. № 3. С. 427-459). Эти качества предопределяют широкие возможности их применения в различных областях науки и техники и, вместе с тем, делает актуальной задачу исследования физических механизмов процессов, протекающих в магнитожидкостных активных элементах перспективных устройств и приборов.

В настоящее время основное применение МЖ находят в магнитожидкостных герметизаторах (МЖГ) и в магнитожидкостных уплотнителях (МЖУ), используемых, прежде всего, в космических технологиях. Среди отечественных ученых значительные достижения в создании этих устройств принадлежат Д.В. Орлову, А.П. Сизову, Ю.О. Михалеву, В.В. Подгоркову (Д.В. Орлов, Ю.О. Михалев, Н.К. Мышкин и др. Магнитные жидкости в машиностроении // М.: Машиностроение. 1993. – С. 272), Ю.Я. Щелыкалову, Ю.Б. Казакову, Н.А. Морозову, Ю.И. Страдомскому (Казаков Ю.Б., Морозов Н.А., Страдомский Ю.И., Перминов С.М. Герметизаторы на основе нанодисперсных магнитных жидкостей и их моделирование // ГОУВПО «Ивановский гос.энергет. ун-т им. В.И. Ленина»: Иваново. 2010. – С.184.). Большое значение имеют прочностные и кинетические свойства этих устройств. Однако остается невыясненной физическая природа факторов, которые обусловливают динамику разрыва и восстановления отверстия магнитожидкостных перемычек при достижении критического перепада давления в условиях эксплуатации. Строгое аналитическое решение данного вопроса, основанное на привлечении уравнений магнитогидродинамики с учетом сил поверхностного натяжения, конкретной геометрии магнитного поля и свободной поверхности магнитожидкостной мембраны (МЖМ), представляется чрезвычайно сложной задачей.

В связи с этим возникает интерес к экспериментальному исследованию МЖМ, которая, как показано в монографии В.М.Полунина (Полунин В.М. Акустические эффекты в магнитных жидкостях // М: ФИЗМАТЛИТ, 2008. – С 207), может выступать как модель МЖГ и МЖУ, и имеет перспективу применения в виде самостоятельного устройства. При этом в качестве расчетной базы целесообразно использовать результаты достаточно подробно изученных теоретически и экспериментально проблем акустической кавитации (Сиротюк М.Г. Акустическая кавитация // Под ред. В.А. Акуличева. – М.:Наука, 2008.- С. 271). Такого рода исследования способствуют развитию физических представлений о магнитогидродинамических процессах в нанодисперсных магнитных жидкостях.

Целью диссертационной работы является изучение динамики процесса разрыва-восстановления МЖМ на основе классической модели Рэлея, адаптированной к условиям пондеромоторного взаимодействия нанодисперсной МЖ с неоднородным магнитным полем.

Задачи исследования:

- Осуществить синтез образцов магнетитовой МЖ различной концентрации, предназначенных для образования исследуемой МЖМ, при комплексном физическом анализе нанодисперсной магнитной фазы методами магнитогранулометрии (МГМ), акустогранулометрии (АГМ), атомной силовой микроскопии (АСМ) и просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ).

- Получить оптическим методом экспериментальные данные о диаметре, времени жизни каверны в МЖМ и скорости перемещения ее границы на этапах расширения и захлопывания.

- Исследовать топографию активной зоны магнитного поля кольцевого магнита, используемого для создания МЖМ.

- Рассчитать компоненты давления, оказываемого на основание и боковую поверхность оболочки цилиндрической формы заполняющей ее магнитной жидкостью, помещенной в активную зону магнита.

- В приближении слабомагнитной среды установить вид свободной поверхности МЖМ, обусловленный топографией магнитного поля.

- Разработать модель динамики процесса разрыва-восстановления МЖМ с применением выводов классической теории Рэлея, адаптированной к условиям пондеромоторного взаимодействия нанодисперсной МЖ с неоднородным магнитным полем.

- Провести сравнительный анализ экспериментальных данных по времени захлопывания каверны в МЖМ и скорости ее расширения с выводами предложенной модели.

Объектом исследования является нанодисперсная магнетитовая МЖ на основе керосина. Предмет исследования – динамика процесса разрыва - восстановления магнитожидкостной мембраны.

Научные результаты, выносимые на защиту:

- Экспериментальные данные о динамических особенностях разрыва-восстановления МЖМ на образцах синтезированной МЖ при комплексном физическом анализе нанодисперсной магнитной фазы методами МГМ, АГМ, АСМ, ПЭМ.

- Модельное представление конического вида свободной поверхности МЖМ, основанное на результатах исследования топографии магнитного поля кольцевого магнита и выводе о доминирующей роли пондеромоторных сил.

3. Динамические особенности процесса разрыва-восстановления МЖМ связаны с тем, что в отличие от классической модели Рэлея, функцию гидростатического давления выполняет давление пондеромоторного происхождения со стороны неоднородного магнитного поля.

Научная новизна результатов исследования:

- Доминирующую роль динамических процессов разрыва-восстановления МЖМ выполняют пондеромоторные силы взаимодействия МЖ с неоднородным магнитным полем.

- Конфигурация поверхности МЖМ с учетом топографии магнитного поля в приближении слабомагнитной среды может быть сведена к коническому виду.

- Результаты экспериментальных данных о динамических особенностях разрыва-восстановления МЖМ, которые  подтверждают выводы, получаемые из адаптированной модели Релея, учитывающей доминирующий вклад пондеромоторных сил.

Практическая и теоретическая значимость работы.

Полученные результаты имеют значение в области физики конденсированного состояния, магнитной гидродинамики, механики жидкости и газа, молекулярной акустики. Результаты исследования могут быть полезными для инженеров и конструкторов при проектировании и модернизации МЖГ, МЖУ, амортизаторов, дозаторов газа, техническим элементом которых является магнитожидкостная мембрана, а также могут использоваться в учебном процессе, что положительным образом сказывается на качестве подготовки специалистов технических специальностей, стимулирует интерес студентов к научно-исследовательской работе.

- Достоверность экспериментальных исследований подтверждается использованием поверенной измерительной техники и аналого-цифрового преобразователя, обеспечивающего компьютерную обработку результатов эксперимента; оценкой погрешности измерений; совпадением данных независимых экспериментов; согласованием данных, полученных методами АГМ, МГМ, ПЭМ, АСМ.

- Личный вклад автора. Синтезированы образцы исследуемых МЖ и проведен гранулометрический анализ их состава методами АГМ, МГМ, ПЭМ, АСМ; получены экспериментальные значения времени жизни, диаметра и скорости расширения границ каверны в МЖМ; разработано специализированное программное обеспечение для анализа экспериментальных результатов; исследована топография магнитного поля используемого кольцевого магнита; проведен расчет компонент давления, оказываемого на цилиндрическую оболочку магнитной жидкостью; предложена модель динамики процесса разрыва и восстановления МЖМ и проведено сравнение выводов модельной теории с опытными данными.

- Соответствие диссертации паспорту научной специальности. В соответствии с областью исследования специальности 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» диссертация включает в себя теоретическое и экспериментальное исследование нанодисперсной магнитной жидкости – динамики процесса разрыва и восстановления МЖМ. Полученные научные результаты соответствуют пунктам 2 и 7 паспорта специальности.

- Апробация результатов исследования. Результаты исследования апробированы на XVII Зимней школе по механике сплошных сред, (Пермь, 2011); III Всероссийской научной конференции «Физико-химические и прикладные проблемы магнитных дисперсных наносистем» (Ставрополь, 2011); ХXII Сессии Российского акустического общества (Саратов, 2011); 14-й Международной Плесской научной конференции по нанодисперсным магнитным жидкостям (Плес, 2010); IX научно-технической конференции «Вибрация 2010» (Курск, 2010); XI Всероссийской молодежной школе-семинаре по проблемам физики конденсированного состояния вещества (Екатеринбург, 2010); II международной научной конференции «Актуальные проблемы молекулярной акустики и теплофизики» (Курск, 2010).

- Материалы диссертации использованы в научных отчетах по ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (гранты НК-410П - ГК № 2311, 2011-1.3.2-121-003 - ГК № 14.740.11.1160).

- Публикации. Основные результаты, представленные в диссертации, опубликованы в 22 работах, из них 6 - в рецензируемых научных журналах и изданиях. Имеются 4 патента на изобретение.

- Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, списка использованных источников из 115 наименований. Работа изложена на 126 страницах машинописного текста, содержит 37 рисунков, 17 таблиц.

Основное содержание работы

Во введении обоснована актуальность работы, сформулирована цель, задачи и основные положения, раскрыта научная новизна и практическая значимость работы.

В главе 1 представлен обзор ранее опубликованных работ. Рассмотрены общие сведения о МЖ. Особое внимание уделено возможности интерпретации динамики разрыва и восстановления МЖМ на основе классической модели Рэлея. На основании представленного литературного обзора намечена цель и обозначены задачи исследования.

В главе 2 описаны методика и экспериментальная установка для исследования динамических характеристик процесса разрыва-восстановления МЖМ.

Рис. 1. Блок-схема экспериментальной установки

8

4

5

2

9

10

11

N

S

N

S

7

1

3

6

12

14

15

13

б)

а)

Экспериментальное определение времени жизни каверны в МЖМ τ осуществляется на установке, блок-схема которой представлена на рисунке 1 а). Кольцевой магнит 1 с вмонтированной в него измерительной катушкой 3 соединен с кинематическим узлом 2 катетометра, позволяющим определять смещение мембраны от положения равновесия с точностью до 0,01 мм. Стеклянная трубка 7 жестко закрепляется в вертикальном положении. Под трубкой располагается лазерный модуль 5. В систему введен стабилизированный источник питания 4. Для равномерного распределения интенсивности светового пучка в области расположения МЖМ между лазером 5 и трубкой 3 помещен рассеиватель 6. Световой поток от лазера 5 через рассеиватель 6 распространяется в вертикальном направлении на МЖМ 8. Над трубкой закрепляется фотодиод 9. Сигналы с фотодиода и катушки 3 одновременно поступают на аналогово-цифровой преобразователь 10 и компьютер 11. Прием и начальная обработка сигнала с АЦП осуществляется программой, разработанной в среде NI LabView, позволяющей одновременно получать данные об интенсивности светового пучка, идущего от лазера через отверстие в МЖМ при ее разрыве, о времени раскрытия и схлопывания полости, длительности разрыва мембраны, частоте колебаний МЖМ после разрыва, а также коэффициента затухания колебаний МЖМ.

Экспериментальное определение диаметра каверны в МЖМ осуществляется на установке, схема которой представлена на рис. 1 б) (элементы 9-11 заменяются следующей аппаратурой: 12- тонкая линза, 13 – экран, 14 - цифровая камера, 15 – компьютер). Разработанное специализированное программное обеспечение позволяет оптимизировать обработку изображений с камеры при определении диаметра каверны в МЖМ.

В главе 3 описаны особенности синтеза образцов МЖ-1, МЖ-2, МЖ-4 (МЖ типа «магнетит Fe3O4 в керосине» с олеиновой кислотой в роли ПАВ), проведенного на основе стандартного метода химической конденсации. Образец МЖ-3 получен в «НИПИгазпереработка», г. Краснодар. Для исследования физических параметров полученных образцов были задействованы как прямые микроскопические методы (ПЭМ, АСМ), так и интегральные измерения (МГА, АГМ), результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1

| Образец | ρ, кг/м3 | φ, % | Ms, кА/м | АСМ | МГА | ПЭМ | АГМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | def, нм | d, нм | def, нм | d, нм |
| МЖ-1 | 1053 | 5,7 | 20 | 12 | 10 | 9 | - |
| МЖ-2 | 1240 | 9,9 | 43 | 11 | 12 | 10 | - |
| МЖ-3 | 1315 | 11,6 | 45,8 | - | 10 | 8 | 12 |
| МЖ-4 | 1493 | 15,6 | 63,4 | 12 | 10 | 10 | - |

где ρ – плотность, φ – концентрация твердой фазы, Ms – намагниченность насыщения, def - оценочные значения эффективного диаметра наночастиц МЖ, полученные методами АСМ и ПЭМ, d=(dmax+dmin)/2- среднее значение диаметра наночастиц МЖ, полученное методами МГА и АГМ.  В образцах МЖ-2, МЖ-3 капиллярным методом измерена сдвиговая вязкость η, значение которой составляет соответственно 7,9·10-3 Па·с и 4,7·10-3 Па·с. Относительная погрешность измерения ρ, φ, Ms составляет соответсвенно 1%, 5%, 5%.

На рисунке 2 представлены данные, отображающие результаты микроскопических методов анализа.

0

0,05

0,1

0,15

0,2

1

5

9

13

17

21

x, нм

f(x)

а)

б)

в)

50 нм

Рис. 2. Результаты микроскопических методов анализа: а) гистограмма распределения ПЭМ для МЖ-1, б) скан АСМ для МЖ-4, в) скан ПЭМ для МЖ-3

Здесь же представлены экспериментальные данные о времени раскрытия и захлопывания полости, максимальном диаметре каверны в МЖМ, полученные для образцов МЖ-1, МЖ-2, МЖ-3, МЖ-4 на установках, описанных в главе 2.

Приведены результаты исследования топографии магнитного поля кольцевого магнита, которые представлены в виде матриц. Элементы матрицы aij имеют значение одного из параметров магнитного поля: модуля вектора напряженности магнитного поля Hij, осевой (Hz)ij и радиальной (Hr)ij составляющих вектора H, осевой (∆Нz/∆z)ij и радиальной (∆Нz/∆r)ij составляющих градиента напряженности поля.

На рисунке 3 представлена матрица с элементами aij=(∆Нz/∆z)ij,∙106 А/м2.

В главе 4 в рамках модели слабомагнитной среды произведена оценка компонентов давления, оказываемого на основание и боковую поверхность оболочки цилиндрической формы заполняющей ее магнитной жидкостью, помещенной в активную зону магнитного поля кольцевого магнита.

Рис. 3. Матрица aij=(∆Нz/∆z)ij,∙106 А/м2

Давление пондеромоторных сил, оказываемое на нижнее основание цилиндра рd, оценивается по следующей схеме: рассчитывается приращение давления ∆pi в i- ом слое толщиной ∆z=1мм по формуле: Δpi=∇pi⋅Δz=μ0⋅M⋅(∇H)i⋅Δz, при этом значение градиента напряженности магнитного поля (∇H)i получено путем усреднения по всем элементам каждой строки; суммирование значений ∆pi по всем семи слоям дает рd =5102 Па. Оценка давления пондеромоторных сил на боковую поверхность цилиндра рs проводится по той же схеме. В данном случае значения градиента напряженности магнитного поля (∇H)j получены путем усреднения по всем элементам каждого столбца: (∇H)j=i=1i=7ΔΗz/Δrij/7. Получено рs=2102 Па.  Магнитный скачок давления рассчитывается по формуле pm=1/2µ0М2, и составляет ~2.5102 Па.

Давление под искривленной свободной поверхностью столбика МЖ рассчитывается по формуле Лапласа: рσ=2σR, где R - радиус кривизны поверхности, σ - коэффициент поверхностного натяжения МЖ. Принимая R=7мм, σ=28∙10-3 Н/м, получим р=8 Па. Гидростатическое давление р=ρgh=72 Па.

Согласно теоретической модели (Баштовой В.Г., Берковский Б.М., Вислович А.Н. Введение в термомеханику магнитных жидкостей // М., 1985. – С. 189), в предположении отсутствия поверхностного натяжения и магнитного скачка давления уравнение свободной поверхности имеет вид: z=Ф(ρg)+const, где z=(x,y) – уравнение поверхности раздела, Ф=μ0H0HМdH - потенциал объемной пондеромоторной (магнитной) силы. Анализ матрицы с элементами (Hz)ij показывает, что изменение данного элемента по строкам (i=const) в направлении радиуса r можно аппроксимировать линейной зависимостью:НZi=НZ0i+ci⋅r, где ci - тангенс угла наклона прямолинейного отрезка. В рамках приближенной оценочной модели заменим их средними значениями ci и (Hz0)i путем усреднения каждого из них по всем строкам от максимального значения i=m до i=1:

cm=i=1i=7ci/m, 	Hz0m=i=1i=7Hz0i/m.

В таком случае можно записать: Hzm=Hz0m+cm⋅r. Для m=7 по полученным данным имеем (Hz0)m= 49 кА/м, cm=1.4 МА/м2.

В результате уравнение свободной поверхности принимает вид: zm=Фi/μ0⋅М⋅Gtm, где Gtm представляет собой усредненное значение градиента осевой составляющей поля по каждой строке: Gi=j=1j=7(ΔHzΔz)ij/7 и по строкам от i=1 до i=m, соответствующим высоте столбика МЖ в целых числах от 1 до 7 мм: Gtm=i=0i=mGi/m; Фm - потенциал пондеромоторной силы, представляемый в рамках приближенной модели в виде: Фm=μ0⋅M⋅(Hz0)m+cm⋅r.

После несложных преобразований получим: zmr=(Hz0)m+cmr/Gtm. Зависимость zm(r) является прямой линией, тангенс угла наклона которой зависит от значения m, т.е. от заданной высоты столбика МЖ: tgαm=cmGtm. В рассматриваемом приближении свободная поверхность капли МЖ имеет форму конуса.

Рис.4. Схема модели

Х

B

Z

2R

Схема модели процесса разрыва-восстановления МЖМ показана на рисунке 4. Черной сплошной штриховкой выделена МЖМ с круглым отверстием радиуса R по центру. Верхняя и нижняя открытые поверхности перемычки имеют коническую форму с осью Z. Магнитное поле с индукцией B создано кольцевым магнитом, намагниченным в осевом направлении и расположенным коаксиально оси стеклянной трубки в плоскости симметрии МЖМ (на рисунке не показано). Моделируемая полость изображена штрихпунктирной линией. Таким образом, для перехода к МЖМ из «стандартной» сферически симметричной схемы захлопывания полости, рассмотренной впервые Рэлеем, исключаются два шаровых сектора (сверху и снизу). В модели процесса разрыва-восстановления МЖМ предполагается, что функция гидростатического давления, используемая в классической модели Рэлея, выполняется давлением пондеромоторного происхождения со стороны неоднородного магнитного поля, и что действие на обе поверхности МЖМ пондеромоторных сил приводит к распределению давления в жидкости, эквивалентному распределению давления при сферически симметричном течении.

В теории Рэлея максимальное значение скорости расширения полости Umax определяется из выражения:

Umax=2p0/3ρ0.					(1)

где ρ0 – плотность жидкости, p0 – гидростатическое давление

Скорость захлопывания полости U/:

U2=2p0/3ρ0Rm3/R3−1,				(2)

где Rm – начальный (максимальный) радиус полости.

Время захлопывания пустой полости в поле гидростатического давления:

τm=0.915⋅Rm⋅ρ0/p012.				(3)

Средняя скорость раскрытия полости, получаемая по экспериментальным данным, рассчитывается по формуле: U=Rm/τ, где τ – время процесса от его начала до достижения максимума на кривой зависимости U от t.

Оценка физических параметров процесса разрыва-восстановления МЖМ по формулам (1)-(3) представлена в табл. 2.

Таблица 2

| D, мм | время жизни τ, мс |  | время захлопывания каверны |  | скорость раскрытия полости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | расширение | сжатие | m мс, (теор.) | m, мс (экспер.) | Umax м/с, (теор.) | Uм/с, (экспер.) |
| 1,2 | 11,7 | 7,5 | 3,8 | 6,5 | 0,12 | 0,2 |
| 1,0 | 9,7 | 7,2 | 2,6 | 5 | 0,14 | 0,5 |
| 0,85 | 10,7 | 7,1 | 2,1 | 4,6 | 0,15 | 0,2 |
| 0,83 | 4,8 | 3,0 | 2,0 | 2,7 | 0,16 | 0,26 |

Относительная погрешность измерений: для τ ~  2%, для U ~ 15%.

Заметим, что численные значения величин U и Umax различаются менее чем на порядок, что можно считать вполне удовлетворительным результатом для приближенной модельной теории.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

  - Проведено исследование дисперсного состава образцов МЖ методами АСМ, АГМ, МГМ, ПЭМ. Данные, полученные по перечисленным методикам, согласуются друг с другом в пределах погрешности измерений.

  - Оптическим методом получены экспериментальные данные о диаметре, времени жизни каверны в МЖМ и скорости перемещения ее границы на этапах расширения и захлопывания на трех образцах синтезированной МЖ и одном образце, полученном в специализированной организации.

  - Исследована топография активной зоны магнитного поля кольцевого магнита. Полученные результаты представлены в виде матриц, элементы которых имеют значение одного из параметров магнитного поля: модуль вектора напряженности магнитного поля, осевая и радиальная составляющие вектора напряженности, осевая и радиальная составляющие градиента напряженности поля.

  - Показано, что давления пондеромоторных сил на основание и стенки оболочки цилиндрической формы заполняющей ее магнитной жидкостью приблизительно равны между собой; каждое из них значительно превосходит гравитационную и капиллярную составляющие давления.

  - Показано, что в приближении слабомагнитной среды свободная поверхность магнитожидкостной мембраны имеет конический вид.

  - Разработана модель динамики процесса разрыва-восстановления МЖМ, основанная на выводах классической теории Рэлея, учитывающая, что функция гидростатического давления выполняется давлением пондеромоторного происхождения со стороны неоднородного магнитного поля.

  - Показано, что выводы модельной теории и экспериментальные значения средней скорости раскрытия, времени захлопывания каверны в МЖМ согласуются друг с другом.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

В рецензируемых научных журналах и изданиях:

- Polunin, V.M. On the dynamics of self-restoring of magnetic fluid membranes using a cavitation model / V.M. Polunin, I.A. Schabanova, M.L. Boev [et al.] // Magnetohydrodynamics. 2011. V. 47. № 3. P. 303-313.

- Полунин, В.М. О возможности использования кавитационной модели при описании процесса разрыва и восстановления магнитожидкостной мембраны / В.М. Полунин, И.А. Шабанова, М.Л. Боев [и др.] // Известия ЮЗГУ. Курск, 2011. № 3(36). С. 32-37.

- Полунин, В.М. Исследование кинетико-прочностных свойств магнитожидкостной мембраны / В.М. Полунин, А.А. Гуламов, И.А. Шабанова [и др.] // Нанотехника. 2010. № 1(21). С. 10 - 19.

- Polunin, V.M. Study of the kinetic and strength properties оf magnetofluid membranes / V.M. Polunin, S.S. Khotynyuk, I.A.. Schabanova [et al.] // Magnetohydrodynamics. 2010. V. 46. № 3. P. 299-308.

- Polunin, V.M. On the estimation of physical parameters of magnetic nanoparticles in magnetic fluid / V.M. Polunin, N.S. Kobelev, I.A. Schabanova [et al.] // Magnetohydrodynamics. 2010. V. 46. № 1. P. 31-40.

- Полунин, В.М. Акустоструктурный анализ нанодисперсной магнитной жидкости / В.М. Полунин, П.А. Ряполов, И.А. Шабанова [и др.] // Известия высш. учебн. заведений. Физика. Томск, 2011. № 1. С. 10-15.

Другие публикации:

- Полунин, В.М. Физический механизм процесса разрыва-захлопывания магнитожидкостной мембраны / В.М. Полунин, И.А. Шабанова, М.Л. Боев [и др.] // «Физико-химические и прикладные проблемы магнитных дисперсных наносистем»: Сб. трудов III Всероссийской научной конференции. Ставрополь, 2011. С.79-84.

- Полунин, В.М. Кавитационная модель кинетики разрыва и восстановления магнитожидкостной мембраны / В.М. Полунин, И.А. Шабанова, М.Л. Боев [и др.] // Матер. XXIV сессии Российского акустического общества. – М.: ГЕОС, 2011. С. 59-63.

- Полунин, В.М. Кинетика образования и захлопывания каверны в магнитожидкостной перемычке / В.М. Полунин, С.С. Хотынюк, И.А. Шабанова [и др.] // Сб. тр. 14 Международной Плесской научной конф. по нанодисперсным магнитным жидкостям. Иваново, 2010. С. 130-136.

- Полунин, В.М. Исследование кинетики разрыва магнитожидкостной мембраны / В.М. Полунин, И.А. Шабанова, C.C. Хотынюк //«Актуальные проблемы молекулярной акустики и теплофизики». Ультразвук и термодинамические свойства вещества: сб. научн. тр.: Вып. 37: матер. II Международной научной конференции. Курск, 2010. С. 134-138.

- Полунин, В.М. Исследование разрывной магнитожидкостной мембраны оптическим методом / В.М. Полунин, С.С. Хотынюк, И.А. Шабанова [и др.] // «Вибрация 2010»: сб. тр. IX научно-технической конференции. Курск, 2010. С. 306-312.

- Полунин, В.М. Исследование дисперсного состава магнитных жидкостей на основе акустомагнитного эффекта / В.М. Полунин, П.А. Ряполов, И.А. Шабанова [и др.] // Матер. XXII сессии Российского акустического общества. М.: ГЕОС, 2010. С. 74-77.

- Полунин, В.М. Получение, анализ свойств и разработка новых способов применения нанодисперсных магнитных жидкостей / В.М. Полунин, А.П. Кузьменко, И.А. Шабанова [и др.] // Инновационная Россия: опыт регионального развития: сб. тр.  Курск, 2009.  С. 294 - 298.

- Полунин, В.М. К формированию представлений студентов о вязкости нанодисперсной магнитной жидкости / В.М. Полунин, Г.В.Карпова, И.А. Шабанова [и др.] // Тезисы докладов Международной школы-семинара «Физика в системе высшего и среднего образования России». М.: АПР, 2010. С.245-246.

- Шабанова, И.А. Методы исследования кинетических свойств магнитожидкостной мембраны / И.А. Шабанова // Тезисы докладов XI Всероссийской молодежной школы-семинара по проблемам физики конденсированного состояния вещества. Екатеринбург, 2010. С. 231.

- Полунин, В.М. Результаты измерения намагниченности магнитных жидкостей, синтезированных в ЮЗГУ / В.М. Полунин, И.А. Шабанова, А.О. Танцюра // Ультразвук и термодинамические свойства вещества: сб. научн. тр.: Вып. 37: матер. II Международной научной конференции «Актуальные проблемы молекулярной акустики и теплофизики». Курск, 2010.  С. 101-106.

- Полунин, В.М. Исследование процесса разрыва-захлопывания на основе кавитационной модели / В.М. Полунин, И.А. Шабанова, C.C. Хотынюк // Тезисы докладов XVII Зимней школы по механике сплошных сред. Пермь, 2011. С. 261.

- Полунин, В.М. Получение, анализ свойств и разработка новых способов применения нанодисперсных магнитных жидкостей [Текст] / В.М. Полунин, А. П. Кузьменко, А. Н. Кутуев, С. С. Хотынюк, И. А. Шабанова // Инновационная Россия: Опыт регионального развития: сборник научных трудов. КурскГТУ: Курск, 2009. С. 294-297.

- Пат. 102704 Российская Федерация, МПК F 04 D 3/00. Устройство для напорного перемещения газа или жидкости [Текст] / С.Г. Емельянов, В.М. Полунин, Н.С. Кобелев, И.А. Шабанова, П.А. Ряполов, А.М. Стороженко, С.С. Хотынюк; заявитель и патентообладатель Юго-Западный гос. ун-т. – № 2010144292/28; заявл. 28.10.2010; опубл. 10.03.11, Бюл. № 7. – 5 с. ил.

- Пат. 101818 Российская Федерация, МПК G 01 F 11/00. Дозатор газа [Текст] / С.Г. Емельянов, В.М. Полунин, Н.С. Кобелев, П.А. Ряполов, И.А. Шабанова; заявитель и патентообладатель Юго-Западный гос. ун-т. – № 2010119759/28; заявл. 17.05.2010; опубл. 27.01.11, Бюл. № 3.  6 с. ил.

- Пат. 101818 Российская Федерация, МПК G 01 F 11/00. Мембранный насос [Текст] / С.Г. Емельянов, В.М. Полунин, Н.С. Кобелев, П.А. Ряполов, И.А. Шабанова; заявитель и патентообладатель Юго-Западный гос. ун-т. – № 2010119759/28; заявл. 31.03.2010; опубл. 27.01.11, Бюл. № 3.  6 с. ил.

- Пат. 104255 Российская Федерация, МПК F 04 D 35/04. Устройство для сжатия газа посредством жидкого рабочего тела [Текст] / С.Г. Емельянов, В.М. Полунин, Н.С. Кобелев, И.А. Шабанова, П.А. Ряполов, А.М. Стороженко, С.С. Хотынюк; заявитель и патентообладатель Юго-Западный гос. ун-т. – № 2010144291/28; заявл. 28.10.2010; опубл. 10.05.11, Бюл. № 13. 5 с. ил.

Подписано в печать   22.02.2012г. Формат 6084 1/16. Печать офсетная.

Печ.л. 1 . Тираж 120 экз. Заказ  10  .

Юго-Западный государственный университет.

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94