На правах рукописи

Шкурков Андрей Юрьевич

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТАЛОСТНЫХ СВОЙСТВ СТАЛЕЙ

ДЛЯ ПРЯМОТОЧНЫХ КЛАПАНОВ ПОРШНЕВЫХ

КОМПРЕССОРОВ

05.16.01 –Металловедение и термическая обработка металлов

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

К У Р С К   2006

Работа выполнена на кафедре «Технология металлов и ремонт машин» в ФГОУ ВПО Курская государственная сельскохозяйственная академия имени профессора И.И. Иванова

Научный руководитель:				доктор технических наук, профессор

Колмыков Валерий Иванович

Официальные оппоненты: 				доктор технических наук, профессор

Гадалов Владимир Николаевич,

доктор технических наук, профессор

Борсяков Анатолий Сергеевич

Ведущая организация: 					ОАО « Прибор»

Защита состоится 23 июня 2006 года в 10 часов на заседании диссертационного совета Д.212.105.01 при Курском государственном техническом университете по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке  Курского государственного технического университета

Автореферат разослан «____» мая 2006 года

Ученый секретарь

диссертационного совета,

к.т.н., доцент                                                              О.Г. Локтионова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Поршневые компрессоры широко применяются во всех отраслях народного хозяйства, в частности в атомной энергетике. На Курской АЭС, например, используется около тысячи  компрессорных установок, которые производят сжатый воздух для привода управляющих и транспортирующих устройств, а также для вспомогательных целей.

Не смотря на многообразие марок и конструкций поршневых  компрессоров все они имеют практически одинаковые основные агрегаты (цилиндры, поршни, коленчатые валы и др.) Одними из главных агрегатов компрессоров являются  клапаны - всасывающие и нагнетательные. От качества работы клапанов зависят многие характеристики компрессоров, а самое главное- затраты на выработку сжатого воздуха.

В последнее время в компрессоростроении все больше начинают внедряться прямоточные клапаны. Эти клапаны обеспечивают наименьшие потери при работе компрессоров, за счет того, что имеют большое проходное сечение и тонкие упругие элементы (пластины), для отжатия которых  требуется небольшое усилие.

Как свидетельствует опыт эксплуатации компрессоров, прямоточные клапаны, по сравнению с клапанами других конструкций (тарельчатыми, пластинчатыми и т.п.), повышают подачу воздуха, снижают расход  электроэнергии, уменьшают шум при работе компрессора и создают условия для более длительной работы компрессора.

Главным недостатком, ограничивающим широкое использование прямоточных клапанов, является их недостаточно  высокая надежность, обусловленная тем, что в каждом из таких клапанов установлено большое количество упругих элементов (пластин), которые не обладают равнопрочностью. Разница в сроках службы отдельных пластин в одном клапане может достигать 300%, а при поломке даже одной пластины клапан становится неработоспособным.

Пластины прямоточных клапанов работают в режиме повторно-силового нагружения и подвержены усталостному разрушению. Исследование усталостных процессов, происходящих в материале пластин, и повышение их усталостной прочности является весьма актуальной задачей, решение которой позволит значительно повысить надежность работы воздушных компрессоров.

Одним из современных прогрессивных  методов повышения усталостной прочности сталей является химико- термическая обработка, в частности низкотемпературная  нитроцементация. Нитроцементация значительно повышает твердость, износостойкость и усталостную прочность стали. Однако, влияние нитроцементации на усталостные свойства стали, в частности тонких сечений, изучено недостаточно. Нет ясности в взаимосвязи степени насыщениия стали азотом и углеродом с усталостными характеристиками нитроцементованных слоев, не ясна роль структуры нитроцементованного слоя в определении уровня усталости материала.

Изучение этих и некоторых других вопросов, связанных с усталостью тонких нитроцементованных пластин, а также вопросов связанных с надежностью прямоточных клапанов воздушных компрессоров весьма актуально. Работы в этом направлении позволят внести заметный вклад в решение важной народнохозяйственной задачи.

Цель работы – повышение надежности поршневых компрессоров  путем увеличения усталостной прочности упругих элементов прямоточных компрессорных клапанов.

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решит следующие задачи:

1. Провести комплексный анализ особенностей конструкции и работы прямоточных клапанов поршневых компрессоров и рассмотреть усталостные процессы, происходящие  в клапанных пластинах при циклическом нагружении.

2. Исследовать  взаимосвязь между магнитными свойствами и усталостными характеристиками сталей.

3. Разработать неразрушающий метод определения усталостной прочности клапанной ленты для ее разбраковки на равнопрочные участки.

4. Разработать метод повышения усталостной прочности клапанных  пластин тонкого сечения из сталей Х15Н9Ю и У8А химико-термической обработкой.

5. Провести проверку технологии упрочнения клапанных пластин прямоточных клапанов поршневых компрессоров низкотемпературной нитроцементацией в производственных условиях.

Научная новизна и положения, выносимые на защиту:

1. На базе экспериментальных и теоретических исследований расширены фундаментальные представления о взаимосвязи магнитных свойств сталей с их структурным состоянием, механическими и усталостными характеристиками.

2. Разработаны научные основы неразрушающего вихретокового метода определения усталостных характеристик плоских стальных изделий тонкого сечения.

3. Установлены закономерности формирования структуры диффузионных слоев при совместном насыщении азотом и углеродом сталей Х15Н9Ю и У8А.

4. Разработаны основные принципы управления структурными факторами нитроцементованных слоев на тонких образцах, определяющими их твердость, упругость и усталостную вязкость  прочность.

5. Научно обоснован технологический процесс низкотемпературной нитроцементации пластин прямоточных компрессорных клапанов, обеспечивающего их максимальную усталостную прочность и, как следствие, надежную работу воздушных компрессоров.

Методы исследований. Для определения  усталостных характеристик клапанных сталей (пластин тонкого сечения) был использован неразрушающий вихретоковый метод с применением установки и измерительного комплекса оригинальной конструкции. Исследование микроструктуры и физико-механических свойств клапанных сталей проводились с использованием металлографического (МИМ-8), дюраметрического (ИТ-7Р «Виккерс», ТК-2М «Роквелл», ПМТ-3) и ренгеноструктурного (ДРОН-3) анализов. Механические свойства клапанных сталей определялись на тонких образцах (разрывная машина Р-5). Содержание азота и углерода в нитроцементованных образцах определялись на атомно-эмиссионном спектрометре SА-2000 фирмы LECO. Статистическая обработка и анализ результатов экспериментов производились с использованием ПЭВМ.

Достоверность результатов исследований, основных положений и выводов диссертации определяется корректностью постановки задач, обоснованностью использования теоретических представлений, комплексными взаимодополняющими современными методами исследований. Достоверность результатов работы подтверждается также согласованностью полученных результатов с результатами других исследователей, работающих в данной области, и проверкой разработанных рекомендаций в производственных условиях.

Практическая ценность.

Разработан метод неразрушающего контроля клапанной ленты и спроектирована установка, позволяющая разбраковывать ленту на участки с одинакой усталостной прочностью, что позволяет комплектовать прямоточные клапаны компрессоров равнопрочными упругими  элементами, изготовленными их этой ленты, и, тем самым, повысить их надежность.

Для клапанных сталей Х15Н9Ю и У8А разработана технология  поверхностного упрочнения низкотемпературной  нитроцементацией, позволяющая значительно повысить их предел выносливости. Комплектование прямоточных клапанов нитроцементованными пластинами увеличивает их долговечность более чем в 3 раза.

Результаты работы приняты к внедрению на Курской атомной электростанции, где эксплуатируется большое число компрессоров.

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и обсуждались  на научных конференциях: «Сварка и родственные технологии в машиностроении и электронике»- Курский государственный технический университет (2002- 2003 г.г.); «Проблемы развития сельского хозяйства Центрального Черноземья»- Курская государственная сельскохозяйственная академия (2005 г); «Проблемы развития аграрного сектора региона»- Курская государственная сельскохозяйственная академия (2006 г). Кроме того материалы диссертации неоднократно докладывались на расширенном заседании кафедры технологии металлов и ремонта машин Курской ГСХА (2002…2006 г.г.)

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 печатных работ.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, общих выводов, библиографического списка и приложений. Общий объем работы 157 страниц, в том числе 11 таблиц, 37 рисунков, библиографический список насчитывает 116 литературных источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы,  рассмотрена концепция повышения усталостной прочности стальных изделий и обозначена проблема повышения надежности компрессоров.

В первой главе проведен анализ литературных данных по условиям работы пластин прямоточных клапанов поршневых компрессоров и по методам повышения усталостной прочности стальных изделий.

Упругие пластины прямоточных клапанов работают в жестких условиях циклического нагружения  и выходят из строя в результате усталостного разрушения. По  современным представлениям усталостное разрушение является результатом поглощения критическим объемом металла предельной для его кристаллической решетки энергии. Область чистой (многоцикловой)  усталости охватывает диапазон относительно небольших амплитуд напряжений, при действии которых подводимая энергия в первые циклы нагружения  может рассеиваться в металле без накопления повреждений. При напряжениях выше некоторого критического предела  начинает развиваться  локальная пластическая деформация  отдельных неблагоприятно ориентированных кристаллов, сопровождающихся циклическим наклепом. Это явление приводит к постепенному падению прочности, подготавливает условия для возникновения  усталостной трещины и, в конечном итоге для разрушения металла.

Усталостная прочность стали во многом определяется пределом текучести, размерами зерен металла, фазовым составом, а также остаточными напряжениями  в поверхностных слоях деталей. Методы повышения усталостной прочности стальных изделий как раз сводятся к созданию наиболее благоприятной структуры и свойств их поверхностных слоев.

С точки зрения повышения предела выносливости стали представляют интерес такие виды поверхностной обработки, как поверхностная закалка, поверхностный наклеп и химико-термическая обработка (цементация, нитроцементация, азотирование). Для поверхностного упрочнения тонких клапанных пластин наиболее целесообразно использовать нитроцементацию, так как совместная диффузия азота и углерода способствует ускорению процесса и приводит к благоприятному сочетанию прочности и пластичности в поверхностных слоях, а самое главное, к созданию в них значительных остаточных напряжений сжатия, работающих против растягивающих напряжений от внешних нагрузок.

Низкотемпературная нитроцементация  в пастообразных карбюризаторах отличается технологической простотой и дешевизной и может быть реализована в любых типах производств, от массового до единичного.

Во второй главе приводятся материалы по разработке неразрушающего метода определения усталостной прочности тонких клапанных пластин. Показано, что усталостные характеристики сталей коррелируют с их  магнитными свойствами, а уровень последних определяется, в основном, механическими напряжениями в кристаллической решетке железа.

Изменение магнитных свойств металла может быть зарегистрировано высокочувствительными методами, в частности, вихретоковым методом, основанном на анализе изменения амплитуд высших гармоник и фаз ЭДС, индуцируемой во вторичной обмотке вихретокового датчика.

Вихретоковый датчик представляет собой плоскую катушку, внутри которой проходит клапанная лента. Катушка имеет две обмотки: наружную намагничивающую и внутреннюю, с меньшим сечением провода, измерительную.

В состав измерительной системы входит генератор, который питает первичную обмотку датчика переменным током стабильной частоты. Эта обмотка создает переменный магнитный поток, пронизывающий материал образца (ленты). Вихревые токи, возникающие в поверхностных слоях образца, индуцируют посредством своего магнитного поля сигнал во вторичной (измерительной) катушке. При изменении магнитных свойств материала образца меняется вторичная ЭДС, которая является диагностическим параметром состояния этого материала.

В измерительную систему включен анализатор гармоник, который позволяет разложить петлю гистерезиса, возникающую при перемагничивании ферромагнетика и регистрируемую датчиком, на гармонические составляющие. Высшие гармоники индукции, как известно, очень чувствительны к механическим напряжениям в образце и позволяют уловить изменения в структуре металла, недоступные другим методам.

При циклическом нагружении стальных деталей на первом этапе усталостного процесса в их структуре возникают изменения, приводящие к возрастанию внутренней энергии кристаллов (размножение дислокаций, вакансий и др.). это явление изменяет магнитные свойства металла и может быть зарегистрировано высокочувствительным вихретоковым методом.

На основе этих представлений была разработана методика определения усталостных характеристик клапанной ленты.

В третьей главе представлены экспериментальные результаты исследования усталостных свойств клапанных лент из различных сталей в состоянии заводской поставки.

Для прямоточных клапанов поршневых компрессоров  в качестве упругих элементов используются  пластины размерами 60х30х0,3мм, изготовленные из ленты соответствующей ширины и толщины. Материалами лент служат стали Х15Н9Ю или У8А. Названные стали подвергаются термообработке  (в рулоне) для придания им максимальной упругости.

На заводах, производящих компрессоры, перед изготовлением клапанных пластин предусмотрен ускоренный контроль каждой партии ленты (испытывается несколько образцов из партии до разрушения) , однако такой контроль оказывается мало эффективным, так как разброс свойств материала даже в одной ленте достигает более, чем двукратной величины. Для сплошного контроля клапанной ленты была проведена проверка магнитных свойств лент из сталей Х15Н9Ю и У8А, при помощи электроиндуктивного дефектоскопа ЭМИД-8, оборудованного вихретоковым проходным датчиком, через который протягивалась лента.

По показаниям дефектоскопа были выделены типичные сигналы для различных участков клапанных лент: для стали Х15Н9Ю три типа сигналов (Х1,Х2 и Х3), а для стали У8А – два типа (У1 иУ2). Участки ленты, соответствующие этим сигналам оказались различными по механическим и по усталостным свойствам.

При испытании плоских образцов клапанных сталей циклическими нагрузками на разработанной экспериментальной установке регистрировали 2-ю и 3-ю гармоники сигнала вихретокового  датчика, по значениям которых рассчитывали действительный предел текучести поверхностного слоя ленты ( на глубине 0,03 мм) и остаточные напряжения в этом слое (табл. 1).

Таблица 1

Механические и усталостные характеристики

клапанных сталей Х15Н9Ю и У8А

| Марка стали | Группы лент | Твердость, HRC | Предел текучести, МПа |  |  | Среднее число циклов нагружения до разрушения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Экспери- ментальный σТс | Расчетный σТд | σТс/σТд |  |
| Х15Н9Ю | Х1 | 50 | 1440 | 933 | 1,54 | 3,35∙105 |
|  | Х2 | 49 | 1780 | 1409 | 1,26 | 8,23∙105 |
|  | Х3 | 41 | 1280 | 502 | 2,55 | 4,13∙105 |
| У8А | У1 | 48 | 1630 | 1038 | 1,57 | 3,47∙105 |
|  | У2 | 47 | 1640 | 932 | 1,76 | 2,79∙105 |

Предел текучести каждой из групп исследованной ленты, определенной по диаграмме растяжения на разрывной машине Р-5, заметно больше чем рассчитанный с помощью магнитоупругого эффекта, что свидетельствует о меньшей прочности поверхностного слоя по сравнению с сердцевиной. Наибольшее разупрочнение наблюдается в группе Х3 (более чем 2,5 раза).

Выделенные по сигналам вихретокового датчика группы ленты из стали Х15Н9Ю различаются по микроструктуре (рис. 1).

Х1                                 Х2                               Х3

Рис. 1. Микроструктуры клапанной стали Х15Н9Ю, разбракованной по показаниям электроиндуктивного дефектоскопа (х500)

Сталь группы Х1 имеет грубозернистую неравномерную текстуру, лента группы Х3 имеет дефектные поверхностные слои, а лента группы Х2 отличается равномерным распределением фаз по сечению и наиболее мелкое зерно по сравнению с другими группами ленты из стали Х15Н9Ю. Такая структура обеспечивает образцам ленты этой группы наивысшую усталостную стойкость (более чем в 2 раза выше образцов других групп той же стали).

Аналогичные испытания ленты из стали У8А позволили составить представление о механических свойствах ее отдельных участков (группы У1 и У2). Разница в свойствах групп стали У8А объясняется также, как и для стали Х15Н9Ю различиями в микроструктуре. Лента группы У1 имеет более однородную текстуру и мелкозернистое строение по сравнению с группой У2 (рис. 2).

У1                                               У2

Рис. 2. Микроструктуры клапанной стали У8А, разбракованной по показаниям электроиндуктивного дефектоскопа (х500)

Таким образом, можно отметить, что вихретоковый метод высших гармоник позволяет выявить по изменению магнитных свойств клапанной ленты особенности ее структуры и уровень усталостных свойств. На основе проведенных исследований была разработана установка для анализа клапанной ленты (рис. 3).

Лента из рулона пропускается через вихретоковый датчик, сигнал которого разлагается на гармоники с помощью прибора типа М-195, который обеспечивает хорошее разрешение амплитуды 2-й гармоники и позволяет четко разграничивать участки ленты из сталей Х15Н9Ю и У8А.

Как показала проверка ленты из стали Х15Н9Ю, поставляемой разными заводами, только небольшая ее часть имеет удовлетворительные усталостные характеристики (от 27 до 47% в зависимости от завода-изготовителя), большая же часть ленты для этой цели непригодна.

Рис. 3. Схема установки для контроля клапанной ленты

Четвертая глава диссертации посвящена разработке метода повышения усталостной прочности клапанной стали Наиболее подходящим методом для этого является, по нашему мнению, низкотемпературная нитроцементация, так как относительно невысокая температура процесса позволит практически без изменения сохранить структуру сердцевины пластин, приданную прокаткой.

Для поверхностного упрочнения тонких пластин нами предлагается карбюризатор, в состав которого входит карбамид (мочевина), железосинеродистый калий (желтая кровяная соль) и сажа. Пастообразующая жидкость-любой органический клей. Карбамид служит поставщиком азота при низких температурах процесса (разлагается примерно при 2000С), желтая кровяная соль диссоциирует при 6000С и служит поставщиком активного азота и углерода при относительно высоких температурах (6500С).

Пастообразный карбюризатор дешев и удобен в производстве, при его использовании не требуется специального термического оборудования. Клапанные пластины покрываются нитроцементующей пастой слоем 1,5…2мм, высушиваются и в плотную упаковываются в герметический цементационный контейнер. Контейнер помещается в печь и производится необходимая выдержка при температуре нитроцементации. После окончания процесса пластины охлаждаются в воде.

Для определения оптимального состава нитроцементующей пасты проведена нитроцементация пластин из стали Х15Н9Ю в карбюризаторах различных составов. По результатам эксперимента выбрана нитроцементующая паста следующего состава (%масс): карбамид – 50…30%; железосинеродистый калий – 30…10%; сажа – 40%; декстриновый клей до пастообразной консистенции.

Этот карбюризатор дает хорошие результаты как на стали Х15Н9Ю, так и на стали У8А.

Для изучения влияния температуры и длительности насыщения на глубинно диффузионных слоев сталей Х15Н9Ю и У8А провели нитроцементацию образцов из этих сталей при различных температурах и выдержках.

Температура интенсивно увеличивает глубину нитроцементованного слоя на обеих сталях, однако скорость роста диффузионного слоя на углеродистой сали У8А в 2…2,5 раза выше, чем на легированной слали Х15Н9Ю. Очевидно, что легирующие элементы, входящие в больших количествах в состав последней стали, снижают коэффициенты диффузии углерода и азота в твердом растворе.

Кинетика процесса насыщения клапанных сталей, как следует из результатов эксперимента, имеет ту особенность, что с увеличением длительности процесса скорость насыщения снижается. Поэтому длительность нитроцементации должна быть, с практической точки зрения, не более двух часов. При необходимости получить более глубокий слой целесообразнее несколько повысить температуру нитроцементации.

Совместная диффузия в сталь углерода и азота при нитроцементации обусловливает образование поверхностных слоев со специфической структурой (рис. 4).

Рис. 4. Микроструктуры (х500) и распределение микротвердости по сечению диффузионных слоев стали Х15Н9Ю, нитроцементованной при различных температурах: а - 550°С; б - 650°С. Длительность нитроцементации – 3ч

Нитроцементованные слои, полученные на сталях Х15Н9Ю и У8А при температуре 550°С состоят из двух зон: на поверхности – твердая корка ε-карбонитрида, а под ней аустенитно-мартенситная зона меньшей твердости. При температуре нитроцементации 650°С на самой поверхности дополнительно образуется тонкий слой карбонитрида изоморфного с цементитом.

На углеродистой стали У8А  при одной и той же длительности нитроцементации образуются слои более толстые, чем на легированной стали Х15Н9Ю, однако твердость этих слоев несколько снижена.

Предел выносливости клапанных сталей после нитроцементации определяли вихретоковым методом с использованием специально разработанной установки для циклического нагружения плоских образцов.

Образцы, нитроцементованные по разным режимам испытывали на усталостную прочность (по 6 образцов одновременно) с целью определения наивыгоднейших режимов насыщения обеих сталей (табл. 2).

Таблица 2

Влияние режимов нитроцементации на предел выносливости клапанных сталей Х15Н9Ю и У8А

| Режимы нитроцементации |  | Сталь Х15Н9Ю |  | Сталь У8А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, °С | Длительность, ч | Глубина диффузионного слоя, мм | Предел выносливости, МПа | Глубина диффузионного слоя, мм | Предел выносливости, МПа |
| - 550 550 600 600 650 650 | - 1 3 1 3 1 3 | - 0,014 0,022 0,027 0,043 0,042 0,068 | 498 697 877 869 771 468 364 | - 0,031 0,038 0,053 0,083 0,079 0,132 | 427 554 562 456 372 398 221 |

Проведенные опыты показали, что для стали Х15Н9Ю наивысший предел усталости можно получить после нитроцементации при 5500С в течение 3-х часов, аналогичные результаты можно получить также при повышенной температуре (6000С), однако длительность нитроцементации при этом необходимо снизить до 1-го часа.

Максимальный эффект повышения предела усталости углеродистой стали У8А достигается  при ее цементации при низкой температуре (5500С) и длительности от 1-го до 3-х часов.

Анализируя зависимости предела усталости от толщины диффузионных слоев, полученных при нитроцементации сталей можно видеть, что для стали Х15Н9Ю наибольший предел усталости получается при толщине нитроцементованного слоя 0,02…0,03 мм, а для стали У8А  -при  толщине 0,03…0,04 мм (рис. 5).

Рис. 5. Зависимости предела выносливости нитроцементованных сталей Х15Н9Ю (1) и У8А (2) от глубины нитроцементованного слоя

На основании проведенных исследований была разработана технология нитроцементации пластин для прямоточных клапанов компрессоров и опробована в производственных условиях.

Было изготовлено два прямоточных клапана типа ПИК 220-0,6 (прямоточный индивидуальный круглый с посадочным диаметром 220 мм для максимальной разности давлений 0,6 МПа) с пластинами из стали Х15Н9Ю, подвергнутыми  нитроцементации. Нитроцементацию проводили в обмазке, состоящей из газовой сажи (40%), железосинеродистого калия и карбамида (по 30%) с декстриновым клеем. Температура нитроцементации 6000С, длительность -1 ч. Пластины упаковывали  в контейнер с чугунной стружкой, нагревали в камерной печи Н-30 и после нитроцементации охлаждали в воде.

Собранные из нитроцементованных пластин прямоточные клапаны были установлены на действующий компрессор, взамен штатных тарельчатых. На другой такой же компрессор (5Г-100/8) установили прямоточные клапаны с пластинами из стали Х15Н9Ю без нитроцементации.

Согласно техническим требованиям на эксплуатацию и техническое обслуживание компрессоров через каждые 2000 часов работы клапаны демонтировали и подвергали испытанию на плотность , для чего была изготовлена специальная установка. Наблюдения  для состоянием клапанов проводили более трех лет, результаты этих наблюдений позволяют заключить следующее.

Продолжительность работы клапанов с нецементованными пластинами не превышает 1 года (4000ч), после чего пластины требуют замены либо из-за появления трещин, либо из-за потери упругости. Клапаны с нитроцементованными пластинами проработав более трех лет (6730 ч или 807,66 циклов) сохранили еще достаточно высокую плотность, вполне работоспособны и не требуют замены пластин.

Таким образом, разработанный способ упрочнения клапанных пластин нитроцементацией весьма эффективен и может дать большую экономию денежных средств и трудовых ресурсов в случае его широкого внедрения в производство.

Основные результаты и выводы

1. Для определения усталостных свойств клапанных сталей предложено использовать вихретоковый метод, основанный на измерении магнитных свойств стали, подвергаемой циклическому нагружению. Использование вихретокового датчика позволяет исследовать тонкие поверхностные слои (до 0,01 мм), в которых развиваются усталостные повреждения металла.

2. Разработан измерительный комплекс для сплошного контроля клапанной ленты, позволяющий разбраковать ее на участки с одинаковой усталостной прочностью. Контроль ленты из сталей Х15Н9Ю и У8А поставляемой различными заводами, показал, что лишь небольшая ее часть (от 27 до до 47 %) пригодна для изготовления клапанных пластин, большая же часть весьма дорогой ленты оказалась для этой цели непригодна.

3. Для повышения усталостной прочности тонких клапанных пластин предложен метод поверхностного упрочнения, состоящий  в низкотемпературной нитроцементации в пастообразном карбюризаторе, в состав которого входят недорогие и нетоксичные компоненты (сажа, карбамид и железосинеродистый калий).

4. Исследован механизм структурообразования при насыщении сталей Х15Н9Ю и У8А азотом и углеродом в процессе нитроцементации. При температуре 5500С в диффузионном слое образуется две зоны: ε- карбонитрид на поверхности и под ней более протяженная аустенитно-мартенситная. При температуре 6500С образуется третья зона – корка хрупкого и твердого карбонитрида, изоморфного с цементитом, на самой поверхности.

5. Установлено, что нитроцементация неоднозначно влияет на усталостную прочность клапанных пластин. Наивысший предел выносливости для пластин из стали Х15Н9Ю, также как и для пластин из стали У8А, можно получить после нитроцементации при 5500С в течение 3-х часов. При этом на поверхности пластин образуются тонкие диффузионные слои (0,02…0,04 мм) высокой твердостью и остаточными сжимающими напряжениями.

6. В результате производственных испытаний прямоточных клапанов (ПИК220-0,6) с нитроцементованными пластинами из стали Х15Н9Ю установлено, что их долговечность более чем в два раза превосходит долговечность клапанов с неупрочненными пластинами

Основное содержание диссертации изложено в следующих публикациях

1. Колмыков, В.И. Ускоренное определение характеристик усталости сталей при химико-термической обработке [Текст] / В.И. Колмыков, Ю.Д.Шаповалова, А.Ю. Шкурков // Сварка и родственные технологии в машиностроении и электронике: Региональный сборник научных трудов. /Курск. гос. техн. ун-т. Курск, 2002. Вып.4  С.166-170.

2. Колмыков, В.И. Оценка  влияния термообработки на предел усталости хромистых сталей [Текст] / В.И. Колмыков, Ю.Д. Шаповалова, А.Ю. Шкурков // Сварка и родственные технологии в машиностроении и электронике: Региональный сборник научных трудов. /Курск. гос. техн. ун-т, Курск, 2003. Вып.5  С.49-54.

3. Колмыков, В.И. Влияние термической обработки на предел выносливости и статистическую трещиностойкость стали 30Х [Текст] / В.И. Колмыков, Ю.Д. Шаповалова, А.Ю. Шкурков // Сварка и родственные технологии в машиностроении и электронике: Региональный сборник научных трудов. /Курск. гос. техн. ун-т, Курск, 2003. Вып.5  С.54-59

4. Савельев, С.Н. Упрочнение наплавленного металла ни троцементацией при восстановлении изношенных деталей [Текст] / С.Н. Савельев, А.Ю. Шкурков, Ю.Д. Шаповалова и др. // Сварка и родственные технологии в машиностроении и электронике: Региональный сборник научных трудов. /Курск. гос. техн. ун-т, Курск, 2003. Вып.5 С.70-76.

5. Росляков, И.Н. Механизм формирования диффузионных слоев на хромомарганцевой стали при нитроцементации с использованием термоциклирования [Текст] /И.Н. Росляков, В.И. Колмыков, Д.В. Колмыков, А.Ю. Шкурков // Современные методы ремонта сельскохозяйственной техники: Сборник научных трудов. /Курск. гос. сельскохоз. акад. Курск, 2006. Вып.1  С.5-11.

6. Шаповалова, Ю.Д. Определение усталостной прочности конструкционных сталей неразрушающим вихретоковым методом [Текст] / Ю.Д. Шаповалова, А.Ю. Шкурков, Д.И. Якиревич // Современные методы ремонта сельскохозяйственной техники: Сб. научных трудов. / Курск. гос. сельскохоз. акад. Курск, 2006. Вып.1  С.48-58.

7. Шкурков, А.Ю. Повышение усталостной прочности пластин прямоточных клапанов воздушных компрессоров нитроцементацией [Текст] // Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации: материалы IV Международной научно-технической конференции  /Курск. гос. техн. ун-т, Курск, 2006.- С.225-259.