На правах рукописи

ШПИЛЕВА АННА ВИТАЛЬЕВНА

ОСОБЕННОСТИ УПРУГИХ И НЕУПРУГИХ ЯВЛЕНИЙ

В ПОЛИДОМЕННЫХ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКАХ И СЕГНЕТОМАГНЕТИКАХ

В ОБЛАСТИ ЛИНЕЙНОГО ОТКЛИКА

01.04.07 – физика конденсированного состояния

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата физико-математических наук

Курск 2006

Работа выполнена на кафедре теоретической и экспериментальной физики

Курского государственного технического университета

Научный руководитель: 	доктор физико-математических наук,

профессор,

Родионов Александр Андреевич

Официальные оппоненты: 	доктор физико-математических наук,

с. н. с.,

Рохманов Николай Яковлевич,

кандидат физико-математических наук,

профессор,

Соболев Сергей Владимирович

Ведущая организация: 	Воронежский государственный

технический университет

Защита состоится «____» _______________ 2006 г. в _______ часов

на заседании диссертационного совета К 212.105.03 при Курском государственном техническом университете по адресу:

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94

Автореферат разослан: «_____» ____________________ 2006 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета,

кандидат физико-математических наук					Рослякова Л. И.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Успешное развитие физики магнитных явлений во многом предопределило открытие сегнетоэлектриков (СЭ), основными параметрами которых можно управлять с помощью внешнего электрического поля. При поиске новых СЭ были обнаружены сегнетомагнетики (СМ), для которых получены экспериментальные доказательства взаимодействия намагниченности и поляризации и возможности управления намагниченностью электрическим полем, а электрической поляризацией – магнитным полем. Эти свойства делают СЭ и СМ очень перспективными материалами для применений в современной технике: радиотехнике, электро- и акустооптике, нелинейной оптике, квантовой электронике, в системах обработки и хранения информации и других областях.

Для использования СЭ и СМ в практических целях нужны соединения с определенными физическими параметрами, например, СМ с низкими потерями, малой электропроводностью, значительным магнитным моментом и магнитоэлектрической восприимчивостью и т. д. Поэтому в современной физике твердого тела интенсивно исследуются взаимодействия различных подсистем кристалла друг с другом и внешними полями.

В поле внешних воздействий СЭ и СМ перестраиваются, переходя в новое равновесное состояние. Этот процесс характеризуется важными диссипативными величинами: внутренним трением Q-1 и коэффициентом акустического поглощения α. Первая из них определяется в зависимости от вида воздействия на систему (СЭ или СМ) либо долей энергии, рассеянной за период колебания, либо через фазовое запаздывание отклика системы на это воздействие, либо по полуширине резонансного максимума амплитуды вынужденных колебаний. Коэффициент акустического поглощения, который иногда называют коэффициентом затухания упругой волны, определяется по ее ослаблению при распространении в кристалле.

Часто требуются материалы с определенным уровнем внутреннего трения Q-1, а на практике нередко появляется необходимость варьирования магнитных и электрических потерь в достаточно широких пределах либо изменением внешних условий, либо целенаправленным воздействием на их кристаллическую структуру. Поэтому необходимы исследования по выявлению механизмов и закономерностей релаксационных процессов.

Что касается СЭ, то в настоящее время остается много вопросов, связанных либо с интерпретацией выявленных экспериментальных закономерностей, либо с их теоретическим описанием. Это объясняется тем, что часто используется малоинформативный полуфеноменологический подход. В результате некоторые вопросы вообще ни практически, ни теоретически не затрагиваются. В первую очередь это касается детальных экспериментальных исследований анизотропии поглощения продольных и сдвиговых волн в кристаллах, генерируемых переменным электрическим полем, и аномалий упругих модулей.

Теоретических и экспериментальных исследований потерь энергии в СМ в области линейного отклика не проводилось. Нет описания диссипативных процессов для СМ в полях комбинированных внешних воздействий и процесса генерации упругих волн в переменных магнитных и упругоэлектрических полях, в том числе при наложении еще и постоянных внешних воздействий. Поскольку чаще всего реальные объекты исследований используются при одновременном наложении нескольких видов воздействий, то выявление природы и последующее использование закономерностей релаксационных явлений, а также их строгое теоретическое описание является важной задачей для практики.

Цель и задачи исследования. С учетом ситуации, сложившейся при рассмотрении данной проблемы, была поставлена цель работы: произвести теоретическое описание процессов генерации упругих волн, их поглощения и ΔE- и ΔG- эффектов в сегнетоэлектриках и перовскитовых сегнетомагнетиках. Для реализации цели были поставлены и решены следующие задачи:

1. Разработать метод расчета важнейших величин, характеризующих процесс генерации продольных и поперечных акустических волн, индуцированных обратимыми вращениями векторов спонтанной поляризации в смещающих полях комбинированных внешних воздействий в сегнетоэлектриках типа смешения и «порядок-беспорядок».

2. Произвести теоретическое описание процесса генерации упругих волн доменными границами в сегнетоэлектриках в смещающих полях.

3. Рассмотреть особенности процесса генерации акустических волн в сегнетомагнетике с сильной связью между его электрической и магнитной подсистемами.

4. Описать ориентационную релаксацию в перовскитовых сегнетомагнетиках, в том числе и при наличии смещающих упругого, электрического и магнитного полей.

5.Количественно описать аномалии в поведении упругих модулей: статический и динамический ΔE- и ΔG- эффекты в сегнетоэлектриках, связанные со смещениями доменных границ и обратимыми вращениями, их частотную и ориентационную зависимости, а также их составляющие, обусловленные магнитоэлектрическим взаимодействием подсистем в сегнетомагнетиках.

Научные положения и результаты, выносимые на защиту. Исследования, проведенные в данном направлении, привели к разработке новых положений, из которых на защиту выносятся:

1. Впервые предложенные методы расчета параметров, характеризующих процесс генерации акустических волн, индуцированных обратимыми вращениями и смещениями доменных границ в сегнетоэлектриках и сегнетомагнетиках типа манганитов в произвольных смещающих полях.

2. Особенности ориентационной и частотной зависимости амплитуды механических напряжений, наводимых переменным электрическим полем, а в сегнетомагнетиках и магнитным полями.

3. Теория внутреннего трения в сегнетомагнетиках с гигантским магнитоэлектрическим эффектом, обусловленного обратимыми вращениями векторов спонтанной намагниченности и поляризации, в области линейного отклика в смещающих электрическом и магнитном полях.

4. Количественное описание статических ΔE- и ΔG- эффектов в титанате бария, связанных с процессами смещений и вращений.

5. Ориентационная и частотная зависимости ΔE- и ΔG- эффектов в манганитовых сегнетомагнетиках, связанных с процессами вращений векторов намагниченности и поляризации в полях комбинированных внешних воздействий.

Научная новизна. В работе впервые на основе развиваемого макроскопического подхода теоретически описана совокупность явлений в сегнетоэлектриках (полидоменные BaTiO3 и сегнетова соль), связанных с обратимыми смещениями доменных границ и вращениями векторов спонтанной поляризации (линейный отклик), приводящими за счет электрострикции и пьезоэффекта к генерации в них продольных и поперечных упругих волн во взаимосвязи с параметрами, характеризующими исходные структурные состояния кристалла: дисперсия и анизотропия эффективного акустического сигнала, наведенного переменным электрическим полем при наличии смещающих полей. Показано, что в некоторых характерных кристаллографических направлениях генерация этих сигналов невозможна из-за специфики их симметрии. Впервые предложен алгоритм расчета важнейших акусто-диссипативных параметров, характеризующих генерацию упругих волн в манганитовых сегнетомагнетиках, обладающих гигантским магнитоэлектрическим эффектом, обусловленным сильным взаимодействием между его электрической и магнитной подсистемами.

Впервые на основе макроскопического подхода описана ориентационная и частотная зависимости внутреннего трения в полидоменных сегнетомагнетиках с изотропной связью между их магнитной и электрической подсистемами в области линейного отклика, связанного с обратимыми вращениями векторов спонтанной намагниченности и поляризации. Показано, что внутреннее трение имеет релаксационный тип и определяется двумя процессами с характерными временами релаксации. В работе также произведено теоретическое описание как статических, так и динамических ΔE- и ΔG-эффектов в титанате бария и в перовскитовых сегнетомагнитных кристаллах, в том числе и типа манганитов. Показано на примере BaTiO3, что вклад в статический ΔE-эффект, производимый смещениями доменных границ и вращениями, соизмерим. Таким образом, в работе получены новые результаты, относящиеся к описанию генерации упругих волн в сегнетоэлектриках и сегнетомагнетиках в области линейного отклика, а также по ориентационной релаксации векторов спонтанной намагниченности и поляризации в смещающих полях.

Достоверность полученных результатов. Результаты проведенных исследований, алгоритмы расчетов, предложенные в работе и выводы, следующие из них, коррелируют как с имеющимися экспериментальными данными разных авторов, полученными на исследуемых системах, так и с исследованиями подобных эффектов в ферромагнетиках, для которых наблюдается кроме качественного и количественное согласие теории с экспериментальными данными. Достоверность результатов, представленных в работе, следует из апробированности использовавшихся методов теоретического описания с применением термодинамики и электродинамики сплошных сред.

Практическая значимость. Представленные в работе результаты открывают новые возможности целенаправленного поиска способов управления уровнем диссипативных потерь в сегнетоэлектриках и перовскитовых сегнетомагнетиках, связанных с процессами вращений и смещений, со структурой их упругих, электрических и магнитных подсистем с учетом их взаимосвязи. Использование разработанной теории для расчета основных акусто-диссипативных параметров исследуемых систем, характеризующих процесс генерации в них упругих волн, позволит находить оптимальные режимы работы электрострикторов, магнитострикторов и сегнетомагнитострикторов в реальных элементах узлов различных виброустройств. По отсутствию генерируемых акустических сигналов, например, можно определить ориентировку кристалла и пр. Установленные в работе аналитические взаимосвязи, например, внутреннего трения с параметрами исследуемых систем и внешнего воздействия, как и акусто-диссипативных параметров с ними, в принципе позволяют по совокупности их экспериментальных значений зондировать магнито-упруго-электрическую структуру и, наоборот, на основе параметров ее характеризующих производить целенаправленный поиск оптимальных условий использования на практике таких систем.

Апробация работы. Результаты отдельных этапов исследований докладывались на следующих конференциях и совещаниях: III Международный семинар «Компьютерное моделирование в физических, технических и химических системах» (Воронеж, апрель 2004); XXI Internetional Conference on Relaxation Phenomena in Solids (RPS – 21) (Voronezh, October 2004) – 3 доклада; III Всероссийская конференция «Необратимые процессы в природе и технике» (Москва, январь, 2005); IV Международная конференция «Действие элетромагнитных полей на пластичность и прочность материалов» (Воронеж, апрель 2005) – 3 доклада; II Международный семинар «Физико-математическое моделирование систем» (Воронеж, декабрь, 2005).

Работа выполнена в области естественных наук по физике твердого тела по направлению 1.3.5.2. в Курском государственном техническом университете на кафедре теоретической и экспериментальной физики в соответствии с Перечнем приоритетных направлений фундаментальных исследований, утвержденным президиумом РАН (раздел 1.2. «Физика конденсированных состояний вещества», в том числе раздел 1.2.6. «Физика магнитных явлений, магнитные материалы и структуры»).

Личный вклад соискателя. Автором диссертации получены наиболее важные результаты и научные положения, выносимые на защиту. Им также проведен всесторонний анализ полученных результатов теоретических исследований и произведена подготовка всех материалов к опубликованию.

Публикации. Материалы, представленные в диссертации, опубликованы в 15 работах, из которых 9 – тезисы докладов, 6 – научные статьи.

Структура и объем работы. Диссертация состоим из введения, 5 глав, заключения, изложенных на 172 страницах машинописного текста, включает 6 рисунков, перечень использованной литературы, состоящий из 189 наименований. Первая глава обзорная. Во второй и третьей описан процесс генерации упругих волн соответственно в сегнетоэлектриках и сегнетомагнетиках. В четвертой главе представлено теоретическое описание диссипации энергии в сегнетомагнетиках, а в пятой – описаны аномалии упругих модулей в сегнетоэлектриках и сегнетомагнетиках, связанные со стрикционными явлениями в них.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цель, задачи и основные положения, выносимые на защиту, раскрыто научное и прикладное значение работы.

В первой главе сделан литературный обзор по теме диссертации, рассмотрены процессы в ферромагнетиках и СЭ, связанные с диссипацией магнитоупругой и упругоэлектрической энергии в полях внешних знакопеременных напряжений. Рассмотрены механизмы магнитоупругих и упругоэлектрических потерь в области линейного и нелинейного отклика, описывающие как обратимые, так и необратимые смещения доменных границ (ДГ) и вращения векторов спонтанной намагниченности и поляризации. На основе представленной информации сделаны выводы о перспективных направлениях работы и поставлена задача будущих исследований.

Во второй главе описана генерация упругих волн переменным электрическим полем в СЭ типа смещения (в титанате бария) [1, 2] и порядок-беспорядок (в сегнетовой соли) [3] в случае, когда ДГ жестко закреплены дефектами кристалла. Также рассмотрена генерация акустических волн для СЭ с легкоподвижными ДГ [4] и для сегнетокомпозитов [5,6].

Рис. 1. Отклонение

вектора 
 от исходной ориентации [001]

Z

X

Y

PS1

PS2

φ1+90o

φ2+90o

φ3

PS3

Рассмотрим кристалл титаната бария с исходной ориентацией вектора PS || [001] (третья сегнетофаза). При наложении внешнего переменного поля e(t) в направлении r(βi) вектор PS отклоняется на углы ϕi(t), тогда проекции PS на оси координат имеют вид: PS1=−PSsinϕ1, PS2=−PSsinϕ2, PS3=PScosϕ3 (рис.1). Для нахождения углов ϕi составим уравнения вращательных моментов PS

βвϕi+∂Φ/∂ϕi=∂Φe/∂ϕi, 			(1)

где i = 1, 2, 3, βв – диссипативный коэффициент, Φ – термодинамический потенциал СЭ по Г.А. Смоленскому, Φe=−e⋅(PS+p), p – вектор индуцированной поляризации, pi=χijej, χij– тензор индуцированной диэлектрической восприимчивости кристалла. Аналитические решения системы (1) можно получить, используя метод последовательных приближений и переходя к нормальным координатам ϕ1=13θ'i, ϕ2=aiθ'i, ϕ3=biθ'i. Пользуясь для линейного отклика малостью pi<<PS, для нулевого приближения полагаем pi=0 и находим ϕi, а для первого приближения берем pi=pi0cos(ωt−δpi), получаем ϕi.

Таким образом, 		ϕi≃ϕi+ϕi, 							(2)

где ϕ1=θ'i0cosδi2+θ'i0sinδi 2 12cos(ω t−ω rv+Δδi)⋅e−α1r=

=ϕ10cos(ωt−ωrv+Δδ1)⋅e−α1r, tgΔδ1=θ'i0sinδiθ'i0cosδi.

ϕ1=Δθ'i0cosδi+δpi+Δδi 2+Δθ'i0sinδi+δpi+Δδi 2 12×

cos 2ω t−ω rv+δср1⋅e−α2r=ϕ10e−α2rcos 2ω t−ω rv+δср1,			(3)

где	tgδср1=Δθ'i0sin(δi+δpi+Δδi)/Δθ'i0cos(δi+δpi+Δδi).

Для ϕ2 и ϕ3, ϕ2 и ϕ3 выражения аналогичны с учетом введения под знак суммы, соответственно коэффициентов ai, bi.

Зная выражения для ϕi, из уравнений моментов	∂Φσ/∂ϕi=∂Φe/∂ϕi     (4)

можно определить компоненты тензора напряжений σij, эквивалентных по упругому воздействию электрическому полю e(t). Здесь Φσ – упругоэлектрическая часть термодинамического потенциала.

Чтобы определить амплитуду продольной волны вдоль направления r(βi) через σij, воспользуемся тензорным законом преобразования его компонент и введем систему с осями x'(α'1, β'1, γ'1), y'(α'2, β'2, γ'2), z'(α'3, β'3, γ'3). Тогда для продольной волны вдоль направления β1=α'3, β2=β'3, β3=γ'3 получим

σэп=σz'z'=σ'33=2β'3α'3σ12+2γ'3α'3σ13+2γ'3β'3σ23+α'3α'3σ11+		         (5)

+β'3β'3σ22+γ'3γ'3σ33 	и аналогично для сдвиговой волны.

Оценка по соотношению (5) для BaTiO3 при ω = 0 (ориентационная составляющая) для направления электрического поля e|| [111] показывает, что для “малых” e0<15 В/см для третьей сегнетофазы величина σz'z'e0=4,46⋅103 динсм2/Всм для направления [111], а для всех направлений в плоскости (001) она нулевая.

Записав вначале тензор деформации uij=vijkℓ(PSk+pk)(PSℓ+pℓ), где vijkℓ – тензор электрострикции, получаем компоненты спонтанной uijc и динамической (зависящей от времени ~ϕi) uijд деформации. Используя систему с осями x', y', z', введенную нами ранее, получаем для продольных составляющих спонтанной и динамической стрикционных деформаций

εz'z'c=u11ccos2α'3+2u13ccosγ'3cosα'3+2u23ccosγ'3cosβ'3+u22ccos2β'3+u33ccos2γ'3,

εz'z'д=u11дcos2α'3+2u12дcosα'3cosβ'3+2u13дcosγ'3cosα'3+2u23дcosγ'3cosβ'3+

+u22дcos2β'3+u33дcos2γ'3.									(6)

Сдвиговую механострикцию находим из соотношений

εx'y'с=(εx'x'с−εy'y'с)/2 	и 	εx'y'д=(εx'x'д−εy'y'д)/2.					(7)

Подставляя все полученные соотношения для продольной волны в нулевом приближении в волновое уравнение ρ∂2εГ+εмех/∂ t2=d2σэф(r,t)/d r2, где ρ – плотность материала, εГ – гуковская деформация, σэфr,t=σэп0cos(ω t−ω rv||)e−α1r, εГ=σэф(r,t)/E0(r), E0(r)– модуль Юнга для z' направления, εмех||=εz'z'д, получим соотношения для коэффициента акустического поглощения

α1||2=−12ω2v0||2+ρω2P||σэп0+14ω2v0||2+ρω2P||σэп02+ρ2Q||2ω44σэп02    (Рис. 2).			(8)

, 108 рад/с



1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

0          1          2          3         4         5

Рис. 2. Зависимость  = 1/1() от частоты  для BaTiO3 для направления [111]

и скорости продольной волны v||=2α1||σэп0/ρωQ||, v0||=E0r/ρ, P|| и Q|| однозначно определены через упругоэлектрические параметры СЭ.

В случае полидоменного сегнетоэлектрика с концентрациями фаз сk необходимо вначале найти усредненное значение σэпср через σij средн=k=13сkσijk. Далее находим ϕik, и ϕikдля всех сегнетофаз, записываем εz'z'дсредн=k=13ckεz'z'дk и все подставляем в волновое уравнение. Находим амплитуднонезависимое внутреннее трение Q1||−1=2α1||v||ω и динамический ΔE-эффект Δ1E=1E−1E0=εz'z'дсредσэп0 сред. Аналогичные расчеты произведены и для сдвиговых волн. Амплитуда результирующего напряжения для основной частоты с учетом суперпозиции упругих волн получена в виде соотношения

σ=0d σ0d e−α1rcoskr dr=σ0dα12+ω2/v2e−α1dωvsinωdv−α1cosωdv+α1,		(9)

где d – размер кристалла вдоль r- направления, причем, для продольных волн σ0=σэп0, v=v||, как и α1=α1||, а для поперечных соответственно σэc0, v,α1⊥, σΣ- амплитуда сигнала, дошедшего до внешней грани кристалла.

Для сегнетоэлектриков с закрепленными ДГ с симметрией типа сегнетовой соли также произведены аналитические расчеты амплитуд акустических сигналов, генерируемых в них переменным электрическим полем в присутствии смещающих полей. Специфика проведенных расчетов для сегнетовой соли заключается в том, что в отличие от титаната бария ее термодинамический потенциал и тензор электрострикции имеют другой вид, как и следствия из этого.

В полидоменных сегнетоэлектриках в переменном электрическом поле e (t) происходят и обратимые смещения доменных границ, генерирующие волны напряжений. Упругие волны, как показано нами, генерируются и на основной частоте, и на кратных частотах как за счет ангармонизма в смещении ДГ, так и ангармонизма первого порядка в законе Гука. При этом они генерируются как 90o, так и 180o ДГ. С учетом найденных фазовых запаздываний через упругоэлектрические постоянные кристалла, волновые числа и коэффициенты акустического поглощения результирующее напряжение определяется в них соотношениями схожими с интегралами Френеля в методе Корню.

Для тонкослойных композитов из сегнетоэлектрических монодоменных наночастиц в изотропной парамагнитной матрице на основе произведенного расчета среднего механического напряжения, генерируемого переменным электрическим полем вдоль него, произведена оценка амплитуды относительной деформации матрицы композита с исходным распределением в ней «легких» направлений частиц, задаваемым полем, приложенным при затвердевании жидкой матрицы.

В третьей главе изложен метод расчета амплитуды напряжений упругих волн, генерируемых переменным электрическим e(t) и магнитным H(t) полем в произвольной точке ограниченного сегнетомагнитного перовскитового кристалла с учетом их фазового запаздывания и затухания [7]. Рассмотрен случай закрепленных доменных границ, когда генерация акустических волн обусловлена процессами обратимых вращений векторов спонтанной намагниченности и поляризации, а частоты колебаний электрического и магнитного полей совпадают.

Для монодоменного СМ структура термодинамического потенциала по Любимову В. Н. имеет вид Φ=Φ0+Φ(Pi)+Φ(ISi)+Φ(Pi,ISi), где P=PS+p, p – вектор индуцированной поляризации, Φ0 – потенциал Гиббса, Φ(Pi,ISi)=γ IS2i(PS+pi)2. При наложении электрического поля e в Φ добавляется слагаемое Φ(Pi,ei), при воздействии магнитного поля H соответственно Φ(ISi,Hi), при наложении упругого напряжения σij, ограничиваясь случаем, когда pi<<PS, в Φ добавляется слагаемое Φ(σij)=Φ(PSi,σij)+Φ(ISi,σij)+Φ(PSi,ISi,σij), где Φ(PSi,ISi,σij) выражено через PSi, ISj из соотношений Φσэм=−εkℓэмσkℓ/2, εkℓэм=AkℓijeiHj, где ei и Hj – составляющие векторов электрического и магнитного полей, а Akℓij – пьезомагнитоэлектрический тензор, PSi=χijэмHj и ISj=χjiэмei, где χijэм – тензор смешанной восприимчивости. Отсюда Hj=χji−1PSi и ei=χij−1ISj, тогда εkℓэм=Akℓmnχmj−1ISjχni−1PSi=BkℓjiISjPSi [7,8], таким образом, окончательно имеем: 	Φ(Pi,ISi,σij)=−BkℓjiISjPSiσkℓ/2.		       (10)

При наложении на СМ постоянных смещающих электрического ec(γiс) и магнитного Hc(γ'iс) полей векторы PS и IS отклоняются от исходных ориентаций на углы соответственно αi и α'j. Для нахождения этих углов решаем задачу минимизации термодинамического потенциала Φ для двух подсистем.

∂Φ/∂αi−λsin2αi=0,  cos2αi=1,  ∂Φ/∂α'j−λ'sin2α'j=0,  cos2α'j=1, 	       (11)

здесь λ и λ' – множители Лагранжа.

Последующее наложение малых переменных электрического e(t) и магнитного H(t) полей переводит углы αi,α'j→αi+ϕi(t), α'j+ϕ'j(t), где ϕi(t),ϕ'j(t)<<1. Раскладывая термодинамический потенциал в ряд по степеням ϕi, ϕ'j и используя переход к нормальным координатам, получаем углы ϕi(t), ϕ'j(t) из системы уравнений вращательных моментов для векторов PS и IS,

βвϕi+∂Φ/∂ϕi=∂Φ(PSi,ei(t))/∂ϕi,	 β'вϕ'j+∂Φ/∂ϕ'j=∂Φ(ISi,Hi(t))/∂ϕ'j, 	(12)

где βв и β'в – диссипативные коэффициенты.

Эффективное упругое поле σij наводится совместным действием H(t) и e(t). При этом будет иметь место фазовое запаздывание σij(t) относительно e(γi,t) и H(γ'j,t). Однако нас интересуют лишь амплитудные значения σij(t) безотносительно к этому запаздыванию. Поэтому компоненты тензора σij были найдены в статике при ωe=ωH=0, используя систему равенств моментов сил

∂Φ(σij)/∂αi=∂Φ(PSi,ei)/∂αi,	∂Φ(σij)/∂α'j=∂Φ(ISi,Hi)/∂α'j. 		(13)

Далее по найденным таким образом компонентам тензора σij для данной сегнетофазы аналогично получаем значения для двух других сегнетофаз циклической перестановкой индексов в соответствующих соотношениях. Каждая k-ая сегнетомагнитная фаза генерирует свою волну напряжений, определяющуюся компонентами σij. Так, эффективное значение амплитуды волны напряжений σ0, распространяющихся вдоль направления βi относительно базисных осей <100>, определяется из тензорности преобразования σij, как это сделано для титаната бария.

Для нахождения коэффициентов затухания α||, α в волновое уравнение, записанное для продольной или сдвиговой волн, нужно подставить σп=σ0exp[i(ωt−ωr/v)]e−αr и механострикционную деформацию εмех.

Для СМ метод расчета εмехсостоит в том, что с учетом найденных зависимостей ϕi(t) и ϕ'j(t) определяются тензоры деформаций uijэ=vijkℓPkPℓ, vijkℓ – тензор электрострикции, uijм=v'ijkℓPkPℓ, v'ijkℓ – тензор магнитострикции, uijэм=BjikℓISkPSℓ, тензор Bjikℓ определен выше [7, 8]. Далее, как это сделано для BaTiO3, используя систему координат с осями x', y', z', вдоль заданного направления r(βi), получаем εмехэ– электрическую, εмехм – магнитную и εмехэм – магнитоэлектрическую составляющие механострикции εмех=εмехэ+εмехм+εмехэм, при этом εмехэм=Δεмехэ+Δεмехм. Тогда величина эффективного коэффициента поглощения для продольной α|| и для поперечной α волн представляется двумя слагаемыми: электрической его частью и магнитной.

Для нахождения суммарного эффективного напряжения σ(t), генерируемого в произвольной точке ограниченного кристалла всеми его элементарными слоями, можно воспользоваться соотношением, записанным в континуальном приближении, σ=0dσ0d e−αrcoskr dr, где k=ωv, d – размер домена вдоль направления распространения волны в кристалле.

Однако, найденное при этом напряжение σ будет отвечать монофазному сегнетомагнетику. Переход к случаю k-фаз можно совершить, если известны размеры доменов соответствующих фаз и их объемные концентрации. Тогда результирующее локальное значение амплитуды генерируемого напряжения уже будет представляться суммой таких интегралов по всем разнофазным доменам с учетом их размеров и объемных концентраций.

В четвертой главе предложен метод расчета внутреннего трения в СМ как в отсутствии, так и при наличии внешних постоянных смещающих полей [8, 9, 10, 11].

Диссипативные процессы в СМ связаны с так называемыми обратимыми взаимосвязанными переориентациями векторов спонтанной поляризации PS и намагниченности IS из-за взаимодействия их электрической и магнитной подсистем, приводящего в конечном итоге к возникновению компонент тензора деформации, обусловленной магнитоэлектрическим взаимодействием εijэм, связанной посредством пьезомагнитоэлектрического тензора как с напряженностью электрического поля e, так и магнитного H. Кроме того, имеется “электрическая” составляющая этого тензора εijэ и “магнитная” составляющая εijм.

Показано, что влияние смещающих ec и Hc или упругого σc полей на ориентационную релаксацию в области линейного отклика можно количественно описать на основе расчета равновесной в этих полях ориентации векторов PS(αi) и IS(α'j) из исходного их положения PS || IS || [001] для одной сегнетомагнитной фазы, минимизируя термодинамический потенциал СМ (11). Взаимосвязь между составляющими термодинамического потенциала Φ (электрической, магнитной и магнитоэлектрической) относительно ориентации PS и IS имеет изотропный вид. Смещающие поля вначале предполагаются небольшими, как и индуцированная ими поляризация p<<PS.

Последующее наложение уже малого переменного упругого поля σ(t) вызывает дополнительные отклонения векторов PS и IS, когда αi→αi+ϕi, αj'→αj'+ϕj', где ϕi, ϕj'<<1, приводя к колебаниям ϕi(t) и ϕj'(t) (с фазовым запаздыванием соответственно δ и δ') с частотой приложенного знакопеременного напряжения σ(t) и генерации упругих волн в кристалле, характеризующихся коэффициентом их поглощения α1 для несущей частоты ω, скоростью v их распространения и внутренним трением Q1−1. Для них получены аналитические соотношения:

α1=T1v, 	v2=−ω2/v02−T2/2T12+ω2/v02−T22/4T14+ω2/T12,

Q−1=2α1v/ω=ρv2Z01sinη1+Z02sinη2,						       (14)

где T1, T2, Z01, Z02 определяются через величины и ориентации накладываемых полей, упругоэлектрические, магнитоупругие и магнитоэлектрические постоянные кристалла, η1 η2 - эффективные фазовые сдвиги колебаний соответствующих векторов PS и IS.

Эффективные значения α1 и Q1−1 с учетом взаимосвязи подсистем и волнового уравнения имеют как чисто электрическую и магнитную составляющие, так и магнитоэлектрическую. Последняя в нашем приближении распадается условно на “магнитную” и “электрическую” ее части. Частотная зависимость Q1−1(ω) в общем случае имеет два максимума релаксационного типа при заблокированных доменных границах. Время релаксации, отвечающее им, оказывается зависящим и от смещающих полей.

В пятой главе рассматриваются методы расчета аномалий упругих модулей (ΔE- и ΔG-эффекты) в СЭ [12, 13] и СМ [14, 15].

Для СЭ с закрепленными доменными границами при наложении малого переменного напряжения σij(t)=σijcosωt в направлении r(βi) (σij=σ0cosβicosβj) произведен расчет продольной ε||в и сдвиговой εв механострикции для третьей сегнетофазы PS || [001]. Для нахождения продольной стрикции ε||в в направлении r(βi) введем систему координат с осями x'(α'1, β'1, γ'1), y'(α'2, β'2, γ'2), z'(α'3, β'3, γ'3), где β1=α'3, β2=β'3, β3=γ'3 (т. е. r(βi)|| z' и ε||в=εz'z'в, εв=εx'y'в), и получим

Δ(E−1)в=ε||в/σ=−2χ32PS4cos2α'3cos2γ'3/R11+cos2β'3cos2γ'3/R22	(Рис. 3),	       (15)

Δ(G−1)в=εв/σ=−χ32PS4(cosα'1cosγ'2[cosγ'1cosα'1−cosγ'2cosα'2]/R11+

+cosβ'1cosγ'2[cosγ'1cosβ'1−cosγ'2cosβ'2]/R22)    (Рис. 4).				       (16)

Для полидоменного кристалла найденное соотношение Δ(E−1)в3 для 3 сегнетофазы (15) можно применить для определения Δ(E−1)вi для i–фазы, затем подставить в выражение для Δ(E−1)в=13сiΔ(E−1)вi, где ci– объемная концентрация i − фазы. То же самое можно записать и для Δ(G−1)в-эффекта. Далее описаны также аномалии упругих модулей при одновременном наложении на СЭ постоянного упругого поля с тензором σijc и переменного σij(t).

Рис. 3. Зависимость Δ(E-1)-эффекта от направления z'

(от угла γ' между z и z')

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Δ(E-1)
10-12,

см2/дин

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

Δ(G-1)
10-12,

см2/дин

Рис. 4. Зависимость Δ(G-1)-эффекта от угла γ1 (между z и x') при z'
z

2

1

Рис. 5. Схема

z

0

Рис. 6. Прогиб ДГ

Аномалии упругих модулей рассчитаны также для СЭ с легкоподвижными ДГ. Для их описания использовалась модель гибкой ДГ (рис. 5, 6) адекватная опыту в области линейного отклика. Зная первоначальный размер доменов 1 и 2 вдоль направления смещения границы q012, плотность поверхностной энергии γ ДГ, вид упругоэлектрической энергии Φσ12 системы доменов 1 и 2, из уравнения движения ДГ12 находим среднее по сегменту ℓz смещение q12> ДГ при наложении постоянного электрического поля ec и ее смещение x12> при наложении постоянного продольного упругого напряжения σ вдоль r(βi)-направления. Вычислив смещения, получаем ε||с и выражение

Δ(E−1)с=PS2i>j(v11−v12)(cos 2βi−cos 2β)×							       (17)

1−2/ℓzγ/Cijthℓz/2Cij/γ  EijcijSоб./Cijℓ03, где Eij=−∂Φσijσ∂xij,

Cij=k+NePS2/q0ij, k – жесткость ДГ, Ne– фактор деполяризации, cij– концентрации по площади ДГij.

Оценка по (17) дает значение ΔEсE~0,2 (вклад процессов смещений), которое соизмеримо с величиной ΔEвE~0,9 (вклад процессов вращений), полученной по (15).

Выражение для Δ(G−1)c можно получить, определив вначале все σij для заданного сдвигового воздействия σx'y' через углы α'i, β'i, γ'i, как это уже рассмотрено выше:

Δ(G−1)с=PS2/2i≠j(v11−v12)(cos2α'i−cos2α'j−cos2β'i+cos2β'j)×		       (18)

1−2/ℓzγ/Cijthℓz/2Cij/γ  FijcijSоб/Cijℓ03, где Fij=∂Φσ ijσ∂xij.

Теоретически описаны и ΔE- и ΔG-эффекты в перовскитовых сегнетомагнетиках как в отсутствие, так и при наличии смещающих (электрического, магнитного и упругого) полей с учетом взаимосвязи его электрической, магнитной и упругой подсистем. Рассматривается кристалл, в котором доменные границы закреплены дефектами и воздействие внешних полей приводит к поворотам векторов спонтанной поляризации и намагниченности PS и IS и не смешает доменные границы. В кристалле имеется только одна сегнетомагнитная фаза с “легкой” осью [001], вдоль которой в отсутствие смещающих полей ориентированы векторы PS||IS||[001]. Наложение постоянных смещающих электрического e(γi), магнитного H(γ'j') и упругого σij полей приводит к переориентациям PS и IS на углы αi и α'j' соответственно. Углы αi и α'j' находим, минимизируя по ним Φ, из системы, аналогичной (11). Ее корни αi, α'j' определяются в зависимости от конфигурации “траектории” перехода системы из исходного состояния.

При наложении еще и малого переменного напряжения σij(t)=σijcosωt в направлении r(βi) (σij=σ0cosβicosβj) векторы PS(αi) и IS(α'j') начинают отклоняться от установившегося направления на малые углы ϕi(t) и ϕ'j'(t), которые можно найти из уравнений:

βdϕi+∂Φ/∂ϕi=−∂Φ(σij(t))/∂ϕi, 	β'dϕj'+∂Φ/∂ϕ'j'=−∂Φ(σij(t))/∂ϕ'j'.	 (19)

βd и β'd– диссипативные коэффициенты. Аналитические решения системы (19) получаются с использованием перехода к нормальным координатам, после разложения потенциала Φ(αi+ϕi, α'j+ϕ'j) по степеням ϕi, ϕ'j вблизи “точки” (αi, α'j'), ограничиваясь квадратичными членами. Далее находим ϕi и ϕ'j', а по ним и механострикционную деформацию. При этом в ϕi входит чисто “электрическая” ее часть и составляющая магнитоэлектрической механострикции, зависящая от ϕi, а в ϕ'j' – “магнитная” и частично магнитоэлектрическая составляющая.

Используя далее общее соотношение для нахождения тензора деформации uij=vijkℓPSkPSℓ   (суммирование  по  ℓ, k),  где  vijkℓ – тензор  электрострикции,  для

“электрической” составляющей механострикции для направления r(βi) получаем:

ε||P(t)=v11PS2(−sin2α1)ϕ1+v12PS2(−sin2α2)ϕ2+v12PS2(−sin2α3)ϕ3cos2β1+

+4v44[−PS2sinα1ϕ1cosα2−PS2sinα2ϕ2cosα1cosβ1cosβ2+

+−PS2sinα1cosα3ϕ1−PS2sinα3cosα1ϕ3cosβ1cosβ3+

+−PS2sinα2cosα3ϕ2−PS2sinα3cosα2ϕ3cosβ2cosβ3]+			       (20)

+v11PS2(−sin2α2)ϕ2+v12PS2(−sin2α1)ϕ1+v12PS2(−sin2α3)ϕ3cos2β2+

+v11PS2(−sin2α3)ϕ3+v12PS2(−sin2α1)ϕ1+v12PS2(−sin2α2)ϕ2cos2β3 .

При этом опущены постоянные слагаемые, дающие вклад в спонтанную механострикцию и квадратичные по ϕi члены ввиду их малости. Такой же по структуре будет и “магнитная” составляющей механострикции ε||I, где вместо vijkℓ будет тензор магнитострикции v'ijkℓ и соответственно v'11, v'12, v'44. Здесь αi,ϕi→α'j',ϕ'j', PS→IS, но для того же направления βi. Используя алгоритм, изложенный в [9], записываем магнитоэлектрическую составляющую механострикции:

ε||PI(t)=−i,j'm,nBij'mnISPScosβicosβj'cosα'msinαnϕn+sinα'mcosαnϕ'm.		       (21)

Таким образом ε||=ε||P+ε||I+ε||PI, а вращательная составляющая  Δ(E−1)=ε||/σ0.

Совершенно аналогичными, но более громоздкими выглядят соотношения, полученные нами для величины Δ(G−1)=ε/σ0 в смещающих полях, при этом для одной сегнетомагнитной фазы, если направить ось z' вдоль направления r(βi) величина ε=εx'y'=(εx'x'−εy'y')/2.

Для учета всех сегнетомагнитных фаз производим циклическую перестановку индексов в полученных выражениях с сохранением направления измерения r(βi). При этом необходимо знать концентрации фаз ci и размеры доменов в сегнетомагнитном кристалле для каждой его фазы.

Основные результаты и выводы

1. На основе макроскопического подхода с использованием термодинамики и электродинамики сплошных сред разработаны методы расчета важнейших физических величин, характеризующих генерацию продольных и поперечных упругих волн в моно- и полидоменных сегнетоэлектриках типа порядок-беспорядок и типа смещения, обусловленных процессами обратимых вращений векторов спонтанной поляризации в переменных электрических полях в присутствии смещающих полей комбинированных внешних воздействий. При нахождении локального суммарного сигнала (амплитуда напряжения) учитывалась их суперпозиция от разных сегнетофаз, фазовое запаздывание и поглощение. Эквивалентные электрическому полю компоненты тензора деформации определялись из уравнений вращательных моментов, а из тензорного закона их преобразования находилась амплитуда продольной или поперечной упругой волны с заданным направлением ее распространения и плоскостью поляризации. Все рассчитываемые величины определяются через параметры сегнетокристалла, характеризующие его исходное состояние и ориентацию, амплитуду и частоту переменного электрического поля.

2. В полидоменных сегнетоэлектриках BaTiO3 найден в континуальном приближении вклад процессов смещений доменных границ в амплитуду генерируемого ими акустического сигнала в области их обратимых смещений, в том числе и в постоянных смещающих полях с учетом вкладов в него всех слоев кристалла. При этом предполагается, что все доменные границы по всему объему материала колеблются синфазно. Описана ориентационная и частотная зависимости амплитуды генерируемого сигнала с учетом конкретного его исходного структурного состояния. Показано, что вклады в генерацию упругих волн процессов смещений и вращений оказываются соизмеримыми и что при малости инерционного члена в уравнении движения доменной границы в сравнении с вязким частота максимума сигнала ωмах=τв−1, где τв соответствующее время (вязкой) релаксации. Когда же эти члены соизмеримы – эта частота совпадает с резонансной для доменных границ.

3. Разработан и реализован алгоритм расчета акусто-диссипативных параметров, определяющих генерацию упругих волн в сегнетомагнетиках с изотропной связью между их электрической и магнитной подсистемами. Для их исходного состояния с закрепленными доменными границами и при векторах спонтанной намагниченности и поляризации, располагающихся вдоль «легких» направлений [001] соответствующих сегнетомагнитных фаз, эффективное значение амплитуды (напряжения) сигнала определяется, как показано, двумя взаимосвязанными процессами: релаксацией магнитной и электрической подсистем сегнетомагнетика и энергией их взаимодействия. В так называемых манганитах доминирующий вклад в процесс генерации упругих волн процессов вращений дает слагаемое в термодинамическом потенциале, отвечающее за взаимодействие подсистем: в этом случае механострикция кристалла практически определяется лишь ее магнитоэлектрической частью, связанной с пьезомагнитоэлектрическим тензором и с тензором обратной смешанной восприимчивости. Влияние смещающих полей на генерацию акустических волн сводится при этом к изменению ими соответствующих объемных концентраций сегнетомагнитных фаз, к изменению (при неизменном значении e(t)) возмущающего вращательного момента и амплитуды углов отклонений векторов PS и IS в малых полях e(t) и H(t). Показано, что в кристаллах существуют направления, вдоль которых амплитуда генерируемого сигнала нулевая.

4. Для случаев отсутствия и наличия смещающих электрического ec и магнитного Hc полей описана вращательная составляющая внутреннего трения сегнетомагнетиков-перовскитов: его дисперсия, ориентационная зависимость для продольного и сдвигового знакопеременного напряжения σ(t) вдоль заданного относительно базисных осей <100> кристалла направлений распространения и поляризации сдвигового воздействия. И величина внутреннего трения, и коэффициент акустического поглощения упругих волн в найденных в работе для них аналитических соотношениях определяются через упруго-магнитоэлектрические постоянные кристалла и параметры внешнего воздействия. Внутреннее трение Q−1, связанное с процессами вращений, по характеру его частотной зависимости, выявленной в работе, относится к релаксационному типу. Эффективное его значение определяется тремя его составляющими. Одна из них связана с магнитной, другая – с электрической, а третья – с магнитоэлектрической подсистемой. Вид зависимости Q−1 определяется соотношением слагаемых в термодинамическом потенциале, структурой его магнитной, электрической и магнитоэлектрической составляющих. При совпадении найденных времен релаксации электрической и магнитной подсистем зависимость Q−1(ω) имеет один максимум, величина которого определяется структурными параметрами сегнетомагнетика и коэффициентами диссипации процессов вращения для спонтанной поляризации и намагниченности кристалла.

5. Теоретически описаны статический ΔE- и ΔG-эффекты в полидоменных кристаллах BaTiO3, связанные как со смещением доменных границ, так и с процессами вращений в зависимости от ориентации внешнего воздействия и направления измерения эффектов относительно базисных направлений в кристалле с учетом объемных концентраций сегнетофаз и концентраций (по площади) различных типов доменных границ. Получены также соотношения, определяющие «вращательную составляющую ΔE- и ΔG-эффектов в перовскитовых сегнетомагнетиках, индуцированных как электрическим, так и магнитными полями, либо их одновременным наложением в присутствии произвольных постоянных смещающих полей.

Таким образом, в работе впервые теоретически описаны процессы генерации упругих волн, диссипации упругоэлектрической, магнитоупругой и магнитоэлектрической энергий и изменения упругих модулей во взаимосвязи со структурными постоянными кристаллов и параметрами внешнего воздействия. Полученные результаты позволяют производить расчеты таких важнейших для практики величин как внутреннее трение, коэффициент поглощения, ΔE- и ΔG-эффекты, механострикционную деформацию и акустические параметры генерируемых в переменных магнитных и электрических полях упругих волн в сегнетоэлектриках и перовскитовых сегнетомагнетиках с гигантским магнитоэлектрическим эффектом.

Основные результаты диссертации опубликованы в следующих работах

1. Родионов, А.А. Генерация упругих волн электрическим полем в сегнетоэлектриках типа титаната бария, обусловленная процессами обратимых вращений [Текст] / А.А. Родионов, Н.М. Игнатенко, А.В. Шпилева // Материалы III международного семинара “Компьютерное моделирование электромагнитных процессов в физических, химических и технических системах”. – Воронеж, 2004. – 22-24 апреля. – С. 65-68.

2. Родионов, А.А. Генерация упругих волн в титанате бария переменным электрическим полем [Текст] / А.А. Родионов, Н.М. Игнатенко, А.В. Шпилева // Известия ТулГУ. Сер. Физика. – 2004. – В. 4. – С. 108-116.

3. Rodionov, А.А. Generation of Acoustic Waves by an Electric Field in Rochelle Salt in Accompanying Fields [Text] / А.А. Rodionov, А.V. Shpileva // Abstracts of The XXI International Conference on Relaxation Phenomena in Solids. – Voronezh, 2004. – October 5-8. – P. 117.

4. Rodionov, А.А. Generation of Elastic Waves by Domain Boundaries in Ferroelectrics [Text] / А.А. Rodionov, А.V. Shpileva and N.М. Ignatenkо // Abstracts of The XXI International Conference on Relaxation Phenomena in Solids. – Voronezh, 2004. – October 5-8. – P. 85.

5. Родионов, А.А. Генерация упругих волн электрическим полем в сегнетокомпозитах [Текст] / А.А. Родионов, Н.М. Игнатенко, А.В. Шпилева // Материалы VI Международной конференции «Действие электромагнитных полей на пластичность и прочность материалов». – Воронеж, 2005. – 21-23 апреля. – Часть 1. – С. 129-130.

6. Родионов, А.А. Упругие волны в сегнетокомпозитах в электрических полях [Текст]/ А.А. Родионов, Н.М. Игнатенко, А.В. Шпилева // Известия КурскГТУ. – 2005. – №2(15). – С. 22-24.

7. Родионов, А.А. Генерация упругих волн в сегнетомагнетиках [Текст] / А.А. Родионов, А.В. Шпилева // Материалы II Международ. семинара “Физико-математическое моделирование систем”. – Воронеж, 2005. – Часть 1.– С. 58-61.

8. Родионов, А.А. О поглощении магнитоэлектрической энергии в сегнетомагнетиках со структурой в неполяризованной парамагнитной высокотемпературной фазе типа перовскита [Текст] / А.А. Родионов, А.В. Шпилева // Тезисы докладов Третьей Всероссийской конференции «Необратимые процессы в природе и технике». – М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. – 24-26 января. – С. 74-75.

9. Родионов, А.А. Ориентационная релаксация в сегнетомагнетиках с изотропным магнитоэлектрическим взаимодействием подсистем [Текст] / А.А. Родионов, Н.М. Игнатенко, А.В. Шпилева // Известия ВУЗов. Физика. – 2005. –№ 7. – С. 40-45.

Rodionov, A.A. Orientational Relaxation in Ferromagnets with Isotropic Magnetoelectric Interaction among Subsystems [Text] / A.A. Rodionov, N. M. Ignatenko and A.V. Shpileva // Russian Physics Journal. – Springer New York, 2005. –N. 7. – P. 711-717.

10. Родионов, А.А. Ориентационная релаксация магнитной и электрической подсистем с изотропной связью между ними в сегнетомагнетиках в смещающих полях [Текст] / А.А. Родионов, Н.М. Игнатенко, А.В. Шпилева // Материалы VI Международной конференции «Действие электромагнитных полей на пластичность и прочность материалов». – Воронеж, 2005. – 21-23 апреля. –Часть 1. – С. 72-73.

11. Родионов, А.А. Влияние смещающих полей на ориентационную релаксацию в сегнетомагнетиках [Текст] / А.А. Родионов, Н.М. Игнатенко, А.В. Шпилева // Известия ТулГУ. Сер. Физика. – 2005. – В. 5. – С. 211-216.

12. Rodionov, А.А. About Static ΔE- and ΔG-Effects in Barium Titanate in Accompanying Fields [Text] / А.А. Rodionov, А.V. Shpileva // Abstracts of The XXI International Conference on Relaxation Phenomena in Solids. – Voronezh, 2004. –October 5-8. – P. 116.

13. Родионов, А.А. О статическом ΔE- и ΔG- эффектах в титанате бария в сопровождающих полях [Текст] / А.А. Родионов, А.В. Шпилева // Известия ТулГУ. Сер. Физика. – 2004. – В. 4. – С. 116-125.

14. Родионов, А.А. Об аномалиях упругих модулей в сегнетомагнитных кристаллах, связанных со статическим магнитоэлектрическим эффектом [Текст] / А.А. Родионов, Н.М. Игнатенко, А.В. Шпилева // Материалы VI Международной конференции «Действие электромагнитных полей на пластичность и прочность материалов». – Воронеж, 2005. – 21-23 апреля. – Часть 1. – C. 127-128.

15. Родионов, А.А. Статический ΔЕ- и ΔG-эффекты в сегнетомагнетиках [Текст] / А.А. Родионов, Н.М. Игнатенко, А.В. Шпилева // Известия ТулГУ. Сер. Физика. – 2005. – В. 5. – С. 42-51.

ИД №06430 от 10.12.01

Подписано в печать __________ Формат 6084 1/16. Печать офсетная.

Печ. л. _____ . Тираж 100 экз. Заказ _____.

Издательско-полиграфический цент Курского государственного

технического университета.

Курский государственный технический университет.

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября,94.