# На правах рукописи

Стороженко Анастасия Михайловна

МЕХАНИЗМЫ АКУСТОМАГНИТНОГО ЭФФЕКТА

В НАНОДИСПЕРСНОЙ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ

01.04.07 – Физика конденсированного состояния

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата физико-математических наук

КУРСК 2011

Работа выполнена на кафедре физики Юго-Западного государственного

университета

Научный руководитель:	доктор физико-математических наук, профессор,

заведующий кафедрой физики ЮЗГУ

Полунин Вячеслав Михайлович

Официальные оппоненты: 	доктор физико-математических наук, профессор,

заведующий кафедрой информатики

и прикладной математики ЮЗГУ

Буторин Вячеслав Михайлович

доктор физико-математических наук, профессор,

доцент кафедры общей физики МГУ

Шипилин Анатолий Михайлович

Ведущая организация: 	Ставропольский государственный университет,

кафедра общей физики

Защита состоится 27 октября 2011 г. в 14 часов в конференц-зале на заседании

совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.105.04

при Юго-Западном государственном университете

по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ЮЗГУ.

Автореферат разослан  22 сентября 2011 г.

Учёный секретарь совета по защите докторских

и кандидатских диссертаций Д 212.105.04,

кандидат физико-математических наук                                        Рослякова Л.И.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Магнитные жидкости (МЖ) представляют собой коллоидный раствор наноразмерных частиц магнетика, стабилизированный поверхностно-активным веществом, в жидкости-носителе. Распространение звуковых колебаний в намагниченной МЖ сопровождается излучением электромагнитных волн. Это явление принято называть акустомагнитным эффектом (АМЭ) в магнитной жидкости. На основе АМЭ функционируют магнитожидкостные интерферометры различной конструкции, использование которых положено в основу уникальной методики акустической спектроскопии системы «жидкость - цилиндрическая оболочка». Анализ зависимости относительной амплитуды индуцируемой ЭДС от напряженности магнитного поля является перспективным методом исследования геометрических и магнитных параметров магнитных наночастиц и используется наряду с другими методами исследования нанодисперсных сред.

Вместе с тем остается недостаточно изученной физическая природа АМЭ, механизмы взаимодействия физических полей, присущих данному эффекту, что затрудняет интерпретацию получаемых на основе АМЭ результатов, ограничивая возможности применения этого уникального эффекта в науке и технике.

При анализе результатов измерений амплитуды ЭДС, индуцируемой в проводящем контуре за счет АМЭ, используются данные по скорости распространения звуковых колебаний в МЖ, заполняющей сосуд цилиндрической формы. Указанные измерения, как правило, проводятся с использованием неоднородных магнитных полей. В связи с этим представляется целесообразным проведение экспериментального исследования зависимости упругих свойств МЖ от степени неоднородности магнитного поля.

Актуальность диссертационного исследования связана также с тем, что результаты изучения механизмов АМЭ с привлечением данных магнитогранулометрического анализа позволяют получить новые сведения о параметрах магнитных наночастиц, составляющих наиболее мелкую фракцию дисперсной фазы магнитного коллоида.

Целью диссертационной работы является исследование физических механизмов акустомагнитного эффекта в нанодисперсной магнитной жидкости: особенностей взаимодействия в нем упругого, теплового, магнитного и динамического размагничивающего полей во взаимосвязи с физическими параметрами наночастиц.

Задачи исследования:

– Разработать и внести принципиальные изменения в предназначенную для исследования АМЭ экспериментальную установку: модернизировать устройства ввода в МЖ звуковых колебаний и индикации возмущения ее намагниченности звуковой волной.

– Разработать методику и экспериментальную установку для измерения скорости звука в системе «МЖ – цилиндрическая оболочка» с использованием неоднородного магнитного поля.

– Изучить геометрию неоднородного магнитного поля используемого постоянного магнита.

– Произвести измерения скорости распространения звука в неоднородно намагниченной МЖ и проанализировать полученные результаты.

– Определить «максимальный» и «минимальный» размеры и магнитные моменты магнитных наночастиц дисперсной фазы двух образцов МЖ различной концентрации методами магнитогранулометрии (МГМ) и акустогранулометрии (АГМ) в диапазоне частот 18 – 65 кГц.

– Составить и проанализировать аналитические зависимости, раскрывающие механизмы АМЭ, оценить вклад тепловых колебаний частиц и динамического размагничивающего поля в концентрационную модель АМЭ.

– Получить экспериментальные данные по суммарному вкладу в АМЭ намагничивающего поля, тепловых колебаний частиц и динамического размагничивающего поля, проанализировать их путем построения «разностной» кривой и сравнения ее с теоретическими зависимостями для случая монодисперсных МЖ.

– Предложить методику оценки магнитных и геометрических параметров мелких ферромагнитных частиц дисперсной фазы коллоида на основе совокупности результатов магнитогранулометрических и акустогранулометрических измерений.

Объектом исследования является нанодисперсная магнетитовая МЖ на основе керосина. Предмет исследования - процесс взаимодействия физических полей в акустомагнитном эффекте.

Научные результаты, выносимые на защиту:

1. Разработаны и внесены принципиальные изменения в предназначенную для исследования АМЭ экспериментальную установку, состоящие в модернизации устройств ввода в МЖ звуковых колебаний и индикации возмущения ее намагниченности звуковой волной.

2. Разработаны методика и экспериментальная установка для измерения скорости звука в системе «МЖ-цилиндрическая оболочка», использующие неоднородное магнитное поле; получены экспериментальные данные и сделаны выводы.

3. Получены экспериментальные данные по полевой зависимости относительной амплитуды ЭДС, индуцируемой в проводящем контуре в результате АМЭ в двух образцах МЖ различной концентрации.

4. Проанализированы теоретические и экспериментальные зависимости, раскрывающие механизмы взаимодействия упругого, магнитного, теплового и динамического размагничивающего полей в АМЭ на магнитном коллоиде.

5. Предложена методика оценки магнитных и геометрических параметров мелких магнитных наночастиц дисперсной фазы МЖ на основе совокупности результатов магнитогранулометрических и акустогранулометрических измерений.

Научная новизна результатов исследования:

1. Принципиальные изменения устройств ввода в МЖ звуковых колебаний и индикации возмущения ее намагниченности звуковой волной, обеспечивающие монохроматичность волнового поля, помехозащищенностъ и минимизацию объема исследуемого коллоида.

2. Методика и экспериментальная установка для измерения скорости звука в системе «МЖ – цилиндрическая оболочка», использующие неоднородное магнитное поле.

3. Экспериментальные данные по полевой зависимости относительной амплитуды ЭДС, индуцируемой в проводящем контуре в результате АМЭ, проанализированные на основе модельной теории монодисперсной МЖ.

4. Существующая модель концентрационного механизма АМЭ дополнена количественными оценками вклада в него механизмов тепловых колебаний наночастиц, колебаний концентрации магнитных частиц в жидкости-носителе, динамического размагничивающего поля.

5. Предложена новая методика оценки магнитных и геометрических параметров частиц, составляющих мелкую дисперсную фракцию МЖ, на основе совокупности результатов МГМ и АГМ.

- Практическая и теоретическая значимость работы. Детализация механизмов взаимодействия в МЖ звукового, магнитного и теплового поля позволяет раскрыть сущность концентрационной модели АМЭ, являющейся теоретической основой АГМ магнитных наночастиц. В свою очередь  получение “разностной” кривой, предсказываемой модельной теорией, служит дополнительным подтверждением ее физической обоснованности.

- Предложенная методика оценки магнитных и геометрических параметров частиц, составляющих мелкую дисперсную фракцию МЖ, на основе комплексного использования результатов МГМ и АГМ может быть полезна при исследовании квантовых ограничений размеров магнитных доменов.

- Результаты диссертационного исследования могут использоваться в учебном процессе, что положительным образом сказывается на качестве подготовки специалистов технических специальностей, стимулирует интерес студентов к научно-исследовательской работе.

- Достоверность экспериментальных исследований подтверждается использованием поверенной измерительной техники и аналого-цифрового преобразователя, обеспечивающего компьютерную обработку результатов эксперимента; оценкой погрешности измерений; совпадением данных нескольких независимых экспериментов, проведенных на одних и тех же образцах; согласованием данных, полученных методами МГМ и АГМ.

- Личный вклад автора. Разработана методика и модернизированная комплексная экспериментальная установка для измерения скорости звука в системе «МЖ – цилиндрическая оболочка» и исследования полевой зависимости АМЭ; выполнен необходимый объем экспериментальных исследований; предложен алгоритм построения «разностных» кривых, отражающих количественный вклад механизмов тепловых колебаний частиц и динамического размагничивающего поля в концентрационную модель АМЭ; проведено их сравнение с теоретическими зависимостями, показавшее физическую обоснованность модельной теории АМЭ; рассчитаны значения магнитных и геометрических параметров мелких ферромагнитных частиц МЖ на основе предложенной методики, использующей совокупность результатов МГМ и АГМ.

- Соответствие диссертации паспорту научной специальности.  В соответствии с областью исследования специальности 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» диссертация включает в себя теоретическое и экспериментальное исследование нанодисперсной магнитной жидкости и механизмов АМЭ во взаимосвязи с физическими свойствами ее наночастиц. Полученные научные результаты соответствуют пунктам 2 и 6 паспорта специальности.

- Апробация результатов исследования. Результаты исследования апробированы на 14-й Международной Плесской научной конференции по нанодисперсным магнитным жидкостям (Плес, 2010), 53-й научной конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук» (Москва, 2010); IX научно-технической конференции «Вибрация 2010» (Курск, 2010); XI Всероссийской молодежной школе-семинаре по проблемам физики конденсированного состояния вещества (Екатеринбург, 2010); II международной научной конференции «Актуальные проблемы молекулярной акустики и теплофизики» (Курск, 2010); XVII Зимней школе по механике сплошных сред, (Пермь, 2011); Euromech Colloquium 526 “Patterns in Soft Magnetic Matter” (Dresden, 2011); III Всероссийской научной конференции «Физико-химические и прикладные проблемы магнитных дисперсных наносистем» (Ставрополь, 2011); ХXII Сессии Российского акустического общества (Саратов, 2011); Moscow International Simposium on Magnetism (Москва, 2011).

- Разработанная экспериментальная установка применяется в учебном процессе в качестве ультразвукового интерферометра. Описание установки представлялось на Международной школе-семинаре «Физика в системе высшего и среднего образования России» (Москва, 2011).

- Материалы диссертации использованы в научных отчетах по ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (гранты НК-410П - ГК № 2311, 2011-1.3.2-121-003 - ГК № 14.740.11.1160).

- Публикации. Основные результаты, представленные в диссертации, опубликованы в 17 работах, из них 5 - в рекомендованных ВАК научных журналах.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, 4 глав, заключения, списка использованных источников; изложена на 121 странице, содержит 44 рисунка, 7 таблиц и 120 наименований использованных источников.

Основное содержание работы

Во введении обоснована актуальность работы, сформулирована цель, задачи и основные положения, раскрыта научная новизна и практическая значимость работы.

В главе 1 представлен краткий обзор ранее опубликованных работ. Рассмотрены магнитные и акустические свойства МЖ и методы их исследования, дано описание концентрационной модели АМЭ. На основании представленного литературного обзора обоснованы цель и задачи исследования.

В главе 2 описаны методика и комплексная экспериментальная установка для исследования взаимодействия физических полей в нанодисперсной МЖ на основе АМЭ.

Блок-схема ключевого узла комплексной установки, предназначенного для определения полевой зависимости относительной амплитуды ЭДС, индуцируемой за счет АМЭ, показана на рис. 1. Сигнал с генератора звуковых колебаний 1 поступает параллельно на частотомер

Рис. 1 Блок-схема узла

экспериментальной установки

6

12

1

2

3

4

14

15

9

10

11

7

8

13

N

S

5

2, вольтметр 3 и пьезопластинку 4, вмонтированную в акустическую ячейку 5. Проходя через столбик МЖ 6, звуковой сигнал образует стоячую волну. Переменная ЭДС с катушки индуктивности 7, вплотную прилегающей к трубке с МЖ, поступает на селективный усилитель 8, а затем параллельно на осциллограф 9 и аналого-цифровой преобразователь 10, соединенный с компьютером 11. Катушка индуктивности 7 жестко закреплена на кинематическом узле катетометра 12. Магнитное поле создается электромагнитом 13, подключенным к источнику питания 14. Значение магнитной индукции измеряется тесламетром 15, снабженным датчиком Холла. Прием и начальная обработка сигнала осуществляются в среде NI LabView.

Важной особенностью методики эксперимента является введение звуковых колебаний в МЖ снизу, через тонкое плоскопараллельное дно акустической ячейки. Звуковой сигнал возбуждается размещенной снизу пьезопластинкой. Это упрощает настройку акустической системы по частоте и позволяет использовать меньшее количество МЖ, смягчая требования к температурной стабильности и однородности окружающей среды. Чтобы исключить искривление открытой верхней поверхности МЖ под влиянием нормальной составляющей магнитного поля, осуществляется ее принудительная стабилизация. С этой целью верхний конец трубки после ее заполнения исследуемым образцом МЖ  герметично закрывается тонкой полиэтиленовой пленкой.

Узел экспериментальной установки, предназначенный для измерения скорости звука в системе «МЖ – цилиндрическая оболочка», представлен на рис. 2 (элементы 1-12 аналогичны рис. 1, 13 - постоянный магнит). Скорость звука рассчитывается по частоте вводимых в си

Рис. 2 Блок-схема узла

экспериментальной установки

6

12

2

3

4

9

10

7

8

13

N

S

5

11

1

стему колебаний и фиксируемым катетометром длинам стоячих волн.

Эксперименты проводились при контролируемых температуре и напряжении на пьезоэлементе. Акустическая ячейка с МЖ устанавливалась в межполюсном зазоре с соблюдением условия перпендикулярности силовых линий магнитного поля и оси трубки с МЖ.

В главе 3 приведены данные экспериментального исследования физических характеристик образцов МЖ, представлены зависимости относительной амплитуды ЭДС, индуцируемой за счет АМЭ, от напряженности магнитного поля и результаты измерения скорости звука в системе «МЖ – цилиндрическая оболочка» методом звукового интерферометра.

Исследования проведены на МЖ типа «магнетит в керосине» с олеиновой кислотой в роли ПАВ. Физические параметры исследуемых образцов представлены в табл. 1 (ρ – плотность, φ – концентрация твердой фазы, χ – начальная магнитная восприимчивость, Ms – намагниченность насыщения, с – скорость звука в системе «МЖ – стеклянная трубка», m*max, dmax, m*min и dmin - оценочные значения магнитного момента и диаметра “крупных” и “мелких” наночастиц МЖ, полученные методом АГМ).

Таблица 1

| Образец | ρ, кг/м3 | φ, % | χ | Ms, кА/м | c, м/с | m*max∙1019, А∙м2 | m*min∙1019, А∙м2 | dmax, нм | dmin, нм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МЖ-1 | 1315 | 12 | 3,4 | 45,8 | 930 | 10,44 | 1,70 | 16,0 | 8,7 |
| МЖ-2 | 1852 | 24 | 6,8 | 89,6 | 864 | 11,60 | 1,56 | 16,7 | 8,5 |

В главе 4 проведен анализ экспериментальных данных, раскрывающий процесс взаимодействия упругого, теплового, магнитного и динамического размагничивающего полей в акустомагнитном эффекте. Предложена методика оценки магнитных и геометрических параметров мелких ферромагнитных частиц дисперсной фазы коллоида на основе совокупности результатов магнитогранулометрических и акустогранулометрических измерений.

Известная концентрационная модель АМЭ учитывает наряду с колебаниями концентрации магнитных наночастиц колебания температуры МЖ в адиабатной звуковой волне. Кроме того, при условии ограниченности боковой поверхности звукового пучка и в зависимости от взаимной ориентации волнового вектора и вектора напряженности магнитного поля возникает специфическое для данного случая «динамическое» размагничивающее поле. Детализация картины взаимодействия звукового, магнитного и теплового поля позволяет раскрыть сущность концентрационной модели АМЭ в магнитной жидкости.

Рассмотрим теоретические зависимости, раскрывающие процесс взаимодействия упругого, теплового, магнитного и динамического размагничивающего полей в акустомагнитном эффекте.

Согласно концепции суперпарамагнетизма МЖ, амплитуда колебаний намагниченности МЖ ∆M в относительных единицах βξ=∆M/∆Mmax может быть представлена в виде функции параметра ξ=μ0m*H/(k0T):

βξ=L(ξ)−k'⋅D(ξ)1+k''⋅ξ−1⋅D(ξ),	(1)

где L(ξ)=cthξ-ξ-1 – функция Ланжевена, D(ξ)=ξ-1-ξsh-2ξ, k′=qc2/Cp, k″=Ndμ0MSm*/(k0T), m* - магнитный момент частицы МЖ, µ0 – магнитная постоянная, k0 – постоянная Больцмана, Т – абсолютная температура; q – температурный коэффициент расширения; Cp – удельная теплоемкость при постоянном давлении; Nd – динамический размагничивающий фактор.

Доминантным среди механизмов АМЭ является механизм колебаний концентрации магнитных наночастиц в жидкости-носителе под действием звуковой волны. Его вклад в количественном выражении представлен функцией Ланжевена в числителе формулы (1).

Вклад тепловых колебаний (в отсутствие динамического размагничивающего поля) в процесс возмущения намагниченности МЖ отражает функция

Ω(ξ) ≡ k'D(ξ). 	(2)

Ее значение возрастает с увеличением q и существенно зависит от выбора жидкости-носителя.

Замедление роста относительной амплитуды индуцируемой ЭДС за счет динамического размагничивающего поля (в отсутствие тепловых колебаний) описывает функция

Y1(ξ)≡Lξ−L(ξ)1+k''D(ξ)ξ. 	(3)

По абсолютной величине вклад указанных факторов в механизм АМЭ при одновременном их действии представлен функцией

Y+(ξ)≡L(ξ)−βξ=L(ξ)⋅k''D(ξ)ξ+Ω(ξ)1+k''D(ξ)ξ, 	(4)

или, после преобразования Y+(ξ) → Y+(H):

Y+(H)=L(μ0mH(k0T))⋅NdMSH−1+k'D−1(μ0mH(k0T))+NdMSH−1 	(5)

На рис. 3 указанные функции

ξ

1

2

3

Рис. 3 Теоретические зависимости

1 - Y1, 2 - Ω, 3 - Y+

0

0.05

0.10

0.15

0.20

0

10

20

30

Y1, Ω, Y+

отображены графически. Следует отметить, что замедление роста относительной амплитуды АМЭ за счет динамического размагничивающего поля, описываемое функцией Y1(ξ), с увеличением напряженности магнитного поля ослабевает и становится незначительным по сравнению с замедлением, привносимым тепловыми колебаниями, т.е. функцией Ω(ξ).

В окрестности магнитного насыщения (т.е. для H→∞):

Y+(H)=qc2k0TCpμ0m⋅1H+NdMSk0Tμ0m⋅1H2	(6)

Первый член выражения (6) представляет собой Ω(H) - вклад тепловых колебаний, второй член - Y1(H) – вклад динамического размагничивающего поля в замедление роста относительной амплитуды индуцируемой ЭДС в окрестности магнитного насыщения. Следовательно, в случае монодисперсной системы при H→∞ зависимость Y+(H) является гиперболой. Получение такой зависимости из эксперимента будет свидетельствовать об участии в процессе намагничивания в рассматриваемом диапазоне напряженности магнитного поля частиц с узким распределением магнитных параметров.

200

400

600

800

1200

-1

-0,5

0

0,5

с, м/с

ΔH/ΔZ∙10-3, кА/м2

Рис. 4 Зависимость с(ΔH/ΔZ)

Представленный в диссертационной работе анализ механизмов взаимодействия физических полей в нанодисперсной МЖ на основе акустомагнитного эффекта был проведен на основе экспериментальных данных по полевой зависимости скорости распространения ультразвуковых волн и относительной величины ЭДС, индуцируемой за счет АМЭ.

По результатам измерений была получена зависимость скорости звука от градиента магнитного поля, отображенная на рис. 4. Измерения проведены в направлении убывания напряженности магнитного поля для образца МЖ-1. Точками представлены значения c, рассчитанные по удвоенному расстоянию между двумя соседними пучностями. Прямой показано среднее значение скорости, рассчитанное для всей длины трубки.

По полученным данным, скорость звука в пределах погрешности измерений не зависит от градиента напряженности магнитного поля. Этот факт полностью не исключает возможность существования такой зависимости, предсказываемую теорией (Одинаев С., Комилов К. // Акуст. журн. – 2008). Вместе с тем, выполненные оценки и литературные данные (Полунин В.М. // Физматлит – 2008) не согласуются с утверждением об исключительной роли этого параметра.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0

200

400

600

800

Н, кА/м



1

2

Рис. 5 Экспериментальные данные: * - 24 кГц, □ - 41 кГц, Δ - 65 кГц. Теоретические зависимости ξ(H): 1 - для частиц ‹dmax› = 16,0 нм, 2 - для частиц ‹dmin› = 8,7 нм

Экспериментальные зависимости относительной амплитуды ЭДС, индуцируемой за счет АМЭ, от напряженности магнитного поля β(H) получены в диапазоне частот от 18 до 65 кГц с шагом ~10 кГц. Данные по МЖ-1 для трех частот представлены на рис. 5.  Кроме того, показаны две кривые, представляющие собой результат теоретического расчета ξ(H) для монодисперсных МЖ, состоящих из частиц ‹dmax› (пунктирная кривая) и ‹dmin› (сплошная кривая).

Рис. 6 Получение “разностной” кривой из опыта:

1 - относительная величина намагниченности М(Н),

2 – относительная величина индуцируемой за счет АМЭ ЭДС (Н) при ν = 65,1 кГц,

3 – “разностная” кривая Y+(e)=М(Н)-(Н)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0

50

100

Н, кА/м

М, , Y+(e)

500

600

700

1

2

3

800

Можно считать “естественной” особенностью пунктирной и сплошной кривых то обстоятельство, что первая находится в хорошем соответствии с опытом в малых магнитных полях, а вторая – в полях, близких к насыщающим.   Пунктирная кривая, соответствующая «крупным» наночастицам, выходит на значения, близкие к единице, в сравнительно небольших полях (200 кА/м). Сплошная кривая в том же масштабе имеет достаточно заметный наклон даже в полях 800 кА/м. Отсюда следует вывод, что в полях, близких к магнитному насыщению, намагничивание МЖ происходит в основном за счет «мелких» частиц. Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, что в полях, близких к магнитному насыщению, обе кривые сближаются.

Значительное расхождение теоретических и экспериментальных значений (H) в области умеренных магнитных полей обусловлено, прежде всего, тем, что используемая модель не учитывает распределение частиц по размерам.

Чтобы показать суммарный вклад в возмущение намагниченности МЖ тепловых колебаний и динамического размагничивающего поля, была построена «разностная» кривая Y+(e)(H) -  рис. 6. Ее построение осуществляется путем вычитания значений (H) из значений М(H) в магнитных полях одинаковой напряженности. При этом экспериментальные значения зависимостей М(H) и (H) аппроксимируются плавными кривыми в среде MS Excel.

Рис. 7 Сравнение зависимостей:

1 - “разностная” кривая, 2 - Y+(H) при ‹dmax›=16,0 нм, 3 - Y+(H) при ‹dmin› = 8,7 нм

Н, кА/м

0

0.1

0.2

0.3

0

50

100

200

300

400

500

600

700

800

Y+, Y+(e)

1

2

3

Сравним экспериментальную «разностную» кривую Y+(e)(H) и расчетные зависимости Y+(H) для ‹dmax›  = 16,0 нм и для ‹dmin› = 8,7 нм (рис. 7). В окрестности магнитного насыщения МЖ «разностная» кривая отражает воздействие тепловых колебаний в адиабатной звуковой волне, прежде всего, на наиболее мелкие частицы, поскольку крупные частицы заблокированы магнитным полем. Поэтому правая спадающая ветвь кривой характеризует процесс выстраивания по полю наиболее мелких наночастиц.

0

0,10

0,20

0,30

0

50

150

Н, кА/м

Y+(e)

Рис. 8 «Разностные» кривые

1 - для МЖ-1, 2 - для МЖ-2

1

2

Н1

Н2

100

На рис. 8 показаны «разностные» кривые для МЖ-1 и МЖ-2. В более концентрированном образце благодаря близости магнитных частиц имеет место большее диполь-дипольное взаимодействие между ними. Соответственно, выстраивание «по полю» частиц мелкой фракции происходит в полях с более высокой напряженностью. Данная особенность «разностной» кривой может быть использована для получения оценки размера мелких ферромагнитных частиц.

Рассмотрим методику оценки магнитных и геометрических параметров мелких ферромагнитных частиц дисперсной фазы коллоида на основе совокупности результатов магнитогранулометрических и акустогранулометрических измерений. Основой методики является нахождение тангенса угла наклона α отрезка прямой Y+(e)(H-1) в окрестности магнитного насыщения. Теоретически, как это следует из формулы (6), tgα=qc2k0TCpμ0m. Приравнивая это выражение к результату аппроксимации экспериментальной зависимости Y+(e)(H-1), можем вычислить магнитный момент частиц, составляющих мелкую фракцию МЖ.

Y+(e)

Рис. 9 Зависимость Y+(e)(H-1)

y = 0,0134x

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0

1

2

3

4

1/Н, м/МА

На рис. 9 представлен прямолинейный участок зависимости Y+(e)(H-1) для МЖ-2, полученный при H ≥ 300 кА/м. Здесь tgα = 13400 А/м, что выполняется при m*=0,7∙10-19 А∙м2. Откуда следует оценка минимального размера однодоменных частиц дисперсной фазы исследуемой МЖ, полученная по предложенной методике: d=6,5 нм.

Преимущество данной методики перед методикой МГМ состоит в том, что в последней малые приращения намагниченности за счет выстраивания мелких частиц в сильных полях выявляются на фоне значительно превосходящей их намагниченности, привносимой частицами крупных и средних размеров. Следовательно, в насыщающих полях методика выявления «мелких» частиц на основе МГМ недостаточно эффективна.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1. Разработаны методика и модернизированная комплексная экспериментальная установка для измерения скорости звука в системе «магнитная жидкость – цилиндрическая оболочка» и определения физических параметров наночастиц магнитной жидкости акустогранулометрическим методом.

2. Показано: воспользовавшись неоднородным магнитным полем, можно получить полевую зависимость амплитуды индуцируемой ЭДС, не прибегая к процедуре постепенного наращивания поля, осуществляемой при использовании электромагнита; можно совместить исследования АМЭ в неоднородном магнитном поле с измерениями скорости звука в МЖ.

3. Исследована зависимость скорости распространения звука в МЖ от степени неоднородности магнитного поля. По полученным данным, скорость звука в пределах погрешности измерений не зависит от градиента напряженности магнитного поля. Этот факт полностью не исключает возможность существования такой зависимости, но не позволяет согласиться с утверждением об исключительной роли этого параметра.

4.Полученные на основе акустогранулометрии усредненные по исследованному диапазону частот значения физических параметров диспергированных в МЖ магнитных наночастиц <m*> и <d> в оценочном плане согласуются с данными, полученными по другим методикам, например, на основе измерения кривой намагничивания магнитного коллоида.

5. Получены и проанализированы теоретические зависимости, отражающие количественный вклад в АМЭ тепловых колебаний наночастиц, колебаний концентрации магнитных частиц в жидкости-носителе, динамического размагничивающего поля.

6. Проведено сравнение теоретических и экспериментальных данных, описывающих механизм взаимодействия упругого, теплового, магнитного и динамического размагничивающего полей в АМЭ для двух образцов МЖ, различающихся концентрацией.

7. Предложена методика оценки магнитных и геометрических параметров мелких ферромагнитных частиц МЖ на основе «разностной» кривой, полученной по результатам магнитогранулометрических и акустогранулометрических измерений.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

В рекомендованных ВАК научных журналах и изданиях:

- Полунин, В.М. Акустометрия нанодисперсной фазы магнитной жидкости / В.М. Полунин, А.М. Стороженко, П.А. Ряполов [и др.] // Нанотехника. - 2011. - № 2(26). - С. 64 -69.

- Полунин, В.М. Акустоструктурный анализ нанодисперсной магнитной жидкости / В.М. Полунин, П.А. Ряполов, А.М. Стороженко [и др.] // Известия высш. учебн. заведений. Физика. – Томск, 2011. - № 1. – С. 10-15.

- Полунин, В.М. Результаты исследования полевой зависимости акустомагнитного эффекта / В.М. Полунин, А.М. Стороженко, П.А. Ряполов [и др.]  // Известия ЮЗГУ. – Курск, 2011. - № 3. – С. 56-63.

- Emelyanov, S. G. The sound speed in the non-uniform magnetized magnetic fluid / S.G. Emelyanov, V.M. Polunin, A.M. Storozhenko [et al.] // Magnetohydrodynamics. – 2011. - V. 47. - № 1. – P. 29-39.

- Polunin, V.M. On the estimation of physical parameters of magnetic nanoparticles in magnetic fluid / V.M. Polunin, N.S. Kobelev, A.M. Storozhenko [et al.] // Magnetohydrodynamics. – 2010. - V. 46. - № 1. – P. 31-40.

В других журналах и изданиях:

- Полунин, В.М. Акустогранулометрический анализ параметров дисперсной фазы феррожидкостей / В.М. Полунин, П.А. Ряполов, А.М. Стороженко [и др.] // Известия ЮЗГУ. Серия физика, химия. – Курск, 2011. - № 1. – С. 7-11.

- Стороженко, А.М. Вклад тепловых колебаний и динамического размагничивающего поля в концентрационный механизм акустомагнитного эффекта / А.М. Стороженко, В.М. Полунин // Матер. конференции ВНКСФ-17. – Екатеринбург, 2011. – С. 157-158.

- Полунин, В.М. Новые лекционные демонстрации по физике / В.М. Полунин, П.А. Ряполов, А.М. Стороженко [и др.] // Тезисы докладов Международной школы-семинара «Физика в системе высшего и среднего образования России». – М., 2011. – С. 222-223.

- Стороженко, А.М. Оценка предельных размеров наночастиц магнитной жидкости акустомагнитным методом / А.М. Стороженко, В.М. Полунин, А.О. Танцюра // Тезисы докладов XVII Зимней школы по механике сплошных сред. - Пермь, 2011. – С. 299.

- Полунин, В.М. Акустомагнитный эффект в нанодисперсной магнитной жидкости / В.М. Полунин, А.М. Стороженко // Ультразвук и термодинамические свойства вещества: сб. научн. тр.: Вып. 37: матер. II Международной научной конференции «Актуальные проблемы молекулярной акустики и теплофизики». – Курск, 2010. – С. 70-75.

- Полунин, В.М. Исследование дисперсного состава магнитных жидкостей на основе акустомагнитного эффекта / В.М. Полунин, П.А. Ряполов, А.М. Стороженко [и др.] // Матер. XXII сессии Российского акустического общества. – М.: ГЕОС, 2010. – С. 74-77.

- Стороженко, А.М. Определение скорости звука в магнитной жидкости на основе акустомагнитного эффекта / А.М. Стороженко // Тезисы докладов XI Всероссийской молодежной школы-семинара по проблемам физики конденсированного состояния вещества. - Екатеринбург, 2010. – С. 226.

- Полунин, В.М. Исследование распределения магнитных наночастиц акустомагнитным методом / В.М. Полунин, Г.Т. Сычев, А.М. Стороженко [и др.] // Сб. тр. IX научно-технической конференции «Вибрация 2010». – Курск, 2010. – С. 312-318.

- Полунин, В.М. Некоторые результаты акустических исследований магнитных жидкостей / В.М. Полунин, П.А. Ряполов, А.М. Стороженко [и др.] // Сб. тр. 14 Международной Плесской научной конф. по нанодисперсным магнитным жидкостям. - Иваново, 2010. – С. 123-129.

- Полунин, В.М. Определение скорости распространения звука в магнитной жидкости акустомагнитным методом / В.М. Полунин, А.М. Стороженко, П.А. Ряполов // Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук: труды 53-й научной конференции МФТИ. - М.: МФТИ, 2010. – С. 151-153.

- Полунин, В.М. Опыты на звуковом магнитожидкостном интерферометре / В.М. Полунин, А.М. Стороженко, А.Г. Беседин А.Г. [и др.] // Тезисы докладов Международной школы-семинара «Физика в системе высшего и среднего образования России». – М., 2010. – С. 246-247.

- Polunin, V. M. On the estimation of the ferrofluids particle size distribution on the acoustomagnetic effect base / V.M. Polunin, P.A. Ryapolov, A.M. Storogenko // Patterns in Soft Magnetic Matter: Euromech Colloquium 526. - Dresden, 2011. – P. 36-37.

Подписано в печать   22.09.2011г. Формат 6084 1/16. Печать офсетная.

Печ.л. 1 . Тираж 120 экз. Заказ 81.

Юго-Западный государственный университет.

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94