На правах рукописи

Тиняков Олег Алексеевич

Акустические исследования

динамики жидких кристаллов

в меняющихся магнитных полях

01.04.07 – Физика конденсированного состояния

Автореферат

диссертации на соискание учёной степени

кандидата физико-математических наук

Курск  2009

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении

высшего профессионального образования

«Курский государственный университет»

Научный руководитель:		кандидат физико-математических наук,

доцент

Мелихов Юрий Филиппович

Официальные оппоненты:	доктор физико-математических наук,

профессор

Родионов Александр Андреевич;

кандидат физико-математических наук,

профессор

Насонов Алексей Дмитриевич

Ведущая организация: 	Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Защита состоится «24» сентября 2009 г. в 16 ч. 00 мин. на заседании диссертационного совета  Д 212.105.04 при Курском государственном техническом университете по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке КурскГТУ

Автореферат разослан «____» __________ 2009 г.

Объявление о защите и автореферат диссертации размещены на сайте КурскГТУ: http://www.kstu.kursk.ru

Учёный секретарь диссертационного

совета Д 212.105.04, кандидат

физико-математических наук, доцент					Рослякова Л.И.

Общая характеристика работы

Актуальность проблемы. Уникальные свойства жидких кристаллов (ЖК) находят широкое применение в современном приборостроении и новых технологиях. Наиболее широко ЖК используются в качестве элементов буквенно-цифровых индикаторов, матричных экранов, преобразователей изображения, модуляторов и дефлекторов излучения в системах обработки, хранения и отображения информации. Асимметрия строения молекул нематических жидких кристаллов (НЖК) и своеобразие межмолекулярного взаимодействия, приводящие к анизотропии физических свойств, вызывают повышенную чувствительность НЖК не только к воздействию электрических и магнитных полей, но и к изменению их термодинамических параметров состояния.

Поскольку большинство устройств с жидкокристаллическим рабочим телом работает в динамическом режиме в условиях воздействия на НЖК изменяющихся во времени и пространстве внешних полей, исследование реакции жидких кристаллов на такие воздействия позволяет получать полезную информацию для оценки параметров приборов с жидкокристаллическим рабочим телом. Вместе с тем изучение динамики НЖК в меняющихся магнитных полях является эффективным средством исследования внутренней структуры ЖК.

Величиной, характеризующей внутреннюю структуру ЖК, служит коэффициент вращательной вязкости (γ1). При исследовании динамики ориентационных процессов в НЖК в переменных магнитных полях широко используются законы гидродинамики, являющейся наиболее развитой феноменологической теорией мезоморфного состояния. Существование полученных в рамках современных гидродинамических теорий (Лесли-Эриксена, Форстера, Мартина, Пароди, Першана) адекватных решений уравнения движения директора НЖК в периодически меняющихся магнитных полях обусловливает перспективность экспериментального изучения динамики ориентационных процессов в ЖК, подверженных влиянию такого типа полей. Данные экспериментальные исследования имеют существенное значение для определения кинетических параметров НЖК и уточнения соотношений гидродинамики НЖК.

Для изучения зависимости неравновесных свойств НЖК от степени ориентационной упорядоченности необходимы исследования в условиях больших объемов образца, линейные размеры которого значительно превышают длину магнитной когерентности и радиус корреляции флуктуаций. В данной связи целесообразным представляется применение акустического метода, что обусловлено также высокой чувствительностью акустических свойств ЖК к изменению ориентационной структуры. Это позволяет получить информацию о величине коэффициента поглощения ультразвука в НЖК для расчёта диссипативных коэффициентов при различных температурах и параметрах магнитного поля.

Таким образом, акустические исследования релаксационных свойств в объемных образцах НЖК, подверженных влиянию периодически меняющихся магнитных полей с различными значениями магнитной индукции в широком интервале температур, представляются актуальными, а недостаточность и противоречивость существующих экспериментальных данных и рассчитанных на их основе вязкоупругих и релаксационных свойств НЖК указывают на актуальность настоящей работы.

Цель и задачи исследования. Изучение динамики и механизмов релаксационных процессов в технически важных НЖК, акустических и релаксационных свойств ЖК, подверженных воздействию магнитных полей с изменяющимися параметрами в широком интервале температур, а также определение на их основе кинетических коэффициентов гидродинамики и анализ их зависимости от термодинамических параметров состояния.

Достижение данной цели потребовало решение следующей группы взаимосвязанных исследовательских задач:

– создание и модернизация экспериментальной установки и камеры для измерений поглощения ультразвука (УЗ) в НЖК;

– получение массива экспериментальных значений релаксационных свойств НЖК и изучение их поведения в зависимости от температуры и параметров магнитного поля;

– теоретический анализ экспериментальных данных и проверка адекватности некоторых положений гидродинамических теорий НЖК.

Научная новизна. Акустическим методом исследована динамика и механизмы релаксационных процессов в НЖК в широком интервале температур во вращающихся конических и статических магнитных полях при различных значениях индукции, скорости вращения и угла между вектором индукции и осью вращения магнитного поля.

Создана оригинальная экспериментальная установка и усовершенствована методика измерения амплитудных и фазовых характеристик анизотропии коэффициента поглощения УЗ веществ в жидком состоянии, подверженных воздействию периодически меняющихся магнитных полей в широком температурном интервале.

Впервые:

– акустическим методом исследованы релаксационные свойства НЖК в конических магнитных полях и рассчитаны диссипативные коэффициенты;

– обнаружено расхождение экспериментальных амплитудных значений фазовой характеристики анизотропии коэффициента поглощения ультразвука в асинхронном режиме в течение переходного процесса с выводами гидродинамики НЖК;

– в рамках феноменологической теории получены полуэмпирические соотношения, описывающие зависимости акустических и релаксационных свойств НЖК от температуры и параметров магнитного поля;

– рассчитаны акустические и релаксационные коэффициенты ЭББА, МББА и ЖК-440 на частоте УЗ 2,67 МГц во всём температурном интервале существования нематической мезофазы во вращающихся конических и статических магнитных полях. Полученный массив данных предназначен для выполнения инженерно-технических расчётов и проверки положений существующих моделей поведения НЖК в изменяющихся магнитных полях.

Достоверность представленных в диссертационной работе результатов подтверждена корректностью использованных методик исследования, многократной калибровкой экспериментальной установки, применением при проведении измерений стандартных приборов и оборудования, анализом погрешностей измерений, постоянным контролем температуры фазовых переходов акустическим и оптическим методами и сравнением инфракрасных спектров поглощения НЖК до и после проведения эксперимента. Полученные результаты исследования в статических и вращающихся магнитных полях совпадают с данными других авторов (сведения об экспериментальном изучении акустических и релаксационных свойств НЖК в коническом магнитном поле в научной литературе отсутствуют).

Научная и практическая значимость работы. Созданная оригинальная экспериментальная установка и измерительная камера могут быть использованы для проведения надежных измерений анизотропии коэффициента поглощения УЗ и фиксации её фазовой характеристики в подверженных воздействию статических и конических магнитных полей веществах в жидком состоянии в научных и прикладных целях.

Полученные экспериментальные данные, рассчитанные параметры НЖК и сделанные выводы позволяют провести анализ и выполнить проверку ряда положений существующих феноменологических теорий ЖК состояния вещества.

Результаты исследований представляют интерес для различных отраслей промышленности, могут быть использованы при конструировании рабочих элементов акусто- и электрооптических устройств отображения информации на основе НЖК и для расширения банка данных теплофизических параметров технически важных веществ.

Научные положения и результаты, выносимые на защиту:

– результаты исследования динамики и механизмов релаксационных процессов, акустических и релаксационных свойств НЖК в широком интервале температур во вращающихся конических и статических магнитных полях при различных значениях индукции, скорости вращения и угла между вектором индукции и осью вращения магнитного поля;

– экспериментальная установка и методика измерения анизотропии коэффициента поглощения УЗ и её фазовой характеристики в НЖК в широком интервале температур во вращающихся конических магнитных полях;

– массив экспериментальных данных о фазовых зависимостях поглощения УЗ низкой частоты в ЭББА, МББА и ЖК-440 в нематической фазе;

– эмпирические соотношения, описывающие зависимости акустических и релаксационных параметров НЖК от температуры;

– вывод о том, что при углах между осью вращения и вектором индукции магнитного поля, меньших значения предсказанного гидродинамической теорией НЖК, асинхронный режим движения директора и вектора магнитной индукции не может быть реализован.

Апробация работы. Основные материалы и результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на Всероссийской научной конф. «Совершенствование наземного обеспечения авиации», секция «Реология жидких кристаллов» (Воронеж, 1999 г.), всероссийских научно-технических конф. «Методы и средства измерений» (Нижний Новгород, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 гг.), 8-ой Международной конф. «Радиолокация, навигация и связь». (Воронеж, 2002 г.), I Международной научной конф. «Актуальные проблемы молекулярной акустики и теплофизики» (Курск, 2009), на ежегодных научных конф. КГУ.

По теме диссертации опубликовано 17 печатных работ, в том числе 2 статьи в рецензируемых журналах из перечня ВАК.

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, 4-х глав, заключения, изложенных на 140 страницах машинописного текста, и включает 54 рисунка, 13 таблиц, перечень использованной литературы, состоящий из 100 наименований, и приложение из 60 таблиц.

Личный вклад соискателя. Автором работы создана оригинальная экспериментальная установка, получены все результаты и предложены научные положения, выносимые на защиту, проведён анализ выявленных закономерностей, реализованы предложенные алгоритмы расчётов, сделаны обобщающие выводы и подготовлены все материалы к публикации.

## СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, поставлена цель исследования, сформулированы задачи, которые необходимо было решить для достижения поставленной цели, обозначены научная новизна и практическая ценность полученных результатов, заявлена структура диссертационной работы.

В первой главе диссертации представлен обзор основных положений молекулярно-статистических и феноменологических теорий нематической фазы. Рассмотрены аспекты феноменологических теорий жидких кристаллов, описывающих анизотропное распространение УЗ в НЖК. Даны критический анализ результатов экспериментальных и теоретических исследований динамических свойств НЖК, оценка достоверности отдельных положений существующих теорий. Обзор результатов экспериментальных исследований релаксационных свойств НЖК выявил их недостаточность и полное отсутствие данных о влиянии углов ориентации вектора магнитной индукции относительно оси вращения магнитного поля на динамические свойства НЖК. Особый интерес представляют исследования влияния температуры и параметров магнитного поля на акустические свойства НЖК. Обзор и анализ результатов экспериментальных и теоретических исследований позволили сформулировать цель и задачи диссертации и определить методический подход для их решения, а также выбрать в качестве объектов исследования жидкие кристаллы, обладающие широким температурным интервалом существования нематической фазы.

Во второй главе сформулированы основные требования, предъявляемые к экспериментальной установке, предназначенной для исследования динамических свойств НЖК. Приведено описание оригинальной экспериментальной установки для исследования магнитоакустических явлений в НЖК в статических и вращающихся конических магнитных полях, а также блок-схемы электронной части установки (рис. 1) и конструкции измерительной камеры (рис. 2). Описана методика измерения коэффициента поглощения УЗ в нематической фазе в зависимости от температуры и параметров ориентирующего поля с использованием вычислительного комплекса. Приведены результаты контрольных измерений. Проведена оценка погрешностей полученных экспериментальных данных. Даны характеристики объектов исследования.

Рис. 1. Блок-схема электронной части экспериментальной установки: 1 – генератор; 2 – делитель; 3 – модулятор; 4 – коммутатор; 5 – синхронизатор; 6 – усилитель мощности; 7 – согласующее устройство; 8 – излучающий пьезоэлемент; 9 – измерительная камера; 10 – исследуемое вещество; 11 – приёмный пьезоэлемент; 12 – предусилитель; 13 – АЦП сигнала; 14 – вычислительная машина; 15 – интерфейс; 16 – датчик полного оборота; 17 – датчик угла; 18 – магнит; 19 – осциллограф; 20 – электрический поворотный стенд; 21 – АЦП термометра; 22 – термометр; 23 – термостат, 24 – аттенюатор

# l

Рис. 2. Измерительная камера. 1, 10 – пьезоэлементы; 2, 9 – электровыводы; 3,7,8 – гайки; 4 – исследуемое вещество; 5 – отверстия; 6 – корпус

Относительная погрешность определения анизотропии коэффициента поглощения УЗ в ротационном магнитном поле составляет не более 2 %, измерения фазового сдвига – 0,5 %. Достоверность полученных экспериментальных данных подтверждена контрольными измерениями в МББА с хорошо изученными свойствами в статическом и вращающемся магнитном поле. В качестве объектов исследования выбраны НЖК:

МББА – n-метоксибензилиден – n-бутиланилин;

ЭББА – n-этоксибензилиден – n-бутиланилин;

ЖК-440 – раствор, состоящий из одной объёмной части n-н-бутил-n-гептаноилокси-азоксибензола (БГОАБ) и двух частей n-н-бутил-n-метоксиазоксибензола (БМОАБ).

Для исследований использовались реактивы марки «ЧДА». Степень чистоты исследуемого вещества оценивалась по значениям температуры фазовых переходов акустическим и оптическим методами и сравнением инфракрасных спектров поглощения НЖК до и после проведения эксперимента. Некоторые характеристики изученных НЖК представлены в табл. 1.

Табл. 1. Характеристики исследованных НЖК

| НЖК | Структурная формула | Тс, К | Тк, К |
| --- | --- | --- | --- |
| МББА | СН3O CH = N C4H9 | 318,6 | 296,1 |
| ЭББА | С2Н5O CH = N C4H9 | 353,1 | 310,6 |
| смесь ЖК-440 | С4Н9 N = Н OCOC6H10 O 1/3 БГОАБ (ЖК-439); С4Н9 N = Н OCH3 O + 2/3 БМОАБ (ЖК-434); | 344,5 | 265,7 |

Здесь Тс – температура перехода из нематической в изотропную фазу, Тк – температура перехода из твёрдой в нематическую фазу.

В третьей главе приведены результаты экспериментальных исследований коэффициента поглощения УЗ на частоте 2,67 МГц и его анизотропия в НЖК: МББА, ЭББА и ЖК-440 в статических, вращающихся и конических магнитных полях с индукцией 0,119 – 0,245 Тл. Особый интерес вызывают исследования ЖК, когда ось вращения магнитного поля составляет отличный от /2 угол с вектором напряженности. В системе координат, связанной с образцом (рис. 3), вектор магнитного поля образует прямой круговой конус, по которому он описывает равные сегменты в единицу времени. Выполненные экспериментальные исследования позволили выявить следующие закономерности.

1. Фазовый сдвиг между проекцией директора и вектора магнитной индукции на плоскость, перпендикулярную оси вращения магнита, увеличивается при уменьшении температуры (рис. 4, 5), увеличении частоты вращения ориентирующего поля (рис. 6), уменьшении индукции и угла (β) между вектором индукции и осью вращения конического магнитного поля (рис. 7).

| Рис. 3. Ориентация директора в коническом магнитном поле | Рис. 4. Зависимость фазового сдвига в ЭББА от температуры в магнитном поле с индукцией 0,243 Тл, вращающемся с частотой: 1–0,12; 2–0,18; 3–0,24; 4–0,31; 5–0,36 рад/с |
| --- | --- |

| Рис. 5. Зависимость фазового сдвига в МББА от температуры на частоте ωН=0,36 рад/с в магнитных полях с индукцией В//=0,243 Тл | Рис. 6. Зависимость фазового сдвига в МББА от частоты ωН при β=90 град. в магнитном поле с индукцией В//=0,243 Тл |
| --- | --- |

2. Диапазон угловых скоростей вращения магнитного поля, в котором ориентация директора, синхронная магнитному полю и однородная, увеличивается при уменьшении угла β.

3. Установлен характер зависимости частоты смены режимов движения директора от температуры, индукции и значения угла β магнитного поля (рис. 8).

а)							б)

Рис. 7. Зависимость параметра ψ от β в МББА: а) при ωН= 0,18 рад/с и температурах: 1 – 299,60 К,  2 – 308,70 К,  3 – 313,90 К;  б) при температуре 312,80 К и ωН (рад/с):  1 – 0.36,  2 – 0.31,  3 – 0.24,  4 – 0.12,  5 – 0.06

а)							б)

Рис. 8. Зависимость частоты смены режимов ωК в ЖК-440: а) от параметра магнитного поля β при температуре (К): □–327.9, ×–319.0, –312.9, ∆–06.7, о–294.6;  б) от ΔТс при β (град): –60,  ×–75,  о–90

4. В конических магнитных полях анизотропия поглощения ультразвука в синхронном режиме совпадает со значением ∆α, измеренным в статическом магнитном поле, и является функцией температуры и угла β (рис. 9).

а)							б)

Рис. 9. Зависимость анизотропии коэффициента поглощения ультразвука от частоты вращения магнитного поля: а) в МББА при β = 90о и температурах: 1 – 297,4 К,  2 – 299,9 К,  3 – 302,2 К,  4–314,0 К;  б) в ЭББА при температуре 351,1 К и углах β (град):  1 – 90,  2 – 75,  3 – 60, 4 – 45,  5 – 30

5. Обнаружено увеличение фазового сдвига между проекциями директора и вектора магнитной индукции на плоскость, перпендикулярную оси вращения при повышении угловой скорости вращения магнитного поля во всём температурном интервале существования нематической фазы при различных значениях индукции и угла β.

6. Установлено, что уменьшение угла ориентации вектора магнитной индукции относительно оси вращения приводит к возрастанию значения частоты смены режимов (ωК) и, при углах β меньших 54 градусов, асинхронный режим не реализуется в исследованном диапазоне частот ωН.

В четвертой главе на основе экспериментальных данных рассчитаны релаксационные свойства НЖК. Изучено поведение этих свойств в зависимости от температуры, проведен теоретический анализ экспериментальных данных и рассчитанных свойств с помощью существующих теорий НЖК. В рамках релаксационных теорий установлены вероятные механизмы релаксационных процессов в исследованных НЖК.

Во вращающемся магнитном поле при β = 90о уравнения движения директора имеет четыре решения, одно из которых описывает область ориентации нематика в статическом магнитном поле, т.е. при ωH=0. Второе решение соответствует движению директора НЖК в магнитном поле, вращающемся с угловой скоростью ωН=ω0=ΔχН22γ1. В этом случае движение директора НЖК можно охарактеризовать выражением вида:

tg(ωНt−ψ)=ωНε2t(1+ωНεt)−1,					    (1)

где

ε=ΔχН22γ1ωН. 		 				         (2)

При условии ωН=ωK величина ε=1 и уравнение движение директора (1) примет вид:

tgϕ=ωНt(1+ωНt)−1.						    (3)

Уравнение (3) описывает поведение директора, движущегося с угловой скоростью Н, соответствующей частоте вращения вектора магнитной индукции с отставанием на угол ϕ=π4.

Решение уравнения движения директора, полученное при условии ωH<ω0, соответствует синхронному режиму. В этом случае зависимость фазового сдвига от времени, а также угловой скорости и индукции магнитного поля имеет вид:

ϕ=arctg1−exp−2ωHtε2−10,5ε+ε2−10,5−ε−ε2−10,5exp−2ωНtε2−10,5.			    (4)

Выражение (4) показывает, что после начала вращения магнитного поля с частотой ниже критической (ωH<ω0) фазовый сдвиг φ монотонно возрастает, асимптотически приближаясь к значению ε+ε2−10,5. Зависимости φ(t), рассчитанные на основании уравнения (4), представлены на рис. 10 сплошными линиями, а определённые экспериментально (после установления синхронного режима) значения фазового сдвига показаны пунктирными линиями. Как следует из рис. 10, по истечении интервала времени длительностью синх после начала вращения магнитного поля фазовый сдвиг достигает постоянного значения, равного найденному экспериментально. Величина синх является функцией температуры НЖК, индукции и частоты вращения магнитного поля. Повышение температуры вещества или увеличение магнитной индукции сопровождается уменьшением величины времени синх. Повышение частоты вращения магнитного поля приводит к увеличению продолжительности переходного процесса установления синхронного режима синх (рис. 10). Значение синх может быть определено из уравнения (4)

exp−2ωHtε2−10,5=exp−2tω02−ωH20,5=exptτсинх,				     (5)

где

τсинх=2ω02−ωH20,5−1.						  (6)

При ωH>ω0 реализуется асинхронный режим движения директора. В этом случае зависимость фазового сдвига от времени имеет сложный характер:

ϕ=arctgtgωHt1−ε20,51−ε20,5+ε⋅tgωHt1−ε20,5				  (7)

Рис. 10. Зависимость фазового сдвига от времени в ЭББА при T=319,0 K во вращающемся магнитном поле с индукцией 0,123 Тл  при Н (рад/с): 1–0,24;  2 – 0,18;  3 – 0,12;  4 –0,06;  5 –0,05

В асинхронном режиме директор совершает колебания около текущего положения с частотой ωH и одновременно вращается в направлении поля со средней угловой скоростью ω_, меньшей ωH:

ω_ = ωH – ω1,						  (8)

где ω1=(ωН2−ω02)0,5. Значения ω_, рассчитанные с помощью уравнения (8), и величины экспериментально определённой угловой скорости Ω низкочастотной составляющей фазовой характеристики совпадают в пределах погрешности эксперимента (табл. 2).

Табл. 2. МББА;  В = 0,119 Тл

| В, Тл | ∆ТС, К ω, рад/с |  | –20,33 | –17,30 | –14,27 | –11,23 | –8,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,182 | 0,31 | Ω, рад/с | 0,142 | 0,234 | 0,320 |  |  |
|  |  | ω_, рад/с | 0,151 | 0,243 | 0,309 |  |  |
|  | 0,72 | Ω, рад/с | 0,045 | 0,086 | 0,120 | 0,184 | 0,241 |
|  |  | ω_, рад/с | 0,041 | 0,077 | 0,119 | 0,175 | 0,250 |

Значения ω0 рассчитанные с использованием результатов измерений в асинхронном режиме (8) совпадают с результатами расчетов аналогичной величины в синхронном режиме и являются угловой скоростью смены режимов движения директора.

Подстановка соотношения (7) в уравнение угловой зависимости коэффициента поглощения ультразвука Δα=acos2θ+bcos4θ  позволяет получить выражение фазовой характеристики этого коэффициента в асинхронном режиме:

Δα(ωНt)f2=a⋅sin2ωНt−arctgtgωН(1−ε2)0,5t(1−ε2)0,5+ε⋅tgωН(1−ε2)0,5t+

(9)

+b⋅sin4ωНt−arctgtgωН(1−ε2)0,5t(1−ε2)0,5+ε⋅tgωН(1−ε2)0,5t.

Сравнение графика зависимости анизотропии коэффициента поглощения ультразвука, построенного на основании выражения (9) (рис. 11), с экспериментально полученными значениями Δα(ωНt)/f2 (рис. 12) подтверждает совпадение величин Δαf2max и частот  Ω  и  ω_  в пределах погрешности эксперимента.

Рис. 11. Теоретическая зависимость фазовой характеристики анизотропии поглощения ультразвука в ЖК-440

Рис. 12. Экспериментальная зависимость фазовой характеристики анизотропии поглощения ультразвука в ЖК-440 при температуре 306,7 К, H=0,31 рад/с

В то же время, уравнение (9) не учитывает затухание низкочастотной составляющей в асинхронном режиме, наблюдаемое экспериментально вследствие частичной разориентации НЖК. Продолжительность переходного процесса, в течение которого убывает амплитуда низкочастотной составляющей, характеризуется временем релаксации (τΩ), зависящим от температуры образца, частоты вращения и индукции магнитного поля.

Анализ полученных значений τΩ, в зависимости от температуры, частоты вращения и индукции магнитного поля показывает, что повышение температуры сопровождается экспоненциальным убыванием величины τΩ (рис. 13). Увеличение магнитной индукции или снижение частоты вращения магнитного поля приводит к уменьшению значений времени τΩ. Значение τΩ превышает время ориентационной релаксации НЖК и связано с ним равенством:

τΩ=τК(кωH)/Ω,						  (10)

где коэффициент к обратно пропорционален частоте вращения магнитного поля и принадлежит интервалу от 0,3 до 3,0.

Рис. 13. Температурная зависимость времени τΩ в МББА при В = 0,12 Тл и ωН (рад/с): 1 – 1,03; 2 – 0,72; 3 – 0,36;  4 – 0,31, 5 – 0,24, 6 – 0,18

Использование конического магнитного поля позволяет расширить диапазон частот вращения магнитного поля, в котором наблюдается синхронный режим, что повышает надежность определения частоты ω0 из уравнения движения директора в данном поле:

ωHω0⊥=Sin2ψ+2ctg2β−tgψ,					    (11)

где

ω0⊥=ω0Sin2β=Δχ⋅H22γ1.						  (12)

Значения 0, рассчитанные согласно уравнению (11) экспоненциально возрастают и при повышении температуры НЖК до Тс и при уменьшении угла β вращающегося магнитного поля.

Экспериментально определённая частота К перехода в асинхронный режим движения НЖК в коническом магнитном поле не совпадает с 0 или с 0. Теоретический анализ показывает, что К увеличивается от значения  К = 0  при  β =90о  до значения 230  при критическом значении β  54,7о.

Значения 0, полученные по результатам измерений во вращающемся и в коническом магнитном поле использованы для определения параметра:

γ1/χ=Н2/2ω0.						 (13)

Коэффициент вращательной вязкости рассчитан согласно выражению

γ1=(γ1 /χ)∙χ,   						 (14)

где использованы значения χ, представленные в работах [1, 2]. Температурная зависимость коэффициента вращательной вязкости исследованных НЖК имеет активационный характер:

- γ1=const⋅expER⋅T					    (15)

где параметр Е равен (кДж/моль): 34,0 в ЖК-440, 48,0 в МББА и 31,4 в ЭББА.

Показанная на рис. 14 точками зависимость анизотропии коэффициента поглощения ультразвука от угла между директором и волновым вектором в пределах погрешности эксперимента согласуется с зависимостью Δα(θ)/f 2, полученной на основании гидродинамической теории (сплошные линии), при различных значениях угла β во всём температурном интервале нематической фазы (рис. 14). Это позволило рассчитать комбинации коэффициентов объёмной и сдвиговой вязкости  a=2+3+3+5 –12  и  b=1 +12.

а) 							б)

- Рис. 14. Зависимость анизотропии коэффициента поглощения ультразвука от угла между директором и волновым вектором в ЖК-440 при β (град): а) 90, б) 45.

### ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

В диссертационной работе представлены результаты исследований динамики и механизмов релаксационных процессов, акустических и релаксационных свойств НЖК при изменяющихся температуре и параметрах магнитного поля, полученные на основании измерений амплитудных и фазовых параметров коэффициента поглощения УЗ в статическом и вращающемся коническом магнитных полях. Показана эффективность акустического метода изучения релаксационных свойств НЖК в больших объемах, линейные размеры которых на несколько порядков превышают длину магнитной когерентности, что позволяет пренебречь ориентирующим влиянием поверхностей пьезоэлементов и измерительной камеры. Создана экспериментальная установка для изучения релаксационных свойств ориентированных ЖК во вращающемся коническом и статическом магнитных полях в широком интервале температур. Результаты диссертационных исследований позволили сделать следующие выводы:

1. Разработана и создана экспериментальная установка для изучения динамики релаксационных процессов в НЖК в меняющихся магнитных полях в широком диапазоне температур, значений индукции, ориентаций и угловых скоростей вращения магнитного поля.

2. Впервые обнаружено расширение интервала угловых скоростей вращающегося магнитного поля, в котором сохраняется синхронный режим движения директора и вектора магнитной индукции, при уменьшении угла между осью вращения и вектором магнитной индукции.

3. Впервые экспериментально установлено, что при значениях угла  меньших предсказанной теоретической моделью критической величины, директор НЖК и вектор индукции магнитного поля движутся синхронно во всем исследованном диапазоне угловых скоростей вращения магнитного поля.

4. Впервые получены зависимости частотных и амплитудных значений фазовой характеристики коэффициента поглощения ультразвука от параметров конического магнитного поля и температуры.

5. Установлены эмпирические соотношения, описывающие зависимости акустических и ориентационных свойств НЖК от температуры и параметров магнитного поля.

6. Показано, что зависимость коэффициента поглощения ультразвука от угла между директором и волновым вектором удовлетворительно описывается гидродинамической теорией НЖК. Рассчитаны  комбинации коэффициентов объёмной и сдвиговой вязкости НЖК и установлен характер их зависимости от температуры.

7. В коническом магнитном поле в рамках гидродинамики НЖК рассчитаны коэффициент вращательной вязкости и время ориентационной релаксации. Установлен активационный характер температурной зависимости коэффициента вращательной вязкости в нематической фазе.

список  цитированной  литературы

1. Yves Poggi, Ronald Aleonard. Mesure de l’anisotropie diamagnetique d’une configuration orintee par un champ magnetuque // C.R.Acad.Sci. – Serie B. – V.276. – Р.643 – 645.

2. Каролик В.А., Жук И.П. Экспериментальное исследование температурной зависимости магнитной восприимчивости некоторых нематических жидких кристаллов и их смесей // Инженерно-физический журнал. – Т. XXXVII. – 1979. – № 2. – C.341 – 344.

ОСНОВНЫЕ  публикации  автора  по  теме  диссертации:

В рекомендованных ВАК научных журналах и изданиях:

1. Ларионов, А.Н. Релаксационные свойства жидких кристаллов во вращающихся и конических магнитных полях [Текст] / А.Н. Ларионов, В.В. Чернышёв, Ю.Ф. Мелихов, О.А. Тиняков // Вестник ВГУ, Серия физика, математика. – Воронеж, 2002. – №1. – С. 47 – 51.

2. Мелихов, Ю.Ф. Вращательная вязкость и динамика ориентационных процессов в жидких кристаллах в меняющихся магнитных полях [Текст] / Ю.Ф. Мелихов, Э.В. Геворкян, А.Н. Ларионов, О.А. Тиняков // Вестник Костромского ГУ им. Н.А. Некрасова. – Кострома, 2006. – №1. – С. 27 – 32.

В других журналах и изданиях:

3. Мелихов, Ю.Ф. Ультразвуковые исследования нематических жидких кристаллов в переменных магнитных полях [Текст] / Ю.Ф. Мелихов, Э.В. Геворкян, О.А. Тиняков, А.Н. Ларионов // Тезисы докладов Всероссийской научной конференции «Совершенствование наземного обеспечения авиации». – Воронеж: ВВАИИ, 1999. – С. 304 – 305.

4. Ларионов, А.Н. Применение акустического метода для исследования релаксационных свойств жидких кристаллов в области полиморфных превращений [Текст] / А.Н. Ларионов, С.В. Дедов, Н.Н. Ларионова, О.А. Тиняков, С.В. Пустоветов // Тезисы докладов Всероссийской научно-технической конф. «Методы и средства измерений». Ч.1. – Нижний Новгород: ВВО АТН РФ, 2000. – С. 6.

5. Ларионов, А.Н. Динамические свойства жидких кристаллов в пространственно-переменных магнитных полях [Текст] / А.Н. Ларионов, Н.А. Ус, Ю.Ф. Мелихов, О.А. Тиняков // Межвузовский сборник научно-методических трудов. – Воронеж: ВВАИИ, 2000.– С. 46 – 53.

6. Ларионов, А.Н. Исследование релаксационных свойств нематических жидких кристаллов в переменных магнитных полях [Текст] / А.Н. Ларионов, О.А. Тиняков, В.И. Кашников, С.В. Пустоветов // Материалы третьей Всероссийской научно-технической конф. «Методы и средства измерений». – Нижний Новгород: ВВО АТН РФ, 2001.– С. 9.

7. Тиняков, О.А. Исследование динамических свойств нематических жидких кристаллов в переменных магнитных полях [Текст] / О.А. Тиняков // Перспективные методы измерений: межвуз. сб. науч. тр. КГПУ. – Курск, 2001. – С. 29 – 33.

8. Ларионов, А.Н. Акустические исследования динамики ориентационных процессов в нематических жидких кристаллах в коническом магнитном поле [Текст] / А.Н. Ларионов, О.А. Тиняков, К.А. Маковий, Н.Н. Ларионова // Материалы V Всероссийской научно-технической конф. «Методы и средства измерений». – Нижний Новгород: ВВО АТН РФ, 2002. – С. 36.

9. Ларионов, А.Н. Акустические исследования динамики ориентационных процессов в нематических жидких кристаллах в конических и вращающихся магнитных полях [Текст] / А.Н. Ларионов, Ю.Ф. Мелихов, О.А. Тиняков // Ультразвук и термодинамические свойства вещества: межвуз. сб. науч. тр. КГПУ. – Курск, 2002.– С. 55 – 62.

10. Ларионов, А.Н. Акустические исследования жидких кристаллов в пространственно-переменных магнитных полях [Текст] / А.Н. Ларионов, К.А. Маковий, О.А. Тиняков, С.В. Садовский // Материалы 8 Международной конф. «Радиолокация, навигация и связь». – Воронеж, 2002. – С. 138 – 143.

11. Ларионов, А.Н. Установка для изучения ориентационной релаксации в нематических жидких кристаллах [Текст] / А.Н. Ларионов, Ю.Ф. Мелихов, В.В. Чернышёв, О.А. Тиняков // Тезисы докладов седьмой Всероссийской научно-технической конф. «Методы и средства измерений физических величин».– Нижний Новгород: ВВО АТН РФ, 2003. – С. 15.

12. Ларионов, А.Н. Акустические исследования релаксационных свойств жидких кристаллов в переменных магнитных полях [Текст] / А.Н. Ларионов, Ю.Ф. Мелихов, Н.Н. Ларионова, О.А. Тиняков // Материалы девятой Всероссийской научно-технической конф. «Методы и средства измерений физических величин».– Нижний Новгород: ВВО АТН РФ, 2004.– С. 29 – 32.

13. Ларионов, А.Н. Исследование релаксационных свойств нематических жидких кристаллов в конических магнитных полях [Текст] / А.Н. Ларионов, Ю.Ф. Мелихов, О.А. Тиняков // Научное обозрение, Серия физика.– Москва, 2005. – С. 18 – 21.

14. Геворкян, Э.В. Ультразвук и поведение жидких кристаллов в конических магнитных полях [Текст] / Э.В. Геворкян, Ю.Ф. Мелихов, А.Н. Ларионов, О.А. Тиняков // Ультразвук и термодинамические свойства вещества: межвуз. сб. науч. тр. КГУ. – Курск, 2006.– С. 9 – 17.

15. Тиняков, О.А. Фазовая характеристика анизотропии поглощения ультразвука в нематических жидких кристаллах во вращающихся и конических магнитных полях [Текст] / О.А. Тиняков // Ультразвук и термодинамические свойства вещества: межвуз. сб. науч. тр. КГУ. – Курск, 2006. – С. 33 – 38.

16. Larionov, A.N. Ultrasonic properties of nematic in conic rotating magnetic field [Text] // A.N. Larionov, О.А. Tiniakov, E.V. Gevorkian, A.A. Dementeva // 21st International Liquid Crystal Conference. – Keystone: 1LCC. – 2006, – Р. 46 – 48.

17. Тиняков, О.А. Релаксационные процессы в нематических жидких кристаллах в пространственно переменных магнитных полях [Текст] / О.А. Тиняков // Ультразвук и термодинамические свойства вещества. Вып. 36: сб. науч. тр. КГУ по материалам I Межд. научной конф. «Актуальные проблемы молекулярной акустики и теплофизики». – Курск: КГУ, 2009. – С. 187 – 194.