# На правах рукописи

Ванеев Валерий Васильевич

##### РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ, УПРОЧНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА И ДЕТАЛЕЙ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ И КОМБИНИРОВАННЫМИ ОБРАБОТКАМИ

Специальность: 05.16.01-  Металловедение и термическая обработка металлов

###### Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

## Курск - 2006

Работа выполнена в Курском государственном техническом университете на кафедре «Оборудование и технология сварочного производства»

- Научный руководитель:	доктор технических наук,

- профессор

Гадалов Владимир Николаевич

Официальные оппоненты: 	доктор технических наук,

профессор

Серебровский Владимир Исаевич

доктор технических наук,

профессор

Осинцев Александр Николаевич

Ведущая организация:  	Воронежская государственная технологическая академия

Защита состоится 23 июня 2006 года в 12 часов в конференц-зале на заседании диссертационного совета Д 212.105.01  Курского государственного технического университета по адресу: 305040 г.Курск, ул. 50 лет Октября, д.94

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета.

Автореферат разослан «17» мая 2006 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета	Локтионова О.Г.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Сложившаяся к настоящему времени ситуация в российском машиностроении, связанная с уменьшением производства машин требует поиска неотложных решений и мер.

Казалось бы, такое положение должно привести к резкому возрастанию удельного веса восстановленных деталей, учитывая их существенно меньшую стоимость при практически равном, а нередко и большем ресурсе.

Долговечность (износостойкость) - важнейшее для потребителя качество машин, во многом определяющее себестоимость продукции (издержки производства), материальные и энергетические затраты.

В тоже время долговечность машин (узлов и агрегатов) различного профиля зависит, как правило, от нескольких, так называемых «слабых» -малоресурсных инструментов и деталей. Таким образом, упрочняя или восстанавливая «слабые» детали можно увеличивать ресурс узлов и механизмов машин в целом.

Покрытия с заданной износостойкостью «слабых» деталей и инструмента - самый быстрый, эффективный и дешёвый путь решения проблемы увеличения ресурса машин.

Малоресурсные детали в свою очередь являются одной из главных причин отказов машин и их простоев, разборки, ремонта. Эти же детали заменяются наиболее часто, а их замена или восстановление - главный элемент затрат при ремонте машин. Затраты на упрочнение слабых деталей несоизмеримо меньше расходов связанных с их недостаточной износостойкостью. Упрочнение таких деталей позволит резко повысить ресурс машиностроительной техники и ее конкурентоспособность.

Широкое распространение получило упрочнение поверхностных слоев изделий, заключающееся в использовании в качестве базового материал недорого и недефицитного сплава с последующей химико-термической обработкой (ХТО) его поверхности. Главные преимущества ХТО связаны с возможностью эффективно изменять свойства поверхностного слоя путем варьирования химического состава, созданием прогнозируемого сочетания свойств поверхности изделия и сердцевины. Отдельные виды ХТО повышают стойкость против коррозии, абразивного и эрозионного износа.

Одним из перспективных способов упрочнения является насыщение поверхности изделий бором, а также бором совместно другими легирующими элементами: La, Cr и др. В результате этого процесса на поверхности обрабатываемого изделия формируются химические соединения - бориды, лантанобориды обладающие высокими износостойкими и коррозионно-стойкими характеристиками. Эти свойства в сочетании с жаростойкостью и жаропрочностью боридных покрытий обеспечивают их широкое применение в различных отраслях машиностроения.

Большое значение в настоящее время уделяется упрочнению поверхности электрофизическими способами - электроискровому легированию (ЭИЛ), и его разновидности локальному электроискровому нанесению покрытий (ЛЭНП), электроакустическому нанесению покрытия (ЭЛАНП) на различные материалы, однако разрабатываемые направления не исчерпывают многих возможностей получения поверхностных слоев металлов и сплавов с высокими эксплуатационными свойствами.

Для ряда электрофизических покрытий существует проблема их качества (шероховатость, пористость, значительные внутренние напряжения) и адгезии к металлическому изделию, что сужает область применения таких композитов. Все это и определяет актуальность темы диссертации.

Тема входит в координационный план научно-исследовательских работ по «Реализации региональных научно-технических программ Центрально-Черноземного района». Работа выполнялась при финансировании грантов Президента РФ молодым российским ученым №МК 1051.2004.8.

Целью диссертационного исследования является разработка на научной основе технологических принципов создания боридных, лантаноборидных, электроискровых и электроакустических покрытий, управления их структурой и свойствами для упрочнения инструмента и восстановления деталей машин.

В работе поставлены и решены следующие задачи:

1.На основании собственных исследований, обобщения и систематизирования литературных данных провести анализ физико-химических процессов различных стадий формирования боридных и лантаноборидных покрытий.

2.Разработать теоретическое обоснование термодинамики механизма реакций при электролизном борировании и лантаноборировании, изучить кинетику формирования покрытий.

3.Выявить главные структурные факторы и установить закономерности формирования структуры покрытий, определяющие их адгезионную прочность и износостойкость.

4.Оптимизировать технологические режимы ХТО и разработать основные принципы управления структурными факторами получения борсодержащих покрытий.

5.Выбрать и обосновать состав электродных материалов для электроискровой обработки конструкционных материалов на основе железа и никеля. Оптимизировать режимы ЛЭНП по ряду характеристик. Исследовать структуру, фазовый состав и физикомеханические свойства электроискровых и электроакустических покрытий, установить закономерности формирования структуры от технологических режимов ЭИЛ. Изучить влияние финишной обработки (выглаживания)  на качество поверхности, уровень выбранных напряжений и другие эксплуатационные свойства.

6. Провести промышленное апробирование процессов химико-термической и электроискровой обработок и внедрение результатов на реальных объектах машиностроительного и сельскохозяйственного производства.

Научная новизна работы заключается в:

1.В разработке и обосновании состава электрофизических покрытий и технологий, обеспечивающих повышение эксплуатационных исследуемых композитов;

2.Теоретическом и экспериментальном обоснование закономерностей образования структуры покрытий, полученных ЛЭН и ЭЛАНП;

3.Установлении влияния химического состава электрофизических покрытий и режимов ЛЭН и ЛЭНП на их структуру, выявление закономерностей ее формирования и определения главных структурных факторов, влияющих на их физикомеханические свойства;

4.Разработке отдельных теоретических положений кинетической и термодинамической теории образовании боридных фаз при диффузионном насыщении железа и бора;

5.Комплексном металлофизическом исследовании многопрофильных покрытий и в целом композитов, обеспечившие усовершенствование технологии упрочнение и восстановление инструмента и деталей.

Положения выносимые на защиту:

- Результаты проведенных систематических исследований боридных, электроискровых и электроакустических покрытий на быстрорежущих и конструкционных сталях и сложнолегированных сплавах с никельхромовой и кобальтовой матрицей оптическими, электромикроскопическими, рентгеновскими, внутреннего трения и другими методами в зависимости от технологических параметров борирования и электроискровой обработки.

- Установленные закономерности влияния структуры покрытий на их физико-механические свойства.

- Закономерности изменения износостойкости и других эксплуатационных характеристик в зависимости от структуры покрытий.

- Научное обоснование выбора химического состава электродного материала для электроискрового и электроакустического нанесения покрытий.

-  Теоретическое обоснование и математическое моделирование процесса формирования диффузионных боридных покрытий с точки зрения химической кинетики и термодинамики.

- Научно обоснованные технологические процессы борирования, электроискровой и электроакустической обработки, обеспечивающие получение структуры покрытий, придающей деталям максимальную износостойкость и другие повышенные эксплуатационные свойства.

Практическая значимость исследований:

1. Получены покрытия, обладающие высокой твердостью, хорошей адгезией к подложке с прогнозируемыми эксплуатационными характеристиками.

2. Выработаны практические рекомендации и разработаны технологические схемы получения износостойких покрытий, полученных химико-термической и электрофизической обработками.

3. Экспериментально показана эффективность применения диффузионных боридных, электроискровых и электроакустических покрытий для деталей машин инструмента, работающих в сложных условиях эксплуатации.

4. Результаты работы внедряются на предприятиях гг. Воронежа и Курска.

Достоверность результатов исследований, основных положений и выводов диссертации определяется корректностью постановки задач, согласованностью с результатами других исследований, работающих в данной области и с общепринятыми представлениями. Достоверность и воспроизводимость экспериментальных данных, полученных в диссертации, подтверждается также результатами исследований на аттестованных приборах и оборудовании, сравнением опытных данных с расчетами и апробацией в условиях производства.

Апробация работы. Основные результаты диссертации доложены и обсуждены на: V международной конференции «Нелинейные процессы и проблемы самоорганизации в современном материаловедении » (Воронеж, ВГТУ, 2004 г.); XI Росс. научн.- техн. конф. «Материалы и упрочняющие технологии -2004» (Курск, КГТУ); XLIII отчетной научн. конф. Воронежский гос. техн. академии за 2004 г.; VIII и IX межд. научн.- техн. конференциях «Медико-экологические информационные технологии-2005, 2006» (Курск); VI международная конф. «Дейсвие электромагнитных полей на пластичность и прочность материалов-2005» (Воронеж, ВГТУ), IV межд. научн.- техн. конф. «Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации» (Курск, КГТУ. 2006 г.); работа рассматривалась на научн.-техн. семинаре кафедры Оборудование и технология сварочного производства в Курском гос.техн.унив-те в 2006 году.

Публикации. Самостоятельно и в соавторстве по теме диссертации опубликовано 19 работ.

Личный вклад автора. В работах, опубликованных в соавторстве и лично автором проведены: исследования электрофизических и диффузионных покрытий, полученных методами ЛЭН, ЭЛАН и электролизного борирования и лантаноборирования; математическое планирование эксперимента и оптимизация технологических процессов; анализ и усовершенствование методик исследований; теоретические исследования кинетики и термодинамики формирования диффузионных покрытий на основе бора, исследованы физикомеханические свойства вышеуказанных покрытий. Вклад автора в проведении исследований и получении результатов является определяющим.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы. Общий объем диссертации составляет ___ страниц машинописного текста, иллюстрации __, таблиц __, ___ литературных ссылок.

Основное содержание работы:

Во введении сделана оценка современного состояния решаемой проблемы, обоснована актуальность работы и сформулирована цель работы.

В первой главе рассмотрено применение электрофизических и химико-термических комбинированных способов обработки для повышения стойкости изделий и инструмента различного назначения. Кратко рассмотрена электроискровая обработка впервые предложенная Н.И. и Б.Р.Лазаренко. Подробно рассмотрен процесс электроискрового легирования (ЭИЛ) металлических поверхностей и его разновидность, метод локального электроискрового нанесения покрытий (ЛЭНП). Рассмотрена физическая природа и механизм электроискровой эрозии.

Далее в главе рассматриваются вопросы повышения эксплуатационных свойств металлов и сплавов борированием. Приведены сведения о борировании в твердых, газовых средах и борирование в жидких средах безэлектролизное и электролизное. Показано преимущество электролизного борирования. Кратко описана электрохимическая технология данного процесса.

Показано, что борированные слои полученные любыми методами борирования, имеют высокую твердость и хрупкость, для предотвращения последней, необходима термическая обработка (ТО). ТО для выравнивания структуры подслойной зоны обязательна для всех борированных деталей независимо от условий работы и предъявляемых к ним требований.

Автором также приведены сведения о борировании никеля, кобальта и его сплавов. Представлены схемы реакций образования боридных фаз при электролизном борировании никеля. Приводятся сведения по термостойкости никеля и сплавов на его основе. Рассмотрен дислокационный механизм трещинообразования в никеле и сплавах на его основе.

На основании обзора автором сделано обоснование выбранного направления исследований, сформулирована цель и задачи, поставленные для ее решения.

Во второй главе приведены сведения о материалах, являющихся объектом исследования настоящей работы. Это:

- быстрорежущие стали Р6М5, Р18;

- армко железо и конструкционные стали 30ХГСА, 40ХНМА и ШХ15;

- сложнолегированные литые сплавы на никелевой ЖС3ДК (ХН63ВМЮКП) основе и сплавы с кобальтовой матрицей;

- электродные материалы – твердый сплав Т15К6 и ВК6М; никелевый сплав ЖС3ДК с микродобавками 0,5% Dy и 0,1% Hf; самофлюсующийся порошковый с микродобавками 0,5% Dy и 0,1% Hf; самофлюсующийся порошковый сплав ПН72-73Х16С3Р3 с добавками TiС, а также самофлюсующийся порошковый сплав типа NiCr17Si3B3C1,0.

5) диффузионные боридные, лантаноборидные покрытия на Fe, Ni и Со и сплавах на их основе; электроискровые покрытия, полученные методом ЛЭНП:

5.1. электродом NiCr17Si3B3C1,0 на подложке из быстрорежущей Р18;

5.2. электродом ВК6М на подложке из сталей Р6М5 и Р18, ШХ15 и ХВГ;

5.3. электродом ПН73Х16С3Р3 с TiС (0,5-1,0) на сталь Р6М5;

5.4. литым электродом из сплава ЖС3ДК с добавками Dy и Hf на сплав ЖС3ДК.

Описаны технологии электролизного борирования и лантаноборирования, представлена схема установки для диффузионного насыщения бором и лантаном.

Приводятся сведения о технологии нанесения электроискровых покрытий методами локального электроискрового нанесения и электроакустического напыления на установках «ЭЛФА-541» и «ЭЛАН-3» соответственно. Описаны принцип работы установок и физическая модель процесса упрочнения при ЛЭН и ЭЛАН электрофизических покрытий.

Для решения поставленных задач в диссертации были использованы следующие методы исследования: оптическая, электронная и растровая микроскопия; рентгеноструктурный и микрорентгеноспектральный анализы; метод внутреннего трения; определение механических свойств и усовершенствованная методика определения адгезионной прочности склерометрическим способом, математические методы исследования и др.

Дополнительные сведения об использованных методиках и самих методах приводятся в соответствующих главах данной работы.

Третья глава. Рассмотрены условия работы режущего инструмента в приконтактных областях обрабатываемого материала. Показано, что особенности взаимодействия контактных поверхностей инструмента и заготовки определяют пути повышения износостойкости инструмента, в основе которых лежит формирование на его рабочих поверхностях слоев с физико-механическими свойствами и рельефом, соответствующим этим особенностям. В связи с тем, что условия в зоне контакта переменны, то локальным избирательным нанесением электрофизических упрочняющих покрытий можно обеспечить равную прочность различных рабочих поверхностей или создать условия для самозатачивания режущих кромок и тем самым повысить их износостойкость.

Далее в главе рассмотрены покрытия полученные методами ЛЭН и ЭЛАН на подложке: из инструментальных сталей Р18 и Р6М5, конструкционных сталей ШХ15 и ХГВ, а также на литой сплав на никелевой основе ЖС3ДК.

Предложена технология упрочнения инструментальных материалов методом ЛЭНП электродом ВК6М с графитовой обмазкой в струе инертного газа – аргона, что позволяет избежать окисления поверхности. Графитовая обмазка состояла из электротехнического щеточного графита и силикатного клея. Ra поверхности  после  стандартного  режима  ЛЭН  составляет  2,2…3,1 мкм.

Для повышения качества поверхности обработанного инструментом была проведена оптимизация процесса [15] ЛЭН по основным энергетическим параметрам установки «ЭЛФА - 541»:  – скорость движения электрода (х1); n –  число проходов (х2); Ti – длительность следования импульсов тока (х3); С – емкости заряда (х4) и J – силы тока (х5). Для уменьшения числа экспериментов плана 25 и оценки коэффициентов полинома была выбрана полуреплика 25-1. получено уравнение регрессии :

Rа = 1,4411 – 0,1140∙х1 + 0,1109∙х2 + 0,0494∙х3 + 0,1997∙х4 +

+ 0,1806∙х5 – 0,064∙х1х3 + 0,0503∙х1х4 + 0,0683∙х2х3 –  	(3.1)

- 0,0558∙х2х4 – 0,0493∙х3х4 +  0,0938∙х3х5 – 0,0368∙х4х5

По проведенным исследованиям был выбран оптимальный режим ЛЭНП:  = 1мм/с;  n  = 4 прохода; Ti = 20 мкс; С = 0,22 мкФ; J = 9,6 А; обеспечивающий фрезам для получистовой обработки с Rа не более 1,5 мкм, после которой не требуется дополнительной шлифовки поверхности зуба.

В диссертации представлены комплексные металлофизические исследования, полученного композита. Установлено, что независимо от режимов ЛЭН металлографическая структура покрытий не выявляется (рис.1.). Металлографические исследования проводились на шлифах с косым срезом.

Отсутствует многослойность покрытия. На поверхности быстрорежущй стали выявляется характерный для электроискровых покрытий «белый слой» с высокой микротвердостью до 10000 МПа с мелкими и крупными порами (4…6%). Проведенная оценка адгезионной прочности методом царапания, покрытий нанесенных на оптимальном режиме, показало ее увеличение в 1,8…2,2 раза по сравнению с исходным. Установлено, что после легирования электродом с обмазкой адгезионные свойства более стабильны по всей упрочняемой поверхности, микротвердость находится на уровне 10000…10500 МПа.

Рис.1. Микроструктура электроискрового покрытия, полученного методом ЛЭН электродом ВК6М на быстрорежущей стали Р6М5 (3002)

Апробирование влияния ЛЭНП электродом ВК6М на конструкционные стали ШХ15 и ХГВ подтверждено повышением эксплуатационных свойств этих материалов в частности, износостойкость оправки притиров из стали ШХ15 повысилась почти в два раза.

Условия электроискровой обработки включающие сверхбыстрое охлаждение (105 град/с) электродного материала при ЛЭНП, создают возможности формирования покрытий с аморфизированной структурой. Такие покрытия обладают повышенным сопротивлением износу и коррозии. Дальнейшее улучшение свойств таких покрытий может быть осуществлено путем разработки новых составов электродных материалов на основе самофлюсующихся порошков эвтектических сплавов на i – Cr основе, что и показано далее в работе.

В работе также предполагается при выборе электродных материалов использовать сбалансированные структуры.

Далее в работе представлены исследования покрытий из порошков самофлюсующихся сплавов ПН73Х16С3Р3 и iХ17Si3В3С 0,5 – 0,1  в вес.% на стали Р6М5 и Р18 соответственно.

Исследованиями установлено, что на поверхности быстрорежущих сталей вышеуказанными электродами формируется «белый слой» аморфно-кристаллического строения толщиной от 20 до 30 мкм. Твердость слоя, имеющего микрокристаллическую структуру с размером зерна 0,4…0,7 мкм, составляет 12300…12700 МПа. Аморфная мелкозеренная   составляющая, выявлена с помощью просвечивающей электронной микроскопии. На электронограммах выявлено аморфное галло. Для обоих покрытий повышение физико-механических и эксплуатационных свойств в основном определяется количеством аморфной фазы в покрытиях. Количество аморфной фазы зависит от состава электродного материала и от технологических параметров ЛЭН. Si и Р, являясь аморфизирующими элементами повышают количество аморфной фазы, в этом же направлении работает повышение энергетических затрат при электроискровом легировании. Использование ТiС в составе механической смеси с аморфизирующими порошковыми сплавами на основе никеля позволяет совмещать процесс ЛЭН с синтезом эвтектических включений карбидных фаз в аморфной матрице и  - твердом растворе никеля. Таким образом, проведенные исследования подтверждают, что использование вышеуказанных электродных материалов позволяет  получать слои с регламентированной структурой электроискровых покрытий с повышенными износо- и коррозионной стойкостью.

В заключительной части главы рассмотрены электроакустические покрытия, полученные электродом ЖС3ДК с добавками 0,5% Dy и 0,1% Hf. на подложку из  его аналога литого сложнолегированного никелевого сплава ЖС3ДК. В работе проведены комплексные металлофизические исследования композита. Показана возможность применения таких покрытий для восстановления и упрочнения элементов штамповой оснастки для горячего деформирования.

В четвертой главе проведен термодинамический расчет электродных реакций с учетом всех продуктов реакций на электродах. Показана последовательность протекания электрохимических процессов в зависимости от величины напряжения на электродах. Зависимость электродных потенциалов от плотности поляризующего тока связывается с природой бора как сильного комплексообразователя. Представлена уточненная схема протекания процессов на электродах при электролизном борировании сталей.

Рассмотрены термодинамические и кинетические основы теории кристаллизации боридов при диффузионном насыщении никеля бором. Установлено, что общая скорость зарождения центров кристаллизации определяется уравнением:

dzdt=K1(Z0−Z)+K2ϕVK20tdzdτ(t−τ)2dτ 	(1)

Для расчета кинетики роста боридной фазы автором использовалась модель, согласно которой рост боридной иглы происходит за счет диффузии бора по объему боридной фазы и межфазной границе. Диффузия бора в окружающую боридную фазу матрицу, не учитывалось из-за малой растворимости бора. Теоретически показано /8/, что для получения равноосной структуры боридной фазы, исключающей игольчатую морфологию, необходимо создание условий для бокового роста боридной фазы либо за счет диффузии бора из твердого раствора, либо за счет избыточной концентрации бора в боридной фазе.

В заключительной части главы проведено моделирование механических свойств жаропрочного никелевого сплава после химико-термической обработки. Изучено влияние параметров диффузионного насыщения бором на прочностные характеристики литейного сложнолегированного сплава типа ХНКМВТЮ при различных температурах испытаний. Для исследования влияния параметров электролиза и содержания легирующих элементов в сплаве на глубину диффузионного слоя были применены математические методы планирования эксперимента. При обработке результатов эксперимента использовался метод множественной корреляции, который позволяет определить коэффициенты уравнений регрессии по тесноте связи между исследуемыми параметрами.

- Проведенное моделирование, расчеты и экспериментальные исследования показывают, что разработанные нами двухкомпонентные боридные покрытия увеличивают предел прочности исследуемых никелевых сплавов на 18-24% при 20ºC и на 22-30% при высоких температурах испытаний 1050-1150ºC. Максимальные прочностные характеристики показали сплавы с лантаноборидными покрытиями.

Основные результаты и выводы

1. На основе выполненных исследований решена проблема упрочнения и восстановления конструкционных и инструментальных материалов за счет применения дифузионных боридных и лантаноборидных покрытий, электроискровых покрытий электродом из твердого сплава ВК6М в струе аргона, самофлюсующимся порошковыми электродами на никелевой основе с добавками TiC, сплавами ЖС3ДК 0,5% Dy и 0,1% Hf, и NiCr17Si3B3C1,0

2. Рассмотрены и разработаны отдельные теоретические аспекты природы формирования борсодержащих покрытий на железе, никеле, кобальте и их сплавов. Изучены физические основы воздействия покрытий на механизмы упрочнения исследуемых материалов.

3. Получены научно-технические и технологические решения композиционных материалов, заключающиеся в целенаправленном воздействии на состав электродного материала при ЛЭНП и ЭЛАНП, на режимы электроискровой и электроакустической обработки, придающие режущему инструменту и детали максимальную износостойкость и качество поверхности.

4. Разработаны составы и оптимизированы технологии нанесения электроискровых и электроакустических покрытий, что позволило повысить их эксплуатационные свойства в 1,5-2 раза.

5. Разработана технология избирательного ЛЭНП из самофлюсующего сплава ПН73Х16С3Р3 с TiC на инструмент из быстрорежущей стали Р18 с последующим выглаживанием минералокерамикой. Определены главные структурные факторы - аморфная фаза и мелкокристаллические карбиды TiC, количество и распределение которых является определяющим в изменении износостойкости таких покрытий.

6. Использование TiC в составе механической смеси аморфизирующимся порошковым сплавом ПН73Х16С3Р3 позволил совмещать процесс ЛЭН с синтезом эвтектических включений карбидных фаз в аморфной матрице и  - твердом растворе Ni.

7. Структурный и фазовый анализ электрофизических покрытий в сопоставлении с физико-механическими и эксплуатационными свойствами позволили уточнить природу электрофизических явлений.

8. Показана эффективность применения электрофизических покрытий для повышения износостойкости режущего инструмента и деталей штамповой оснастки.

Основные результаты диссертации опубликованы в следующих работах:

1. Гадалов, В.Н. К выбору материалов с повышенными физико-механическими свойствами по особым сбалансированным структурам [Текст] /В.Н.Гадалов, Е.В.Павлов, В.В.Ванеев и др.// Тезисы докладов V межд. конф. «Нелинейные процессы и проблемы самоорганизации в современном материаловедении». Воронеж: ВГТУ. Т.2. 2004.С.140.

2. Борсяков, А.С. Вопросы оптимизации технологического процесса получения боридосодержащих покрытий на сталях 40ХНМА и 30 ХГСА [Текст] /А.С.Борсяков, В.Н.Гадалов, В.В.Ванеев и др. // Тезисы докладов V межд. конф. «Нелинейные процессы и проблемы самоорганизации в современном материаловедении». Воронеж: ВГТУ. Т.2. 2004.С.141-146.

3. Гадалов, В.Н. Самофлюсующиеся электрофизические покрытия из легированных сплавов на никелевой основе с регулируемыми физико-механическими свойствами [Текст] / В.Н.Гадалов, Ю.Г.Алехин, В.В.Ванеев и др.// Сб. материалов XI Рос. Науч.-техн. конф. «Материалы и упрочняющие технологии-2004». Курск: КГТУ. 2004. С.87-95.

4. Гадалов, В.Н. Использование метода амплитудно-зависимого внутреннего трения для оценки влияния боридных покрытий на дислокационную структуру металлических материалов [Текст] / В.Н.Гадалов, А.С.Борсяков, В.В.Ванеев и др.// Сб. материалов XI Рос. науч.-техн. конф. «Материалы и упрочняющие технологии-2004». Курск: КГТУ. 2004. С.99-102.

5. Гадалов, В.Н. К вопросу приготовления шлифов с косым срезом [Текст] / В.Н.Гадалов, Ю.Г.Алехин, В.В.Ванеев и др.// Сб. материалов XI Рос. науч.-техн. конф. «Материалы и упрочняющие технологии-2004». Курск: КГТУ. 2004. С.125-127.

6. Гадалов, В.Н. Применение электроакустических покрытий из жаропрочных сплавов типа ЖС с микродобавками гафния и диспрозия для штампового инструмента горячего деформирования, вопросы оптимизации [Текст] / В.Н.Гадалов, Ю.Г.Алехин, В.В.Ванеев и др.// Сб. материалов XI Рос. науч.-техн. конф. «Материалы и упрочняющие технологии-2004». Курск: КГТУ. 2004. С.132-140.

7. Гадалов, В.Н. К вопросу о локальном избирательном нанесении электроискровых покрытий на металлообрабатывающий инструмент [Текст] / В.Н.Гадалов, В.В.Ванеев, Е.В.Павлов// Межвуз. сб. науч. тр. «Теория и практика машиностроительного оборудования». Воронеж: ВГТУ. 2004.С.119-122.

8. Гадалов, В.Н. Нелинейная самоорганизация и морфология боридных фаз в армко-железе [Текст] / В.Н.Гадалов, А.С.Борсяков, В.В.Ванеев и др. // Межвуз. сб. науч. тр. «Теория и практика машиностроительного оборудования». Воронеж: ВГТУ. 2004.С.122-124.

9. Гадалов, В.Н. Локальное электроискровое нанесение покрытий электродом из ВК6М на фрезы в струе аргона [Текст] / В.Н.Гадалов, В.В.Ванеев, О.А.Бредихина и др. // Межвуз. сб. «Сварка и родственные технологии в машиностроении и электротехнике». Воронеж: ВГТУ. 2004.С.202-210.

10. Борсяков, А.С. Моделирование механических свойств жаропрочного никелевого сплава после термической и химико-термической обработки [Текст] / А.С.Борсяков, А.М.Беликов, В.В.Ванеев // В кн. «Материалы XLIII отчетной научной конференции за 2004 год». В 3 ч. Воронеж: Воронеж. гос. технолог. академия. 2004. Ч.2. С.178.

11. Борсяков, А.С. Влияние боридных покрытий на механические свойства жаропрочных кобальтовых сплавов [Текст] / А.С.Борсяков, А.М.Беликов, В.В.Ванеев // В кн. «Материалы XLIII отчетной научной конференции за 2004 год». В 3 ч. Воронеж: Воронеж. гос. технолог. академия. 2004. Ч.2. С.179.

12. Гадалов, В.Н. Повышение эффективности режущего инструмента путем оптимизации технологии [Текст] / В.Н.Гадалов, О.А.Бредихина, В.В.Ванеев, и др. // Сборник материалов VIII межд. науч.-техн. конф. «Медико экологические информационные технологии-2005». Курск: КГТУ. 2005.С.231-237.

13. Гадалов, В.Н. Электрофизическая обработка режущего инструмента и технологической оснастки, вопросы оптимизации технологии в условиях рынка [Текст] / В.Н.Гадалов, В.В.Ванеев, В.М.Рощупкин и др. // В кн.: «Действие электромагнитных полей на пластичность и прочность материалов». Материалы VI межд. конф. (Воронеж, 21-23 апреля 2005г.). Воронеж: ВГТУ. 2005. Ч.1. С.184-192.

14. Гадалов, В.Н. Исследование влияния электроискрового легирования самофлюсующимся порошком ПН73Х16С3Р3 с добавками TiC на поверхностные слои быстрорежущей стали [Текст] / В.Н.Гадалов, В.В.Ванеев, Л.В.Стародубцева и др.// Сб.материалов IX межд. научн.-техн. конф. «Медико экологические информационные технологии-2006». Курск: КГТУ. 2006. С. 68-73.

15. Бредихина, О.А. Оптимизация режимов нанесения электроискровых покрытий из сплава ВК6М на образцы из стали Р6М5 [Текст]/ О.А.Бредихина, В.В.Ванеев, О.Н.Болдырева // В кн.: «Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации». Материалы IV межд. научн.-техн. конф. (Курск, 18-20 мая 2006 г). Курск: КГТУ. 2006.С. 83 – 87.

16. Ванеев, В.В. Повышение стойкости холодноштамповочного инструмента локальным электроискровым нанесением покрытий [Текст]/ В.В.Ванеев // В кн.: «Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации». Материалы IV межд. науч.-техн. конф. (Курск, 18-20 мая 2006 г). Курск: КГТУ. 2006.С. 94 – 97.

17. Гадалов, В.Н. К оценке качества электроискровых покрытий после выглаживания [Текст]/ В.Н.Гадалов, Ю.В.Болдырев, В.В.Ванеев // В кн.: «Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации». Материалы IV межд. науч.-техн. конф. (Курск, 18-20 мая 2006 г). Курск: КГТУ. 2006.С. 108 - 113.

18. Квашнин, Б.Н. Электродные реакции и продукты выделения при электролизе расплава буры. [Текст]/ Б.Н.Квашнин, А.А.Аафанасьев, В.В.Ванеев и др. // В кн.: «Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации». Материалы IV межд. науч.-техн. конф. (Курск, 18-20 мая 2006 г). Курск: КГТУ. 2006.С. 124 - 130.

19. Гадалов, В.Н. Применение метода склерометрии для оценки износостойкости композиционного материала с электрофизическими покрытиями при абразивном изнашивании. [Текст]/В.Н.Гадалов, И.В.Павлов, В.В.Ванеев и др. // В кн.: «Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации». Материалы IV межд. науч.-техн. конф. (Курск, 18-20 мая 2006 г). Курск: КГТУ. 2006.С. 142 - 153.

#### ИД №06430 от 10.12.01

Подписано в печать _______________ 2006 г. Формат  60х84 1/16.

Печ. л. 1,0 Тираж 100 экз. Заказ _______ Издательско – полиграфический центр Курского государственного технического университета

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94