На правах рукописи

Винокуров Олег Витальевич

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ  ИЗ ПОРОШКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫМ ДИСПЕРГИРОВАНИЕМ, КОМБИНИРОВАННОЙ ОБРАБОТКОЙ

Специальность: 05.16.01 «Металловедение и термическая обработка металлов»

Автореферат на соискание ученой степени кандидата технических наук

Курск 2009

Работа выполнена на кафедре  «Автомобили и автомобильное хозяйство» Курского государственного технического университета

Научный руководитель:		доктор технических наук, профессор

Переверзев Владимир Михайлович

Официальные оппоненты: 		доктор технических наук, профессор

Серебровский Владимир Исаевич;

кандидат технических наук, доцент

Артеменко Юрий  Александрович

Ведущая организация:		ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»

Защита состоится «01» июля 2009 г. в  1300  часов на заседании совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.105.01 при Курском государственном техническом университете по адресу: Курск, ул. 50 лет Октября 94, конференц-зал.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Курского государственного технического университета.

Автореферат разослан «29»  мая  2009 г.

Ученый секретарь  совета

по защите докторских и

кандидатских  диссертаций						О.Г. Локтионова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы.  Дальнейшее расширение производства изделий из титана возможно при условии решения ряда вопросов и проблем, связанных с высокой стоимостью титана, низким коэффициентом использования материала, сложностью обработки, а также со значительным накоплением отходов. В связи с этим все более настоятельной является необходимость разработки новых технологий и методов, позволяющих получать изделия по безотходному способу с размерами, близкими к чистовым размерам деталей.

Развитие порошковой металлургии титана к настоящему моменту создало все предпосылки для решения перечисленных вопросов. Дальнейшее развитие способов получения порошков титана и его сплавов может быть связано, в первую очередь, с применением физических процессов диспергирования стружковых отходов механической обработки, обрезков, кусков и с использованием отходов электроимпульсной размерной обработки титановых сплавов. Разработка таких способов позволит получить порошки различного фракционного состава, для последующего изготовления деталей.

Перспективным направлением является разработка технологий практического применения порошков титана и его сплавов тонких фракций. Использование порошков тонких фракций позволит, при холодном способе формования, получать изделия с высокой плотностью, а также получать сплавы заданного химического состава с высокими механическими свойствами и низкой себестоимостью.

Высокие и однородные механические свойства спеченных изделий из порошков тонких фракций титановых сплавов обеспечиваются их структурой, получаемой в результате высоких скоростей охлаждения и кристаллизации из парообразного и жидкого состояния, возможностью последующей упрочняющей термической обработки и горячей обработки давлением.

Данная работа посвящена исследованию особенностей  получения порошков титана и его сплавов методом электроэрозионного диспергирования, изучению структуры и свойств полученных порошков и разработке технологий их практического применения.

Общеизвестно положительное влияние комбинированной обработки сочетающей нанесение покрытий  с последующей финишной обработкой  в частности выглаживанием, приводящее к повышению качества поверхностных  слоев и изменению в положительную сторону их физико-механических свойств.

Настоящая работа выполнялась в рамках проекта по реализации «Региональных научно- технических программ  центрально- черноземного региона России».

Целью работы являлось исследование процесса получения порошков титана и его сплавов методом электроэрозионного диспергирования и обоснование возможности практического использования полученных порошков в технологиях компактирования и спекания с последующей комбинированной обработкой.

В соответствии с поставленной целью решались следующие научные задачи:

1. Проанализировать, обобщить  и систематизировать литературные данные по состоянию проблемы поставленной в работе.

2. Исследовать процесс электроэрозионного диспергирования порошков титана и его сплавов для определения оптимальных параметров диспергирования и установления связи между режимом диспергирования и гранулометрическим составом.

3. Исследовать влияние гранулометрического состава и давления прессования на плотность и структуру спеченных титановых сплавов; изучить фазовые превращения.

4. Разработать, обосновать и провести комплексное металлофизическое исследование спеченного титанового сплава ОТ4 из порошков-отходов, получаемых при электроэрозионном диспергировании  промышленного деформируемого сплава-аналога до и после комбинированной обработки,  включающей нанесение электроискрового покрытия из самофлюсующегося сплава ПГ -12 Н-03 с последующим его выглаживанием минералокерамикой.

5. На основании проведенных исследований покрытий до и после выглаживания и в целом композита выявить главные структурные факторы, их взаимосвязь с физико-механическими свойствами, определяющими уровень эксплуатационных свойств и качество поверхности изучаемых покрытий.

6. Исследовать кинетику эрозии процесса электроискрового легирования, изучить структуру и состав ее продуктов.

7. Изучить влияние комбинированной обработки (минералокерамического выглаживания)  на качество  поверхности, уровень остаточных напряжений, структуру и субструктуру, а также на эксплуатационные свойства.

Объектами исследования   являлись композиты с подложкой из спеченного титанового сплава  типа ОТ 4 с покрытием, полученным методом локального электроискрового нанесения  из сплава ПГ-12Н-03, подвергнутого выглаживанию минералокерамикой ВОК70.

Методы исследования. Для решения поставленных задач в диссертации использовался комплекс  современных методов металлофизического исследования: оптическая и электронная микроскопия, рентгеноструктурный и микрорентгеноспектральный анализы. Микротвердость покрытий  определялась микротвердомером ПМТ-3.

Научная новизна работы:

- экспериментально и теоретически развиты фундаментальные представлений о формировании и строении спеченных титановых сплавов из порошков-отходов композиции Ti-Al-Mn, полученных электроэрозионным диспергированием (ЭЭД), а также электроискровых покрытий, полученных  методом локального электроискрового нанесения (ЛЭН) до и после выглаживания;

- разработаны основные принципы управления структурными факторами изучаемого композита: подложки, покрытия, до и после выглаживания;

- научно обосновано получение порошков из отходов титановых сплавов системы Ti-Al-Mn, с использованием электроэрозионной обработки;

- исследована структура и состава частиц порошков, полученных при электрической эрозии сплава ОТ4, в зависимости от энергетических параметров процесса диспергирования, позволившим определить оптимальные режимы компактирования и спекания порошкового сплава ОТ4;

-впервые исследован процесс ЛЭНП самофлюсующимся сплавом  ПГ-12Н-03 на спеченный сплав ОТ4, полученный электроэрозионной обработкой из промышленного деформированного сплава ОТ4, в результате выявлен главный структурный фактор – аморфная фаза, обеспечивающая повышение износостойкости;

- разработана технология комбинированной обработки порошкового титанового сплава, заключающейся в нанесении ЛЭНП с последующей его обработкой выглаживанием инструментом из минералокерамики, для получения структуры поверхностных слоев композита, имеющих повышенные эксплуатационные свойства.

Достоверность научных положений. Достоверность результатов исследований основных положений диссертационной работы определяется согласованностью полученных результатов с общепринятыми представлениями в данной области науки и отсутствием противоречий с результатами работ других авторов. Достоверность результатов основывается на комплексном  использовании взаимодополняющих друг друга высокочувствительных металлофизических методах исследования, применения их в соответствии с действующими государственными стандартами и с учетом особенностей исследуемых объектов.

Практическая значимость. Разработана технология компактирования и спекания порошков сплава ОТ4, полученного методом электроэрозионного диспергирования с последующей комбинированной обработкой, обеспечивающая высокие эксплуатационные характеристики компактов.

Выработаны практические рекомендации, показаны пути повышения качества и эксплуатационных свойств спеченных титановых сплавов комбинированной обработкой, которые заключаются состояла в нанесении электроискровых покрытий из самофлюсующихся сплавов системы Ni-Cr-B-Si-C методом ЛЭН с последующим выглаживанием минералокерамикой. Результаты работы внедряются на предприятиях г. Курска и в учебный процесс  подготовки студентов по кафедре  «Автомобили и автомобильное хозяйство» КурскГТУ.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации были доложены и обсуждены: на VIII Российской НТК «Материалы и упрочняющие технологии 2000» (Курск 2000 г.), XV Российской НТК  с международным участием «Материалы и упрочняющие технологии 2008» (Курск, 27-28 мая2008 г.); V Всероссийской НПК «Защитные и специальные покрытия, обработка поверхности в машиностроении и приборостроении» (Пенза, октябрь 2008 г.); XVI Российской НТК с международным участием «Материалы и упрочняющие технологии 2009» (Курск, 21-23 апреля 2009 г.); на научно- техническом совместном семинаре кафедр «Автомобили и автомобильное хозяйство» и «Оборудование и технология сварочного производства» Курского государственного технического университета 2008- 2009 г.г.

Публикации. По теме диссертации опубликовано одиннадцать печатных работ, из них самостоятельно одна, остальные в соавторстве. В том числе пять в  журналах  рекомендуемых ВАК Российской Федерации.

Структура и объем работы. Работа изложена на 150 страницах (с приложениями), содержит 15 таблиц, 24 рисунка и состоит из введения, четырех глав, основных выводов и приложений, списка литературы из 251 источника.

Личный вклад автора. Диссертантом выполнен весь объем экспериментальных исследований, проведены необходимые расчеты, обработка результатов и их анализ, сформулированы общие положения, выносимы на защиту, выводы и рекомендации.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении  представлена оценка современного состояния  решаемой проблемы, обосновывается актуальность выбранной темы диссертации, раскрывается научная новизна  и практическая значимость  результатов работы, сформулирована ее цель.

В первой главе представлен обзор литературы по теме диссертации. Приводятся сведения по титану и сплавам на его основе, областях их использования  и основных принципах легирования. Дана классификация титановых сплавов: по структуре после термической обработки (ТО); по структуре в закаленном состоянии; по стабильности β-фазы; по способностям к упрочнению при старении; по технологии изготовления; по механическим свойствам; по назначению; по механическим свойствам и химическому составу. Рассмотрены: сопоставление титановых сплавов  по эквиваленту  молибдена; составы ТО псевдо α – титановых сплавов, основы их легирования, а также ТО титана и сплавов на его основе. Дана характеристика деформируемых и литейных титановых сплавов. Приводятся сведения о порошковых титановых сплавах, их дефектах.  Рассмотрены достоинства и недостатки порошковой технологии, технологические особенности процесса ЭЭД. Обоснованы цель и задачи выполненного исследования.

Вторая глава посвящена описанию материалов, служащих объектом изучения, технологии их получения. Приводятся сведения о методах исследования применяемых в работе, как общеизвестных, так и специально усовершенствованных методиках. Объектом исследования служили порошки титанового сплава ОТ4, полученного методом ЭЭД и компакты, спеченные из этого порошка. Кратко изложены технологические особенности рассмотренных в работе процессов, характеристики используемых в работе сплавов и жидкостей, используемых в качестве рабочих сред для ЭЭД.

В первой части дано обоснование выбора материала и оборудования для получения порошка. В качестве материала были выбраны отходы механической обработки титанового сплава ОТ4. В качестве сред диспергирования были выбраны вода дистиллированная ГОСТ 6709-72 и керосин осветительный ТУ 3840158-10-90.

Титановый сплав ОТ4 относится к системе Ti-Al-Mn и содержит: (0,2…7,0)Al; (0,2…2,3)Mn; остальное Ti в ат %. Брикеты образцов из диспергированного порошка  или шихты получали при давлении прессования (500…1200)МПа, после чего проводили спекание по режиму: Тсп(1300…1350) ºС, τсп (время спекания) – (3…5) час; остаточное давление в вакуумной камере печи ≤0,133Па; нагрев и охлаждение с печью при скорости (0,1…0,2) ºС.

Полученные по этим режимам сплавы близки по химическому составу спеченному сплаву (3,5…5,0)Al; (0,8…2,0)Mn; Ti – остальное в % масс. Свойства этого сплава, полученные после упрочняющей термической обработки при 450 ºС (2…3) час. на образцах изготовленных в соответствии с ГОСТ 18227-85 и ГОСТ 9454-75 составляют: σв (1385…1460)МПа;  δ (11…12)% и КС (400…500) кДж/м2.

Далее в главе приведены методы исследования. Измерение гранулометрического состава порошка проводилось на оптическом микроскопе МИМ -8 с увеличением × 1350 раз. Морфология поверхности частиц и рентгеновский микроструктурный анализ исследовались на растровом электронном микроскопе JSM 6460, оснащенном приставкой для проведения рентгеновского микроструктурного анализа типа INCA. Микротвердость порошка измерялась на микротвердомере ПМТ-3 при нагрузке 0,5 – 1,96 Н. Для термического анализа использовалась вакуумная установка на базе вакуумной печи СНВ-1-3-1/16И1.

Во второй части главы представлены данные об электродном материале  - самофлюсующемся сплаве  системы Ni-Cr-B-Si-C типа ПГ-12Н-03, следующего химического состава (15% Cr; до 4% Fe; 3,0% В; 1,5% Si 1,5% C; Ni – остальное в масс. %); HRC45…50 и Тпл эвт ~ 1035 ºС.

Далее в главе приводятся сведения об электроискровом легировании, в частности о методе локального электроискрового нанесения покрытий (ЛЭНП), которое осуществлялось на болгарской установке «ЭЛФА-541», кратко освещена физическая модель и принцип ее работы.

Для повышения качества ЛЭНП использовалось выглаживание минералокерамикой ВОК70 с помощью специальных устройств.

В конце главы дано описание ряда методов исследования, применяемых в работе в соответствии с действующими государственными стандартами и с учетом особенностей изучаемых объектов.

В главе 3 представлены исследования порошков-отходов, получаемых ЭЭД  псевдо-α-титанового сплава ОТ4. При ЭЭД  диапазон размеров частиц (определенный нами) составляет (0,5…200) мкм.

В работе получена экспериментальная кривая замеров размеров частиц после ЭЭД листов из отходов сплава ОТ4.

Исследования дисперсности порошка методом случайных секущих позволило вычислить факторы формы и определить удельную поверхность частиц (Sv) и поверхность частиц, отнесенную к единице массы порошка (Sω). Для нашего случая Sv=1,06 мм-1, а Sω=0,23 (мм2/г). Для определения среднего размера частиц (τ) была применена формула:

τ=N1L1+N2L2+...+NKLKN=nN				(1)

где: N - общее количество частиц всех размеров в пробе; n - количество сечений частиц, равное количеству хорд; LK - размер частицы к-го размера. Таким образом, был установлен средний размер частиц  τ=5мкм при следующих стереологических характеристиках: среднее квадратичное отклонение – 0,83 мкм; количество микрочастиц в 1 мм3 – 697000; коэффициент вариации – 0,166; фактор формы – 0,021.

В работе установлено, что функция распределения частиц по размерам определяется условиями получения частиц и зависит от метода получения. При любом способе получения частиц задача исследования сводится к установлению причин, влияющих на уширение  распределения и к поиску путей управления процессом с целью получения как можно более узкого распределения.

Рис. 1. Распределение частиц по размерам в порошке сплава ОТ4, получаемых ЭЭД: 1 – порошок фракции 0,1…0,063 мм; 2 – порошок фракции 0,2…0,1 мм

Рис. 2. Распределение частиц по размерам в порошке сплава ОТ4 получаемых ЭЭД (фракция 0,05 мм).

Используя методику [Чернявский К.С. Стереология в металловедении [Текст]/К.С. Чернявский //М.: Металлургия, 1977. -280с.] определения распределения частиц по параметрам в пределах фракций, составляющих 2,5; 4,2; 6,3; 87 %, были проведены расчеты и определены величины основных параметров, характеризующих распределения. Кривые распределения приведены на рисунках 1, 2.

Существенным для данного способа получения сплава ОТ4, содержащего легирующие компоненты, алюминий 3,5 % и марганец 1,5 %, является то, что в интервалах размеров частиц - 0,2…0,1 мм и - 0,10…0,063 мм заметного максимума на кривой зависимости количества частиц (N) от размера частиц (d) не наблюдается. Это может быть обусловлено как незначительной долей частиц этих размеров в общем объеме частиц, так и характерным для данного способа получения смещением максимума распределения в область размеров частиц с размером меньшим 1 мкм. Этот вывод подтверждается видом кривой распределения для фракции менее 0,50 мм. Как видно из зависимости (N-d), для этой фракций максимум распределения по размерам приходится на величину  ā = 3 мкм.

Существенное изменение в распределении частиц порошка по размерам вносит процесс коагуляции ультрадисперсных частиц на стадии образования. Исследование проб порошков на электронном микроскопе теневым методом показывает, что характерной формой образующих частиц, с размерами в несколько сотен нанометров, является шарообразная форма. Но так как именно частицы таких размеров при высоких температурах, близких к температуре плавления сплава, наиболее активны к взаимодействию между собой, то значительная часть их образует более крупные, неправильной формы частицы. Эти укрупненные частицы, при температурах их образования, уже обладают пониженной свободной энергией, в сравнении с исходными, и менее активны. Но при комнатных температурах эти частицы, полученные в результате коагуляции, обладают еще достаточной избыточной энергией, так как в них реализуются неравновесные состояния, обуславливаемые высокими скоростями охлаждения и температур образования.

Таким образом, кривые распределения частиц по размерам несут информацию не только геометрической статистики, но и характеризуют степень неравновесности состояний частиц, степень активности к межчастичному взаимодействию при различных температурных условиях, и в целом отображают весь процесс диспергирования сплава данным способом. Изменение условий образования частиц приведет к изменению вида кривых распределения. Исследование морфологии частиц подтверждает зависимость параметров распределения от условий образования частиц.

Частицы крупных фракций (рис. 3а,б) , образованные из жидкой фазы, имеют сферическую форму и иногда встречаются пустотелыми или с центральной порой, но среди них нет скоагулированных. Частицы дисперсной фракции представлены скоагулированными и сферическими. Причем скоагулированные частицы составляют незначительную долю в объеме всей фракции. Об этом свидетельствует крутой характер падения кривой от максимума в сторону больших размеров частиц и пологий характер падения кривой в сторону ультрадисперсных частиц. Процесс коагуляции имеет наибольшую вероятность протекания в парогазовой фазе. При изоляции изолирующей жидкостью частичек расплава, сконденсированных из паровой фазы, активность их к взаимодействию между собой резко снижается, а сферическая форма может быть обусловлена действием всестороннего давления жидкости и высокой пластичности частиц при переходе из жидкого состояния в жидкотвердое и твердое при температурах кристаллизации и твердения. Этим объясняется морфология дисперсных и ультрадисперсных фракций порошка сплава.

а)						б)

Рис.3.  Микроструктура частиц (0,1) мм порошка сплава ОТ4, полученного ЭЭД. ×125: а – безпористая;  б – с внутренней порой

Далее в главе представлены исследования фазовых превращений в быстрозакристаллизованных порошках титановых сплавов. Термическому анализу подвергали порошки сплава ОТ4, полученные методом ЭЭД, следующих фракций: <0,05мм и (0,1…0,063)мм . На термограммах обнаружено три пика: 1-ый - эндотермический при 290ºС; 2-ой – экзотермический при 450ºС; 3-ий выявляется при 620ºС и соответствует экзоэффекту. Описана природа процессов ответственных за обнаруженные эффекты. Четвертый пик при 1300ºС, вызванный эндоэффектом связан с началом спекания. Термографический анализ дисперсных и ультрадисперсных порошков позволяет выявить возможность превращения при нагреве и охлаждении  и предварительно установить температурные интервалы технологических процессов производства изделий из порошков сплавов, получаемых в различных условиях.

Обнаруживаемый термографическим методом процесс искусственного старения  при 450…500ºС может быть использован при термической упрочняющей обработке исследуемых сплавов, что позволяет при неизменном химическом составе стандартного сплава добиваться значительного варьирования механическими характеристиками изделий в зависимости от условий их эксплуатации.

Титановый сплав ОТ4 относится к системе Ti-Al-Mn. Температура α+β↔ β перехода по мере возрастания Al и Mn в сплаве повышается от 860 до 1050ºС.

В связи с тем, что при ЭЭД сплава ОТ4 реализуются скорости на порядок выше, а скорости испарения компонентов и их конденсации определяются давлением пара при температурах конденсации и испарения, возможно насыщение сплава в жидком состоянии как α– стабилизирующими, так и β- стабилизирующими элементами.

Высокие скорости кристаллизации 5…105ºС/с и пересыщение сплава легирующими компонентами приводит к фиксации при комнатной температуре высокотемпературных фаз в нестабильном состоянии, с активной к спеканию структурой. Растворимость легирующих компонентов соответствует растворимости в перегретом жидком расплаве. Таким образом, титановый сплав в дисперсном состоянии имеет отличную от исходного сплава структуру и фазовое состояние. Происходит изменение энергетического состояния порошка, изменяются его технологические свойства – удельная поверхность, текучесть, насыпная плотность. Все вышесказанное требует исследования процессов ЭЭД  и структурных изменений на всех стадиях получения порошкового сплава.

Получение спеченного псевдо-α-сплава из порошков, имеющих идентичный химический состав со сплавом ОТ4 проводился по следующей технологической схеме: засыпка прессформы, прессование, укладка усадки, спекание при соответствующей температуре в вакууме, охлаждение по заданному режиму и дополнительная ТО.

Соответствующие технологические режимы порошковой технологии получения спеченного материала из порошков сплава ОТ4, полученного ЭЭД представлены в главе II и в полной мере объясняют те свойства, которые получает сплав после переработки в дисперсный и ультрадисперсный порошок и последующего получения изделий из этого порошка. Термически неупрочняемый сплав ОТ4 после переработки электроэрозионным способом в ультрадисперсный порошок и последующего спекания, способен термически упрочняться и в результате искусственного старения его свойства возрастают. Получаемый материал по плотности равен литому и деформированному, т.е. не имеет того существенного недостатка, который присущ сплавам, получаемым методом порошковой металлургии.

Таким образом, при соблюдении общей схемы технологии получения сплава из порошка, получаемый сплав принципиально отличается как от литого (деформированного), так и от спеченного из отдельных порошков-компонентов, при идентичности химических составов. Для спеченных порошков из псевдо-α-сплавов наблюдается хорошая корреляция свойств со структурой. Структура частиц сплава не изменяется при нагреве до 960...1100°С. Сохраняется дендритный характер микростроения у частиц фракций > 50 мкм и не наблюдается появление каких-либо структурных элементов в частицах более дисперсных 0,5... 10 мкм. У порошков, отожженных в течение 1,5 ч, при 960... 1100°С, не изменяется твердость, наблюдается затрудненная прессуемость при давлениях < 1200 МПа.

Значительные структурные изменения наблюдаются в сплаве при достижении температуры спекания 1300°С. При достижении этой температуры в порошке начинает появляться жидкая фаза, в результате взаимодействия ультрадисперсных частиц, имеющих различное микростроение. Происходит значительная усадка брикета. На усадку брикета влияет давление прессования. При давлении прессования 800 МПа происходит расширение и порообразование в брикете. При давлении прессования 1200 МПа брикет имеет наименьшую усадку после спекания от 1200°С и микроструктуру глобулярного типа (рис 4б). Предел прочности на разрыв для сплава, полученного по такому режиму, составляет 900...1050 МПа, относительное удлинение δ = 7...8 %, относительное сужение ψ = =10,0... 12,5 %, ударная вязкость КС = 0...95 кДж/м2, твердость по Роквеллу HRC150 = 50,0...64,2.

Изменение структуры спеченного сплава происходит при спекании от 1300°С. В зависимости от длительности процесса, происходит выравнивание по химическому составу при протекании жидкофазной реакции. Структура сплава становится двухфазной. В структуре сплава сохраняется фаза, не поддающаяся травлению в травителе, состоящем из HF:H2N03: H20 в соотношении 1 : 2 : 4. Но в зависимости от продолжительности выдержки, уменьшаются размеры зерен этой фазы в результате дробления крупных скоплений. Изменяется также химический состав этой фазы, так как значительная часть новых зерен ее образуется в результате перекристаллизации, в процессе которой через переход твердое—жидкое—твердое происходит перераспределение элементов между частицами порошка, имеющими различное микростроение и химический состав. Фактически по истечении некоторого времени выдержки при 1300°С сплав представлен несколькими фазами. Фазы, полученные в процессе диспергирования сплава в порошок и занимающие объемы, соответствующие объемам частичек порошка. Дисперсность этих фаз связана с дисперсностью фракций порошка. В результате жидкофазного превращения образуются фазы промежуточного состава и структуры. Возрастает дисперсность исходных фаз, а дисперсность образовавшихся фаз обусловлена временем спекания и температурой. Процесс жидкофазного спекания начинается при 1300°С и сопровождается резким изменением объема образца. Таким образом, полученный в результате спекания при 1300°С сплав имеет многофазный состав и значительную микронеоднородность. Охлаждение сплава от 1300°С со скоростью 100°С/с до 700...750°С фиксирует в структуре фазу в неравновесном состоянии. Структура такого сплава представлена на рис. 4в. При последующем нагреве сплава до 400°С его свойства (твердость, прочность, пластичность, ударная вязкость) остаются на прежнем уровне. При достижении 450°С в структуре сплава происходят изменения. В областях, отожженных частицами нетравящейся фазы, которая выявляется уже при полировке образца, происходят микроструктурные превращения, аналогичные превращениям при старении неравновесного твердого раствора. Наблюдаемые превращения в структуре сопровождаются изменениями твердости сплава. Она возрастает при увеличении температуры превращения и достигает максимума при 500°С. Прирост твердости происходит от 49,2 до 62,3 ед. по Роквеллу. Дальнейшее повышение температуры отжига до 550...600°С незначительно влияет на изменение твердости, она снижается всего на несколько единиц за время выдержки 3 ч. Резкое изменение твердости сплава наступает после достижения температуры отжига 620°С. Спад твердости продолжается до 725°С. Увеличение времени выдержки при 620°С до 10 ч приводит к снижению твердости до HRC150 - 53,4.

а)					б)				в)

Рис.4. Микроструктура спеченного сплава ОТ4: а – tсп =1300°С, 1,5 ч,  Р=1200 МПа; б – tсп =1300°С, 1,5 ч,800  Р=1200 МПа; в – смесь 2:1 порошков титана и сплава ОТ4 tсп =1300°С, 1,5 ч,  Р=1200 МПа.

Спеченный сплав подвержен упрочняющей ТО при 450°С, что связано с процессом старения, протекающего в фазе, получаемой при спекании, и фиксируемой в процессе охлаждения oт температуры спекания.

Полученный сплав отличается от стандартных псевдо-α-сплавов систем Ti—Al—Mn как по структуре, так и по свойствам. Предел прочности при растяжении выше на 20...25 %, пластичность составляет  11...12 %, ударная вязкость 400...500 кДж/м2.

Таким образом, полученный спеченный псевдо-α-сплав по свойствам в некотором отношении превосходит литой сплав и имеет преимущества в сравнении со спеченными сплавами той же системы, получаемые методом порошковой металлургии из смесей порошков элементов входящих в его состав.

Четвертая глава. В ней приведены исследования композита: подложка – спеченный титановый сплав ОТ4 с  ЛЭНП из самофлюсующегося сплава ПГ-12Н-03. Для повышения качества поверхности покрытия оно подвергалось выглаживанию минералокерамикой  ВОК70. Изучена кинетика формирования покрытия суммарная эрозия электродных материалов изменяется по нелинейному закону с ростом времени, а удельный привес электродов уменьшается уже после 3-х минут и стабилизируется при удельной длительности легирования (τуд≥8…10 мин/см2)  (рис. 5 и 6) соответственно.

Вышеуказанное поведение (рис. 6) обусловлено образованием вторичной структуры с повышенной микротвердостью (8…10) ГПа. При ЛЭНП важное значение имеет смачиваемость. Были изучены продукты эрозии  - соотношение жидкой и твердой фаз в них составляет (73…75) и (25…27)% соответственно. Размер частиц твердой фазы  (20…25) – 760/75 мкм, а исходной (6…8) – 76/13 мкм (в знаменателе преобладающий размер частиц (≥50%).

| Рис. 5. Влияние удельного времени нанесения покрытия на суммарный привес анода (ΣΔа – 1) и катода (ΣΔк – 2) при ЛЭН обработке порошкового сплава ОТ4 электродом из самофлюсующегося сплава Ni-Cr-Si-B-C | Рис. 6. Влияние удельного времени (τуд)нанесения покрытия на эрозию анода (Δа – 1) и катода (Δк – 2) при ЛЭН обработке порошкового сплава ОТ4 электродом из самофлюсующегося сплава Ni-Cr-Si-B-C |
| --- | --- |

Микроструктурные исследования композита подтверждают высокую сплошность ЛЭНП из сплава ПГ-12Н-03 на подложке из спеченного сплава ОТ4.

Сплошность ЛЭНП составляет (99,5…99,7%). Проведены комплексные металлофизические исследования. В покрытии обнаружены аморфные и микрокристаллические фазы. На рентгенограммах на фоне размытых дифракционных максимумов интенсивности наблюдаются дифракционные отражения соответствующие кристаллическим фазам. Изучена структура и фазовый состав ЛЭНП из самофлюсующегося сплава ПГ-12Н-03 которая состоит из γ-твердого раствора  на основе никеля и эвтектической смеси γ-фазы с боридами никеля  (Ni3B, Ni2B, NiB) и хрома (CrB), силицида никеля (Ni2Si5), а также карбидов хрома (Cr23C6 и Cr7C3). γ-фаза неоднородна по составу, в ней есть участки метастабильного раствора пересыщенного бором и твердый раствор с ликвациями растворенного Cr и Fe. Установлено, что главным структурным фактором, определяющим повышение износа и коррозионной стойкости, и в целом композита является аморфная фаза, ее распределение  и количество в поверхностных слоях покрытия. Количество аморфной фазы составляет (8…13)% (рис.7).

Рис.7. Микроструктура вышеописанного композита

В конце данной главы сформулирована необходимость выглаживания поверхности ЛЭНП инструментом из минералокерамики ВОК70 для повышения качества поверхности и физико- механических свойств.

Изучено влияние параметров выглаживания на шероховатость поверхности (Ra) и микротвердость. Установлено, что выглаживание уменьшает пористость за счет ее залечивания и доводит Ra   до (0,4…0,5)мкм.  Показано, что необходимо избегать перенаклепа при выглаживании, часто приводящего к появлению микротрещин в поверхностном слое покрытия. Исследование внутренних напряжений в композите после выглаживания на оптимальном режиме выявило уменьшение растягивающих напряжений  за счет наведения сжимающих. Отмечено образование полигональных структур и закрепление дислокаций примесными атомами и их сегрегациями. Поверхностный слой, формируемый при выглаживании обладает повышенными эксплуатационными характеристиками (износа, коррозионной стойкости и усталостной прочности)

Проведена оценка адгезионной прочности ЛЭНП до и после выглаживания  методом склерометрии, что подтвердило его эффективность. Таким образом, прогнозируется использование комбинированной обработки  включающей локальное электроискровое нанесения покрытий с последующим выглаживанием, для спеченного титанового сплава, что расширяет области его применения в качестве триботехнического материала.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

- Разработана технология получения ультрадисперсных порошков из отходов титановых сплавов, полученных методом ЭЭД. Исследованы особенности получения структуры, фазовые превращения и гранулометрический состав порошков титановых сплавов полученных методом ЭЭД.

- Исследован спеченный титановый сплав системы Ti-Al-Mn из порошков–отходов сплава ОТ4, установлены технологические  режимы порошковой металлургии.

- Получены новые данные о структуре, фазовом составе материалов на основе псевдо-α-сплавов из порошков титановых сплавов; выявлены закономерности формирования структуры спеченного сплава ОТ4, установлена взаимосвязь структуры с его свойствами.  Получен конструкционный порошковый материал из отходов электроимпульсной обработки сплава ОТ4, не уступающей ему по физико- химическим свойствам.

- Для повышения эксплуатационных свойств, в частности триботехнических, спеченного сплава ОТ4, полученного из порошков-отходов, разработана комбинированная обработка, состоящая в нанесении электроискрового покрытия из самофлюсующегося сплава ПГ-12Н-03, с последующим его выглаживанием минералокерамикой ВОК70.

- Доказано, что электроды для ЛЭНП из самофлюсующихся сплавов систем Ni-Cr-B-Si-C более перспективны, так как обеспечивают интенсивную эрозию электродов. Изучение кинетики эрозии, и ее продуктов, выявило наличие «вторичных» структур в процессе электроискрового легирования, при этом определено соотношение жидкой и твердой фаз в продуктах эрозии.

- Определен главный структурный фактор, обеспечивающий повышение эксплуатационных характеристик ЛЭН покрытий -  метастабильная аморфная фаза, количество и распределение которой определяют уровень износа, коррозионной стойкости и адгезионной прочности.

- Установлено, что выглаживание минералокерамикой ВОК-70 покрытий повышает их качество - снижает шероховатость поверхности (Ra до 0,4…0,5 мкм), залечивает поры, уменьшает уровень растягивающих напряжений, за счет наведения сжимающих; формирующаяся при выглаживании полигональная структура и сегрегации на дислокациях повышают усталостную и адгезионную прочность поверхностных слоев ЛЭНП. Зависимость микротвердости от силы выглаживания носит возрастающий монотонный характер.

Основные результаты опубликованы в следующих работах:

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК:

- Петридис А.В. Поpошки-отходы, получаемые пpи электpоимпульсной обpаботке титановых сплавов [Текст] /А.В. Петридис, О.В. Винокуров//Технология металлов. 2006. №7.С.32-35.

- Петридис А.В. Особенности получения и свойства поpошков титановых сплавов пpи электpоэpозионном диспеpгиpовании отходов металлообpаботки [Текст] /А.В. Петридис, О.В. Винокуров//Технология металлов. 2006. №8.С.19-22.

- Петридис А.В. Получение псевдо-α-сплавов из поpошков титановых сплавов и их свойства [Текст] /А.В. Петридис, О.В. Винокуров, Н.И. Петридис//Технология металлов. 2006. №11.С.21-26.

- Петридис А.В. Исследование фазовых превращений в быстрозакристаллизованных порошках титановых сплавов [Текст] /А.В. Петридис, О.В. Винокуров, Н.И. Петридис//Технология металлов. 2006. №12.С.23-28.

- Гадалов В.Н. Электроискровые покрытия, подвергнутые выглаживанию минералокерамикой [Текст]/ В.Н. Гадалов, Ю.А. Алехин, О.В. Винокуров и др.//. Технология машиностроения.2008. №11.С.19-23.

Статьи и материалы конференций:

- Петридис А.В. Оптимизация режимов получения ультрадисперсных порошков, получаемых методом электроэрозионного диспергирования [Текст]/А.В. Петридис, А.А. Толкушев, О.В. Винокуров// Материалы и упрочняющие технологии -2000. Сб. публикаций VIII Росс. НТК. Курск: КГТУ. 2000.С.26-31.

- Толкушев А.А. Методы получения быстрозакристаллизованных порошков [Текст]/ А.А. Толкушев, О.В. Винокуров// Материалы и упрочняющие технологии -2008. Сб. материалов XV Росс. НТК с межд. участием(27-29 мая 2008 г.). Курск: КГТУ. 2008.Ч.1.С.199-203.

- Винокуров О.В. Общие сведения о процессах, протекающих на поверхности электродов при электрической эрозии [Текст]/О.В. Винокуров// Сб. материалов XV Росс. НТК с межд. участием(27-29 мая 2008 г.). Курск: КГТУ. 2008.Ч.1.С.203-204.

- Гадалов В.Н. К вопросу о состоянии отдельных современных упрочняющих технологий  сталей [Текст]/ В.Н. Гадалов, Ю.А. Алехин, О.В. Винокуров и др.// Защитные и специальные покрытия. Обработка поверхности в машиностроении и приборостроении. Сб. статей V Всероссийской НПК (октябрь 2008 г.) Пенза:ПДЗ.2008.С15-20.

- Винокуров О.В. Изучение выдавливания в изотермических условиях порошкового титана и сплавов на его основе  [Текст]/О.В. Винокуров, В.Н. Гадалов// Сб. материалов XVI Росс. НТК с межд. участием (21-23 апреля 2009 г.). Курск: КГТУ. 2009.Ч.1.С 80-84.

- Винокуров О.В. Исследование и оптимизация процесса получения спеченного титана и его сплавов по данным внутреннего трения и упругого последействия [Текст]/О.В. Винокуров, С.Б. Григорьев, В.Н. Гадалов //Сб. материалов XVI Росс. НТК с международным участием (21-23 апреля 2009 г.). Курск: КГТУ. 2009.Ч.1.С 85-87.

# Подписано в печать 27.05.2009 г. Формат 60х84 1/16

Печатных листов 1,0. Тираж 100 экз. Заказ 109.

Курский государственный технический университет.

## Издательско-полиграфический центр

# Курского государственного технического университета

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.